高标准农田施工工艺与重难点分析
第一章  施工工艺
一、土方开挖工程

（一）工程概况

本灌溉渠道砼板衬砌工程，土方开挖工程量较大，是整个工程的基础工序，其施工质量和进度直接影响后续工程的开展。

（二）施工部署

（1）施工组织机构

成立以土方开挖施工队长为核心的施工小组，配备技术人员、测量人员、安全人员和机械操作手等，明确各成员职责，确保土方开挖施工有序进行。

（2）施工目标

质量目标：严格按照设计要求进行土方开挖，确保渠道边坡坡度、底部高程、开挖宽度等尺寸符合设计标准，基底土壤不受扰动，开挖面平整。

安全目标：建立健全安全管理制度，加强安全教育培训，杜绝因土方开挖施工导致的重大安全事故，减少一般安全事故的发生，保障施工人员的人身安全。

进度目标：根据总工期要求，结合现场实际情况，合理安排土方开挖进度，确保在规定日期内完成全部土方开挖任务，为后续工序创造有利条件。

（三）施工准备

（1）技术准备

熟悉施工图纸和设计文件，掌握渠道的中心线、边坡坡度、底宽、高程等技术参数，进行施工技术交底，使施工人员明确施工要求和质量标准。

测量放线，根据设计图纸提供的控制点，使用全站仪或经纬仪放出渠道中心线和开挖边线，并设置控制桩和水准点，以便在施工过程中随时进行测量复核。

（2）现场准备

修筑施工便道，确保挖掘机、运输车辆等机械设备能够顺利通行至各施工部位。便道应坚实、平整，宽度满足车辆行驶要求，并设置必要的排水设施。

清理施工现场的障碍物和植被，包括树木、杂草、垃圾等，为土方开挖创造良好的作业条件。

搭建临时排水系统，在渠道开挖区域周边开挖临时排水沟，将雨水和地下水引至合适的排水地点，防止积水浸泡基底。

（3）机械设备准备

根据土方开挖工程量和工期要求，配备足够数量的挖掘机、装载机、运输车辆等机械设备，并提前进行调试和维护，确保设备性能良好，运转正常。挖掘机的斗容量应根据土方量和土质情况合理选择，运输车辆的载重量应与挖掘机的挖掘能力相匹配，保证土方开挖和运输的连续性。

（四）主要施工方法

（1）开挖方式

采用分段、分层开挖的方式，根据渠道长度和现场实际情况，将渠道合理划分为若干施工段，便于组织施工和管理。在每个施工段内，按照设计要求的边坡坡度进行分层开挖，每层开挖深度控制在3-4m，避免一次开挖深度过大导致边坡失稳。

（2）开挖顺序

土方开挖从渠道的一端开始，向另一端推进，按照先挖中间、后挖两侧的顺序进行，以便于挖掘机的作业和土方的运输。在开挖过程中，应及时对边坡进行修整，使其符合设计坡度要求，同时密切关注边坡的稳定性，如发现有滑坡迹象，应立即停止开挖，并采取相应的加固措施。

（3）边坡控制

按照设计要求的边坡坡度进行开挖，一般采用1:m（m为边坡系数）的坡度。在开挖过程中，使用坡度尺或全站仪对边坡坡度进行实时测量和控制，确保边坡坡度的准确性。

对于较深的渠道开挖，可根据实际情况采取适当的边坡支护措施，如喷射混凝土护坡、锚杆支护、土工格栅加固等，以增强边坡的稳定性，防止边坡坍塌。

（4）基底处理

土方开挖至设计基底高程以上20-30cm时，应停止机械开挖，采用人工清底的方式，将基底表面的浮土、杂物等清理干净，确保基底土壤不受扰动，达到设计要求的承载力。

对基底进行平整和夯实，夯实度应符合设计要求。如基底存在软弱土层，应按照设计要求进行换填处理，换填材料可采用砂石、灰土等，换填厚度和压实度应满足设计规范。

（五）质量保证措施

（1）建立质量管理体系

成立质量管理小组，由施工队长担任组长，技术人员担任副组长，成员包括质量检查员、测量员等。制定质量管理责任制，明确各成员的质量职责，加强对土方开挖施工全过程的质量控制。

（2）质量检验制度

实行“三检”制度，即自检、互检和专检。在每一层土方开挖完成后，施工班组首先进行自检，自检合格后由施工队进行互检，最后由项目部质量管理人员进行专检。经检验合格后方可进行下一层开挖或后续工序施工。

加强测量复核，定期对渠道中心线、开挖边线、基底高程等测量控制点进行复核，确保测量数据的准确性。如发现测量偏差，应及时进行纠正，并对已开挖的部位进行检查和调整。

（3）基底验收制度

土方开挖至基底设计高程后，应及时通知建设单位、设计单位、监理单位等相关部门进行基底验收。验收内容包括基底的高程、平整度、土壤承载力、边坡坡度等，经各方验收合格并签署

验收意见后，方可进行下一道工序施工。

（六）安全保证措施

（1）安全教育培训

对所有参与土方开挖施工的人员进行安全教育培训，包括安全操作规程、安全防护知识、应急救援措施等内容，提高施工人员的安全意识和自我保护能力，未经安全教育培训合格的人员不得上岗作业。

（2）安全防护设施

在施工现场设置明显的安全警示标志，如“禁止靠近”“注意塌方”“小心坠落”等，提醒施工人员注意安全。对开挖深度超过2m的渠道边坡，应在坡顶和坡脚设置防护栏杆，防护栏杆高度不低于1.2m，并采用密目式安全网进行封闭，防止人员和物体坠落。

为施工人员配备合格的个人劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全鞋、防护手套等，并监督其正确佩戴和使用。

（3）机械设备安全管理

挖掘机、装载机、运输车辆等机械设备的操作人员必须持证上岗，严格按照操作规程进行操作，严禁违章作业和疲劳驾驶。

在机械设备作业前，应对设备进行全面检查，确保设备性能良好，安全装置齐全有效。如发现设备故障或安全隐患，应及时进行维修和处理，严禁设备带“病”运行。

挖掘机作业时，应与边坡保持一定的安全距离，防止挖掘机碰撞边坡导致坍塌事故。在进行土方装车作业时，应确保车辆停稳后再进行装车，避免物料散落伤人。

运输车辆应遵守交通规则，严禁超载、超速行驶，在施工现场应按照指定的路线行驶，避免发生交通事故。

（七）环境保护措施

（1）扬尘控制措施

在土方开挖过程中，对作业面进行洒水降尘，保持土壤湿润，减少扬尘的产生。洒水次数应根据天气情况和土壤干燥程度合理确定，一般每天洒水3-5次。

运输车辆应加盖篷布，防止土方在运输过程中遗撒飞扬，对施工现场道路进行定期清扫和洒水，保持道路清洁，减少车辆行驶扬尘。

（2）噪声控制措施

合理安排土方开挖施工时间，尽量避免在居民休息时间进行高噪声作业，如夜间和午休时间。选用低噪声的施工机械设备，并定期进行维护保养，降低设备运行噪声。对噪声较大的施工工序，如挖掘机破碎作业，可采用设置隔音屏障、减震垫等措施，减少噪声对周边环境的影响。

（3）弃土处理措施

对土方开挖产生的弃土，应按照设计要求和环保部门的规定，运至指定的弃土场进行堆放，不得随意倾倒在施工现场周边。

在弃土场应设置挡土墙、排水设施等，防止弃土滑坡和水土流失，对弃土进行平整和压实，定期进行植被恢复，减少对生态环境的破坏。

二、砂垫层工程
（一）工程概况

本灌溉沟渠工程中，混凝土板下需铺设砂垫层。其主要作用是为混凝土板提供平整、均匀的支撑基础，分散板体压力，同时起到一定的排水和隔离作用，防止基础土对混凝土板的侵蚀影响。

（二）施工部署

1、施工组织机构

（1）成立以项目经理为组长的砂垫层施工专项小组，成员包括技术负责人、质量员、安全员、施工员以及各施工班组组长，明确各成员职责，确保施工各环节协调有序进行。

2、施工目标

（1）质量目标：砂垫层铺设严格遵循设计及规范要求，保证垫层厚度均匀一致、表面平整，无明显粗细颗粒分离现象，能有效发挥其承载和隔离功能，砂垫层施工质量验收一次性合格，为后续混凝土板施工提供坚实可靠的基础条件。

（2）安全目标：建立完善的安全管理体系，强化安全教育培训工作，配备齐全有效的安全防护设施，杜绝因砂垫层施工引发的任何安全事故，确保施工人员的人身安全与健康。

（3）进度目标：依据沟渠总体施工进度计划，结合现场实际情况和资源配置，合理安排砂垫层施工进度，确保在规定工期内高效完成全部砂垫层铺设任务，不影响后续混凝土板铺设及其他工序的顺利推进。

（三）施工准备

1、技术准备

（1）组织施工人员深入学习施工图纸和设计文件，详细掌握砂垫层的设计参数（如厚度、坡度、平面尺寸等）、铺设工艺以及质量验收标准，通过技术交底使施工人员清晰了解施工要点和关键环节。

（2）对沟渠基础进行精确测量放线，确定砂垫层的铺设范围和高程控制点，在现场设置明显的标识桩和控制线，为施工提供准确的基准依据。

（3）编制详细且具有针对性的砂垫层施工方案，明确施工

流程、技术措施、质量保证措施以及安全环保措施等，并报监理工程师审批通过后实施。

2、材料准备

（1）根据沟渠的设计尺寸和砂垫层厚度，精确计算所需砂料的总量。选择质地坚硬、颗粒均匀、洁净无杂质且级配良好的砂料，其含泥量不得超过设计及规范要求的限值。

（2）提前与可靠的砂料供应商签订供应合同，确保砂料的稳定供应和质量符合要求。砂料进场后，按规定进行抽样检验，检验合格后方可用于施工。

3、机械设备准备

（1）配备足够数量的装载机、运输车辆、平板振动器等机械设备，并在施工前对其进行全面调试和维护保养，确保设备性能良好、运行稳定，能够满足砂垫层施工的需求。

（2）根据施工场地条件和施工进度安排，合理规划机械设备的停放和作业区域，确保施工过程中机械设备的调配高效便捷。

4、现场准备

（1）对沟渠基础表面进行彻底清理，清除杂物、浮土、淤泥以及可能影响砂垫层铺设质量的障碍物，使基础表面平整、坚实且干净。

（2）在沟渠两侧修筑临时施工便道，确保运输车辆能够安全、顺畅地通行至各施工部位，便道应具备足够的承载能力和稳定性，并设置必要的排水设施，防止积水影响施工。

（四）主要施工方法

1、砂料运输与摊铺

（1）采用装载机将砂料装入运输车辆，在运输过程中，车辆应保持平稳行驶，避免砂料洒落。运输至施工现场后，按照预定的卸料点进行卸料，卸料应均匀、缓慢，防止对基础和已铺设的土工膜（如有）造成冲击破坏。

（2）采用人工配合装载机进行砂料摊铺。将砂料均匀地摊铺在沟渠基础上，摊铺过程中要注意保持砂垫层的设计厚度和平整度，使用刮板、耙子等工具进行找平，使砂垫层表面大致平整，厚度偏差控制在规定范围内（一般为±5mm）。对于局部不平整处，应及时进行修整，确保砂垫层的平整度符合要求。

（3）在摊铺过程中，应注意避免砂料堆积过高或形成陡坡，防止砂料发生滑动或坍塌。同时，要确保砂垫层与沟渠基础以及周边结构物（如挡土墙等）的衔接紧密、平顺。

2、砂垫层平整

（1）摊铺完成后，使用平板振动器对砂垫层进行表面振捣，使砂料进一步密实、平整。振捣时应从沟渠一端向另一端缓慢匀速推进，振捣器的平板应覆盖整个振捣区域，避免漏振，振捣时间根据实际情况确定，一般以砂垫层表面泛浆且不再明显下沉为准。

（2）振捣完成后，再次对砂垫层表面进行人工修整，使用靠尺、抹子等工具对砂垫层表面进行精平，确保其平整度满足设计要求，为后续混凝土板的铺设提供良好的基础条件。

（五）质量保证措施

1、建立质量管理体系

（1）成立质量管理小组，由项目经理担任组长，技术负责人担任副组长，成员包括质量员、施工员、材料员等，明确各成员在砂垫层施工过程中的质量职责，制定严格的质量管理规章制度和考核办法，加强对施工全过程的质量监控。

2、质量检验制度

（1）实行“三检”制度，即施工班组自检、施工队互检和项目部专检。每一道施工工序完成后，施工班组首先进行自检，自检合格后报施工队进行互检，互检通过后由项目部质量管理人员进行专检。经检验合格并签字确认后方可进行下一道工序施工。

（2）加强原材料检验，对每一批进场的砂料严格按照规范要求进行外观检查、筛分试验和含泥量检测等，确保砂料质量符合设计要求和相关标准。对用于施工的机械设备进行定期检查和校准，保证其性能稳定可靠，满足施工精度要求。

（3）对砂垫层施工过程中的关键工序（如砂料摊铺、平整振捣等）进行重点质量检查，严格按照设计要求和施工规范进行操作和控制，确保每一道工序的施工质量符合标准。在施工过程中，随时检查砂垫层的厚度、平整度等指标，发现问题及时整改，整改合格后方可继续施工。

（4）定期对已完成的砂垫层进行质量复查，检查其是否存在变形、沉降、裂缝等质量问题，如有问题及时进行修复或返工处理，确保砂垫层的质量始终满足设计和使用要求。

3、质量验收制度

（1）砂垫层施工完成后，及时组织进行质量验收。验收内容包括砂垫层的厚度、平整度、砂料质量、与周边结构物的衔接情况等。验收依据为设计文件、施工规范以及相关质量标准。

（2）验收程序按照施工单位自检合格后，向监理单位提交验收申请，监理单位组织建设单位、设计单位等相关部门进行联合验收。验收合格后，签署验收意见，方可进行后续混凝土板铺设等工程施工。

（六）安全保证措施

1、安全教育培训

（1）对所有参与砂垫层施工的人员进行全面的安全教育培训，培训内容包括安全生产法律法规、安全操作规程、安全防护知识、事故应急处置措施等，提高施工人员的安全意识和自我保护能力，确保施工人员熟悉施工现场的安全风险和防范措施，未经安全教育培训合格的人员不得上岗作业。

2、安全防护设施

（1）在施工现场设置明显的安全警示标志，如“注意安全”“小心滑倒”“防止坠落”等，对危险区域进行隔离和标识，提醒施工人员注意安全。

（2）为施工人员配备齐全必要的个人劳动防护用品，如安全帽、安全鞋、防护手套、反光背心等，并监督其正确佩戴和使用。在沟渠边坡等高处作业时，必须系好安全带，并设置可靠的安全防护设施，如安全网、防护栏杆等，防止人员坠落事故的发生。

（3）对施工机械设备进行定期检查和维护保养，确保设备的安全性能良好，安全装置齐全有效。机械设备的操作应严格按照操作规程进行，严禁违章操作和疲劳驾驶。在机械设备作业范围内，设置警示区域，防止人员误入造成伤害。

（七）环境保护措施

1、扬尘控制措施

（1）在砂料运输过程中，对运输车辆进行严密覆盖，防止砂料遗撒飞扬，对施工现场道路进行定期清扫和洒水降尘，保持道路湿润清洁，减少车辆行驶扬尘。

（2）在砂料装卸和摊铺过程中，对砂料堆进行洒水湿润，降低砂料的扬尘性，同时采用雾炮机等设备对施工现场进行喷雾降尘，确保施工现场的扬尘浓度符合环保要求。

2、噪声控制措施

（1）合理安排砂垫层施工时间，尽量避免在居民休息时间进行高噪声作业，如中午（12:0014:00）和夜间（22:006:00）。选用低噪声的施工机械设备，并定期进行维护保养，降低设备运行噪声。对噪声较大的施工工序，如装载机作业和平板振动器振捣，可采用设置隔音屏障、减震垫等措施，减少噪声对周边环境的影响。

3、废弃物处理措施

（1）对砂垫层施工过程中产生的废弃物（如砂料包装袋、废弃的工具等）进行分类收集和存放，定期运至指定的垃圾处理场进行处理，避免随意丢弃，造成环境污染。

（八）施工进度计划

1、进度安排

（1）根据沟渠长度、砂垫层施工工艺和施工条件，结合总体工期要求，制定详细的砂垫层施工进度计划，采用横道图或网络图表示。明确各施工段的开始时间、完成时间和持续时间，合理安排施工人员和机械设备的投入，确保砂垫层施工进度与其他工序紧密衔接，按时完成施工任务。

（2）在施工过程中，应根据实际情况对进度计划进行动态调整，及时解决影响进度的问题，如遇到恶劣天气、材料供应不及时等情况，应采取相应的措施，如增加施工人员和设备、调整施工顺序等，保证施工进度的顺利进行。

三、矩形槽及安装工程

（一）工程概况

矩形槽为购买的成品，混凝土强度等级C40，抗冻级别F300，钢筋强度等级为HPB235，单节长度2m，构件一端预制22mm×2mm凹槽，连接处设遇水膨胀止水胶条，弯道及转角处采用现浇混凝土连接，需按照严寒地区预制混凝土矩型槽及应用技术规程进行制作及施工。

（二）施工部署

1、施工组织机构

（1）成立以项目经理为组长的矩形槽安装施工小组，成员包括技术负责人、质量员、安全员、施工员以及各施工班组组长，明确各成员职责，确保施工顺利推进。项目经理负责全面协调和管理施工工作，技术负责人负责技术指导和质量控制，质量员负责质量检查和验收，安全员负责施工现场的安全监督和管理，施工员负责具体的施工组织和实施，各施工班组组长负责带领班组人员进行作业。

2、施工目标

（1）质量目标：矩形槽安装严格遵循相关技术规程，确保槽体安装平稳、顺直，连接紧密，止水效果良好，整体结构稳定可靠，矩形槽安装质量验收一次性合格，各项质量指标符合设计及规范要求，如槽体高程偏差控制在±10mm以内，中心线偏差不超过±5mm，相邻槽体高差不大于5mm等，为后续渠道的正常运行提供坚实的基础。

（2）安全目标：建立完善的安全管理体系，加强安全教育培训，采取有效的安全防护措施，杜绝因矩形槽安装施工导致的安全事故，保障施工人员的人身安全和健康，确保施工过程中的事故发生率为零，营造一个安全的施工环境。

（3）进度目标：根据渠道总体施工进度计划，合理安排矩形槽的运输和安装进度，确保在规定工期内完成全部矩形槽的安装任务，不影响后续工程施工，通过合理调配资源和优化施工流程，保证施工进度按计划进行，避免因矩形槽安装延误而导致整个工程工期滞后。

（三）施工准备

1、技术准备

（1）组织施工人员深入学习严寒地区预制混凝土矩型槽及应用技术规程，熟悉矩形槽的设计图纸、技术参数、安装要求以及质量验收标准，由技术负责人进行详细的技术交底，使施工人员明确施工要点和关键环节，如槽体的吊运方法、连接缝的处理工艺、现浇混凝土的浇筑要点等，确保施工过程符合技术规范要求。

（2）对渠道基础进行测量复核，使用全站仪、水准仪等测量仪器确保基础平整度、坡度符合设计要求，为矩形槽安装提供准确的基础数据。同时，根据矩形槽的尺寸和安装顺序，在基础上放出中心线和边线，设置明显的标志桩，便于施工过程中的定位和校准。

（3）编制矩形槽安装专项施工方案，详细规划施工流程、技术措施、质量保证措施、安全保障措施以及环境保护措施等内容，报监理工程师审批后实施，确保施工方案的科学性和可行性。

2、材料准备

（1）提前与可靠的矩形槽供应商签订采购合同，明确矩形槽的规格（UJ600、800）、数量、质量要求（混凝土强度、抗冻级别、钢筋强度等）以及供货时间等，确保矩形槽按时、按质供应。在矩形槽进场时，严格按照质量标准进行验收，检查其外观是否有裂缝、麻面、蜂窝等缺陷，尺寸是否符合设计要求，如有不合格产品，及时与供应商协商退换。

（2）采购符合设计要求的遇水膨胀止水胶条，其性能指标应满足在潮湿环境下能有效膨胀并填满连接缝，防止渗漏，进场后应按照相关标准进行抽样检验，检验其膨胀率、耐水性等指标，合格后方可使用。

（3）准备好用于弯道及转角处现浇混凝土连接的原材料，如水泥、砂、石子、外加剂等，确保其质量符合设计要求，并进行配合比设计试验，根据试验结果确定最佳的配合比，以保证现浇混凝土的强度和耐久性。

3、机械设备准备

（1）配备足够数量的运输车辆、吊车、平板振捣器等机械设备，并在施工前对其进行全面调试和维护保养，确保设备性能良好、运行稳定，能够满足矩形槽运输和安装的需求。对吊车的钢丝绳、吊钩、制动装置等关键部件进行重点检查，确保其安全可靠；对运输车辆的轮胎、刹车、灯光等进行检查，保证车辆行驶安全。

（2）根据矩形槽的重量和尺寸，合理选择吊车的型号和吨位，确保吊装作业安全可靠。一般选择吊车的起重量应大于矩形槽重量的1.5倍，且吊车的工作半径和起升高度应满足施工现场的实际需求。

4、现场准备

（1）清理渠道基础表面的杂物、灰尘等，采用人工清扫和吹风机相结合的方式，确保基础表面干净、平整，无可能影响矩形槽安装质量的物体存在，如大块石头、树根等。

（2）在渠道两侧设置临时堆放场地，用于存放矩形槽，堆放场地应坚实、平整，并有良好的排水设施，防止矩形槽因受潮或积水而损坏。场地面积应根据矩形槽的数量和存放方式合理规划，确保矩形槽能够有序堆放，便于吊运和安装。

（四）主要施工方法

1、矩形槽运输

（1）采用专用运输车辆将成品矩形槽从供应商处运输至施工现场，运输过程中应采取有效的防护措施，如在槽体与车辆之间设置5cm厚的橡胶缓冲垫，防止矩形槽在运输过程中发生碰撞、破损。同时，使用绳索将矩形槽固定在车辆上，确保其在运输过程中不会晃动或滑落。

（2）车辆行驶应平稳，避免急刹车和急转弯，行驶速度控制在40km/h以内，确保矩形槽的安全运输。同时，应根据安装顺序合理安排矩形槽的装车顺序，便于现场卸车和安装，如按照从渠道下游向上游的安装顺序依次装车，减少现场吊运的时间和难度。

2、矩形槽安装

（1）采用吊车将矩形槽吊运至渠道基础上，吊运过程中应设专人指挥，指挥人员应具有丰富的吊装经验和专业知识，熟悉吊装信号和操作规程，确保吊运作业安全。吊车司机应严格按照指挥人员的信号进行操作，缓慢起吊、平稳运行、准确就位。矩形槽应按照设计要求的安装顺序进行铺设，从渠道下游向上游方向逐节安装，确保水流顺畅。

（2）在安装过程中，要注意保持矩形槽的平整度和垂直度，使用水平尺和铅锤等工具进行测量和校正，槽体之间的连接应紧密，将遇水膨胀止水胶条嵌入凹槽内，确保连接缝处的止水效果。相邻矩形槽的高差和错台应控制在允许范围内（一般高差不大于

5mm，错台不大于3mm），如发现超出允许范围的情况，应及时进行调整，可采用在槽体底部垫薄铁片或进行局部打磨的方式进行处理。

（3）对于弯道及转角处，先根据设计要求进行钢筋绑扎和模板支设，钢筋的规格、间距和锚固长度应符合设计要求，模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，确保混凝土浇筑过程中不会变形或漏浆。然后浇筑现浇混凝土，采用分层浇筑、分层振捣的方式，每层浇筑厚度不超过30cm，使用插入式振捣器和平板振捣器相结合进行振捣，确保混凝土振捣密实，无蜂窝、麻面等缺陷，与矩形槽连接牢固，形成整体结构。在混凝土浇筑过程中，应注意避免振捣棒直接触压矩形槽壁，防止槽体损坏，振捣棒与槽壁的距离应保持在10cm以上。

（4）矩形槽安装完成后，对整体结构进行检查，包括槽体的位置、连接缝的质量、止水效果等，如有问题及时进行调整和修复。可采用闭水试验的方法检查止水效果，在渠道内充水至设计水位，观察连接缝处是否有渗漏现象，如有渗漏，应及时查找原因并进行修补，如重新更换止水胶条或对连接缝进行密封处理。

（五）质量保证措施

1、建立质量管理体系

（1）成立质量管理小组，由项目经理担任组长，技术负责人担任副组长，成员包括质量员、施工员、材料员等，明确各成员的质量职责，制定质量管理规章制度，如质量检查制度、质量奖惩制度等，加强对矩形槽安装全过程的质量控制。质量管理小组应定期召开质量会议，分析和解决施工过程中出现的质量问题，确保施工质量符合要求。

2、质量检验制度

（1）实行“三检”制度，即自检、互检和专检。施工班组在每一道工序完成后进行自检，自检合格后由施工队进行互检，最后由项目部质量管理人员进行专检。经检验合格后方可进行下一道工序施工。在自检过程中，施工人员应认真检查自己所完成的工作内容，如矩形槽的安装位置、连接缝的处理情况等，发现问题及时整改；互检过程中，施工队成员之间相互检查，互相学习，共同提高施工质量；专检过程中，质量管理人员应严格按照质量标准进行检查，对不符合要求的部位下达整改通知书，要求施工班组限期整改，并进行复查，确保整改到位。

（2）加强原材料检验，对每一批进场的矩形槽、遇水膨胀止水胶条以及现浇混凝土原材料进行外观检查和抽样检验，确保其质量符合设计要求和相关标准。对于矩形槽，应检查其外观质量、尺寸偏差、混凝土强度等指标；对于止水胶条，应检验其膨胀率、耐水性、拉伸强度等性能；对于现浇混凝土原材料，应检验水泥的强度、安定性，砂、石子的级配和含泥量，外加剂的性能等，只有检验合格的原材料才能用于施工。

（3）对矩形槽安装过程中的关键工序（如槽体连接、止水胶条安装、现浇混凝土施工等）进行重点质量检查，严格按照设计要求和施工规范进行操作，确保每一道工序的质量符合标准。在连接缝处理完成后，进行密封性试验，检查止水效果是否满足要求，可采用压力水试验或充气试验的方法进行检测，试验压力应符合设计要求，试验时间不少于30分钟，如发现渗漏或压力下降等情况，应及时进行处理。

（4）定期对已安装完成的矩形槽进行质量复查，检查其是否有位移、变形、连接缝开裂等现象，如有问题及时进行修复或整改，确保矩形槽的整体质量始终满足设计要求。质量复查应定期进行，如每周或每两周进行一次，采用测量仪器对矩形槽的高程、中心线、相邻槽体高差等指标进行检测，与安装完成时的数据进行对比分析，及时发现潜在的质量问题，并采取有效的措施进行处理。

3、质量验收制度

（1）矩形槽安装完成后，及时组织进行质量验收。验收内容包括矩形槽的安装质量（平整度、垂直度、连接缝质量、止水效果等）、整体结构的稳定性、与基础的贴合度等。验收依据为设计文件、施工规范以及相关质量标准，如严寒地区预制混凝土矩型槽及应用技术规程等。

（2）验收程序按照施工单位自检合格后，报监理单位验收，监理单位组织建设单位、设计单位等相关部门进行联合验收。验收合格后，签署验收意见，方可进行后续工程施工。在验收过程中，各验收单位应认真履行职责，严格按照验收标准进行检查，对存在的问题提出整改意见，施工单位应及时整改，整改完成后再次申请验收，直至验收合格为止。

（六）安全保证措施

1、安全教育培训

（1）对所有参与矩形槽施工的人员进行安全教育培训，培训内容包括安全操作规程、安全防护知识、应急救援措施等，提高施工人员的安全意识和自我保护能力，确保施工人员熟悉施工现场的安全风险和防范措施，未经安全教育培训合格的人员不得上岗作业。安全教育培训应定期进行，如每月进行一次安全知识讲座和培训，新进场人员应进行三级安全教育培训，培训时间不少于24小时，使施工人员充分了解施工过程中的安全注意事项，如吊车作业的安全距离、电气设备的使用方法、高处作业的防护措施等。

2、安全防护设施

（1）在施工现场设置明显的安全警示标志，如“禁止烟火”“注意安全”“防止触电”“防止坠落”等，提醒施工人员注意安全。安全警示标志应设置在施工现场的关键部位，如吊车作业区域、电气设备附近、渠道边缘等，确保施工人员能够清晰看到。

（2）为施工人员配备必要的个人劳动防护用品，如安全帽、安全鞋、防护手套、安全带等，并监督其正确佩戴和使用。安全帽应符合国家标准，具有良好的抗冲击性能；安全鞋应具有防滑、防砸功能；防护手套应根据不同的施工工种选择合适的材质和类型；在高处作业时，施工人员必须系好安全带，安全带应高挂低用，确保其有效性。

（3）对施工机械设备进行定期检查和维护保养，确保设备的安全性能良好，安全装置齐全有效。机械设备的操作应严格按照操作规程进行，严禁违章操作和疲劳驾驶。在机械设备作业范围内，设置警示区域，防止人员误入造成伤害。对吊车、运输车辆等大型机械设备，应每天进行检查，包括设备的外观、关键部件的运行情况、安全装置的有效性等，发现问题及时维修或更换，确保设备处于良好的运行状态。

（4）根据矩形槽的安装高度和作业环境，制定相应的高处作业安全措施，如在渠道边坡设置防护栏杆、安全网等，防止施工人员坠落。防护栏杆的高度应不低于1.2m，横杆间距不大于

0.6m，安全网应具有足够的强度和韧性，能够有效拦截坠落人员。

（七）环境保护措施

1、废弃物处理

对矩形槽施工过程中产生的废弃物（如破损的矩形槽、废弃的止水胶条包装袋、废弃的模板等）进行分类收集和存放，定期运至指定的垃圾处理场进行处理，避免随意丢弃，造成环境污染。对于可回收利用的废弃物，如废旧钢材、木材等，应进行回收处理，提高资源利用率。

2、能源节约

在施工过程中，合理安排施工机械设备的使用，避免设备空转和长时间运行，提高能源利用效率，减少能源消耗和废气排放，降低对环境的影响。例如，在吊车等待吊运矩形槽的间隙，应关闭发动机，减少燃油消耗和尾气排放；合理规划运输车辆的行驶路线，避免迂回行驶，提高运输效率，降低能源消耗。

3、扬尘控制

在施工现场设置专人负责洒水降尘，对运输道路和作业场地进行定期洒水，保持地面湿润，减少扬尘的产生。特别是在干燥的天气条件下，应增加洒水次数，确保施工现场的扬尘得到有效控制。同时，对运输车辆进行覆盖，防止土方、砂石等材料在运输过程中飞扬洒落，对周边环境造成污染。

4、噪声控制

合理安排施工时间，尽量避免在居民休息时间进行高噪声作业，如中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）。选用低噪声的施工机械设备，并定期进行维护保养，降低设备运行噪声。对噪声较大的施工工序，如吊车发动机运行、混凝土振捣等，可采用设置隔音屏障、减震垫等措施，减少噪声对周边环境的影响。

（八）施工进度计划

1、进度安排

（1）根据渠道长度、矩形槽的运输和安装效率以及总体工期要求，制定详细的矩形槽施工进度计划，采用横道图或网络图表示。明确各施工段的开始时间、完成时间和持续时间，合理安排施工人员和机械设备的投入，确保矩形槽施工进度与其他工序紧密衔接，按时完成施工任务。例如，假设渠道长度为5km，共有矩形槽2500节，每天计划安装50节，则矩形槽安装工期为50天，结合运输时间、准备工作时间等因素，合理分配各阶段的时间节点，制定详细的进度计划图表，以便于施工过程中的进度控制和管理。

（2）在施工过程中，应根据实际情况对进度计划进行动态

调整，及时解决影响进度的问题，如遇到恶劣天气、运输车辆故障、矩形槽供应不及时等情况，应采取相应的措施，如增加运输车辆、调整施工顺序、延长工作时间等，保证施工进度的顺利进行。同时，建立进度跟踪和报告制度，定期对施工进度进行检查和分析，及时向相关部门和人员汇报进度情况，以便及时采取措施进行调整和优化。
三、遇水膨胀止水胶条工程

（一）工程概况

本矩形槽衬砌工程中，采用 PZ - 250 型遇水膨胀止水胶条作为防水密封材料，以防止渠道内的水渗漏，确保工程的防水性 能。在构件间以及矩形槽的特定部位设置止水胶条，其技术指标 要求为：硬度（邵尔 A）42 ± 7，拉伸强度≥3.5Mpa，扯断伸长率≥450％，体积膨胀倍率≥250％；反复浸水试验的拉伸强度≥3Mpa，扯断伸长率≥350％，体积膨胀倍率≥250％；低温弯折（-20°×2h）无裂纹。施工过程中需严格按照相关标准和规范执行，确保止水胶条的安装质量，满足矩形槽的防水要求。

（二）施工部署

1、施工组织机构

成立以项目经理为组长的止水胶条施工专项小组，成员包括技术负责人、质量员、安全员、施工员以及各施工班组组长。项目经理负责全面协调施工工作，技术负责人提供技术指导和质量控制方案，质量员把控施工质量，安全员保障施工安全，施工员负责现场施工的具体组织与实施，各施工班组组长带领工人进行止水胶条的安装作业，确保施工有序进行，各环节紧密配合。

2、施工目标

（1）质量目标：严格按照设计要求和相关标准进行止水胶条的施工安装，确保其各项技术指标符合规定，如硬度、拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀倍率等均满足设计要求，安装牢固、密封性能良好，无渗漏现象，一次性通过质量验收，为矩形槽提供可靠的防水保障。

（2）安全目标：建立健全安全管理体系，加强安全教育培 训，配备完善的安全防护设施，规范施工操作流程，杜绝因止水 胶条施工引发的各类安全事故，保障施工人员的人身安全与健康， 实现安全施工零事故目标。

（3）进度目标：依据矩形槽衬砌工程总体进度计划，合理 安排止水胶条的施工进度，确保在规定工期内完成全部安装工作， 不影响后续工序的正常开展，按时交付使用，保障整个项目的顺 利进行。

（三）施工准备

1、技术准备

（1）组织施工人员深入学习设计文件和相关施工规范，熟悉 PZ - 250 型遇水膨胀止水胶条的性能特点、技术指标、安装方法以及质量验收标准等内容，由技术负责人进行详细的技术交 底，重点讲解止水胶条的粘贴工艺、接头处理、保护措施以及质 量检测要点等关键环节，确保施工人员清楚施工要点和质量标准， 能够熟练、规范地进行施工操作。

（2）对矩形槽的安装部位进行精确测量放线，确定止水胶条的安装位置和长度，设置明显的测量标志，为施工提供准确的基准数据。同时，对安装部位进行清理，清除其中的灰尘、油污、 杂物以及松动的混凝土块等，保证安装基础坚实、平整、干燥， 符合施工要求，避免因基础不牢影响止水胶条的粘贴效果和防水性能。

（3）根据设计要求和现场实际情况，编制详细的遇水膨胀止水胶条专项施工方案，明确施工流程、技术措施、质量保证措施、安全保障措施以及环境保护措施等内容，报监理工程师审批 后严格执行，确保施工方案科学合理、切实可行，为施工过程提 供可靠的技术指导和依据。

2、材料准备

（1）根据设计规定的型号和技术指标，提前采购符合质量要求的 PZ - 250 型遇水膨胀止水胶条，确保其硬度、拉伸强度、扯断伸长率、体积膨胀倍率等指标符合设计要求和相关规范标准。 对进场的止水胶条进行严格的抽样检验，按照 GB/T18173.3 -2014《高分子防水材料第三部分遇水膨胀胶条》规定的试验方法进行检测，如采用邵尔 A 硬度计测量硬度，使用万能材料试验机进行拉伸强度和扯断伸长率测试，通过浸泡法测定体积膨胀倍率等，如有不合格产品，立即退场处理，严禁使用，保证止水胶 条质量可靠，从源头上确保防水工程质量。

（2）准备好用于止水胶条粘贴和固定的辅助材料，如专用粘结剂、密封胶、固定夹具等，确保其质量符合相关标准，性能 满足施工要求。对粘结剂的粘结强度进行测试，确保其能够牢固地粘贴止水胶条；对密封胶的密封性能进行检验，保证其能够有效填充止水胶条与混凝土之间的缝隙，防止渗漏；对固定夹具的强度和稳定性进行检查，确保其能够可靠地固定止水胶条，防止 在施工过程中发生位移。

3、机械设备准备

（1）配备小型手动工具，如剪刀、壁纸刀、刷子、橡胶锤等，用于止水胶条的裁剪、清理、粘贴和固定等操作，确保工具的锋利度和完好性，便于施工人员使用，提高施工效率和质量。

（2）准备好测量仪器，如卡尺、直尺、水平仪等，用于对止水胶条的尺寸、安装位置和坡度等进行测量和检查，确保施工精度符合要求。

4、现场准备

（1）在施工现场设置专门的材料存放区，对止水胶条和辅助材料进行分类存放，避免阳光直射、雨淋和高温环境，防止材 料老化、变质和损坏，保证材料质量稳定，便于施工取用。

（2）对矩形槽的施工场地进行清理和整理，确保场地整洁、通道畅通，为施工人员和材料运输提供良好的作业条件。

（四）主要施工方法

1、安装部位清理与干燥

（1）使用钢丝刷、扫帚等工具对矩形槽的止水胶条安装部位进行彻底清理，去除表面的灰尘、浮浆、油污、铁锈以及松动的混凝土颗粒等杂物，确保安装表面干净、粗糙，以增强止水胶条与混凝土之间的粘结力。清理范围应超出止水胶条粘贴宽度，如 50mm 以上，保证粘贴效果。

（2）采用吹风机或自然风干等方式对清理后的安装部位进行干燥处理，确保表面无明显积水和潮湿现象，含水量不超过

5%，避免因水分影响粘结剂的粘结性能和止水胶条的膨胀性能， 保证施工质量。

2、止水胶条粘贴

（1）在干燥、清洁的安装部位均匀涂抹专用粘结剂，涂抹厚度应适中，确保粘结剂覆盖全面、无漏涂现象，且涂抹宽度应略大于止水胶条的宽度，保证止水胶条与混凝土之间能够充分粘结。

（2）将止水胶条按照设计要求的位置和方向进行粘贴，粘贴时应缓慢、平稳地将胶条压在粘结剂上，使其与安装部位紧密贴合，避免出现褶皱、扭曲和空鼓现象，确保粘贴牢固。同时， 使用橡胶锤轻轻敲打胶条，使其粘贴更加紧密，提高粘结效果， 在粘贴过程中，应注意保护止水胶条的表面，避免划伤和污染， 影响其防水性能和使用寿命。

3、接头处理

（1）止水胶条的接头应采用搭接方式进行连接，确保接头处的防水性能。在搭接前，应对搭接部位的胶条表面进行清理和打磨，使其表面粗糙，然后涂抹专用粘结剂，将两根胶条紧密搭 接在一起，并用密封胶对接头进行密封处理，确保接头处无渗漏 现象，密封胶应涂抹均匀、饱满，无漏涂和开裂现象，保证整体防水效果。

4、固定与保护

（1）在止水胶条粘贴完成后，使用固定夹具对其进行临时固定，防止在后续施工过程中发生位移和脱落，固定夹具的间距应根据胶条的长度和形状合理设置，确保胶条固定牢固。

（2）在矩形槽混凝土浇筑前，对止水胶条采取有效的保护措施，如覆盖塑料薄膜、木板等，防止在混凝土浇筑过程中振捣棒等施工工具对止水胶条造成损坏，确保其完整性和防水性能， 在混凝土浇筑完成后，应及时拆除保护措施，并对止水胶条进行检查，如有损坏或位移，应及时进行修复和调整，保证防水效果。

（五）质量保证措施

1、建立质量管理体系

（1）成立质量管理小组，由项目经理担任组长，技术负责人担任副组长，成员包括质量员、施工员、材料员等，明确各成员的质量职责，制定严格的质量管理规章制度和质量奖惩制度， 加强对遇水膨胀止水胶条施工全过程的质量控制。质量管理小组应定期召开质量会议，分析和解决施工过程中出现的质量问题， 对施工质量进行动态管理，确保施工质量始终处于受控状态。

2、质量检验制度

（1）实行“三检”制度，即自检、互检和专检。施工班组在每一道工序完成后进行自检，自检合格后由施工队进行互检， 最后由项目部质量管理人员进行专检。经检验合格后方可进行下一道工序施工。在自检过程中，施工人员应认真检查自己所完成的工作内容，如止水胶条的粘贴质量、接头处理、固定情况等， 发现问题及时整改；互检过程中，施工队成员之间相互检查，互相学习，共同提高施工质量；专检过程中，质量管理人员应严格按照质量标准进行检查，对不符合要求的部位下达整改通知书， 要求施工班组限期整改，并进行复查，确保整改到位。

（2）加强原材料检验，对每一批进场的 PZ - 250 型遇水

膨胀止水胶条及其辅助材料进行严格的外观检查和抽样检验，确 保其各项技术指标符合设计要求和相关标准。只有检验合格的原 材料才能用于施工，如发现原材料质量不合格，应立即停止使用， 并对已使用的不合格材料进行返工处理，确保工程质量不受影响。

（3）对止水胶条施工过程中的关键工序（如粘贴、接头处理、固定等）进行重点质量检查，严格按照设计要求和施工规范进行操作，确保每一道工序的质量符合标准。在粘贴过程中，应检查粘结剂的涂抹质量、胶条的粘贴牢固程度；在接头处理方面， 应检查搭接长度、粘结剂和密封胶的使用情况；在固定环节，应检查固定夹具的设置和牢固性等，保证施工质量的稳定性。

（4）定期对已安装完成的止水胶条进行质量复查，检查其是否有松动、位移、损坏、渗漏等现象，如有问题及时进行修复或整改，确保止水胶条的整体质量始终满足设计要求。质量复查应定期进行，如每周或每两周进行一次，采用观察、浇水试验等 方法进行检查，与施工过程中的数据进行对比分析，及时发现潜 在的质量问题，并采取有效的措施进行处理。

3、质量验收制度

（1）遇水膨胀止水胶条安装完成后，及时组织进行质量验收。验收内容包括止水胶条的材料质量（各项技术指标）、安装 质量（粘贴牢固性、接头处理、固定情况等）、防水性能（通过 浇水试验或其他检测方法检查是否有渗漏现象）等。验收依据为 设计文件、施工规范以及相关质量标准，如 GB/T18173.3 - 2014《高分子防水材料第三部分遇水膨胀胶条》等。

（2）验收程序按照施工单位自检合格后，报监理单位验收， 监理单位组织建设单位、设计单位等相关部门进行联合验收。验收合格后，签署验收意见，方可进行后续工程施工，如矩形槽混凝土浇筑等施工工序。在验收过程中，各验收单位应认真履行职责，严格按照验收标准进行检查，对存在的问题提出整改意见， 施工单位应及时整改，整改完成后再次申请验收，直至验收合格为止。

（六）安全保证措施

1、安全教育培训

（1）对所有参与止水胶条施工的人员进行安全教育培训， 培训内容包括安全操作规程、安全防护知识、应急救援措施等，提高施工人员的安全意识和自我保护能力，确保施工人员熟悉施工现场的安全风险和防范措施，未经安全教育培训合格的人员不得上岗作业。安全教育培训应定期进行，如每月进行一次安全知识讲座和培训，新进场人员应进行三级安全教育培训，培训时间不少于 24 小时，使施工人员充分了解施工过程中的安全注意事项，如粘结剂的使用安全、施工工具的操作安全、高处作业的安全防护等。

2、安全防护设施

（1）在施工现场设置明显的安全警示标志，如“注意安  全”“防止滑倒”“小心化学品”等，提醒施工人员注意安全。安全警示标志应设置在施工现场的关键部位，如粘结剂存放区、施工操作区域、高处作业部位等，确保施工人员能够清晰看到， 起到有效的警示作用。

（2）为施工人员配备必要的个人劳动防护用品，如安全帽、安全鞋、防护手套、护目镜、口罩等，并监督其正确佩戴和使用。 安全帽应符合国家标准，具有良好的抗冲击性能；安全鞋应具有防滑、防砸功能；防护手套应根据不同的施工工种选择合适的材质和类型，如在使用粘结剂时应佩戴防化学品手套；护目镜用于 防止在施工过程中眼睛受到伤害；口罩用于防护粉尘和有害气体，  确保施工人员的人身安全和健康。

（3）对施工机械设备和工具进行定期检查和维护保养，确保设备和工具的安全性能良好，无安全隐患。在使用电动工具时， 应检查其电线是否破损、漏电保护装置是否有效等，避免因设备故障引发触电事故和其他安全事故，对小型手动工具，如剪刀、壁纸刀等，应检查其刃口是否锋利、手柄是否牢固，确保使用安全。

3、安全操作规程

（1）粘结剂使用时，应在通风良好的环境下进行操作，避免吸入挥发的有害气体，操作人员应戴口罩、护目镜和防护手套， 防止皮肤和眼睛接触粘结剂。如不慎接触，应立即用大量清水冲洗，并及时就医，严禁在有明火或高温的环境下使用粘结剂，防止发生火灾和爆炸事故。

（2）在高处作业时，施工人员应系好安全带，安全带应高挂低用，确保其有效性，同时设置可靠的操作平台和防护栏杆，防止人员坠落。在传递工具和材料时，应使用绳索或传递工具， 严禁抛掷，避免砸伤下方人员，确保高处作业安全。

（3）使用施工工具时，应严格按照工具的使用说明书进行操作，避免因操作不当引发安全事故。如使用橡胶锤时，应注意 力度和方向，防止锤头脱落伤人；使用剪刀裁剪止水胶条时，应注意手指的位置，避免被剪刀刃口划伤，确保施工人员的操作安全。

（七）环境保护措施

1、废弃物处理

对施工过程中产生的废弃物（如废弃的止水胶条、包装材料、 粘结剂桶等）进行分类收集和存放，定期运至指定的垃圾处理场进行处理，避免随意丢弃，造成环境污染。对于可回收利用的废弃物，如废金属、废塑料等，应进行回收处理，提高资源利用率， 减少资源浪费，实现可持续发展的目标。

2、化学品管理

对粘结剂等化学品进行妥善管理，应存放在专门的化学品储存柜中，远离火源、热源和水源，防止化学品泄漏、挥发和燃烧，对环境和人员造成危害。在使用化学品时，应严格按照操作规程进行操作，避免浪费和污染环境，使用完毕后，应及时将剩余的化学品密封保存，防止挥发和泄漏，确保施工现场的环境安全。

3、扬尘控制

在施工现场设置专人负责洒水降尘，对施工场地和周边道路进行定期洒水，保持地面湿润，减少扬尘的产生。特别是在干燥的天气条件下，应增加洒水次数，确保施工现场的扬尘得到有效控制，保护施工现场及周边环境的空气质量，使其符合国家相关标准要求，在材料搬运和清理过程中，应尽量避免扬尘的产生， 如采用覆盖、湿润等措施，减少粉尘对环境的污染。

四、毛门工程

（一）工程概况

本灌溉渠道工程中，毛门（PE拉板闸门）作为渠道水流控制的关键设施。毛门采用PE材质拉板结构，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，适用于本灌溉渠道的水质和工况条件。

（二）施工部署

1、施工组织机构

成立以项目经理为组长的毛门施工专项小组，成员包括技术负责人、质量员、安全员、施工员以及各施工班组组长。明确各成员职责，项目经理负责全面协调和管理施工工作，技术负责人负责技术指导和质量控制，质量员把控施工质量，安全员保障施工安全，施工员负责现场施工的具体组织与实施，各施工班组组长带领班组人员进行作业，确保施工有序进行。

2、施工目标

（1）质量目标：严格按照设计文件和相关标准进行施工，确保毛门安装牢固、密封性能良好、开闭灵活，各项技术指标符合设计要求，毛门施工质量验收一次性合格，为灌溉渠道的正常运行提供可靠保障。

（2）安全目标：建立健全安全管理体系，加强安全教育培训，采取有效的安全防护措施，杜绝因毛门施工导致的安全事故，保障施工人员的人身安全和健康，实现安全施工目标。

（3）进度目标：依据灌溉渠道工程总体进度计划，合理安排毛门施工进度，确保在规定工期内完成毛门的安装调试工作，不影响渠道整体施工进度，按时交付使用。

（三）施工准备

1、技术准备

（1）组织施工人员详细熟悉施工图纸和设计文件，深入了解毛门的结构、性能、安装要求以及技术参数，掌握施工工艺和质量验收标准，由技术负责人进行全面的技术交底，使施工人员明确施工要点和关键环节，如导轨安装的精度要求、毛门密封件的安装方法等，确保施工过程符合技术规范。

（2）对毛门安装部位进行精确测量放线，确定门体的安装位置、高程以及导轨的垂直度和平行度，设置明显的测量控制点和标志，为后续安装工作提供准确的基准数据。同时，根据测量结果对安装基础进行检查和修整，确保基础表面平整、坚实，符合安装要求，如基础的平整度偏差控制在±5mm以内，高程偏差在±10mm范围内。

（3）编制毛门专项施工方案，针对施工过程中的重点和难点问题制定合理的解决方案，明确施工流程、技术措施、质量保证措施、安全保障措施以及环境保护措施等内容，报监理工程师审批后实施，确保施工方案的科学性和可行性。

2、材料准备

（1）根据设计要求，提前采购符合质量标准的毛门（PE拉板闸门）及其配套的零部件，如导轨、密封件、连接件、启闭机等，确保材料的规格、型号、材质与设计一致。对进场的毛门及配件进行严格的外观检查和质量检验，检查其是否有损坏、变形、裂缝等缺陷，核对产品合格证、质量检验报告等技术文件，如有不合格产品，及时与供应商协商退换，保证材料质量合格。

（2）准备好用于毛门安装的辅助材料，如膨胀螺栓、焊接材料、密封胶、润滑油等，确保其质量可靠，性能满足施工要求。对焊接材料应进行抽样检验，检验其化学成分和力学性能是否符合国家标准；对密封胶应进行密封性能测试，确保其在潮湿环境下能够有效密封，防止漏水；对润滑油应检查其粘度和润滑性能，保证毛门开闭顺畅。

3、机械设备准备

（1）配备合适的施工机械设备，如吊车、电焊机、切割机、钻床、千斤顶、手拉葫芦等，并在施工前对其进行全面调试和维护保养，确保设备性能良好、运行稳定，能够满足毛门安装的需求。对吊车的起重能力、工作半径、安全装置等进行检查和测试，确保其能够安全可靠地吊运毛门；对电焊机的电流、电压稳定性进行调试，保证焊接质量；对切割机、钻床等设备的精度进行校准，确保加工精度符合要求。

（2）根据毛门的重量和尺寸，合理选择吊车的型号和吨位，确保吊装作业安全顺利。一般选择吊车的起重量应大于毛门重量的1.5倍，且吊车的工作半径和起升高度应满足施工现场的实际安装条件，确保毛门能够准确就位。

4、现场准备

（1）清理毛门安装现场的杂物、障碍物，平整场地，修筑临时施工道路，确保运输车辆和施工机械设备能够顺利通行至安装部位，为毛门的运输和安装创造良好的作业条件。

（2）在毛门安装部位附近设置临时材料堆放场地和工具房，便于材料和工具的存放与取用，同时保持场地整洁有序，防止材料丢失和损坏。

（四）主要施工方法

1、基础处理与导轨安装

（1）对毛门基础进行处理，首先清除基础表面的浮浆、松动的混凝土块和杂物，然后使用风镐或凿岩机对基础表面进行凿毛处理，以增加基础与导轨之间的粘结力。凿毛深度一般为5-

10mm，间距不大于50mm，呈梅花状布置，经检查合格后，用清水冲洗基础表面，使其干净、湿润，但不得有积水。

（2）根据测量放线结果，安装毛门导轨。先将导轨的底部与基础预埋钢板进行焊接连接，焊接时应采用间断焊，防止因焊接变形影响导轨的垂直度和平行度。焊接完成后，使用水准仪和全站仪对导轨的高程、垂直度和平行度进行测量调整，使其符合设计要求。导轨的垂直度偏差应控制在±2mm以内，平行度偏差不超过±3mm，高程偏差在±5mm范围内。调整好后，对导轨与基础之间的缝隙进行二次灌浆，采用细石混凝土或高强无收缩灌浆料，确保导轨与基础连接牢固，填充密实，灌浆料的强度应达到设计强度的75%以上后方可进行下一道工序。

2、毛门安装

（1）采用吊车将毛门整体吊运至安装部位上方，在吊运过程中，应设专人指挥，吊车司机应严格按照指挥人员的信号进行操作，缓慢起吊、平稳运行，确保毛门在空中不发生晃动和碰撞。当毛门接近导轨时，施工人员应使用绳索或撬棍等工具辅助毛门准确进入导轨，避免门体与导轨发生刮擦和碰撞，损坏门体和导轨表面。

（2）毛门落入导轨后，对门体的位置进行初步调整，使其处于垂直状态，门体与导轨之间的间隙应均匀一致，间隙宽度一般为3-5mm。然后使用千斤顶和手拉葫芦等工具对门体进行精确调整，使门体的高程、垂直度以及与周边结构的相对位置符合设计要求，高程偏差控制在±5mm以内，垂直度偏差不大于±2mm。调整完成后，将毛门临时固定在导轨上，防止其在后续施工过程中发生位移，可采用临时支撑或点焊等方式进行固定。

3、密封件安装与调试

（1）在毛门与导轨、门框之间安装密封件，密封件应选用符合设计要求的橡胶密封条，其材质应具有良好的耐水性、耐腐蚀性和弹性，能够有效防止水流渗漏。安装密封件时，应先将密封槽清理干净，确保无杂物和灰尘，然后将密封条嵌入密封槽内，使其紧密贴合槽壁，不得有扭曲、松动现象。密封条的接口应采用斜口对接，并用密封胶进行密封处理，确保接口处的密封性能，密封胶应涂抹均匀、饱满，无漏涂现象。

（2）毛门密封件安装完成后，进行密封性能调试。关闭毛门，使用塞尺检查门体与导轨、门框之间的密封间隙，间隙应不

超过设计允许值（一般为1-2mm）。如发现密封间隙过大，应分析原因并进行调整，如调整密封件的位置、更换密封件或对门体进行进一步的修整，直至密封性能满足要求。同时，在调试过程中，应注意观察毛门的开闭是否顺畅，有无卡滞现象，如有问题应及时查找原因并解决，确保毛门能够正常运行，可通过多次开闭试验进行检查和调整。

4、启闭机安装与调试

（1）根据毛门的类型和规格，选择合适的启闭机，并按照设计要求进行安装。启闭机的基础应牢固可靠，地脚螺栓应拧紧，螺母应点焊固定，防止松动。在安装过程中，应注意保证启闭机的轴线与毛门的吊耳轴线重合，偏差不超过±3mm，以确保启闭机在运行过程中能够平稳地提升和降落毛门，避免产生侧向力，损坏门体和启闭机。

（2）启闭机安装完成后，进行电气控制系统的接线和调试工作。检查电气线路的连接是否正确、牢固，接地保护是否可靠，各电气元件的性能是否正常，然后进行通电试运行。在试运行过程中，测试启闭机的升降速度、行程控制、过载保护等功能是否符合设计要求，通过反复调试，确保启闭机能够准确、稳定地控制毛门的开闭动作，运行安全可靠。同时，对启闭机的操作按钮、指示灯、限位开关等进行标识和防护，方便操作人员使用，并防止误操作引发安全事故。

（五）质量保证措施

1、建立质量管理体系

（1）成立质量管理小组，由项目经理担任组长，技术负责人担任副组长，成员包括质量员、施工员、材料员等，明确各成员的质量职责，制定严格的质量管理规章制度和质量奖惩制度，加强对毛门施工全过程的质量控制。质量管理小组应定期召开质量会议，分析和解决施工过程中出现的质量问题，对施工质量进行动态管理，确保施工质量始终处于受控状态。

2、质量检验制度

（1）实行“三检”制度，即自检、互检和专检。施工班组在每一道工序完成后进行自检，自检合格后由施工队进行互检，最后由项目部质量管理人员进行专检。经检验合格后方可进行下一道工序施工。在自检过程中，施工人员应认真检查自己所完成的工作内容，如导轨的焊接质量、毛门的安装位置、密封件的安装情况等，发现问题及时整改；互检过程中，施工队成员之间相互检查，互相学习，共同提高施工质量；专检过程中，质量管理人员应严格按照质量标准进行检查，对不符合要求的部位下达整改通知书，要求施工班组限期整改，并进行复查，确保整改到位。

（2）加强原材料和构配件的检验，对每一批进场的毛门及其配套零部件、辅助材料进行严格的外观检查和抽样检验，确保其质量符合设计要求和相关标准。对毛门的材质、尺寸、强度等性能指标进行检验；对导轨的直线度、平整度、硬度等进行检测；对密封件的弹性、耐水性、密封性能等进行测试；对启闭机的机械性能、电气性能等进行调试和检验，只有检验合格的原材料和构配件才能用于施工。

（3）对毛门安装过程中的关键工序（如基础处理、导轨安装、毛门调试等）进行重点质量检查，严格按照设计要求和施工规范进行操作，确保每一道工序的质量符合标准。在基础处理完成后，进行承载力试验，检验基础的承载能力是否满足设计要求；

在导轨安装完成后，进行垂直度和平行度的检测；在毛门调试过程中，对其密封性能、开闭灵活性等进行全面检查，对发现的质量问题及时进行处理，确保毛门安装质量可靠。

（4）定期对已安装完成的毛门进行质量复查，检查其是否有变形、位移、密封失效等现象，如有问题及时进行修复或整改，确保毛门的整体质量始终满足设计要求。质量复查应定期进行，如每周或每两周进行一次，采用测量仪器对毛门的高程、垂直度、密封间隙等指标进行检测，与安装完成时的数据进行对比分析，及时发现潜在的质量问题，并采取有效的措施进行处理。

3、质量验收制度

（1）毛门安装完成后，及时组织进行质量验收。验收内容包括毛门的安装质量（基础处理、导轨安装、门体安装、密封性能、启闭机安装等）、整体结构的稳定性、运行性能等。验收依据为设计文件、施工规范以及相关质量标准。

（2）验收程序按照施工单位自检合格后，报监理单位验收，监理单位组织建设单位、设计单位等相关部门进行联合验收。验收合格后，签署验收意见，方可进行后续工程施工或交付使用。

在验收过程中，各验收单位应认真履行职责，严格按照验收标准进行检查，对存在的问题提出整改意见，施工单位应及时整改，整改完成后再次申请验收，直至验收合格为止。

（六）安全保证措施

1、安全教育培训

（1）对所有参与毛门施工的人员进行安全教育培训，培训内容包括安全操作规程、安全防护知识、应急救援措施等，提高施工人员的安全意识和自我保护能力，确保施工人员熟悉施工现场的安全风险和防范措施，未经安全教育培训合格的人员不得上岗作业。安全教育培训应定期进行，如每月进行一次安全知识讲座和培训，新进场人员应进行三级安全教育培训，培训时间不少于24小时，使施工人员充分了解施工过程中的安全注意事项，如吊车作业的安全距离、电气设备的使用方法、高处作业的防护措施等。

2、安全防护设施

（1）在施工现场设置明显的安全警示标志，如“禁止烟火”“注意安全”“防止触电”“防止坠落”等，提醒施工人员注意安全。安全警示标志应设置在施工现场的关键部位，如吊车作业区域、电气设备附近、毛门安装部位的边缘等，确保施工人员能够清晰看到。

（2）为施工人员配备必要的个人劳动防护用品，如安全帽、安全鞋、防护手套、安全带等，并监督其正确佩戴和使用。安全帽应符合国家标准，具有良好的抗冲击性能；安全鞋应具有防滑、防砸功能；防护手套应根据不同的施工工种选择合适的材质和类型；在高处作业时，施工人员必须系好安全带，安全带应高挂低用，确保其有效性。

（3）对施工机械设备进行定期检查和维护保养，确保设备的安全性能良好，安全装置齐全有效。机械设备的操作应严格按照操作规程进行，严禁违章操作和疲劳驾驶。在机械设备作业范围内，设置警示区域，防止人员误入造成伤害。对吊车、电焊机、启闭机等大型机械设备，应每天进行检查，包括设备的外观、关键部件的运行情况、安全装置的有效性等，发现问题及时维修或更换，确保设备处于良好的运行状态。

（4）根据毛门的安装高度和作业环境，制定相应的高处作业安全措施，如在毛门安装部位的周边设置防护栏杆、安全网等，防止施工人员坠落。防护栏杆的高度应不低于1.2m，横杆间距不大于0.6m，安全网应具有足够的强度和韧性，能够有效拦截坠落人员。同时，为高处作业人员配备可靠的升降设备和工具，如脚手架、吊篮等，确保其作业安全。

3、安全操作规程

（1）吊车作业时，应严格按照吊车的操作规程进行操作，严禁超载、斜拉、猛起猛落等违章作业行为。在起吊毛门之前，应对吊车的性能、吊具的安全性进行全面检查，确保无误后方可起吊。吊车司机应与指挥人员保持良好的沟通，听从指挥，准确操作，指挥人员应站在明显的位置，使用标准的指挥信号，确保吊车作业安全。

安全操作规程

（2）电气设备的安装和调试应由专业电工进行操作，严格遵守电气安全操作规程。在接线前，应先切断电源，并对线路进行检查，确保无短路、断路等情况。接线时，应牢固连接各电线接头，做好绝缘处理，防止漏电事故发生。通电前，再次检查电气设备的接地保护是否可靠，经确认无误后方可通电试运行。在电气设备运行过程中，严禁触摸带电部位，如发现异常情况（如冒烟、异味、异常声响等），应立即切断电源，并由专业人员进行检修，排除故障后方可继续使用。

（3）焊接作业时，操作人员必须持有相应的焊接资格证书，严格按照焊接工艺规程进行操作。作业前，应检查电焊机的电源线、焊把线是否有破损、老化等情况，如有问题应及时更换。焊接时，应佩戴好防护眼镜、手套等劳动防护用品，防止弧光伤害和烫伤。在狭窄空间或通风不良的场所进行焊接作业时，应采取有效的通风措施，防止有害气体积聚，对施工人员造成中毒危害。同时，焊接作业现场应配备灭火器材，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器等，以防火灾事故发生，焊接作业完成后，应对焊接设备进行检查和维护，清理现场，确保无火灾隐患。

（4）使用手持电动工具时，应先检查工具的绝缘性能是否良好，电源线是否破损，如有问题应及时修理或更换。操作人员应戴绝缘手套，穿绝缘鞋，防止触电事故发生。在使用过程中，严禁将手持电动工具的电源线缠绕在身上或搭在肩上，避免因电源线破损而导致触电。使用完毕后，应及时切断电源，并将工具存放在干燥、通风的地方，定期进行维护保养，确保工具性能良好。

（5）在毛门安装过程中，如需进行高处作业，施工人员应先系好安全带，并将安全带的挂钩挂在牢固可靠的地方，如脚手架横杆、安全绳等。严禁将安全带挂在毛门、导轨等不稳定的物体上。高处作业人员应使用专门的工具袋，将工具和小型零部件放在工具袋内，严禁随手乱放，防止工具和零部件坠落伤人。在脚手架上行走时，应注意脚下安全，避免踩空、滑倒等事故发生，如需在脚手架上进行拆除或安装作业，应先对脚手架的稳定性进行检查，确保安全后方可进行操作，同时，应设置专人监护，及时发现和处理安全隐患。

（七）环境保护措施

1、废弃物处理

对毛门施工过程中产生的废弃物（如废弃的包装材料、损坏的零部件、焊条头、废弃的润滑油桶等）进行分类收集和存放，定期运至指定的垃圾处理场进行处理，避免随意丢弃，造成环境污染。对于可回收利用的废弃物，如废钢材、废木材等，应进行回收处理，提高资源利用率，减少资源浪费。

2、废水处理

施工过程中产生的废水（如混凝土养护废水、机械设备清洗废水等），应经过沉淀、过滤等处理措施后，达标排放，严禁未经处理直接排入附近的河流、湖泊或灌溉渠道，防止对水体造成污染。可在施工现场设置沉淀池和隔油池，对废水进行初步处理，去除其中的悬浮物、油污等污染物，使其符合国家规定的污水排放标准后，再进行排放或回用，如用于施工现场的洒水降尘等。

3、扬尘控制

在施工现场设置专人负责洒水降尘，对运输道路和作业场地进行定期洒水，保持地面湿润，减少扬尘的产生。特别是在干燥的天气条件下，应增加洒水次数，确保施工现场的扬尘得到有效控制。对易产生扬尘的材料（如水泥、砂、石子等）应进行覆盖存放，在搬运和装卸过程中，应尽量减少扬尘的产生，必要时可采用喷雾降尘等措施，降低空气中的粉尘浓度，保护施工现场及周边环境的空气质量，使其符合国家相关标准要求。

4、噪声控制

合理安排施工时间，尽量避免在居民休息时间进行高噪声作业，如中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）。选用低噪声的施工机械设备，并定期进行维护保养，降低设备运行噪声。对噪声较大的施工工序，如吊车发动机运行、电焊机工作、切割作业等，可采用设置隔音屏障、减震垫等措施，减少噪声对周边环境的影响，确保施工场界噪声符合国家规定的排放标准，避免因施工噪声引发居民投诉等问题。

五、土方回填工程

（一）工程概况

本灌溉渠道砼板衬砌工程，部分原始地面较低，需进行填土作业以达到渠底设计地面标高，填土压实度指标要求为：非粘性

土的压实性指标应采用相对密度，不小于0.60；粘性土的压实性指标应采用压实度，不小于0.91，施工采用小型机械压实。

（二）施工部署

1、施工组织机构

（1）成立以项目经理为组长的土方回填施工小组，成员包括技术负责人、质量员、安全员、施工员和各施工班组组长，明确分工，确保施工顺利进行。

2、施工目标

（1）质量目标：土方回填严格按照设计及规范要求进行，确保填土压实度达到设计标准，填土表面平整、无明显轮迹，与周边土体衔接紧密，土方回填质量验收一次性合格，为后续渠道衬砌工程提供坚实基础。

（2）安全目标：建立完善的安全管理体系，加强安全教育培训，采取有效的安全防护措施，杜绝因土方回填施工导致的安全事故，确保施工人员的人身安全和健康。

（3）进度目标：根据渠道整体施工进度计划，合理安排土方回填施工进度，确保在规定工期内完成全部土方回填任务，不影响后续工程施工。

（三）施工准备

1、技术准备

（1）组织施工人员熟悉施工图纸和设计文件，掌握土方回填的技术要求、压实标准、施工工艺以及质量验收标准，进行详细的技术交底，使施工人员明确施工要点和质量标准。

（2）对渠道基础进行测量放线，确定填土边界和高程控制点，设置明显的标志桩，以便在施工过程中进行测量复核。

（3）根据渠道的土质情况和压实要求，通过试验确定填土的最佳含水量和分层压实厚度等参数，编制土方回填专项施工方案，报监理工程师审批后实施。

2、材料准备

（1）选择符合设计要求的填土料，对粘性土和非粘性土分别进行检验，确保其物理力学性能满足压实指标要求。填土料中的杂质（如树根、草皮、垃圾等）含量应符合规范规定，不得使用淤泥、耕植土、冻土等不良土料。

（2）准备好用于土方回填的小型机械设备，如小型压路机、蛙式打夯机、手扶式振动碾等，并进行调试和维护，确保设备性能良好，运转正常。同时配备足够数量的运输车辆、装载机、挖掘机等机械设备，满足土方挖运和回填的需要。

3、现场准备

（1）清理渠道底部的杂物、积水和淤泥等，对基底进行平整和压实，确保基底的平整度和压实度符合设计要求。对于软弱地基，应按照设计要求进行处理，如换填、加固等，经检验合格后方可进行填土作业。

（2）修筑施工便道，保证运输车辆能够顺畅通行至各施工部位，便道应坚实、平整，宽度满足车辆行驶要求，并设置必要的排水设施，防止积水影响施工。

（四）主要施工方法

1、填土料运输与摊铺

（1）采用装载机或挖掘机将合格的填土料装入运输车辆，运输至施工现场后，按照指定的卸料地点卸料。卸料应均匀、分层进行，避免堆料过高对基底造成破坏。

（2）填土料摊铺采用人工配合小型挖掘机进行，将填土料均匀地摊铺在渠道底部，摊铺厚度应根据试验确定的分层压实厚度进行控制，一般每层厚度不大于30cm（小型机械压实），且应保证摊铺厚度均匀一致，表面平整。在摊铺过程中，应注意控制填土料的含水量，使其接近最佳含水量，如含水量过高，应进行翻晒处理；如含水量过低，应适当洒水湿润。

2、土方压实

（1）对于非粘性土，采用小型振动碾或蛙式打夯机进行压实，压实遍数根据试验确定，一般不少于6遍，以达到相对密度不小于0.60的要求。压实过程中，应遵循“先轻后重、先慢后快、从边缘向中间”的原则，相邻两遍的压实轨迹应相互重叠1/3-1/2轮宽，确保压实均匀，无漏压、死角。

（2）对于粘性土，采用小型压路机或手扶式振动碾进行压实，压实遍数不少于8遍，以确保压实度不小于0.91。在压实过程中，应注意控制压路机的行驶速度和压实遍数，避免出现弹簧土、松散等现象。对于压路机碾压不到的边角部位，应采用蛙式打夯机或人工夯实进行补充压实，确保填土整体压实效果均匀一致。

（3）在每层填土压实后，应及时进行压实度检测，检测方法和频率应符合规范要求。对于压实度不足的部位，应及时进行补压，直至达到设计压实度要求。

3、填土整形

（1）在土方回填完成后，对填土表面进行整形，使其符合渠道的设计坡度和高程要求。采用水准仪、全站仪等测量仪器进行测量控制，人工配合小型挖掘机和平地机进行修整，确保填土表面平整、顺滑，无明显凹凸不平现象，与周边土体衔接自然、紧密。

（五）质量保证措施

1、建立质量管理体系

（1）成立质量管理小组，由项目经理担任组长，技术负责人担任副组长，成员包括质量员、施工员、材料员等，明确各成员的质量职责，制定质量管理规章制度，加强对土方回填施工全过程的质量控制。

2、质量检验制度

（1）实行“三检”制度，即自检、互检和专检。施工班组在每一道工序完成后进行自检，自检合格后由施工队进行互检，最后由项目部质量管理人员进行专检。经检验合格后方可进行下一道工序施工。

（2）加强原材料检验，对每一批进场的填土料进行外观检查和抽样检验，确保填土料的质量符合设计要求和相关标准。对用于压实的机械设备进行定期检查和维护，确保其性能满足施工要求。

（3）对土方回填施工过程中的关键工序（如填土料摊铺、压实等）进行重点质量检查，严格按照设计要求和施工规范进行操作，确保每一道工序的质量符合标准。在压实完成后，及时进行压实度检测，如发现压实度不足，应立即进行补压，直至达到设计要求。

（4）定期对已完成的土方回填工程进行质量复查，检查其是否有沉降、裂缝、松散等现象，如有问题及时进行修复或整改，确保土方回填的质量始终满足设计要求。

3、质量验收制度

（1）土方回填施工完成后，及时组织进行质量验收。验收内容包括填土的压实度、平整度、坡度、与周边土体的衔接情况等。验收依据为设计文件、施工规范以及相关质量标准。

（2）验收程序按照施工单位自检合格后，报监理单位验收，监理单位组织建设单位、设计单位等相关部门进行联合验收。验收合格后，签署验收意见，方可进行后续工程施工。

（六）安全保证措施

1、安全教育培训

（1）对所有参与土方回填施工的人员进行安全教育培训，内容包括安全操作规程、安全防护知识、应急救援措施等，提高施工人员的安全意识和自我保护能力，确保施工人员熟悉施工现场的安全风险和防范措施，未经安全教育培训合格的人员不得上岗作业。

2、安全防护设施

（1）在施工现场设置明显的安全警示标志，如“注意安全”

“小心塌方”“防止机械伤害”等，提醒施工人员注意安全。

（2）为施工人员配备必要的个人劳动防护用品，如安全帽、安全鞋、防护手套等，并监督其正确佩戴和使用。

（3）对施工机械设备进行定期检查和维护保养，确保设备的安全性能良好，安全装置齐全有效。机械设备的操作应严格按照操作规程进行，严禁违章操作和疲劳驾驶。在机械设备作业范围内，设置警示区域，防止人员误入造成伤害。

（七）环境保护措施

1、扬尘控制措施

（1）在填土料运输过程中，对运输车辆进行覆盖，防止土料遗撒飞扬，对施工现场道路进行定期清扫和洒水，保持道路清洁，减少车辆行驶扬尘。

（2）在填土料摊铺和压实过程中，对作业面进行洒水降尘，保持填土料湿润，减少扬尘的产生。洒水次数应根据天气情况和施工现场的实际情况合理确定，一般每天洒水3-5次。

2、噪声控制措施

（1）合理安排土方回填施工时间，尽量避免在居民休息时间进行高噪声作业，如夜间和午休时间。选用低噪声的施工机械设备，并定期进行维护保养，降低设备运行噪声。对噪声较大的施工工序，如压路机碾压作业，可采用设置隔音屏障、减震垫等措施，减少噪声对周边环境的影响。

3、废弃物处理措施

（1）对土方回填施工过程中产生的废弃物（如废弃的土料、包装袋、损坏的工具等）进行分类收集和存放，定期运至指定的垃圾处理场进行处理，避免随意丢弃，造成环境污染。

一、清基工程

（一）工程概况

本道路工程包含水泥路、砂石路与生产路，不同类型道路依据设计要求有不同的清基深度，水泥路清基深度为 48cm，砂石路与生产路清基深度为 30cm。清基工作旨在去除道路基础范围内的杂草、杂物、腐殖土以及不符合设计要求的软弱土层等，为 后续道路结构层的铺设提供坚实、稳定的基础，确保道路工程质量，延长道路使用寿命。

（二）施工准备

1、技术准备

（1）组织专业技术人员详细研读道路设计图纸，明确水泥路、砂石路与生产路各自的清基范围、深度、坡度等关键技术指标，掌握不同路段的平面位置及与周边地形地貌的衔接关系，对清基施工过程中可能遇到的地下管线、障碍物等提前进行标注， 并制定相应的应对措施。

（2）依据设计图，运用全站仪、水准仪等高精度测量仪器进行精确测量放线。在施工现场，每隔一定距离（如 20m）标定出道路中心线、边线以及清基控制桩的位置，测量并记录清基区 域各控制点的原地面标高，为后续清基深度控制提供精准的数据依据，确保清基工作按设计要求准确实施。

（3）项目技术负责人对施工人员进行全面的技术交底，详细讲解清基工艺流程、操作要点、质量标准以及安全注意事项等内容。包括不同类型道路清基工具的选用、分层开挖深度控制方法、基底平整度与压实度要求，以及在靠近居民区、农田等区域 施工时的环保措施，使施工人员充分了解施工全过程，避免施工失误。

2、材料准备

（1）根据清基工作量及施工进度安排，准备足够数量的警示标志、围挡等安全防护材料，用于在清基现场设置明显的警示 区域，防止无关人员进入，保障施工安全。

（2）储备一定量的防尘网，用于覆盖已清理出的土方，在干燥、多风天气防止扬尘污染，特别是在靠近居民区、学校、医院等环境敏感区域，加强防尘措施，减少施工对周边环境的影响。

（3）配备必要的土工试验仪器及工具，如环刀、灌砂筒等， 用于在清基过程中及完成后对基底土进行现场检测，确保基底土的压实度、含水量等指标符合设计要求，为后续施工提供质量保障。

3、机械设备准备

（1）挖掘设备：针对水泥路清基 48cm 和砂石路与生产路清基 30cm 的深度要求，选用合适型号的挖掘机，如斗容量为

1.0-1.2m³的中型挖掘机，确保其挖掘深度、宽度及作业效率满足施工需求。挖掘机操作手需持证上岗，作业前对设备进行全面检查，包括机械部件、液压系统、电气系统等，确保设备性能良好，运行稳定。

（2）运输车辆：安排数量充足、车况良好的自卸式运输卡车，负责将清基挖出的土方及时运至指定弃土场。车辆车厢应保持清洁、密封性良好，防止土方遗撒，运输路线应提前规划，尽量避开居民区、交通要道等敏感区域，减少对周边环境的影响。

（3）压实设备：配备振动压路机、小型平板夯等压实机械， 用于在清基过程中对基底进行分层压实，确保基底达到设计要求的压实度。振动压路机应具备不同的振动频率和振幅调节功能， 以适应不同土质和压实厚度的需求，小型平板夯用于边角部位、狭窄区域的压实作业，操作手应熟悉设备操作流程，确保压实效果均匀一致。

（4）辅助设备：准备推土机、装载机等辅助机械设备，推土机用于配合挖掘机进行场地平整、土方推运等工作，装载机用于装卸土方、清理作业现场杂物等，提高施工效率，保障清基工 作顺利进行。

（三）施工工艺流程

1、现场清理

在正式清基施工前，对道路施工区域进行全面的现场清理。清除区域内的杂草、树木、灌木丛等植被，对于较大的树木，采 用专业的伐木设备或人工配合机械进行砍伐，并将树根全部挖出， 防止其在后续施工过程中影响道路基础的稳定性。

拆除施工区域内的原有建筑物、构筑物（如废弃房屋、旧围墙等）以及其他障碍物，拆除过程中严格遵循安全操作规程，对拆除产生的建筑垃圾进行分类收集，可回收利用的材料（如砖块、钢材等）进行回收存放，定期送往回收站；不可回收的垃圾运至 指定的建筑垃圾填埋场，避免随意倾倒，造成环境污染。

清理施工区域内的垃圾、杂物（如生活垃圾、工业废料等），  采用人工清扫与机械清理相结合的方式，确保施工场地整洁，为后续清基工作创造良好的作业环境。

2、测量放线

依据设计图纸，使用全站仪、水准仪等测量仪器进行精确测量放线。在施工现场，首先恢复道路中心线，然后根据中心线向 两侧放出道路边线，每隔 20m 打设一桩，并在桩上标注道路设计标高、清基深度等关键信息，作为清基施工的控制基准。

对清基区域内的原地面标高进行全面测量，测量数据详细记录，绘制原地面标高图，与设计标高进行对比分析，确定各路段 的实际清基厚度，为后续施工提供准确依据，确保清基深度符合 设计要求，避免超挖或欠挖现象。

3、分层清基

（1）水泥路清基：由于清基深度为 48cm，采用分层开挖的方式，一般可分为 3-4 层，每层厚度控制在 12-16cm。挖掘机按照测量放线确定的边界和深度进行开挖，开挖过程中，注意控制挖掘机斗齿的切入深度和角度，避免对基底土造成扰动。每层开挖完成后，对基底进行初步平整，使用水准仪测量基底标高，确保开挖深度符合要求，如有偏差，及时进行修整。

（2）砂石路与生产路清基：清基深度为 30cm，可分为 2-3 层进行开挖，每层厚度约 10-15cm。开挖操作与水泥路清基类似， 挖掘机按照设计要求进行作业，边开挖边检查基底标高，保证清基深度的准确性，同时注意保护周边未开挖土体的稳定性，防止坍塌事故发生。

4、基底处理

（1）基底平整：各层清基完成后，使用推土机、装载机等设备对基底进行全面平整，将基底的土块、石块等杂物清理干净， 使基底表面平整、光洁，平整度误差控制在±20mm 以内，满足后续施工对基底平整度的要求。

（2）基底压实：采用振动压路机对基底进行分层压实，每层压实厚度不超过 20cm，压实遍数根据土质、含水量等因素通过现场试验确定，一般为 4-6 遍。压路机的行驶速度控制在2-3km/h，从基底边缘向中心进行碾压，遵循“先轻后重、先慢后快、先静压后振动”的原则，确保基底达到设计要求的压实度 不低于 90%。对于边角部位、狭窄区域，采用小型平板夯进行补充压实，保证基底压实效果均匀一致。

（3）基底检测：在基底压实完成后，及时进行基底检测。采用环刀法、灌砂法等土工试验方法检测基底土的压实度、含水 量等指标，每 1000m²或每压实层至少检测 3 个点，检测结果应符合设计要求。如发现压实度不足，立即分析原因，采取增加压 实遍数、换填等措施进行处理，直至基底质量合格。

5、排水设施设置

在清基过程中及基底处理完成后，根据道路设计要求和现场地形地貌，合理设置排水设施。在道路两侧开挖临时排水边沟， 边沟深度、宽度根据汇水面积、降雨量等因素确定，一般深度为30-50cm，宽度为 20-40cm，沟底坡度不小于 0.3%，确保施工期间及后续使用过程中，道路基底不会因积水而软化、塌陷。

对于地势低洼或地下水位较高的区域，增设盲沟、渗井等深层排水设施，盲沟内填充透水性良好的材料（如砾石、碎石等），将地下水引至排水系统，降低地下水位，保证道路基础的干燥、稳定，为道路结构层的铺设创造良好条件。

（四）质量控制措施

1、建立质量管理体系

成立以项目经理为组长的质量管理小组，成员包括技术负责人、质量员、施工员、材料员等，明确各成员的质量职责，制定 完善的质量管理规章制度和质量奖惩制度，加强对道路工程清基施工全过程的质量管控。质量管理小组定期召开质量会议，分析 解决施工中出现的质量问题，对施工质量进行动态管理，确保施工质量始终处于受控状态，符合设计要求和相关标准规范。

2、施工过程质量控制

（1）测量放线质量控制：测量仪器定期校准，测量人员严格按照操作规程进行测量放线，确保道路中心线、边线及清基控制桩位置准确，原地面标高测量数据真实可靠，为清基施工提供准确依据，避免因测量误差导致清基深度、位置偏差。

（2）分层清基质量控制：严格按照设计要求进行分层开挖， 每层开挖厚度控制精准，挖掘机操作规范，避免扰动基底土，开挖完成后及时检查基底标高，确保清基深度符合要求，对不符合要求的部位立即整改。

（3）基底处理质量控制：基底平整达到规定平整度，压实度满足设计要求，压实设备选择、操作参数合理，基底检测及时、 准确，对不合格的基底采取有效措施进行返工处理，确保基底质量过硬，为后续施工奠定坚实基础。

（4）排水设施设置质量控制：排水边沟、盲沟等排水设施位置、尺寸、坡度符合设计，材料透水性良好，施工过程中保证排水通畅，防止积水影响基底质量，定期检查排水设施运行情况， 及时清理堵塞物。

3、质量检验制度

（1）实行“三检”制度，即施工班组自检、施工队互检和项目部专检。施工班组在每道工序完成后进行自检，发现问题及时整改；施工队组织成员进行互检，互相学习交流，提高施工质量；项目部质量管理人员进行专检，依据质量标准严格检查，对不符合要求的部位下达整改通知书，施工班组限期整改，并进行复查，确保各工序质量达标，未经检验合格不得进入下一道工序。

（2）加强对关键工序和重要部位的质量检验，如测量放线、基底压实、排水设施设置等，邀请建设单位、监理单位、设计单位等相关各方共同参与验收，验收合格后方可进行后续施工，确保工程质量得到各方认可和保障。

（五）安全保证措施

1、安全教育培训

对参与道路工程清基施工的全体人员进行安全教育培训，内容包括安全操作规程、安全防护知识、应急救援措施、施工现场安全风险识别与防范等方面，提高施工人员的安全意识和自我保护能力，使其熟悉各类施工机械和工具的安全使用方法，了解施工现场的安全隐患和预防措施，避免因安全意识淡薄和操作不当引发安全事故。新进场人员必须进行三级安全教育培训，考核合格后方可上岗作业，同时定期组织全体施工人员进行安全知识更新培训，确保安全意识深入人心。

2、安全防护设施配备

在施工现场设置明显的安全警示标志，如“施工现场，禁止入内”“注意安全，小心滑倒”“高处作业，系好安全带”等，在危险区域（如挖掘机作业区、边坡附近等）设置防护栏杆和警示带，提醒施工人员和过往行人注意安全，防止意外事故发生。

为施工人员配备齐全的个人劳动防护用品，如安全帽、安全 鞋、防护手套、安全带（高处作业时）、反光背心等，并监督其 正确佩戴和使用，确保施工人员在作业过程中的人身安全。定期 检查和更换劳动防护用品，保证其防护性能良好。

对施工机械设备的安全防护装置进行定期检查和维护，确保其齐全有效，如挖掘机的回转锁定装置、压路机的制动系统、运输车辆的安全栏板等，防止因安全装置失效引发安全事故。同时， 对施工现场的临时用电设施进行规范设置，采用 TN-S 系统，做到“三级配电、两级保护”，确保用电安全，防止触电事故发生。

3、安全操作规程制定与执行

（1）机械设备操作安全操作规程

挖掘机、压路机、运输车辆等机械设备操作人员必须持证上岗，严格遵守设备的操作规程。作业前，对设备进行全面检查， 包括机械部件、电气系统、安全装置等，确保设备性能良好，安全装置齐全有效，严禁设备带病作业。

挖掘机作业时，应保持与周边人员、建筑物、地下管线等的安全距离，严禁在挖掘范围内有人停留或作业。在靠近边坡作业时，要注意控制挖掘深度和坡度，防止边坡坍塌。

压路机作业时，应确认周围无人员、障碍物后方可启动，行驶过程中保持平稳，严禁急刹车、急转弯，防止压路机倾倒或对人员造成伤害。

运输车辆在施工现场应限速行驶，遵守交通规则，定期检查车辆的制动、转向、灯光等系统，确保车辆行驶安全。车辆装卸土方时，应停放在平稳、坚实的地面上，防止车辆倾覆，装卸过 程中应注意人员安全，避免土方滑落伤人。

（2）边坡防护安全操作规程

在道路清基形成的边坡处，应采取有效的边坡防护措施。对于较陡的边坡，设置挡土墙、护坡等结构，防止边坡坍塌。在边坡上设置排水孔，排除雨水，降低边坡含水量，增强边坡稳定性。

定期对边坡进行巡查，观察边坡有无裂缝、滑移等迹象，发现问题及时采取加固措施，如回填土方、打设锚杆等，确保边坡安全。

（六）环境保护措施

1、扬尘控制

在清基施工过程中，采取有效的扬尘控制措施。施工现场设 置洒水车，定期对施工道路、作业场地进行洒水降尘，特别是在干燥天气和风力较大时，增加洒水次数，保持地面湿润，减少扬尘的产生。对清基挖出的土方，在堆放和运输过程中，采用防尘网进行覆盖，防止风吹扬尘，运输车辆应密闭或采取篷布遮盖措施，防止土方遗撒飞扬，在车辆出入口设置洗车池，对进出车辆 进行清洗，确保车辆不带泥上路，减少道路扬尘污染。

2、废弃物处理

对施工过程中产生的废弃树木、杂草、建筑垃圾等废弃物进行分类收集和处理，可回收利用的材料（如木材、砖块等）应进 行回收，统一存放，定期送往回收站进行处理；不可回收的废弃物应按照当地环保部门的要求，运至指定的垃圾填埋场进行填埋处理，不得随意倾倒在施工现场或周边环境中，防止对土壤和水体造成污染。

3、生态保护

在施工过程中，应尽量减少对周边植被的破坏，对因施工造 成的植被破坏区域，应在施工结束后及时进行植被恢复，种植适合当地生长的植物，保持生态平衡。同时，注意保护周边的水体环境，避免施工过程中的油污、废水等直接排入水体，造成水体污染，影响水生生物的生存环境。在施工期间，加强对施工现场的洒水降尘工作，减少扬尘对周边环境的污染，特别是在靠近居民区和农田的区域，应采取更加严格的环境保护措施，确保施工活动不对周边居民的生活和农业生产造成不良影响。

六、土毛石路基工程

（一）工程概况

本路段土毛石路基设计厚度为 30cm，作为道路基础的重要组成部分，承担着将路面荷载均匀传递至地基，并为上部结构提供稳定支撑的关键作用。其施工质量的优劣直接关乎后续路面结构的稳定性、耐久性以及行车舒适性，务必严格遵循设计要求与 施工规范精心施工。

（二）施工准备1、技术准备

(1)组织专业技术人员仔细研读道路设计图纸，精确把握土毛石路基在道路整体布局中的平面位置、纵断高程，明晰其设计 坡度、标高以及与周边桥涵等结构物的衔接要点，针对施工场地内可能存在的特殊地质状况（如软土地层、地下水丰富区域）提前谋划应对策略。

(2)依据设计图，运用全站仪、水准仪等高精度测量仪器开展精确测量放线工作。在施工现场，每隔 20m 精准标定出土毛石路基的中心线、边线以及控制桩的位置，同步测量并详实记录原地面标高，通过严谨计算得出各路段的填挖高度，为后续施工供给精准的数据指引，确保路基施工位置无偏差。

(3)项目技术负责人向施工人员进行全方位技术交底，详细阐释土毛石路基的施工工艺流程、操作关键节点、质量验收标准以及安全防护重点事项等内容。涵盖土毛石的选材标准、摊铺厚度精准把控方法、压实工艺及遍数设定、边坡修整规范，以及在毗邻居民区、农田等区域施工时的环保举措，促使施工人员透彻 了解施工全过程，规避施工失误。

2、材料准备

（1）严格按照设计规定，挑选质地坚硬、无风化、粒径契合要求（一般最大粒径不超过层厚的 2/3，即 20cm）的土毛石用作路基填筑主料。要求供货方提供产品质量合格证书、材质检验报告，进场后依循规定流程进行抽样检验，着重核查石料的强度、 粒径分布等关键指标，对不合格石料坚决予以退场，切实保障原材料品质。

（2）筹备适量黏性土，用于填充土毛石间的空隙，确保其具备良好粘结性能，使土毛石构成稳固结构层。黏性土的塑性指数宜控制在 12-18 之间，同样需对其进行质量检测，包括含水量、塑性指数等指标测定，不符合要求的及时处理或更换。

（3）储备足量防尘网，用于遮盖已摊铺但尚未压实的土毛石，在干燥、多风气候条件下有效防控扬尘污染，尤其在靠近居民区、学校、医院等环境敏感区域，强化防尘手段，降低施工对周边环境的负面影响。

3、机械设备准备

（1）挖掘设备：选用斗容量为 0.8-1.0m³的挖掘机，负责土毛石的挖装作业，操作人员务必持证上岗，作业前全面检查设备的机械部件、液压系统、电气系统等，保障设备性能卓越、运行稳定。

（2）运输车辆：安排数量充裕、车况良好的自卸式运输卡车，承担土毛石及黏性土从料场至施工现场的运输任务。车辆车厢需保持清洁、密封性优良，严防材料遗撒，运输路线应提前规划，尽量避开居民区、交通要道等敏感区域，削减对周边环境的干扰。

（3）摊铺设备：配备推土机、平地机，推土机先行将卸下的土毛石初步推平，平地机随后进行精细平整，促使土毛石摊铺厚度均匀，契合设计要求，操作人员应熟练掌握设备操作流程， 确保摊铺成效理想。

（4）压实设备：准备振动压路机、小型平板夯等压实机械， 振动压路机用于大面积路基压实，依据土毛石特性及路基厚度， 合理选定振动频率和振幅，一般振动频率为 25-35Hz，振幅为1.5-2.5mm；小型平板夯用于边角部位、狭窄区域的压实作业， 保障路基压实度均匀一致，操作手应熟悉设备操作流程，确保压实效果达标。

（三）施工工艺流程

1、基底处理

(1)在开启土毛石路基填筑工序前，对基底展开全方位清理。 清除基底表面的杂草、树木、灌木丛等植被，针对较大树木，运用专业伐木设备或人工配合机械砍伐，并将树根彻底挖出，杜绝其在后续施工进程中影响路基稳定性。

(2)拆除施工区域内的原有建筑物、构筑物（如废弃房屋、旧围墙等）以及其他障碍物，拆除过程严格遵循安全操作规程， 对拆除产生的建筑垃圾进行分类收集，可回收利用的材料（如砖块、钢材等）予以回收存放，定期送往回收站；不可回收的垃圾运至指定的建筑垃圾填埋场，严禁随意倾倒，防止环境污染。

(3)清理施工区域内的垃圾、杂物（如生活垃圾、工业废料等），采取人工清扫与机械清理相结合的方式，确保施工场地整洁，为后续路基施工营造良好作业环境。

(4)对基底进行压实，采用轻型压路机碾压，碾压遍数通常为 2-3 遍，促使基底达到一定密实度，为土毛石填筑筑牢根基， 基底压实度不低于 90%（具体数值依设计要求调整）。

2、测量放线

(1)依据设计图纸，运用全站仪、水准仪等测量仪器实施精确测量放线。在施工现场，首先恢复道路中心线，接着依据中心线向两侧放出道路边线，每隔 20m 打设一桩，并在桩上清晰标注道路设计标高、土毛石路基填筑厚度等关键信息，作为路基施工的操控基准。

(2)对基底原地面标高进行全面测量，详实记录测量数据， 绘制原地面标高图，与设计标高比对分析，精准确定各路段的实际填挖高度，为后续施工提供确切依据，确保路基填筑高度契合设计要求，规避超挖或欠挖现象。

3、土毛石摊铺

(1)采用自卸式运输车辆将检验合格的土毛石运至施工区域， 依照设计要求的厚度、坡度卸料。卸料过程中，留意控制卸料高度，防止土毛石堆积过高引发离析，同时安排专人指挥车辆，确保卸料位置精准。

(2)推土机协同平地机对土毛石进行摊铺，摊铺时应将大块石料均匀分布，避免出现局部大块石料扎堆或空隙过大情形，摊铺厚度控制在比设计厚度高出3-5cm，为后续压实预留适度空间，摊铺完成后，利用钢尺或水准仪检查摊铺厚度，如有偏差，及时调整。

4、填充黏性土

(1)在土毛石摊铺完成并初步平整后，将检验合格的黏性土均匀撒布在土毛石层上，填充石料间的空隙。撒布时，采取人工配合机械的方式，确保黏性土覆盖均匀，用量契合设计要求，一般每立方米土毛石需填充黏性土 0.3-0.5 立方米，具体依石料空隙率而定。

(2)撒布完毕后，运用平地机或装载机将黏性土与土毛石进行初步拌合，拌合深度应贯穿整个土毛石层，促使二者充分接触，  形成相对稳定的结构。

5、压实作业

(1)选用适配的振动压路机对土毛石路基进行压实，压实遵循“先轻后重、先慢后快、先静压后振动”原则。起初先用静压模式，压路机行驶速度控制在 2-3km/h，碾压 2-3 遍，使土毛石初步稳固；接着切换至振动模式，振动频率为 25-35Hz，振幅为1.5-2.5mm，行驶速度控制在 3-4km/h，碾压 4-6 遍，直至达成设计要求的压实度（≥95%）。

(2)针对压路机碾压不到的边角部位、狭窄区域，采用小型平板夯进行补充压实，平板夯的夯击频率为 100-150 次/分钟， 夯击能量依据路基压实度要求确定，确保路基压实度均匀一致。

(3)每压实一层，及时开展压实度检测，采用灌砂法、环刀法等土工试验方法，每 1000m²或每压实层至少检测 3 个点，检测结果应契合设计要求。如发觉压实度不足，即刻剖析原因，采取增加压实遍数、调整压实参数等举措进行处理，直至压实度合格。

6、边坡修整

(1)在土毛石路基压实完成后，对边坡予以修整。依照设计要求的边坡坡度（如 1:1.5），运用人工配合挖掘机进行修整， 清除边坡上的松散土毛石，使边坡坡面平整、顺滑，无显著凹凸不平现象，边坡坡度误差控制在±0.1 以内，满足设计及规范要求。

(2)对修整后的边坡实施防护，可采用种草、铺草皮等生态防护方式，或依据需求设置挡土墙、护坡等工程防护措施，强化 边坡稳定性，防范雨水冲刷、坍塌等病害发生。

（四）质量控制措施

1、建立质量管理体系

成立以项目经理为组长的质量管理小组，成员涵盖技术负责人、质量员、施工员、材料员等，明确各成员的质量职责，制定 完备的质量管理规章制度和质量奖惩制度，强化对土毛石路基施工全过程的质量管控。质量管理小组定期召开质量会议，剖析解决施工中出现的质量问题，对施工质量实施动态管理，确保施工质量始终处于受控状态，契合设计要求和相关标准规范。

2、原材料质量控制

严格把控土毛石、黏性土等原材料的质量关，对每批进场的原材料进行严格检验与验收。土毛石必须具备完整的质量证明文件，强度、粒径抽检合格；黏性土含水量、塑性指数等指标符合要求，严禁使用不合格原材料，杜绝因原材料问题引发质量事故。

3、施工过程质量控制

（1）基底处理质量控制：基底清理干净、平整夯实，达到设计要求的承载力和压实度，为土毛石路基施工提供优良基础， 防止因基底问题致使路基沉降、开裂等质量瑕疵。

（2）测量放线质量控制：测量仪器定期校准，测量人员严格按照操作规程进行测量放线，确保道路中心线、边线及路基控制桩位置精准，原地面标高测量数据真实可靠，为路基施工提供准确依据，避免因测量误差导致路基高度、位置偏差。

（3）土毛石摊铺质量控制：土毛石卸料、摊铺操作规范， 厚度、坡度符合设计，大块石料分布均匀，无离析现象，为后续压实创造条件，摊铺厚度误差控制在±5mm 以内。

（4）填充黏性土质量控制：黏性土撒布均匀，用量符合设计，与土毛石拌合充分，形成稳定结构，确保路基整体性良好。

（5）压实作业质量控制：压实设备选择、操作参数合理， 压实遍数足够，压实度达到设计要求，检测及时、准确，对不合 格的压实部位采取有效措施进行返工处理，确保路基压实质量过硬。

（6）边坡修整质量控制：边坡修整后平整度、坡度符合要求，防护措施得当，防止边坡坍塌，保障路基稳定性。

4、质量检验制度

（1）实行“三检”制度，即施工班组自检、施工队互检和项目部专检。施工班组在每道工序完成后进行自检，发现问题及时整改；施工队组织成员进行互检，互相学习交流，提高施工质量；项目部质量管理人员进行专检，依据质量标准严格检查，对不符合要求的部位下达整改通知书，施工班组限期整改，并进行复查，确保各工序质量达标，未经检验合格不得进入下一道工序。

（2）加强对关键工序和重要部位的质量检验，如基底压实、压实度检测、边坡修整等，邀请建设单位、监理单位、设计单位等相关各方共同参与验收，验收合格后方可进入后续施工，确保工程质量得到各方认可和保障。

（五）安全保证措施

1、安全教育培训对参与土毛石路基施工的全体人员进行安全教育培训，内容涵盖安全操作规程、安全防护知识、应急救援措施、施工现场安 全风险识别与防范等方面，提升施工人员的安全意识和自我保护能力，使其熟悉各类施工机械和工具的安全使用方法，了解施工现场的安全隐患和预防措施，避免因安全意识淡薄和操作不当引发安全事故。新进场人员必须进行三级安全教育培训，考核合格后方可上岗作业，同时定期组织全体施工人员进行安全知识更新培训，确保安全意识深入人心。

2、安全防护设施配备

在施工现场设置醒目安全警示标志，如“施工现场，禁止入内”“注意安全，小心滑倒”“高处作业，系好安全带”等，在危险区域（如挖掘机作业区、边坡附近等）设置防护栏杆和警示 带，提醒施工人员和过往行人注意安全，防止意外事故发生。

为施工人员配备齐全的个人劳动防护用品，如安全帽、安全 鞋、防护手套、安全带（高处作业时）、反光背心等，并监督其 正确佩戴和使用，确保施工人员在作业过程中的人身安全。定期 检查和更换劳动防护用品，保证其防护性能良好。

对施工机械设备的安全防护装置进行定期检查和维护，确保其齐全有效，如挖掘机的回转锁定装置、压路机的制动系统、运输车辆的的安全栏板等，防止因安全装置失效引发安全事故。同时，对施工现场的临时用电设施进行规范设置，采用 TN-S 系统，做到“三级配电、两级保护”，确保用电安全，防止触电事故发 生。

3、安全操作规程制定与执行

（1）机械设备操作安全操作规程

挖掘机、压路机、运输车辆等机械设备操作人员必须持证上岗，严格遵守设备的操作规程。作业前，对设备进行全面检查， 包括机械部件、电气系统、安全装置等，确保设备性能良好，安全装置齐全有效，严禁设备带病作业。

挖掘机作业时，应保持与周边人员、建筑物、地下管线等的安全距离，严禁在挖掘范围内有人停留或作业。在靠近边坡作业时，要注意控制挖掘深度和坡度，防止边坡坍塌。

压路机作业时，应确认周围无人员、障碍物后方可启动，行驶过程中保持平稳，严禁急刹车、急转弯，防止压路机倾倒或对人员造成伤害。

运输车辆在施工现场应限速行驶，遵守交通规则，定期检查车辆的制动、转向、灯光等系统，确保车辆行驶安全。车辆装卸土毛石时，应停放在平稳、坚实的地面上，防止车辆倾覆，装卸过程中应注意人员安全，避免土毛石滑落伤人。

（2）边坡防护安全操作规程

在道路土毛石路基施工形成的边坡处，应采取有效的边坡防护措施。对于较陡的边坡，设置挡土墙、护坡等结构，防止边坡坍塌。在边坡上设置排水孔，排除雨水，降低边坡含水量，增强边坡稳定性。

定期对边坡进行巡查，观察边坡有无裂缝、滑移等迹象，若发现问题及时采取加固措施，如回填土方、打设锚杆等，确保边坡安全。

（六）环境保护措施

1、扬尘控制

在土毛石路基施工进程中，采取切实有效的扬尘控制措施。施工现场设置洒水车，定期对施工道路、作业场地进行洒水降尘， 尤其在干燥天气和风力较大时，增加洒水次数，保持地面湿润， 减少扬尘的产生。对土毛石及黏性土，在堆放和运输过程中，采用防尘网进行覆盖，防止风吹扬尘，运输车辆应密闭或采取篷布遮盖措施，防止材料遗撒飞扬，在车辆出入口设置洗车池，对进出车辆进行清洗，确保车辆不带泥上路，减少道路扬尘污染。

2、废弃物处理

对施工过程中产生的废弃土毛石、黏性土、包装袋等废弃物 进行分类收集和处理，可回收利用的材料（如包装袋）应进行回 收，统一存放，定期送往回收站进行处理；不可回收的废弃物应 按照当地环保部门的要求，运至指定的垃圾填埋场进行填埋处理， 不得随意倾倒在施工现场或周边环境中，防止对土壤和水体造成 污染。

3、生态保护

在施工过程中，应尽量减少对周边植被的破坏，对因施工造 成的植被破坏区域，应在施工结束后及时进行植被恢复，种植适合当地生长的植物，保持生态平衡。同时，注意保护周边的水体环境，避免施工过程中的油污、废水等直接排入水体，造成水体污染，影响水生生物的生存环境。在施工期间，加强对施工现场的洒水降尘工作，减少扬尘对周边环境的污染，特别是在靠近居民区和农田的区域，应采取更加严格的环境保护措施，确保施工活动不对周边居民的生活和农业生产造成不良影响。

三、砂砾石垫层工程

（一）工程概况

本灌溉沟渠工程中，混凝土板下需铺设砂垫层。其主要作用是为混凝土板提供平整、均匀的支撑基础，分散板体压力，同时起到一定的排水和隔离作用，防止基础土对混凝土板的侵蚀影响。

（二）施工部署

1、施工组织机构

（1）成立以项目经理为组长的砂垫层施工专项小组，成员包括技术负责人、质量员、安全员、施工员以及各施工班组组长，明确各成员职责，确保施工各环节协调有序进行。

2、施工目标

（1）质量目标：砂垫层铺设严格遵循设计及规范要求，保证垫层厚度均匀一致、表面平整，无明显粗细颗粒分离现象，能有效发挥其承载和隔离功能，砂垫层施工质量验收一次性合格，为后续混凝土板施工提供坚实可靠的基础条件。

（2）安全目标：建立完善的安全管理体系，强化安全教育培训工作，配备齐全有效的安全防护设施，杜绝因砂垫层施工引发的任何安全事故，确保施工人员的人身安全与健康。

（3）进度目标：依据沟渠总体施工进度计划，结合现场实际情况和资源配置，合理安排砂垫层施工进度，确保在规定工期内高效完成全部砂垫层铺设任务，不影响后续混凝土板铺设及其他工序的顺利推进。

（三）施工准备

1、技术准备

（1）组织施工人员深入学习施工图纸和设计文件，详细掌握砂垫层的设计参数（如厚度、坡度、平面尺寸等）、铺设工艺以及质量验收标准，通过技术交底使施工人员清晰了解施工要点和关键环节。

（2）对沟渠基础进行精确测量放线，确定砂垫层的铺设范围和高程控制点，在现场设置明显的标识桩和控制线，为施工提供准确的基准依据。

（3）编制详细且具有针对性的砂垫层施工方案，明确施工

流程、技术措施、质量保证措施以及安全环保措施等，并报监理工程师审批通过后实施。

2、材料准备

（1）根据沟渠的设计尺寸和砂垫层厚度，精确计算所需砂料的总量。选择质地坚硬、颗粒均匀、洁净无杂质且级配良好的砂料，其含泥量不得超过设计及规范要求的限值。

（2）提前与可靠的砂料供应商签订供应合同，确保砂料的稳定供应和质量符合要求。砂料进场后，按规定进行抽样检验，检验合格后方可用于施工。

3、机械设备准备

（1）配备足够数量的装载机、运输车辆、平板振动器等机械设备，并在施工前对其进行全面调试和维护保养，确保设备性能良好、运行稳定，能够满足砂垫层施工的需求。

（2）根据施工场地条件和施工进度安排，合理规划机械设备的停放和作业区域，确保施工过程中机械设备的调配高效便捷。

4、现场准备

（1）对沟渠基础表面进行彻底清理，清除杂物、浮土、淤泥以及可能影响砂垫层铺设质量的障碍物，使基础表面平整、坚实且干净。

（2）在沟渠两侧修筑临时施工便道，确保运输车辆能够安全、顺畅地通行至各施工部位，便道应具备足够的承载能力和稳定性，并设置必要的排水设施，防止积水影响施工。

（四）主要施工方法

1、砂料运输与摊铺

（1）采用装载机将砂料装入运输车辆，在运输过程中，车辆应保持平稳行驶，避免砂料洒落。运输至施工现场后，按照预定的卸料点进行卸料，卸料应均匀、缓慢，防止对基础和已铺设的土工膜（如有）造成冲击破坏。

（2）采用人工配合装载机进行砂料摊铺。将砂料均匀地摊铺在沟渠基础上，摊铺过程中要注意保持砂垫层的设计厚度和平整度，使用刮板、耙子等工具进行找平，使砂垫层表面大致平整，厚度偏差控制在规定范围内（一般为±5mm）。对于局部不平整处，应及时进行修整，确保砂垫层的平整度符合要求。

（3）在摊铺过程中，应注意避免砂料堆积过高或形成陡坡，防止砂料发生滑动或坍塌。同时，要确保砂垫层与沟渠基础以及周边结构物（如挡土墙等）的衔接紧密、平顺。

2、砂垫层平整

（1）摊铺完成后，使用平板振动器对砂垫层进行表面振捣，使砂料进一步密实、平整。振捣时应从沟渠一端向另一端缓慢匀速推进，振捣器的平板应覆盖整个振捣区域，避免漏振，振捣时间根据实际情况确定，一般以砂垫层表面泛浆且不再明显下沉为准。

（2）振捣完成后，再次对砂垫层表面进行人工修整，使用靠尺、抹子等工具对砂垫层表面进行精平，确保其平整度满足设计要求，为后续混凝土板的铺设提供良好的基础条件。

（五）质量保证措施

1、建立质量管理体系

（1）成立质量管理小组，由项目经理担任组长，技术负责人担任副组长，成员包括质量员、施工员、材料员等，明确各成员在砂垫层施工过程中的质量职责，制定严格的质量管理规章制度和考核办法，加强对施工全过程的质量监控。

2、质量检验制度

（1）实行“三检”制度，即施工班组自检、施工队互检和项目部专检。每一道施工工序完成后，施工班组首先进行自检，自检合格后报施工队进行互检，互检通过后由项目部质量管理人员进行专检。经检验合格并签字确认后方可进行下一道工序施工。

（2）加强原材料检验，对每一批进场的砂料严格按照规范要求进行外观检查、筛分试验和含泥量检测等，确保砂料质量符合设计要求和相关标准。对用于施工的机械设备进行定期检查和校准，保证其性能稳定可靠，满足施工精度要求。

（3）对砂垫层施工过程中的关键工序（如砂料摊铺、平整振捣等）进行重点质量检查，严格按照设计要求和施工规范进行操作和控制，确保每一道工序的施工质量符合标准。在施工过程中，随时检查砂垫层的厚度、平整度等指标，发现问题及时整改，整改合格后方可继续施工。

（4）定期对已完成的砂垫层进行质量复查，检查其是否存在变形、沉降、裂缝等质量问题，如有问题及时进行修复或返工处理，确保砂垫层的质量始终满足设计和使用要求。

3、质量验收制度

（1）砂垫层施工完成后，及时组织进行质量验收。验收内容包括砂垫层的厚度、平整度、砂料质量、与周边结构物的衔接情况等。验收依据为设计文件、施工规范以及相关质量标准。

（2）验收程序按照施工单位自检合格后，向监理单位提交验收申请，监理单位组织建设单位、设计单位等相关部门进行联合验收。验收合格后，签署验收意见，方可进行后续混凝土板铺设等工程施工。

（六）安全保证措施

1、安全教育培训

（1）对所有参与砂垫层施工的人员进行全面的安全教育培训，培训内容包括安全生产法律法规、安全操作规程、安全防护知识、事故应急处置措施等，提高施工人员的安全意识和自我保护能力，确保施工人员熟悉施工现场的安全风险和防范措施，未经安全教育培训合格的人员不得上岗作业。

2、安全防护设施

（1）在施工现场设置明显的安全警示标志，如“注意安全”“小心滑倒”“防止坠落”等，对危险区域进行隔离和标识，提醒施工人员注意安全。

（2）为施工人员配备齐全必要的个人劳动防护用品，如安全帽、安全鞋、防护手套、反光背心等，并监督其正确佩戴和使用。在沟渠边坡等高处作业时，必须系好安全带，并设置可靠的安全防护设施，如安全网、防护栏杆等，防止人员坠落事故的发生。

（3）对施工机械设备进行定期检查和维护保养，确保设备的安全性能良好，安全装置齐全有效。机械设备的操作应严格按照操作规程进行，严禁违章操作和疲劳驾驶。在机械设备作业范围内，设置警示区域，防止人员误入造成伤害。

（七）环境保护措施

1、扬尘控制措施

（1）在砂料运输过程中，对运输车辆进行严密覆盖，防止砂料遗撒飞扬，对施工现场道路进行定期清扫和洒水降尘，保持道路湿润清洁，减少车辆行驶扬尘。

（2）在砂料装卸和摊铺过程中，对砂料堆进行洒水湿润，降低砂料的扬尘性，同时采用雾炮机等设备对施工现场进行喷雾降尘，确保施工现场的扬尘浓度符合环保要求。

2、噪声控制措施

（1）合理安排砂垫层施工时间，尽量避免在居民休息时间进行高噪声作业，如中午（12:0014:00）和夜间（22:006:00）。选用低噪声的施工机械设备，并定期进行维护保养，降低设备运行噪声。对噪声较大的施工工序，如装载机作业和平板振动器振捣，可采用设置隔音屏障、减震垫等措施，减少噪声对周边环境的影响。

3、废弃物处理措施

（1）对砂垫层施工过程中产生的废弃物（如砂料包装袋、废弃的工具等）进行分类收集和存放，定期运至指定的垃圾处理场进行处理，避免随意丢弃，造成环境污染。

（八）施工进度计划

1、进度安排

（1）根据沟渠长度、砂垫层施工工艺和施工条件，结合总体工期要求，制定详细的砂垫层施工进度计划，采用横道图或网络图表示。明确各施工段的开始时间、完成时间和持续时间，合理安排施工人员和机械设备的投入，确保砂垫层施工进度与其他工序紧密衔接，按时完成施工任务。

（2）在施工过程中，应根据实际情况对进度计划进行动态调整，及时解决影响进度的问题，如遇到恶劣天气、材料供应不及时等情况，应采取相应的措施，如增加施工人员和设备、调整施工顺序等，保证施工进度的顺利进行。

七、风化砂路面工程

（一）工程概述

本生产路和砂石路面层采用 10cm 厚的风化砂铺设，旨在为道路表面提供一定的平整度、耐磨性以及与上层结构或路面使用 功能相适配的基础层。风化砂需具备特定的颗粒级配与物理特性，以满足工程对其强度、稳定性与排水等方面的要求，确保道路面 层在交通荷载与自然环境作用下能够正常发挥功能并保持良好状态。

（二）施工部署

1、施工组织机构

成立以项目经理为核心的风化砂面层施工领导小组。项目经理负责全面统筹协调施工工作，包括资源调配、进度管理与各方沟通；技术负责人依据设计要求与相关规范制定施工技术方案， 并对施工人员进行详细技术交底；施工员负责现场施工组织与调度，确保各工序有序衔接；质检员严格把控风化砂的质量、铺设厚度、平整度等关键指标；安全员负责施工现场安全监督与隐患排查，保障施工安全；材料员负责风化砂材料的采购、运输与现场管理；测量员负责测量放线，为施工提供精确数据支持；各施工班组组长带领工人严格按照施工规范进行作业。

2、施工目标

（1）质量目标

风化砂面层的厚度严格控制在 10cm，平整度偏差极小，符合设计要求。压实度达到规定标准，确保面层具有足够的稳定性与承载能力。风化砂颗粒级配良好，无明显杂质或超大粒径颗粒， 表面均匀一致，无松散、坑洼等缺陷，为道路整体质量提供有力保障。

（2）安全目标

建立健全安全管理体系，杜绝因风化砂面层施工引发的重大安全事故，减少一般事故发生率，保障施工人员生命安全与健康，  保护施工现场及周边环境安全稳定。

（3）进度目标

依据工程总体施工进度计划，合理安排风化砂面层工序，调配充足资源，确保在规定工期内完成施工任务，不影响后续施工工序或道路的正常使用。

（4）环境保护目标

采取有效环保措施，控制施工扬尘、噪声、废弃物排放等， 减少对周边生态环境的影响，做到文明施工。

（三）施工准备

1、技术准备熟悉施工图纸与相关规范标准，明确风化砂面层的设计厚度、 颗粒级配要求、压实度标准以及施工工艺要点。由技术负责人对 施工人员进行技术交底，包括风化砂材料选择标准、铺设方法、压实技巧、质量控制要点、安全注意事项以及应急处理措施等内 容，确保施工人员清楚施工要求与操作规范，具备相应的施工技 能与质量意识。依据设计要求与现场实际情况，制定风化砂面层 施工质量控制计划，明确质量检验的项目、标准、方法与频率， 确定质量验收的程序与责任分工，为施工质量的全过程管控提供 科学依据与有力保障。在施工前对风化砂进行抽样检测，检查其 颗粒级配、含泥量等指标是否符合要求，如不符合则进行调整或 更换材料。

2、现场准备

对基层表面进行清理，清除杂物、垃圾以及松散颗粒，对基层的平整度、高程进行检查与验收，确保基层表面平整、坚实， 符合风化砂面层施工要求。在施工区域周边设置明显的高程控制点与边界标识，利用全站仪、水准仪等测量仪器进行测量放线， 确定风化砂面层的铺设范围与高程基准，为施工提供准确的平面与高程依据。修筑施工临时道路，保障施工材料与机械设备的运输畅通，确保施工正常进行。同时，对施工现场进行合理规划， 设置材料堆放场地，对场地进行硬化处理，防止原材料被污染。

3、资源准备

（1）材料准备

选择质地均匀、颗粒级配良好的风化砂材料。其最大粒径应符合设计要求，一般不超过 10mm（约为面层厚度的 1/5 - 1/3），含泥量控制在较低水平，如不超过 5%。对风化砂料场进行实地考察，抽样检测其颗粒组成、含泥量、含水量等指标，符合要求后组织运输进场，分类堆放于硬化场地，防止泥土等杂质混入。在施工前，根据天气情况与材料含水量状况，对风化砂进行适当的洒水或晾晒处理，使其含水量接近最佳含水量，以利于后续的铺设与压实作业。

（2）机械设备准备

运输车辆：配备足够数量的自卸汽车用于风化砂运输，运输 车辆应车况良好，车厢密封性良好，防止风化砂在运输过程中洒落。车辆数量根据铺设面积、厚度与运输距离合理确定，确保风化砂能够连续供应，不出现施工中断现象。

挖掘机：选用适配工程规模、操作灵活精准的挖掘机，用于风化砂的装卸、堆料以及摊铺作业，挖掘机驾驶员需具备丰富实操经验，作业前对设备进行全面系统检查，保障设备正常平稳运行。

小型装载机：配备至少 1 台小型装载机，辅助挖掘机进行物料转运、摊铺细节调整等工作，小型装载机操作手应技术娴熟，  熟练驾驭设备完成各项任务。

压实设备：

准备轻型压路机或振动平板夯等压实设备。轻型压路机用于大面积风化砂面层的压实，其吨位与振动参数应根据风化砂的特性与设计压实度要求进行选择，一般采用 6 - 8 吨的压路机较为合适；振动平板夯用于边缘、角落等压路机难以到达部位的压实，振动平板夯的振动频率与激振力应满足压实要求。压实设备在使用前应进行检查与试运行，确保其性能良好、压实效果达标。

测量仪器：配备全站仪、水准仪、钢尺等测量仪器，测量仪器应经过校准，精度满足施工要求，用于施工过程中的测量放线、高程控制与平整度检测等工作。在施工过程中，定期对测量仪器进行检查与校准，确保测量数据的准确性与可靠性。

（3）劳动力准备

组织专业的风化砂面层施工队伍，包括运输司机、挖掘机操作工、压路机操作工、测量员、普工等工种。施工人员应经过严 格的技能培训与安全教育考核，熟悉风化砂面层施工工艺与操作流程，掌握安全防护知识与应急处理技能，具备良好的团队协作精神与责任心。施工前，根据施工任务量与工期要求，合理分配劳动力资源，明确各工种的工作职责与任务分工，制定详细的施工人员排班计划，确保施工过程有条不紊、高效有序。对施工人员进行分组管理，每组设置组长，负责现场指挥与协调工作，如运输组负责风化砂的运输与卸料，摊铺组负责挖掘机的操作与摊铺质量控制，压实组负责风化砂的压实作业，测量组负责施工过 程中的测量工作，普工负责协助各工种进行一些辅助性工作，如清理现场、搬运材料等，各工种之间密切配合，按照排班计划轮流作业，提高施工效率。

（四）施工方法1、风化砂运输与卸料采用自卸汽车将风化砂运输至施工现场，在卸料过程中，车 辆应缓慢行驶至指定卸料位置，均匀卸料，避免成堆堆积导致材 料离析。卸料点应根据摊铺设备的作业范围与施工进度合理安排， 确保风化砂能够及时摊铺，减少材料在施工现场的停留时间，防 止因天气变化或其他因素影响材料质量。如遇有风天气，应在卸 料区域设置防风屏障，减少风对卸料过程中材料吹散的影响。

2、风化砂摊铺

挖掘机与小型装载机紧密协同配合，挖掘机将卸料后的风化砂进行初步摊铺，小型装载机辅助进行细节调整，摊铺厚度适度超出设计厚度，一般预留 1 - 2cm 压实沉降量，摊铺全程确保风化砂分布均匀，严防离析现象滋生。

3、风化砂压实

摊铺完成后，立即进行压实作业。先采用轻型压路机静压 1- 2 遍，速度控制在 1.5 - 2.0km/h，使风化砂初步稳定并形成较为平整的表面。然后采用振动压实模式，振动压路机的振动频率适中，一般为 30 - 40Hz，行驶速度控制在 2.0 - 2.5km/h，碾压 3 - 4 遍，使风化砂面层达到规定的压实度要求。在压实过程中，压路机的重叠宽度不小于轮宽的 1/3，确保各部位均能得到充分压实。对于边缘、角落以及压路机难以到达的部位，采用振动平板夯进行夯实，振动平板夯的振动时间根据实际情况确定，一般每处振动时间不少于 30 秒，保证这些部位的压实度也能符合标准。在压实过程中，采用灌砂法或其他合适的检测方法对压实度进行检测，检测点应均匀分布在面层表面，检测频率为 每 1000 平方米至少检测 3 点，如压实度不足，分析原因并增加压实遍数或调整压实方法，直至达标。

4、平整度修整

压实作业完成后，再次检查面层的平整度。采用 3m 直尺检测，每 20m 检测 1 处，每处检测 3 尺。平整度偏差控制在规定范围内，如不超过 5mm。如发现局部平整度超差，采用人工或小型机械设备进行修整。对于凸起部位，使用铁锹铲除多余的风化砂；对于凹陷部位，用新的风化砂填补并压实，确保整个面层的平整度符合要求，表面均匀一致，无明显的起伏或波浪现象， 为道路的使用提供良好的行驶条件。5、养护风化砂面层施工完成后，进行适当养护。在面层表面覆盖一 层塑料薄膜或土工布，防止水分过快散失与风吹日晒对表面的破坏。养护期间，禁止车辆与行人在面层上通行，避免对其造成扰动或损坏。养护时间根据天气情况与工程要求确定，一般为 3 -

7 天，确保风化砂面层在养护期间能够保持稳定的状态，强度逐渐增长，为后续施工或道路的正式使用做好准备。在养护结束后， 对风化砂面层进行质量复查，检查内容包括厚度、平整度、压实度等指标，如有质量问题及时进行处理，确保面层质量完全符合设计要求。

五、土工布

（一）工程概况

本工程中，需在其下方铺设土工布，以起到隔离、反滤以及增强坡面稳定性等多重作用，确保坡面防护工程的长期有效性。

（二）施工准备

1、技术准备（1）组织施工人员深入学习土工布铺设相关技术规范、操作流程及质量标准，邀请专业技术人员进行详细讲解，使施工人员熟悉每一个施工细节，掌握关键技术要点，如土工布的搭接方 式、缝合要求等。

（2）依据设计图纸，对坡面进行精确测量放线，确定雷诺 护垫的铺设范围以及土工布的铺设边界，绘制详细的施工平面图， 标注出控制点标高，为后续施工提供精准的数据支持，确保土工 布铺设位置准确无误。

2、材料准备

（1）土工布：选用符合设计要求、具有良好透水性、抗撕裂性以及耐腐蚀性的土工布。土工布的技术指标，如单位面积质量、断裂强力、撕破强力等，必须达到行业标准。材料进场时， 仔细检查产品合格证及检测报告，按批次抽样检查，查看有无破损、孔洞等缺陷，对不合格产品坚决退回。

（2）辅助材料：准备适量的细铁丝、专用缝合线等辅助材料，用于土工布的连接与固定，确保其在施工过程中不会移位、撕裂。细铁丝的规格应满足固定强度要求，缝合线的材质要与土工布相适配，保证缝合质量。

3、机械设备准备

（1）运输车辆：调配足够数量的小型运输车辆，用于将土工布从材料堆放场地运至坡面施工位置，车辆应具备良好的机动性，能够适应坡面道路条件，确保材料运输及时、高效。

（2）坡面作业设备：配备必要的坡面攀爬工具，如安全绳、 攀爬梯等，方便施工人员携带工具、材料在坡面上安全作业，同时准备一些简单的手工工具，如剪刀、钳子等，用于土工布的裁剪、固定等操作。

4、人员准备

（1）施工管理人员：安排专业的项目经理、技术负责人、质量员等管理人员，明确各自职责，负责施工现场的全面协调、技术指导、质量监督等工作，确保施工过程符合设计与规范要求。

（1）施工工人：招聘熟练的普工，在上岗前进行技术培训和安全交底，使其熟悉土工布铺设流程、操作要点及安全注意事项，如在坡面上行走、作业的安全规范，以及土工布铺设过程中的细节处理等。

（三）施工工艺流程

1、坡面清理

（1）清除坡面的杂草、树木、松散土石等杂物，对坡面进行初步平整，确保坡面平整度误差在±10cm 以内，为土工布的铺设创造良好的基础条件，避免杂物刺破土工布或影响其铺设效果。

2、土工布裁剪与搬运

（1）根据坡面测量尺寸以及雷诺护垫的铺设规划，在材料堆放场地对土工布进行精确裁剪，裁剪尺寸应比实际铺设面积略大，预留一定的搭接量，一般每边搭接不小于 30cm。

（2）采用人工搬运或借助小型运输工具，将裁剪好的土工布小心运至坡面施工位置，搬运过程中注意避免土工布被尖锐物体划破，多人协作时要确保土工布不受拉扯变形。

3、土工布铺设

（1）从坡面顶部开始，沿坡面自上而下缓慢展开土工布， 土工布要尽量紧贴坡面，避免出现褶皱、悬空等现象。展开过程中，施工人员应站在已铺设好的土工布区域，逐步向坡下推进，防止踩踏未铺设部分导致土工布移位。

（2）土工布之间采用搭接方式连接，搭接宽度严格控制不小于 30cm，搭接部位先用细铁丝间隔一定距离（如 20cm）进行初步固定，然后再用专用缝合线进行细密缝合，确保连接紧密， 防止水流从搭接处渗入。

4、固定与检查

（1）在土工布铺设过程中及完成后，及时对土工布进行固定。除了搭接部位的固定外，还需在土工布周边以及每隔一定距离（如 2m），用细铁丝将土工布与坡面的凸起物（如岩石、锚杆等）进行绑扎固定，确保土工布在坡面的稳定性，防止被风吹起或因水流冲刷而移位。

（1）施工管理人员对已铺设的土工布进行全面检查，查看有无破损、撕裂、移位等情况，如有问题及时安排修补或重新铺 设，确保土工布的完整性和铺设质量。

（四）质量控制

1、材料质量控制

（1）严格把控土工布的进场质量，按规定进行抽样检验，对不符合质量要求的土工布坚决拒收，建立材料质量追溯档案， 记录材料的来源、批次、检验结果等信息，确保使用的土工布符合设计要求。

（2）定期对库存土工布进行复查，防止材料因存放时间过长或环境因素影响质量，如发现问题及时处理，保证材料始终处于良好状态。

2、施工过程质量控制

（1）坡面清理环节，确保坡面平整度、杂物清理程度达到设计要求，平整度误差、残留杂物数量等指标纳入质量监控范围， 每清理完一段坡面，进行质量检查，合格后方可进入下一工序。

（2）土工布裁剪与搬运过程中，监督裁剪尺寸的准确性、搬运方式的合理性，防止土工布受损，现场质量管理人员随时抽 查，发现不合格点立即整改。

（3）土工布铺设时，检查搭接宽度、缝合质量、与坡面的贴合度等关键指标，现场质量管理人员全程跟踪，发现问题及时要求施工人员调整，确保铺设质量。

（4）固定与检查环节，核实固定点的数量、位置以及固定效果，对土工布的整体状态进行复查，确保土工布牢固地附着在 坡面上，无松动、移位等现象。

3、成品质量验收

（1）土工布铺设完成后，依据设计文件、施工规范及合同要求，组织相关部门进行成品质量验收，检查土工布的完整性、搭接质量、固定效果等各项指标，各项指标均需达到规定标准。

（2）验收合格后，办理竣工验收手续，交付使用；若发现质量问题，及时整改，直至合格。

（五）安全保证措施

1、安全教育培训

（1）定期组织全体施工人员进行安全教育培训，内容包括高处作业安全、坡面行走安全、工具使用安全、事故应急处理等 方面，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。

（2）新工人入职时，进行专门的岗前安全培训，经考核合格后方可上岗作业。

2、安全防护设施配备

（1）在坡面周边、施工道路等危险区域设置明显的安全警示标志，如“高处作业，注意安全”“施工重地，闲人免进”等，  提醒过往车辆和行人注意安全。

（2）为施工人员配备个人防护用品，如安全帽、安全带、防滑鞋、手套等，要求施工人员在作业时正确佩戴，降低安全风 险。

3、坡面作业安全管理

（1）施工人员在坡面上作业时，必须系好安全带，安全带应高挂低用，固定在牢固可靠的位置，如坡面的锚杆、锚索等部 位。

（2）设置专人负责坡面作业的安全监护，随时观察施工人员的动态，发现安全隐患及时提醒并协助排除。

4、应急预案制定与执行

（1）制定针对施工过程中可能出现的高处坠落、坡面坍塌、恶劣天气等突发情况的应急预案，明确应急处理流程和各人员的职责。

（2）定期组织应急演练，提高施工人员应对突发事件的能力，确保在紧急情况下能够迅速、有效地采取措施，减少损失。

（六）环境保护措施

1、废弃物处理

（1）施工过程中产生的废弃土工布边角料、细铁丝、包装袋等生活垃圾，集中收集后定期运至指定垃圾处理场，防止污染环境。

2、生态保护

（1）在坡面清理过程中，尽量减少对坡面原有植被的破坏， 对于一些具有生态价值的植物，采取移栽等保护措施，维护坡面生态平衡。

（七）进度计划

1、根据合同要求及现场实际情况，制定详细的施工进度计划，明确各施工阶段的起止时间，包括坡面清理、土工布裁剪与搬运、土工布铺设、固定与检查等环节。

（2）将施工进度计划分解为月计划、周计划、日计划，通过定期对比实际进度与计划进度，及时调整人员、设备、材料等资源配置，确保工程按时完工。

八、指示牌工程
1、基础定位

（1）依据设计图纸，使用全站仪或经纬仪等测量仪器，精确测量出各指示牌基础的平面位置，在地面做好标记，误差控制在 ±10mm 以内，确保指示牌安装位置符合交通规划要求。

2、基础坑槽开挖

（1）按照标记位置，使用挖掘机开挖基础坑槽，坑槽深度、 宽度根据指示牌基础设计尺寸适当加大，一般每边加大 30 -便于施工操作与模板支设，坑壁需垂直平整，底部无积水、松土，开挖完成后进行人工清理修整。

3、砂砾石垫层铺设

（1）将合格的砂砾石运至坑槽边，按设计厚度均匀铺设， 一般垫层厚度为 20 - 30cm，采用人工配合装载机摊铺，确保砂砾石分布均匀，无明显离析现象。

（2）摊铺完成后，使用小型平板夯或蛙式打夯机对砂砾石进行夯实。对于边角等压路机难以到达的部位，可使用冲击夯进行重点夯实。夯实过程应分层进行，每层厚度不超过15cm，一般夯实 3 - 5 遍，直到达到设计要求的密实度。在夯实过程中， 随时检测密实度，如未达标及时补夯。

4、基础钢筋混凝土施工

（1）在压实后的砂砾石垫层上绑扎基础钢筋，钢筋规格、间距严格按照设计要求，交叉点采用铁丝牢固绑扎，确保钢筋骨 架稳定，同时设置好钢筋保护层垫块，防止钢筋锈蚀。

（2）支设基础模板，模板采用钢模板或木模板，要求拼缝严密，表面平整，支撑牢固，模板安装垂直度偏差控制在 ±5mm 以内，确保基础混凝土浇筑成型质量。

（3）浇筑基础混凝土，混凝土配合比严格按照设计要求配制，采用搅拌机现场搅拌或商品混凝土，浇筑时分层振捣密实， 每层厚度不超过 30cm，防止出现漏振、过振现象，浇筑完成后及时养护，养护时间不少于 7 天。

5、指示牌安装

（1）在基础混凝土达到设计强度的 75% 以上时，开始安装指示牌。对于立柱式指示牌，先将立柱与基础预埋螺栓准确连接，  使用扳手拧紧螺母，确保连接牢固，立柱垂直度偏差控制在±8mm 以内；对于悬臂式指示牌，先在地面组装好悬臂与牌面结构，利用吊车将其整体吊运至基础上方，缓慢下放，使立柱与基 础精准对接，同样拧紧螺母，固定悬臂角度，确保牌面水平、垂直方向角度符合设计要求。

（2）指示牌安装完成后，对牌面进行清洁，检查反光效果、 字迹清晰度，确保交通信息传递准确无误，同时对支撑结构进行复查，确认无松动、变形等异常情况。
一、挖方工程

以反铲挖掘机沿沟槽纵向开挖为主，人工配合检底修边。

1、挖掘机应停放在平坦坚实的地面上，以保证其稳定性和回转机构的正常工作。

2、挖掘机不应自行移动较大距离（5KM以上），以免使行驶机构遭到过度损伤。

3、挖掘机移动时，动臂应放在行走方向，铲斗距离地面高度不得超过1M。铲斗满载时，禁止移动。挖掘机上坡时，驱动应在后面；下坡时，驱动轮应在前面，动臂在后面。挖掘机通过软土、粘土路面时，应铺设垫板。

4、当铲斗未离开工作面时，禁止挖掘机转动。在挖掘机转动时，不得用铲斗对工作面等物进行侧面冲击或铲侧面刮土壤。

5、在铲斗下落时，注意不要冲击车架和履带，不要提升钢丝绳。当铲斗接触地面时，禁止挖掘机转动。

6、土方开挖过程必须注意对地下管线保护，在可能有地下管线的地方，先人工开挖探明管线，然后再进行大开挖。

7、沟槽的坡度应事先根据土质确定，开挖时严格按照要求修坡。

8、挖沟槽时要按规定进行放坡，并留足够的施工面，基槽开挖后，若发现土质较复杂时，应通知设计人员，会同有关人员现场商定处理措施。入处理的基坑在施工过程中出现局部烂泥浆。

9、沟槽两边要作安全围栏进行卫护，并在明显地方安放危险标志。

二、土方回填工程

1、土方及填筑实验：正式回填前，对填筑土料送质量检测站进行标准击实试验，以取得最优含水量、最大干容重。本工程的土方回填压实采用蛙式打夯机，连环套打法夯实，逐层检验、逐层验收，若有不符合标准要求的，即时返工重新检验至符合要求为止。

2、填筑前必须清理基层确保干净无积水并做好预检工作，同时设置标杆、木桩标定平面位置和分层厚度用以施工铺设控制，接通电源、机械试运行正常。 

3、回填厚度严格按照设计要求施工，施工从一端开始向前推进，碾压机械或夯实机械碾压或夯实遍数不少于六遍，临时搭接处做如阶槎，其上层与下层间隔至少2m。 

4、填筑土料经碾压或夯实后即时按设计要求与规范规定进行现场环刀取样试验，并绘出取样平面位置及标注高程，试验合格后再进行下道工序的施工。 

5、填筑土料采取连续施工，尽快完成，如遇雨水即时做好防雨覆盖，周边排水工作，如果本工程在冬季施工，要做好防冻保温覆盖，施工时不得用冻土，当日拌合当日铺压完毕，并用塑料布、草帘保温防冻覆盖，确保土的填筑质量，达到预期理想的效果。

三、碎石垫层工程

 （一）、施工准备
 1、技术准备：
(1)组织工程技术人员、管理人员查看施工现场，熟悉、掌握设计图纸，核对重要技术参数，充分理解设计意图，为全面开工做好充
分的技术准备。并严格按照设计、规范进行技术交底，明确质量、安全、工期、环保等要求；
2、测量准备：
根据设计图的测量成果数据，会同业主、设计、监理单位做好导线点、水准点现场勘察交桩。用全站仪、水准仪对已有的导线点、水准点对行全线复测，按施工要求布设导线点、水准点加密网。将复测结果报监理工程师复核、审批。
使用全站仪和微机内公路施工放样软件，依据已有导线点和设计里程中桩坐标，用全站仪、GPS、水准仪复测各里程桩位、横断面、地面高程，提交纵横断面等复测资料报监理工程师审核，确定工作量。
根据设计征地线坐标，用全站仪准确测量出征地边桩，做好标志，并拉线挖出界线边沟，以供征地工作人员进行征地。
3、材料准备
（1）施工前根据图纸计算、统计出各类材料理论用量，乘以消耗系数大致推算施工用量，据此备足施工所需的各类检验合格的材料。
（2）取土点位置选择，根据运距、施工便道、实用等进行取土点选择、确定。
3、现场准备：
施工前必须修好场内施工便道及通往取土场的施工便道，确保施工机械设备、材料及时进入施工现场。
对全线范围内的地表进行清表，清除地上、地下一切障碍包括大块石、树根和生活垃圾等，沟塘低洼处清淤后回填砂性土。
查清地下管线的位置，确定架空电线的位置高度，做好临时截、排水设施，作好施工准备，以及供水供电线路、机械设备施工线路、机械设备放置位置、运输通道等。
4、实验准备：
试验人员在监理见证下，从取土场根据试验规程取土样进行标准试验，确定土的最佳含水量、最大干容、最佳密实度等指标，用以指导工程施工。
5、机械设备、机具准备：
填筑施工所用的挖掘机、装载机、运土车、推土机、平地机、压路机、打夯机等机械设备、机具都应事先做好进场准备，做好进场报检工作。根据本工程填筑工程量大、工期紧等特点，拟投入以下机具。
6、人员准备  
根据本工程工程量大、工作面广、工序复杂、技术含量高、施工工期短等特点，我部抽调了精英组成了施工项目经理部、调集了精明、强干的施工队、作业班组，组成的强大的施工队伍，确保施工顺利进行。     
（二）、施工工艺流程及施工方法
1、施工流程
施工准备→测量放样→借土、卸土→推土机摊铺→平地机平整→洒水晾晒→碾压→边坡修整→压实度实验→中间交工验收。
2、施工方法
（1）施工准备：
施工前检查施工便道是否畅通，施工机械设备、人员进场情况及性能，取土场位置及地形情况，施工路段的软基处理、构造物完成情况，及时清除表面积水、淤泥等残留杂质，施工用电、用水准备情况等。做好施工前准备工作。
（2）测量放样：
根据设计图纸各桩号横断面中土路肩的设计标高与设计边坡坡度、实测各横断面坡角的高程，计算出各桩号断面填筑宽度和两侧坡脚坐标，用全站仪测准确测放出坡脚线，并撒出白灰线；
（3）借土、卸土：
根据“就近取材、优化管理”的方针，应选择在最近的取土场进行取土。用大型挖掘机进行土方的挖掘、装车，自卸车将土方运至指点的路段，沿填筑白灰线按填筑的宽度、厚度要求进行卸土(事先计算好每车土方数量、卸土的间距)，自卸车卸土时由现场施工管理人员统一指挥、调度，确保堆卸一步到位及施工安全。
（4）推土机摊铺：
用推土机将堆卸好的土方进行分层摊铺，摊铺厚度为30cm左右。摊铺应尽量平整、均匀，摊铺时对混杂在填料中的草皮、树根、大石块等应进行清除。
（5）平地机平整：
用平地机对摊铺后的土方进行精确整平，并将表层调整成2%~4%的横坡，确保排水畅通。
（6）洒水晾晒
实验人员对填筑后的土方进行含水量检测(或根据施工经验进行判断)，根据现场土方含水量的大小判断是否进行填筑碾压。当土方含水量偏小、否偏大时，应进行洒水或晾晒后再进行碾压，碾压时一定要将土方含水量控制在最佳含水量范围内，确保压实度达到最佳要求。
（7）碾压：
每一层填筑平整后，用重型振动式压路机进行碾压。碾压时先进行静压1~2遍后，再进行振动碾压3~5遍。碾压密实的标志时，表面无明显轮迹、平坦光滑、密实。
（8）边坡修整：
每一层填筑后，由人工进行表面、边坡修整。将表面局部不平处进行整修，边坡采用挂线的方法进行边坡修整、控制。修整后的应表面平整、密实、无坑洼积水、无松散现象，边坡顺直、坡度上下一致、偏差在允许范围内。
（9）边坡修整流程：
1）测量员按设计要求测量出顶面边缘线和坡脚线，洒上白石灰以形成明显标记。
2）由熟练的挖掘机手，用挖掘机从下往上搂土，用汽车将余土运走，边坡预留8～10cm由人工刷坡。
3）挖掘机粗刷后再用人工进行细刷，要求坡度准确、平顺、坚
实，无鼓肚、坑洼等不良现象。
4）刷至坡脚的余土，平整留用排水沟后由装载机装上汽车运走，并要求坡脚顺直。
（10）压实度实验：
每层填筑后，实验人员应及时对压实度进行检测实验，并报实验监理进行检验。做好每层的填筑压实度报告及签证。
（11）中间交工验收：
每层填筑后，工程技术人员先进进行自检，自检项目为：标高、层厚、宽度、长度、横坡、纵坡、边坡、压实度等。自检合格后报监理工程师进行检验，做好中间交工验收隐蔽签证。进行下一层填筑。
（三）、施工注意事项：
1、施工时应进行填料含水量检测，采取必要措施确保压实度达到最佳要求。
2、填土施工时，分层铺筑均匀压实，每层松铺厚度不宜超过30cm，也不小于10cm，利用推土机摊铺、平地机整平，将顶面做成2%～4%的横坡，碾压用重型振动压路机进行，遵循“先轻后重、先慢后快、先静后振、先弱后强”的原则，在直线段由两侧向中间碾压，在平曲线内，由内侧向外侧进行，轮迹重合不少于1/2轮，前后段重叠不少于2m，为保证路肩压实度，路堤每边宽度超填30~50cm，确保无漏压、无死角。每层顶面应整平并做成路拱。不同性质的土应分层分别填筑。
3、对于相邻作业段的交接处，若非同时填筑，则先填段宜按1：
1坡度留好台阶，若同时填筑，则分层相互交迭衔接，搭接长度不得小于2m。
4、填挖交界处理：挖成高1m、宽2m的交接平台，采用范围铺设2层单向土工格栅进行加固处理。土工格栅铺设拉直平顺、紧贴软基或下承层，其重叠、缝合和锚固应符合图纸或监理工程师的要求。同时，应使其强度最大方向垂直于路线方向，土工格栅幅宽4m，搭接长度20cm，并用锚钉加固。填料长度不足100m时，机械不应在路幅内掉头。施工过程中土工格栅不应出现任何损坏，保证工程质量
5、边坡修整：采用挖掘机收坡并配合人工找平，以满足边坡设计要求，并与边坡防护工程施工紧密结合，刷坡后立即进行边坡防护工程施工。
6、路堤填筑应尽量避开雨季施工，必须在雨季施工时，应经常检查、疏通各类临时排水设施，始终要保持范围内处于良好的排水状态，当天填筑的土方要当天碾压成型，确保顶面无积水和渗透。同时要随时掌握天气的变化情况，及时调整施工安排，做到心中有数，防患于未然。
7、每层填筑后，实验人员及时进行压实度实验，报监理工程师检验，合格后进行下一层的填土作业。

四、洞身混凝土工程

（一）工程概述

本涵洞圆涵基座采用C25F200混凝土进行浇筑。C25代表混凝土的立方体抗压强度标准值为25MPa，F200表示混凝土的抗冻等级为200次冻融循环。基座作为圆涵的重要支撑结构，其施工质量直接关系到整个圆涵的稳定性和耐久性。

（二）施工部署

1、施工组织机构

成立以项目经理为组长的混凝土施工领导小组，成员包括技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、试验员和各施工班组组长。项目经理负责全面协调和管理；技术负责人提供技术支持和指导；施工员负责现场施工组织和调度；质检员负责质量检查和监督；安全员负责安全保障和隐患排查；材料员负责材料采购和供应；试验员负责混凝土原材料检验和配合比设计及现场试验检测；施工班组组长带领工人具体实施混凝土浇筑作业。

2、施工目标

（1）质量目标混凝土强度符合C25设计要求，抗冻性能达到F200标准，外观质量无蜂窝、麻面、孔洞、裂缝等缺陷，尺寸偏差控制在规范允许范围内。

（2）安全目标建立健全安全管理体系，杜绝因混凝土施工导致的重大安全事故，减少一般事故的发生，保障施工人员的生命安全和身体健康，保护周边环境不受破坏。

（3）进度目标根据圆涵施工总进度计划，合理安排基座混凝土施工工序，确保在规定工期内完成浇筑任务，不影响后续涵身等施工工序的按时开展。

（4）环境保护目标采取有效的环保措施，控制混凝土施工过程中的扬尘、噪声、污水排放等，减少对周边生态环境和居民生活的影响，做到文明施工、绿色施工。

（三）施工准备

1、技术准备

（1）熟悉施工图纸和规范要求，了解圆涵基座的尺寸、形状、钢筋布置以及混凝土的技术参数和施工工艺。

（2）由试验员根据设计要求和原材料性能进行混凝土配合比设计，确定水泥、砂、石、水、外加剂（如引气剂、防冻剂等）的用量，并进行试配和调整，直至满足强度、抗冻性和工作性要求。配合比设计报告经监理工程师审批后作为施工依据。

（3）技术负责人对施工人员进行详细的技术交底，包括混凝土浇筑顺序、振捣方法、养护措施、安全注意事项等内容，确保施工人员清楚施工要求和操作规范。

2、现场准备

（1）对圆涵基坑进行清理和验收，确保基底平整、坚实，无杂物、积水和松散土，承载力满足设计要求。如有不符，及时进行处理。

（2）安装模板，模板采用钢模板或木模板制作，应具有足够的强度、刚度和稳定性，表面平整光滑，拼缝严密。模板安装位置准确，轴线偏差不超过±5mm，高程偏差不超过±5mm，支撑牢固，防止在混凝土浇筑过程中发生变形或位移。

（3）钢筋绑扎完毕，并经隐蔽工程验收合格。钢筋的品种、规格、数量、间距、锚固长度、焊接质量等均应符合设计和规范要求。

（4）确定商品混凝土供应商。选择信誉良好、质量可靠的供应商，并提前与其沟通好混凝土的技术要求、供应时间和运输路线等。

（5）准备好混凝土浇筑所需的机械设备和工具，如混凝土输送泵（或吊车、料斗）、插入式振捣器、平板振捣器、抹子、刮杠、养护覆盖材料（如塑料薄膜、土工布、草帘等）等，并进行检查和调试，确保设备性能良好、运行可靠。

3、资源准备

（1）劳动力准备组织专业的混凝土施工队伍，包括混凝土输送泵操作工、振捣工、模板工、钢筋工、普工等。施工人员应具备相应的操作技能和施工经验，经过安全教育培训后上岗作业。

（四）施工方法

1、混凝土运输

（1）商品混凝土采用混凝土搅拌运输车运输。在运输前，应检查搅拌运输车的性能和罐体转动情况，确保运输过程中混凝土不会发生离析。

（2）运输过程中，搅拌运输车应保持罐体持续转动，转速控制在2-4r/min，防止混凝土凝固。

（3）混凝土从搅拌站卸出后，应在规定时间内浇筑完毕。在夏季高温天气，混凝土运输时间不宜超过1.5h；在冬季低温天气，运输时间不宜超过2h，且应采取保温措施，防止混凝土受冻。

2、混凝土浇筑

（1）混凝土浇筑前，再次检查模板、钢筋和预埋件的位置、尺寸和固定情况，确保无误后，方可进行浇筑。

（2）采用分层浇筑法，每层厚度控制在30-50cm。从圆涵基座的一端开始，逐步向另一端推进。先浇筑底层混凝土，振捣密实后，再浇筑上层混凝土。在浇筑过程中，应注意控制混凝土的自由倾落高度，一般不宜超过2m，如超过时，应采用串筒、溜槽等措施，防止混凝土离析。

（3）混凝土振捣采用插入式振捣器和平板振捣器相结合的方式。插入式振捣器主要用于振捣钢筋密集部位和边角部位，振捣时应快插慢拔，插点均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，振捣时间以混凝土表面不再下沉、气泡不再冒出、表面泛浆为准，一般每点振捣时间为20-30s。平板振捣器主要用于振捣大面积的混凝土表面，振捣时应保持振捣器平板与混凝土表面平行，缓慢移动振捣器，振捣遍数不少于3遍，确保混凝土表面平整、密实。

（4）在混凝土浇筑过程中，应安排专人检查模板和支架的情况，如发现模板变形、位移或支架松动等异常情况，应立即停止浇筑，采取相应的加固措施后，方可继续浇筑。

3、混凝土抹面收光

（1）当混凝土振捣完毕后，先用刮杠将混凝土表面刮平，初步消除混凝土表面的不平整。然后用抹子进行抹面，抹面次数不少于3次，使混凝土表面平整、光滑。

（2）在混凝土初凝前，进行最后一次收光，收光时应注意控制力度和方向，使混凝土表面形成一层致密的水泥浆层，提高混凝土的抗渗性和耐久性。

4、混凝土养护

（1）混凝土浇筑完成后，应立即进行养护。在常温条件下，采用覆盖塑料薄膜和洒水保湿养护相结合的方式。先在混凝土表面覆盖一层塑料薄膜，薄膜应紧贴混凝土表面，防止水分蒸发，然后在薄膜上覆盖土工布或草帘等保湿材料，并定期洒水，保持混凝土表面湿润，养护时间不少于7天。

（2）在冬季低温天气，采用蓄热法养护。在混凝土浇筑完成后，先在混凝土表面覆盖一层塑料薄膜，然后再覆盖保温材料，如草帘、棉被等，保温材料的厚度应根据当地的气温条件和混凝土的热工计算确定，一般不小于10cm。同时，可在混凝土中掺加适量的防冻剂，提高混凝土的抗冻性能。养护期间，应定期测量混凝土的温度，确保混凝土内部温度与表面温度之差不超过25℃，混凝土表面温度与环境温度之差不超过20℃。

（3）在夏季高温天气，采用遮阳、洒水降温等措施，防止混凝土表面水分蒸发过快和温度过高导致混凝土开裂。可在混凝土浇筑完成后，在其表面覆盖遮阳网，并定期洒水降温，保持混凝土表面湿润。

（五）施工质量控制1、质量控制标准（1）混凝土强度：按照《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）进行评定，应满足C25设计强度要求。

（2）抗冻性能：按照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T50082-2009）进行抗冻试验，应达到F200抗冻等级标准。

（3）外观质量：混凝土表面应平整、光滑，无蜂窝、麻面、孔洞、裂缝等缺陷，颜色均匀一致。

（4）尺寸偏差：圆涵基座的轴线位移偏差不超过±10mm，高程偏差不超过±10mm，截面尺寸偏差不超过±5mm。

2、质量控制措施

（1）建立质量管理制度，严格执行“三检”制度，即施工班组自检、施工员互检、质检员专检。每道工序完成后，先由施工班组进行自检，合格后由施工员组织互检，最后由质检员进行专检，检查合格后方可进行下一道工序。

（2）加强对商品混凝土供应商的质量监管，要求供应商提供每批次混凝土的原材料检验报告、配合比报告等资料。在混凝土浇筑现场，质检员应随时对混凝土的坍落度、和易性等进行检查，如发现异常情况，应及时通知供应商进行调整。

（3）在混凝土浇筑过程中，加强对混凝土振捣质量的检查，确保混凝土振捣密实，无漏振、过振现象。

（4）按照规范要求制作混凝土试块，包括标准养护试块和同条件养护试块。标准养护试块用于评定混凝土的强度，同条件养护试块用于确定混凝土的拆模时间和结构实体检验。试块制作应在监理工程师的见证下进行，并及时送实验室进行养护和试验。

（5）对混凝土的外观质量和尺寸偏差进行定期检查，如发现缺陷或偏差超出允许范围，应及时分析原因，并采取相应的修补或整改措施。对于轻微的蜂窝、麻面等缺陷，可采用水泥砂浆进行修补；对于严重的孔洞、裂缝等缺陷，应会同设计单位和监理单位制定专项处理方案，进行返工处理。

（六）施工安全保证措施

1、安全管理体系建立以项目经理为第一责任人的安全生产管理体系，成立安全生产领导小组，制定安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各级人员的安全职责，定期进行安全检查和隐患排查，确保安全生产。

2、安全教育培训对所有施工人员进行安全教育培训，包括安全生产法律法规、操作规程、安全防护知识、应急救援知识等内容，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。未经安全教育培训合格的人员，不得上岗作业。

3、安全技术措施

（1）在施工现场设置明显的安全警示标志，如“禁止靠近”“注意安全”“防止触电”等，提醒过往人员和施工人员注意安全。

（2）混凝土输送泵等机械设备操作人员必须持证上岗，严格按照操作规程进行操作，严禁违章作业。在机械设备作业前，应进行检查和调试，确保设备性能良好、运行可靠。在机械设备作业过程中，不得对设备进行维修、保养和调整，如需进行，应停机并切断电源后进行。

（3）混凝土浇筑作业时，施工人员应正确佩戴安全帽、防护手套、防护鞋等个人防护用品。在使用振捣器振捣混凝土时，应先检查振捣器的电源线是否完好，有无破损、漏电现象，如发现问题，应及时更换或维修。振捣器操作人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防止触电事故发生。

（4）在高处作业时，如在模板上进行混凝土浇筑或振捣作业，应系好安全带，安全带应高挂低用。同时，应设置牢固的操作平台和防护栏杆，防止施工人员坠落。

（5）加强对施工现场的用电管理，严格按照临时用电规范要求进行布线和安装电气设备，做到“一机、一闸、一漏、一箱”，防止触电事故发生。电气设备应定期进行检查和维护，发现问题及时处理。

（七）环境保护措施

1、扬尘控制（1）对施工现场进行洒水降尘，每天洒水次数不少于4次，特别是在干燥、多风天气，应增加洒水频次，保持施工现场湿润，减少扬尘产生。

（2）运输混凝土的车辆应密闭或采用篷布覆盖，防止混凝土在运输过程中洒落产生扬尘污染。

2、噪声控制（1）选用低噪声的混凝土输送设备，并对设备进行定期维护和保养，降低设备运行噪声。

（2）合理安排混凝土施工时间，尽量避免在居民休息时间（中午12点至下午2点，晚上10点至次日早上6点）进行高噪声作业，如因特殊情况需要夜间施工，应提前办理相关手续，并向周边居民进行公示和告知。

3、污水控制

（1）在施工现场设置沉淀池，混凝土输送设备清洗产生的废水应经过沉淀处理后，达标排放至指定的排水系统，不得随意排放。

（2）对施工现场的临时厕所和食堂等生活设施产生的污水，应设置专门的污水处理设施进行处理，防止污水污染周边环境。

4、固体废弃物处理

（1）混凝土浇筑过程中产生的废弃混凝土应及时清理，可进行回收利用或运至指定的建筑垃圾堆放场进行处理，不得随意倾倒。

（2）对施工现场产生的其他固体废弃物，如废弃的模板、钢筋、包装袋等，应分类收集，定期清运至环保部门指定的垃圾处理场进行处理，不得随意倾倒。
五、挡土墙砼工程

1、挡墙施工前应进行施工测量放样，施工放样时应严格按照设计图计算出每段挡墙的坐标及高程放样于实地，平场、基槽线按实地土质和岩层进行放坡，以便挡墙施工后在满足设计断面几何尺寸的前提下也能满足施工作业面。 

2、基础施工 

（1）基坑清挖：在施工放样完毕后，用小型挖掘机在所放开挖线内进行清挖，清挖时严格按施工放样的控制线进行挖掘。为防止基础超挖。待基槽挖至距设计基底标高还差10cm时改为人工开挖并进行基底倒坡清挖，基底倒坡按设计要求1:5。基槽清理完后报请监理工程师及业主代表到现场验槽，同时对基底进行取样送检，以便检测其承载力及压实度是否达标。 

（2）对基槽土质应保持干燥，雨天基槽内积水应随时排除，对受浸泡的基底土(淤泥)应全部予以清除，并换好土回填（以碎石或砾石夯填）至设计标高。 

（3）挖基时如发现与设计不符的软弱地基，承载力不满足设计要求时应通过设计进行变更设计程序，采取措施后方可施工。   3、挡土墙体浇筑与分段设置伸缩缝 

（1）浇筑墙体基础前，应将基底松软层，风化表面清除干净，然后在拼装模板，搭设钢管脚手架进行加固校正，模板安装校正完后，请现场监理工程师和甲方业主代表进行验收，经验收合格后，应立即进行混凝土浇筑，同时，振捣棒手随浇筑混凝土时进行振捣，振捣一定要到位，不能漏振，确保混凝土外观和质量；混凝土浇筑完时，混凝土表面要采用木砂板砂毛，以便上层浇筑时接口； 

（2）挡墙基础浇筑完后即进行墙身浇筑，墙身模板施工按基础模板安装进行施工，同时，在进行模板校正加固时，墙身内应按设计要求安放Φ50mmPVC塑料管当泄水管用，模板加固时，可用Φ14钢筋从塑料管内穿过，两端固定在模板外的脚手架上，作加固用，使模板不至于变形，混凝土每层浇筑高度按模板拼装高度进行浇筑，浇筑顶层严格按照标高控制线进行收面，保证混凝土的棱角顺直达到效果美观。，   （3）挡土墙按设计要求应分段浇筑，墙体间隔10～15m设置一沉降缝，缝宽2cm自地基到墙顶断开，用沥青麻丝填塞墙的内外顶三侧，深度约15cm。；挡墙外墙面按设计要求按1:0.25的斜面进行施工，内墙面1:0.25的坡度自支摸浇筑砼，为此可设立临时标准样架作准绳，使墙面顺直整齐。

4、回填用料与泄水孔设置 

（1）混凝土挡墙浇筑后７天，待强度达到７０％后即可进行墙身背后回填，内摩擦角大于30度，重度=18KN/m3时，分层夯实，密实度大于94%，墙后填料中的树皮，草根等杂物应清除干净。 

（2）挡土墙身在进行回填过程中，必须随时掌握砌到一定高度后按设计要求尺寸位置设置泄水孔，并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施，从第一排泄水孔至顶上一排泄水孔回填50cm厚砂卵石，第一排泄水孔进水口以下应铺设一层20cm厚的不透水夯实土层；反滤层第一排泄水孔应高于沟底0.3m设置。 

（3）墙身在高出地面部分应分层设置泄水孔，泄水孔间距2×2m，上下排交错布置，孔内预埋φ5cmPVC管，最下面一排泄水孔出口应高出地面30cm 以上；墙内PVC管应在支模时安装好并进行定位； 

5、在基槽验收合格后立即定位放样后开始组织基础模板支撑施工。在模板施工前应对所有要用于本工程的模板进行清理、打磨、校正、上油或打脱模剂。然后按设计挡墙几何尺寸进行拼装模板，模板拼装完毕后下一步进行模板安装。在安装模板时要根据设计标高将所要支撑的模板高度先在两端头做好高程控制桩，同时拉线加密高程控制点以便控制模板顶面标高。模板安装完毕后按设计标高和所固定控制点进行加固模板和校正模板。模板校正完毕后进行自检，待自检合格后申请监理工程师对模板进行检查。 

6、为了确保施工安全和模板固定，沿着挡土墙边搭设双排脚手架，搭设高度，高出挡土墙1.2m。 

7、在浇筑时应严格按照设计及施工技术规范进行施工，采用三相振动棒振捣，振动时振动棒应快插慢拨，严格控制插入振捣的间距为30-50cm成“梅花形”进行，每层砼浇筑时严格按预先测好的高程进行砼顶面控制，不要使其所浇筑的砼高于控制标高位置。 

8、砼浇筑施工时应做好施工记录、同时做好砼试件抽取并作好记录。砼试件频率不低于规范要求，每一个台班应抽取1-2组砼试件或100-150m3一至二组。 

9、砼墙身施工工艺流程与基础施工一样每个环节需请监理工程师检验合格后方可进行。由于墙身较高所以模板支撑的每个细节工作都十分重要，墙身模板安装时预先用墨汁弹出墙身下底宽度线，便于模板安装时使用；弹出底边线后应立即对墙身前后坡面搭设样架坡面线，模板支撑安装时严格按已搭设好的样架坡面线进行拼装；为了加强模板的整体性和牢固性可在模上纵横向每隔1m加设一根Φ14横向拉杆；在沉降缝处支模时应预先把沉降缝的泡沫塑料板安装固定好使其缝能从下至上整体断开；模板安装时架管应采用双层脚手架其纵横间距不能大于1m；每一次拆模时要保留已浇筑砼的模板有一米高度不能拆，便于下次支模更能顺接，同时尽量减少第二次浇筑时的水泥浆下渗到已浇筑好了的砼墙面上。 

10、砼浇筑时严格按要求及相关规范执行，原材料严格按规定进场，配合比严格按设计配合比执行。砼浇筑前再一次检查模板是否完全加固，对模进行涂抹脱模剂，将墙台上支模所掉的杂质或垃圾清扫干净，用水将已浇筑好的砼冲洗干净；每一段墙体全部浇筑完毕后应及时对墙面进行清理，将墙面上拉杆端头和水泥浆清除掉，对墙面有麻面或漏浆的部位进行及时占毛修补。 

11、由于不均匀沉降或者是热胀冷缩的问题造成施工缝渗水，本工程采用止水带，特别是钢板止水带就会有非常好的效果。原理是通过钢板的弹性，吸收不均匀沉降或者热胀冷缩带来的形变。    12、砼模板拆除后应立即组织工人进行洒水养护，养护时不能走马观花洒了水就作数，一定要让砼慢慢的浸渍透才行，强养时间不得少于7天。

13、本分项技术方案中未提涉到的技术措施等以相关规范及设计文件为依据。

六、素砼垫层工程

1、垫层砼强度等级、材料组成及要求

(1)砼所用材料，水泥是硅酸盐水泥、砂是中砂、石子是8-25毫米碎石，适当掺减水剂和粉煤灰以增加砼的合易性。

(2)水泥进场要有出厂合格证，并对其品种、标号、出厂日期等检查验收。进场后及时按批量抽检，合格后方可使用。

(3)砼中石、砂等粗细骨料，应符合现行有关标准的规定。

2、垫层砼运输和浇筑

(1)垫层施工采用商品砼。

(2)砼从搅拌站卸出到浇筑完毕的连续时间不宜超过90分钟，运输过程应以最少的转载次数和最短的时间完成。

(3)浇筑前基槽要经过隐蔽验收，对运输砼的手推车要在通道处铺设木板，避免影响土层。

(4)为避免已挖至设计标高的基槽被雨水浸泡，除对已验收的基槽要尽快做垫层封闭外，现场备有10块防雨棚布，可以及时进行封盖保护。

(5)垫层砼振捣采用平板振动器，每个部位逐一振捣一次。之后，由人工用平锹及木抹子搓平。

(6)垫层找平必须根据抄平点拉线进行，拉线长度不得超过6米。

(7)垫层砼振捣时，应注意观察梁侧模(砖模或砼胎模)，避免出现变形、倒塌或移位。

(8)在垫层灌注前，必须根据各部位的设计标高进行专门的技术交底，开挖现场设专门控制标高及高差部位的挖土控制线，挖土时指派专人指挥，检查人员跟班作业。

(9)垫层混凝土达到一定的强度后，可进行表面找平、抹灰、压光，待表面干燥，进行防水层的施工。

3、混凝土工程的施工方法

砼质量取决于我们的工作质量，施工措施，以及模板、钢筋和砂石级配的质量。我们应从以下几个方面组织施工，以满足工程质量及实现工期要求。

（1）砼配合比的设计及试块的留置

根据本工程砼设计强度等级及抗渗等级，决定采用矿渣42.5号水泥，20—30毫米碎石，减水剂选用高效能减水剂，掺量约为水泥总用量的0．4％～1.2％。砼配合比应委托试验室设计，同一标号砼要求用同一品种水泥，掺入减水剂，既可适当地减少水泥用量，进而降低水化热，又可通过减水剂的缓凝作用分散水化热的峰值，达到避免内外温差过大，温度应力过大而产生微裂纹，从而达到抗渗防裂的目的。另一方面要采取行之有效的降低外墙后浇带处连通钢筋的抗拉约束力，充分发挥后浇带的应力释放效果；外墙钢筋在后浇带处按百分之五十搭接连接。

砼用砂石要经检验合格后方可使用，砂子要用中砂，碎石采用连续级配碎石，以达到更好的抗渗效果。

砼试块的制作在现场成型，抗压试块要求每班不少于一组，且每100立方米砼不少于l组，同时做好抗渗试块，制作好的试块要标明施工部位、强度等级、制作日期，并做好养护工作，同时采用标准养护与同条件养护两种养护方法，并及时送压。

（2）砼的浇灌及振捣

砼工程是整个建筑施工的一道关键工序，砼质量的好坏直接影响到整个建筑工程的质量，所以施工时必须控制砼的浇灌宽度和墙的分层厚度。做到勤下灰、勤振捣。另外砼浇灌要做好交接班工作，接班人员未到位，交班人员不下班，确保砼不要出现漏振和冷缝。

七、保温板工程

 1、保温板运输 

（1）保温板由生产厂家运至施工现场。 

（2）产品在运输过程中，应避免阳光直接暴晒、雨淋，并应保持清洁，防止变形，且不能与其它有害物质相接触，注意防火。 

2、保温板储存 

（1）保温板在运至施工现场后，其存放地点应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。 

（2）严禁露天存放，在库存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。 

3、保温板安装 

（1）保温板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。 

（2）在保温板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行保温板安装施工。 

（3）结构缝保温板的安装以设计施工图纸为准。 

（4）保温板安装过程中必须有技术人员现场指导。安装时，保温板边线应与结构轮廓线重合，并且保温板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。 

（5）保温板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

八、钢筋工程
（一）、钢筋加工
1、钢筋在加工弯制前应调直，并应符合下列规定： 
（1）钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均应清除干净。
（2）钢筋应平直，无局部折曲。
（3）加工后的钢筋，表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。
（4）当利用冷拉方法矫直钢筋时，钢筋的矫直伸长率为：Ⅰ级钢筋不得大于2%；Ⅱ级、Ⅲ级钢筋不得大于1%。
2、钢筋的弯制和末端的弯钩应符合设计要求。当设计无要求时，应符合下列规定： 
（1）所有受拉热轧光圆钢筋的末端应作成180°的半圆形弯钩，弯钩的弯曲直径dm不得小于2.5d，钩端应留有不小于3d的直线段（图g.01.1）。
（2）受拉热轧带肋（月牙肋、等高肋）钢筋的末端应采用直角形弯钩，钩端的直线段长度不应小于3d，直钩的弯曲直径dm不得小于5d（图g.01.2）。
（3）弯起钢筋应弯成平滑的曲线，其曲率半径不宜小于钢筋直径的10倍（光圆钢筋）或12倍（带肋钢筋）（图g.01.3）。
[image: image1.wmf]d

0

10

.

0

+

（4）用光圆钢筋制成的箍筋，其末端应有弯钩（半圆形、直角形或斜弯钩）（图g.01.4）；弯钩的弯曲内直径应大于受力钢筋直径，且不应小于箍筋直径的2.5倍；弯钩平直部分的长度一般为：一般结构不宜小于箍筋直径的5倍，有抗震要求的结构不应小于箍筋直径的10倍。
（5）钢筋宜在常温状态下加工，不宜加热。弯制钢筋宜从中部开始，逐步弯向两端，弯钩应一次弯成。
3、钢筋加工的允许偏差应符合表g.01的规定。
表g.01 钢筋加工的允许偏差
	序号
	名   称
	允许偏差（mm）

	
	
	L≤5000
	L＞5000

	1
	受力钢筋顺长度方向的全长
	±10
	±20

	2
	弯起钢筋的弯起位置
	±20


注：L为钢筋长度(mm)。
（二）、钢筋接头
1、热轧钢筋的接头应符合设计要求。当设计无要求时，应符合
下列规定： 
（1）接头应采用闪光对焊或电弧焊连接，并以闪光对焊为主。
（2）拉杆中的钢筋，不论其直径大小，均应采用焊接接头。
（3）在钢筋密列的结构内，当钢筋间净距小于其直径的1.5倍或30mm（竖向）和45mm（横向）时，不得使用搭接接头。搭接接头的配置，在任何截面内都应与邻近的钢筋保持适当距离。
（4）跨度大于10m的梁不得采用搭接接头。
2、对于钢筋焊接接头的焊接操作人员要进行培训、考试，合格后方可上岗。
3、采用闪光对焊接头时，应符合下列规定： 
（1）每批钢筋焊接前，应先选定焊接工艺和参数，按实际条件进行试焊，并检验接头外观质量及规定的力学性能。仅在试焊质量合格和焊接工艺（参数）确定后，方可成批焊接。
（2）每个焊工均应在每班工作开始时，先按实际条件试焊2个对焊接头试件，并作冷弯试验，待其结果合格后，方可正式施焊。
（3）每个闪光对焊接头的外观应符合下列要求： 
1）接头周缘应有适当的镦粗部分，并呈均匀的毛刺外形。
2）钢筋表面不应有明显的烧伤或裂纹。
3）接头弯折的角度不得大于4°。
4）接头轴线的偏移不得大于0.1d，并不得大于2mm。
外观检查不合格的接头，经剔出重焊后方可提交二次验收。
4、热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋的接头采用搭接、帮条电弧焊接时，除应满足强度要求外，尚应符合下列规定： 
（1）搭接接头的长度、帮条的长度和焊缝的总长度应符合规定。
（2）搭接接头钢筋的端部应预弯，搭接钢筋的轴线应位于同一直线上。
（3）帮条电弧焊的帮条，宜采用与被焊钢筋同级别、同直径的钢筋；当采用同级别不同直径的钢筋作帮条，且被焊钢筋与帮条钢筋均为Ⅰ级钢筋时，两帮条钢筋的直径应大于或等于被焊钢筋的0.8d，当被焊钢筋与帮条钢筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋时，两帮条钢筋的直径应大于或等于0.9d。帮条和被焊钢筋的轴线应在同一平面上。
（4）焊缝高度h应等于或大于0.3d，并不得小于4mm，焊缝宽度b应等于或大于0.7d，并不得小于8mm（图g.02.1）。
[image: image4.png]r=(10 # 12)d

r=2(10 H 12)a



（5）钢筋与钢板进行搭接焊时，搭接长度应等于或大于钢筋直径的4倍（Ⅰ级钢筋）或5倍（Ⅱ级钢筋）。焊缝高度h应等于或大于0.35d，并不得小于4mm，焊缝宽度b应等于或大于0.5d，并不得小于6mm（图g.02.2）。
（6）在工厂（场）施行电弧焊接时，均应采用双面焊缝，仅在脚手架上施焊时，方可采用单面焊接
（7）电弧焊接用的焊条应符合设计要求。当设计无要求时，可按表7.3.5选用。
表g.02 电弧焊接用焊条
	焊条型号
	药皮类型
	电流种类

	E4301
E4303
E4313
	钛铁矿型
钛钙型
高钛钾型
	交流或直流正、反接

	E4315
	低氢钠型
	直流反接

	E4316
	低氢钾型
	交流或直流反接

	E5001
E5003
	铁钛矿型
钛钙型
	交流或直流正、反接

	E5015
	低氢钠型
	直流反接

	E5016
	低氢钾型
	交流或直流反接


（8）焊接地线应与钢筋接触良好，不得因接触不良而烧伤主筋。
（9）帮条与被焊钢筋间应采用4点固定。搭接焊时，应采用2点固定。定位焊缝应离帮条端部或搭接端部20mm以上。
（10）焊接时，应在帮条或搭接钢筋的一端引弧，并应在帮条或搭接钢筋端头上收弧，弧坑应填满。钢筋与钢板间进行搭接焊时，引弧应在钢板上进行。第一层焊缝应有足够的熔深，主焊缝与定位焊缝应熔合良好。   
5、采用电弧搭接焊、帮条焊的接头，应逐个进行外观检查，并应符合下列规定： 
（1）用小锤敲击接头时，钢筋发出与基本钢材同样的清脆声。
（2）电弧焊接接头的焊缝表面应平顺，无缺口、裂纹和较大的金属焊瘤，其缺陷及尺寸的允许偏差应符合表g.03的规定。
表g.03 电弧焊接钢筋接头的缺陷和尺寸偏差允许值
	序号
	名称
	单位
	允许偏差值

	1
	帮条对焊接头中心的纵向偏移
	mm
	0.5d

	2
	接头处钢筋轴线的弯折
	度
	4

	3
	接头处钢筋轴线的偏移
	mm
	0.10d

	
	
	mm
	3

	4
	焊缝高度
	mm
	
[image: image7.png]P

(a)BHLE LR (b)Y EARIER





	5
	焊缝宽度
	mm
	
[image: image2.wmf]d

0

10

.

0

+



	6
	焊缝长度
	mm
	－0.50d

	7
	咬肉深度
	mm
	0.05d

	
	
	mm
	0.5

	8
	在长2d的焊缝表面上，焊缝气孔及夹渣的数量和大小
	个
	2

	
	
	mm2
	6


注：1  d为钢筋的直径（mm）；
    2  当表中的允许偏差在同一项目内有2个值时，应按其中较严的数值进行控制。
6、钢筋绑扎接头应符合下列规定： 
表g.04 钢筋绑扎接头的最小搭接长度
	序号
	钢筋级别
	受拉区
	受压区

	1
	Ⅰ级钢筋
	30d
	20d

	2
	Ⅱ级钢筋
	35d
	25d


注： 1 绑扎接头的搭接长度除应符合本表规定外，在受拉区不得小于250mm，在受压区不得小于200mm； 
2 d为钢筋直径（mm）。
（1）受拉区内的Ⅰ级光圆钢筋末端应作成彼此相对的弯钩（图g.03），Ⅱ级带肋钢筋应做成彼此相对的直角弯钩。绑扎接头的搭接长度（由两钩端部切线算起）应符合表g.04的规定。在钢筋搭接部分的中心及两端共三处，应采用铁丝绑扎结实。长度不应小于30d。
（2）受压光圆钢筋的末端，以及轴心受压构件中任意直径的纵向钢筋末端，可不作弯钩，但钢筋的搭接接长度不应小于30d。
[image: image5.png]



表g.05 钢筋绑扎接头的最小搭接长度
	序号
	钢筋级别
	受拉区
	受压区

	1
	Ⅰ级钢筋
	30d
	20d

	2
	Ⅱ级钢筋
	35d
	25d


注：1  绑扎接头的搭接长度除应符合本表规定外，在受拉区不得小于250mm，在受压区不得小于200mm； 
2  d为钢筋直径（mm）。
7、钢筋接头应设置在钢筋承受应力较小处，并应分散布置。配置在“同一截面”内的受力钢筋接头的截面面积，占受力钢筋总截面面积的百分率，应符合下列规定： 
（1）闪光对焊的接头在受弯构件的受拉区不得超过50%；在轴心受拉构件中不得超过25%；在受压区可不受限制。
（2）电弧焊接的接头可不受限制，但也应错开。
（3）绑扎接头在构件的受拉区不得超过25%；在受压区不得超过50%。
（4）钢筋接头应避开钢筋弯曲处，距弯曲点不应小于10d。
注：1 两钢筋接头相距在30d以内，或两焊接接头相距在50cm以内，或两绑扎接头的中距在绑扎长度以内，均视为同一截面，并不得小于50cm；
2 在同一根钢筋上应少设接头。“同一截面”内同一根钢筋上接头不得超过1个。
（5）当施工中分不清受拉区或受压区时，接头设置应符合受拉区的规定。
（三）、钢筋安装
1、安装钢筋时，钢筋的位置和混凝土保护层的厚度，应符合设计要求。
在多排钢筋之间，必要时可垫入短钢筋头或其它适当的钢垫，但短钢筋头或钢垫的端头不得伸入混凝土保护层内。
2、安装钢筋时，应采取有效措施，确保钢筋的混凝土保护层厚度满足设计要求。为此，可在钢筋与模板之间采用垫块支垫，垫块的强度、密实度不应低于本体混凝土的设计强度和密实度。垫块应互相错开，分散布置，并不得横贯保护层的全部截面。
3、绑扎和焊接的钢筋骨（网）架，在运输、安装和浇筑混凝土过程中不得有变形、开焊或松脱现象，并应符合下列规定：
（1）在钢筋的交叉点处，应用直径0.7～2.0mm的铁丝，按逐点改变绕丝方向（8字形）的方式交错扎结，或按双对角线（十字形）方式扎结。
（2）除设计有要求外，梁、柱等结构中钢筋骨架的箍筋应与主筋垂直围紧（图7.4.3）；箍筋与主筋交叉点处应以铁丝绑扎；梁柱等构件拐角处的交叉点应全部绑扎；中间平直部分的交叉点可交错扎结。
（3）根据安装需要可配以必要数量的架立钢筋。
（4）当柱中竖向钢筋采用搭接接头时，角部钢筋的弯钩面应与模板成45°角，其余部位钢筋的弯钩面应与模板成90°角。使用内部振动器浇筑小截面混凝土柱时，弯钩与模板的夹角不得小于15°。
（5）柱中箍筋接头的两端应向柱内弯曲。柱中箍筋的接头应设在与柱的角部主筋相交处，并应沿竖直方向交错布置。
4、钢筋骨（网）架宜先行预制，并应有足够的刚度，必要时可补入辅助钢筋或在钢筋的某些交叉点处焊牢，但不得在主筋上起弧。
5、安装钢筋骨（网）架时，应保证其在模型中的正确位置，不得倾斜、扭曲，也不得变更保护层的规定厚度。在混凝土浇筑过程中安装钢筋骨（网）架时，不应妨碍浇筑工作正常进行，不应造成施工接缝。
6、钢筋骨（网）架经预制、安装就位后，应进行检查，不得在其上行走和递送材料。
7、当设计或专业施工规范无规定时，钢筋安装的允许偏差应符合表g.06的规定。
[image: image6.png]'ﬁ‘

VIR W 5 7 4 £ ARG & & ¥ & AR & & & A% SR,



（四）、质量检查
在浇筑混凝土前，应对已安装好的钢筋、预埋件（钢板、锚固钢筋等）以及钢筋的混凝土保护层垫块进行检查。当发现不符合相关要求时，应及时纠正或返工。
五、环境保护
1、施工现场扬尘控制在当地环保部门的要求之内；自然环境满足国家和当地政府有关环保法律、法规要求；施工现场相关方的环境行为符合管理体系要求；
2、工程废弃物（含办公区、生活区的垃圾物）处理率100%；
3、施工现场场界噪声达标排放；
4、施工现场整体环境，争取兑现零投诉。
5、积极采取有效措施，降低能源和资源的消耗。
表g.06 钢筋安装的允许偏差
	序号
	名   称
	允许偏差

	1
	钢筋总截面面积的偏差（指更换钢筋规格时）
	－2%

	2
	双排钢筋，其排与排间距的局部偏差
	±5mm

	3
	同一排中受力钢筋间距的局部偏差
	板、墙、大体积
	±20mm

	
	
	柱、梁
	±10mm

	4
	分布钢筋间距偏差
	±20mm

	5
	箍筋间距偏差
	绑扎骨架
	±20mm

	
	
	焊接骨架
	±10mm

	6
	弯起点的偏差（加工偏差20mm包括在内）
	±30mm

	7
	最外层钢筋的位置偏差
	C≥35mm
	10mm
-5 mm

	
	
	25mm＜C＜35mm
	5mm
-2 mm

	
	
	C≤25mm
	3mm
-1 mm


注：C为钢筋的混凝土保护层厚度。
九、模板工程

模板工程作为结构施工三大分项工程之一，模板体系计及施工方法选用情况对工程的影响时至关重要的。选用合理、先进、科学的模板体系不但可以提高工程质量、缩短工期、工程成本也可以大为降低。在不同的结构部位，选用不同的模板。支撑体系或施工方法，并力求合理、先进、科学。

本工程侧墙体面积大，适合采用大模板，实行整装整拆，与人工现场加工并装和现场零星拆除相比，不但混领土的表面平整光滑，拼缝严密，而且机械化施工程度高、操作简单、模板周转速度快、次数多，大模板的设计如下：

1、根据侧墙形状拼装大模板，充分利用不同尺寸的模板组成所需形状。

2、支撑体系

为保证让模版安装时的稳定性，采用满堂脚手架做支撑，用扣件与对拉横梁相互连接。安装外墙模板采用双排外脚手架作为操作平台。

模板工程设计安拆要求：

模版的材质应符合有关的专门规定。

模板及其支撑体系应符合下列规定：

（1）保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。

（2）具有足够的承载能刚度和稳定性，能可靠地承受现浇混凝土的自重和测压，以及在施工过程中所产生的荷载。

（3）构造简单、装拆方便，并便于钢筋的绑扎安装哈混凝土的浇筑、养护等要求。

模板的接缝不得漏浆。

3、模板与混凝土的接触面应涂隔离剂。对油质类等影响结构的隔离记不得采用。严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接搓处。

4、模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定。

5、固定在模板上的预埋件和预留洞不得遗留，安装必须牢固、位置准确。

6、模板安装的偏差不得超高过有关规定。

现浇混凝土管渠（箱涵）模板安装允许偏差（mm）

	项           目
	允 许 偏 差

	轴 线 位 置
	基础
	10

	
	墙板、管、拱
	5

	相邻两板表面高低差
	刨光模板、钢模
	2

	
	不刨光模板
	4

	表面平整度
	刨光模板、钢模
	3

	
	不刨光模板
	5

	垂直度
	墙、板
	0.1%，H≤6

	截面尺寸
	基础
	+10

-20

	
	墙、板
	+3

-8

	
	管、拱
	不小于设计断面

	中心位置
	预埋管、件及止水带
	3

	
	预留洞
	5


9、现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度，应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：

（1）侧模：在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆除模板面而受损后，方可拆除。

（2）底模：其砼强度需按跨度达到相关要求后方可拆除。

现浇混凝土底模拆除时所需强度值

	结 构 类 型
	结构跨度（m）
	达到设计强度标准值

（%）

	板、拱
	≤2
	50

	
	＞2，≤8
	75


（3）侧墙模板拆除后，将拉止水螺杆周围砼凿除，审约20mm，然后将螺杆用氧割切割，用1：2防水砂浆抹成饼状。

8、模板安装
（1）在安装前，检查模板的尺寸、形状、连接件等是否符合要求；
（2）按照施工顺序，从底部开始向上逐层安装模板；
（3）安装过程中，注意模板的支撑和固定，确保模板稳定；
（4）安装完成后，检查模板的垂直度、水平度等是否符合要求。
9、支撑体系搭建
（1）根据设计要求，搭建支撑体系；
（2）确保支撑体系稳固、可靠；
（3）支撑体系搭建过程中，注意空间布局，避免影响施工。
10、连接件安装
（1）根据设计要求，选用合适的连接件；
（2）安装连接件时，确保连接牢固、紧密；
（3）检查连接件是否满足施工要求。
11、施工注意事项
严格按照施工方案进行施工，确保施工质量；
加强施工过程中的监督检查，及时发现并解决问题；
注意施工安全，落实安全措施，确保施工人员安全；
优化施工进度，提高施工效率。
12、施工进度安排
模板制作：4天；
模板安装：5天；
支撑体系搭建：2天；
连接件安装：1天。
13、质量保证措施
严格执行国家相关标准和规范；
加强原材料检验，确保材料质量；
严格施工过程控制，确保施工质量；
定期进行质量检查，及时发现并处理质量问题。
十、土工布工程

1、土工布铺设施工工艺

（1）储存、运输和处理土工布铺设

土工布铺设卷在安装展开前要避免受到损坏。土工布卷应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过四卷的高度，并能看到卷的识别片。土工布卷必须用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。

在运输过程中（包括现场从材料储存地到工作地的运输），土工布卷必须避免受到损坏。受到物理损坏的土工布卷必须要修复。受严重磨损的土工布不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工布，不允许使用在本工程上。

（2）土工布铺设的铺设方法：

1）用人工滚铺；布面要平整，并适当留有变形余量。

2）长丝或短丝土工布的安装通常用搭接、缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2M以上。可能长期外露的土工布，则应焊接或缝合。

3）土工布铺设的缝合

所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，土工布铺设必须重叠最少150mm。最小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。缝好的土工布铺设接缝最包括1行又线锁口链形缝法。用于缝合的线应为最小张力超过60N的树脂材料，并有与土工布铺设相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。任何在缝好的土工布铺设上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。必须采取相应的措施避免在安装后，土壤、颗粒物质或外来物质进入土工布铺设层。布的搭接根据地形及使用功能可分为自然搭接、缝接或焊接。

4）在施工中，土工布铺设采用自然搭接，土工布铺设采用缝接或热风焊接。热风焊接是首先的长丝土工布铺设的连接方法，即用热风枪对两片布的连接瞬间高温加热，使其部分达到融熔状态，并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工布铺设应采取另一方法一缝合连接法，即用专用缝纫机进行双线缝合连接，且采用防化学紫外线的缝合线。缝合时最小宽度10cm，自然搭接时最小宽度为20cm、热风焊接时最小宽度为20cm。

5）对于缝接，要采用质量与土工布铺设相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。

6）土工布铺设铺设完毕由现场监理工程师认可后进行下道工序施工。

（3）土工布铺设铺设的基本要求

a、接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。

b、在坡面上，对土工布铺设的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布铺设保持拉紧的状态。

c、所有的土工布铺设都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。

（4）土工布铺设铺设工艺要求 

1）基层检查：检查基层是否平整、坚实，如有异物，应事无处理妥善。

2）试铺:根据现场情况，确定土工布铺设尺寸，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。

3）检查撒拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。

4）定位：用热风枪将两幅土工布铺设的搭接部位粘接，粘接点的间距应适宜。

5）对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。

6）缝合后应检查土工布铺设是否铺设平整，是否存在缺陷。

7）如存在不合要求的现象，应及时进行修补。

（5）自检与修补 

a、必须检查全部的土工布铺设片和缝。有缺陷的土工布铺设片和缝合必须在土工布铺设上清楚标出，并作出修补。

b、必须通过铺设和热连接土工布铺设小片来修补磨损的土工布铺设，土工布铺设小片要比缺陷的边缘在各个方向最少长200mm。热连接必须严格控制以保证土工布铺设补片和土工布铺设紧密结合，并对土工布铺设没有损害。

c、每天铺设结束前，对当天所有铺设的土工布铺设表面进行目测以确定所有损坏的地方都已作上标记并立即进行修补，确定铺设表面没有可能造成损坏的外来物质，如细针、小铁钉等。

d、土工布铺设损坏修补时应满足以下技术要求：

e、用来补洞或补裂缝的补丁材料应和土工布铺设一致。

f、补丁应延伸到受损土工布铺设范围外至少30厘米。

g、在填埋场底部，若土工布铺设裂口超过卷材宽度的10%，须将损坏的部分切除，然后将两土工布铺设连接；若在坡面上，裂口超过卷材宽度的10%，须将该卷土工布铺设移出，并用新的一卷替换。

h、施工人员所穿工作鞋及所用施工机具不应损伤土工布铺设，施工人员不得在已铺设的土工布铺设上做可能伤害土工布铺设的事，如抽烟或用尖锐工具戳土工布铺设等。

i、为了土工布铺设材料的安全，应在铺设土工布铺设前打开包装膜，即铺一卷，开一卷。并检验外观质量。

j、特别提出：土工布铺设到现场后要及时进行验收、签证认量。要严格执行本公司的《土工布铺设施工及验收规程》 

（6）土工布铺设安装施工注意事项 

1）土工布铺设只能用土工布铺设刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工布铺设而对其造成不必要的损坏；

2）在铺设土工布铺设的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏；

3）土工布铺设的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。

4）在铺设土工布铺设时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工布铺设、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工布铺设或土工布铺设的下面；

5）安装结束后，对所有土工布铺设表面进行目测以确定所有损坏的地方，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如断针等异物；

6）如采用缝合，缝合线须采用与土工布铺设材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材持。缝合线与土工布铺设应有明显的色差，以便于检查。

7）安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布铺设中间。

（7）土工布铺设的损坏和修补 

1）在缝合结合处，须进行重新缝合修补，并确保跳针部分的末端已重新缝合。 

2）在填埋场底部，如果裂口的长度超过卷材宽度10%，损坏的部分须被切掉，然后将两部分土工布铺设连接起来。

十一、填方工程

1、土方及填筑实验：正式回填前，对填筑土料送质量检测站进行标准击实试验，以取得最优含水量、最大干容重。本工程的土方回填压实采用蛙式打夯机，连环套打法夯实，逐层检验、逐层验收，若有不符合标准要求的，即时返工重新检验至符合要求为止。

2、填筑前必须清理基层确保干净无积水并做好预检工作，同时设置标杆、木桩标定平面位置和分层厚度用以施工铺设控制，接通电源、机械试运行正常。 

3、回填厚度严格按照设计要求施工，施工从一端开始向前推进，碾压机械或夯实机械碾压或夯实遍数不少于六遍，临时搭接处做如阶槎，其上层与下层间隔至少2m。 

4、填筑土料经碾压或夯实后即时按设计要求与规范规定进行现场环刀取样试验，并绘出取样平面位置及标注高程，试验合格后再进行下道工序的施工。 

5、填筑土料采取连续施工，尽快完成，如遇雨水即时做好防雨覆盖，周边排水工作，如果本工程在冬季施工，要做好防冻保温覆盖，施工时不得用冻土，当日拌合当日铺压完毕，并用塑料布、草帘保温防冻覆盖，确保土的填筑质量，达到预期理想的效果。

一、挖方工程

以反铲挖掘机沿沟槽纵向开挖为主，人工配合检底修边。

1、挖掘机应停放在平坦坚实的地面上，以保证其稳定性和回转机构的正常工作。

2、挖掘机不应自行移动较大距离（5KM以上），以免使行驶机构遭到过度损伤。

3、挖掘机移动时，动臂应放在行走方向，铲斗距离地面高度不得超过1M。铲斗满载时，禁止移动。挖掘机上坡时，驱动应在后面；下坡时，驱动轮应在前面，动臂在后面。挖掘机通过软土、粘土路面时，应铺设垫板。

4、当铲斗未离开工作面时，禁止挖掘机转动。在挖掘机转动时，不得用铲斗对工作面等物进行侧面冲击或铲侧面刮土壤。

5、在铲斗下落时，注意不要冲击车架和履带，不要提升钢丝绳。当铲斗接触地面时，禁止挖掘机转动。

6、土方开挖过程必须注意对地下管线保护，在可能有地下管线的地方，先人工开挖探明管线，然后再进行大开挖。

7、沟槽的坡度应事先根据土质确定，开挖时严格按照要求修坡。

8、挖沟槽时要按规定进行放坡，并留足够的施工面，基槽开挖后，若发现土质较复杂时，应通知设计人员，会同有关人员现场商定处理措施。入处理的基坑在施工过程中出现局部烂泥浆。

9、沟槽两边要作安全围栏进行卫护，并在明显地方安放危险标志。

二、填方工程

1、土方及填筑实验：正式回填前，对填筑土料送质量检测站进行标准击实试验，以取得最优含水量、最大干容重。本工程的土方回填压实采用蛙式打夯机，连环套打法夯实，逐层检验、逐层验收，若有不符合标准要求的，即时返工重新检验至符合要求为止。

2、填筑前必须清理基层确保干净无积水并做好预检工作，同时设置标杆、木桩标定平面位置和分层厚度用以施工铺设控制，接通电源、机械试运行正常。 

3、回填厚度严格按照设计要求施工，施工从一端开始向前推进，碾压机械或夯实机械碾压或夯实遍数不少于六遍，临时搭接处做如阶槎，其上层与下层间隔至少2m。 

4、填筑土料经碾压或夯实后即时按设计要求与规范规定进行现场环刀取样试验，并绘出取样平面位置及标注高程，试验合格后再进行下道工序的施工。 

5、填筑土料采取连续施工，尽快完成，如遇雨水即时做好防雨覆盖，周边排水工作，如果本工程在冬季施工，要做好防冻保温覆盖，施工时不得用冻土，当日拌合当日铺压完毕，并用塑料布、草帘保温防冻覆盖，确保土的填筑质量，达到预期理想的效果。

三、砂垫层工程

 （一）、施工准备
 1、技术准备：
(1)组织工程技术人员、管理人员查看施工现场，熟悉、掌握设计图纸，核对重要技术参数，充分理解设计意图，为全面开工做好充
分的技术准备。并严格按照设计、规范进行技术交底，明确质量、安全、工期、环保等要求；
2、测量准备：
根据设计图的测量成果数据，会同业主、设计、监理单位做好导线点、水准点现场勘察交桩。用全站仪、水准仪对已有的导线点、水准点对行全线复测，按施工要求布设导线点、水准点加密网。将复测结果报监理工程师复核、审批。
使用全站仪和微机内公路施工放样软件，依据已有导线点和设计里程中桩坐标，用全站仪、GPS、水准仪复测各里程桩位、横断面、地面高程，提交纵横断面等复测资料报监理工程师审核，确定工作量。
根据设计征地线坐标，用全站仪准确测量出征地边桩，做好标志，并拉线挖出界线边沟，以供征地工作人员进行征地。
3、材料准备
（1）施工前根据图纸计算、统计出各类材料理论用量，乘以消耗系数大致推算施工用量，据此备足施工所需的各类检验合格的材料。
（2）取土点位置选择，根据运距、施工便道、实用等进行取土点选择、确定。
3、现场准备：
施工前必须修好场内施工便道及通往取土场的施工便道，确保施工机械设备、材料及时进入施工现场。
对全线范围内的地表进行清表，清除地上、地下一切障碍包括大块石、树根和生活垃圾等，沟塘低洼处清淤后回填砂性土。
查清地下管线的位置，确定架空电线的位置高度，做好临时截、排水设施，作好施工准备，以及供水供电线路、机械设备施工线路、机械设备放置位置、运输通道等。
4、实验准备：
试验人员在监理见证下，从取土场根据试验规程取土样进行标准试验，确定土的最佳含水量、最大干容、最佳密实度等指标，用以指导工程施工。
5、机械设备、机具准备：
填筑施工所用的挖掘机、装载机、运土车、推土机、平地机、压路机、打夯机等机械设备、机具都应事先做好进场准备，做好进场报检工作。根据本工程填筑工程量大、工期紧等特点，拟投入以下机具。
6、人员准备  
根据本工程工程量大、工作面广、工序复杂、技术含量高、施工工期短等特点，我部抽调了精英组成了施工项目经理部、调集了精明、强干的施工队、作业班组，组成的强大的施工队伍，确保施工顺利进行。     
（二）、施工工艺流程及施工方法
1、施工流程
施工准备→测量放样→借土、卸土→推土机摊铺→平地机平整→洒水晾晒→碾压→边坡修整→压实度实验→中间交工验收。
2、施工方法
（1）施工准备：
施工前检查施工便道是否畅通，施工机械设备、人员进场情况及性能，取土场位置及地形情况，施工路段的软基处理、构造物完成情况，及时清除表面积水、淤泥等残留杂质，施工用电、用水准备情况等。做好施工前准备工作。
（2）测量放样：
根据设计图纸各桩号横断面中土路肩的设计标高与设计边坡坡度、实测各横断面坡角的高程，计算出各桩号断面填筑宽度和两侧坡脚坐标，用全站仪测准确测放出坡脚线，并撒出白灰线；
（3）借土、卸土：
根据“就近取材、优化管理”的方针，应选择在最近的取土场进行取土。用大型挖掘机进行土方的挖掘、装车，自卸车将土方运至指点的路段，沿填筑白灰线按填筑的宽度、厚度要求进行卸土(事先计算好每车土方数量、卸土的间距)，自卸车卸土时由现场施工管理人员统一指挥、调度，确保堆卸一步到位及施工安全。
（4）推土机摊铺：
用推土机将堆卸好的土方进行分层摊铺，摊铺厚度为30cm左右。摊铺应尽量平整、均匀，摊铺时对混杂在填料中的草皮、树根、大石块等应进行清除。
（5）平地机平整：
用平地机对摊铺后的土方进行精确整平，并将表层调整成2%~4%的横坡，确保排水畅通。
（6）洒水晾晒
实验人员对填筑后的土方进行含水量检测(或根据施工经验进行判断)，根据现场土方含水量的大小判断是否进行填筑碾压。当土方含水量偏小、否偏大时，应进行洒水或晾晒后再进行碾压，碾压时一定要将土方含水量控制在最佳含水量范围内，确保压实度达到最佳要求。
（7）碾压：
每一层填筑平整后，用重型振动式压路机进行碾压。碾压时先进行静压1~2遍后，再进行振动碾压3~5遍。碾压密实的标志时，表面无明显轮迹、平坦光滑、密实。
（8）边坡修整：
每一层填筑后，由人工进行表面、边坡修整。将表面局部不平处进行整修，边坡采用挂线的方法进行边坡修整、控制。修整后的应表面平整、密实、无坑洼积水、无松散现象，边坡顺直、坡度上下一致、偏差在允许范围内。
（9）边坡修整流程：
1）测量员按设计要求测量出顶面边缘线和坡脚线，洒上白石灰以形成明显标记。
2）由熟练的挖掘机手，用挖掘机从下往上搂土，用汽车将余土运走，边坡预留8～10cm由人工刷坡。
3）挖掘机粗刷后再用人工进行细刷，要求坡度准确、平顺、坚
实，无鼓肚、坑洼等不良现象。
4）刷至坡脚的余土，平整留用排水沟后由装载机装上汽车运走，并要求坡脚顺直。
（10）压实度实验：
每层填筑后，实验人员应及时对压实度进行检测实验，并报实验监理进行检验。做好每层的填筑压实度报告及签证。
（11）中间交工验收：
每层填筑后，工程技术人员先进进行自检，自检项目为：标高、层厚、宽度、长度、横坡、纵坡、边坡、压实度等。自检合格后报监理工程师进行检验，做好中间交工验收隐蔽签证。进行下一层填筑。
（三）、施工注意事项：
1、施工时应进行填料含水量检测，采取必要措施确保压实度达到最佳要求。
2、填土施工时，分层铺筑均匀压实，每层松铺厚度不宜超过30cm，也不小于10cm，利用推土机摊铺、平地机整平，将顶面做成2%～4%的横坡，碾压用重型振动压路机进行，遵循“先轻后重、先慢后快、先静后振、先弱后强”的原则，在直线段由两侧向中间碾压，在平曲线内，由内侧向外侧进行，轮迹重合不少于1/2轮，前后段重叠不少于2m，为保证路肩压实度，路堤每边宽度超填30~50cm，确保无漏压、无死角。每层顶面应整平并做成路拱。不同性质的土应分层分别填筑。
3、对于相邻作业段的交接处，若非同时填筑，则先填段宜按1：
1坡度留好台阶，若同时填筑，则分层相互交迭衔接，搭接长度不得小于2m。
4、填挖交界处理：挖成高1m、宽2m的交接平台，采用范围铺设2层单向土工格栅进行加固处理。土工格栅铺设拉直平顺、紧贴软基或下承层，其重叠、缝合和锚固应符合图纸或监理工程师的要求。同时，应使其强度最大方向垂直于路线方向，土工格栅幅宽4m，搭接长度20cm，并用锚钉加固。填料长度不足100m时，机械不应在路幅内掉头。施工过程中土工格栅不应出现任何损坏，保证工程质量
5、边坡修整：采用挖掘机收坡并配合人工找平，以满足边坡设计要求，并与边坡防护工程施工紧密结合，刷坡后立即进行边坡防护工程施工。
6、路堤填筑应尽量避开雨季施工，必须在雨季施工时，应经常检查、疏通各类临时排水设施，始终要保持范围内处于良好的排水状态，当天填筑的土方要当天碾压成型，确保顶面无积水和渗透。同时要随时掌握天气的变化情况，及时调整施工安排，做到心中有数，防患于未然。
7、每层填筑后，实验人员及时进行压实度实验，报监理工程师检验，合格后进行下一层的填土作业。

四、土工膜工程

1、土工膜铺设施工工艺

（1）储存、运输和处理土工膜铺设

土工膜铺设卷在安装展开前要避免受到损坏。土工膜卷应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过四卷的高度，并能看到卷的识别片。土工膜卷必须用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。

在运输过程中（包括现场从材料储存地到工作地的运输），土工膜卷必须避免受到损坏。受到物理损坏的土工膜卷必须要修复。受严重磨损的土工膜不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工膜，不允许使用在本工程上。

（2）土工膜铺设的铺设方法：

1）用人工滚铺；布面要平整，并适当留有变形余量。

2）长丝或短丝土工膜的安装通常用搭接、缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2M以上。可能长期外露的土工膜，则应焊接或缝合。

3）土工膜铺设的缝合

所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，土工膜铺设必须重叠最少150mm。最小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。缝好的土工膜铺设接缝最包括1行又线锁口链形缝法。用于缝合的线应为最小张力超过60N的树脂材料，并有与土工膜铺设相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。任何在缝好的土工膜铺设上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。必须采取相应的措施避免在安装后，土壤、颗粒物质或外来物质进入土工膜铺设层。布的搭接根据地形及使用功能可分为自然搭接、缝接或焊接。

4）在施工中，土工膜铺设采用自然搭接，土工膜铺设采用缝接或热风焊接。热风焊接是首先的长丝土工膜铺设的连接方法，即用热风枪对两片布的连接瞬间高温加热，使其部分达到融熔状态，并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工膜铺设应采取另一方法一缝合连接法，即用专用缝纫机进行双线缝合连接，且采用防化学紫外线的缝合线。缝合时最小宽度10cm，自然搭接时最小宽度为20cm、热风焊接时最小宽度为20cm。

5）对于缝接，要采用质量与土工膜铺设相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。

6）土工膜铺设铺设完毕由现场监理工程师认可后进行下道工序施工。

（3）土工膜铺设铺设的基本要求

a、接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。

b、在坡面上，对土工膜铺设的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工膜铺设保持拉紧的状态。

c、所有的土工膜铺设都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。

（4）土工膜铺设铺设工艺要求 

1）基层检查：检查基层是否平整、坚实，如有异物，应事无处理妥善。

2）试铺:根据现场情况，确定土工膜铺设尺寸，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。

3）检查撒拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。

4）定位：用热风枪将两幅土工膜铺设的搭接部位粘接，粘接点的间距应适宜。

5）对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。

6）缝合后应检查土工膜铺设是否铺设平整，是否存在缺陷。

7）如存在不合要求的现象，应及时进行修补。

（5）自检与修补 

a、必须检查全部的土工膜铺设片和缝。有缺陷的土工膜铺设片和缝合必须在土工膜铺设上清楚标出，并作出修补。

b、必须通过铺设和热连接土工膜铺设小片来修补磨损的土工膜铺设，土工膜铺设小片要比缺陷的边缘在各个方向最少长200mm。热连接必须严格控制以保证土工膜铺设补片和土工膜铺设紧密结合，并对土工膜铺设没有损害。

c、每天铺设结束前，对当天所有铺设的土工膜铺设表面进行目测以确定所有损坏的地方都已作上标记并立即进行修补，确定铺设表面没有可能造成损坏的外来物质，如细针、小铁钉等。

d、土工膜铺设损坏修补时应满足以下技术要求：

e、用来补洞或补裂缝的补丁材料应和土工膜铺设一致。

f、补丁应延伸到受损土工膜铺设范围外至少30厘米。

g、在填埋场底部，若土工膜铺设裂口超过卷材宽度的10%，须将损坏的部分切除，然后将两土工膜铺设连接；若在坡面上，裂口超过卷材宽度的10%，须将该卷土工膜铺设移出，并用新的一卷替换。

h、施工人员所穿工作鞋及所用施工机具不应损伤土工膜铺设，施工人员不得在已铺设的土工膜铺设上做可能伤害土工膜铺设的事，如抽烟或用尖锐工具戳土工膜铺设等。

i、为了土工膜铺设材料的安全，应在铺设土工膜铺设前打开包装膜，即铺一卷，开一卷。并检验外观质量。

j、特别提出：土工膜铺设到现场后要及时进行验收、签证认量。要严格执行本公司的《土工膜铺设施工及验收规程》 

（6）土工膜铺设安装施工注意事项 

1）土工膜铺设只能用土工膜铺设刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工膜铺设而对其造成不必要的损坏；

2）在铺设土工膜铺设的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏；

3）土工膜铺设的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。

4）在铺设土工膜铺设时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工膜铺设、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工膜铺设或土工膜铺设的下面；

5）安装结束后，对所有土工膜铺设表面进行目测以确定所有损坏的地方，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如断针等异物；

6）如采用缝合，缝合线须采用与土工膜铺设材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材持。缝合线与土工膜铺设应有明显的色差，以便于检查。

7）安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工膜铺设中间。

（7）土工膜铺设的损坏和修补 

1）在缝合结合处，须进行重新缝合修补，并确保跳针部分的末端已重新缝合。 

2）在填埋场底部，如果裂口的长度超过卷材宽度10%，损坏的部分须被切掉，然后将两部分土工膜铺设连接起来。

五、洞身混凝土工程

（一）作业条件

1、下达任务单时，必须包括工程名称、地点、部位、数量、对混凝土的各项技术要求（强度等级、抗渗等级、缓凝剂特种要求）、现场施工方法、生产效率（或工期）。交班搭接要求，以及供需双方协议调内容，连同施工配合比通知单下起下达。

2、设备试运转正常，混凝土运输车辆数量满足要求。

3、材料供应充足，特别是指定的水泥品种有足够的储存量或后续供应有保证。 

4、全部材料应经检验合格，符合使用要求。

5、搅拌机、浇捣现场和运输车辆之间用对话机作为可靠的通讯联系手段。

6、天气满足作业要求。

（二）对混凝土的质量检查要求

1、混凝土每工作班供应超过100m3的工程，派出质量检查员驻场。

2、混凝土运输车出站前，每部车斗必须经质量检查员检查和易性合格才能签证放行。坍落度抽检每车一次：混凝土整车容重检查每一配合比每天不少于一次。

3、现场取样时，应以搅拌车卸料1/4后至3/4前的混凝土为代表。混凝土取样、试件制作、养护，均应由供需双方共同签证认可。

4、运输车卸料前不得出现离析和初凝现象。拌料后至卸料前试件间隔小于2小时，否则搅拌车内混凝土不能用于主体结构。

（三）混凝土的护养

1、混凝土浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖，并浇水护养。

2、混凝土浇水养护日期，掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得小于14天。在混凝土强度达到1.2MPa之前，不得在其上踩踏或施工振动。

3、每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态。

六、挡土墙砼工程

1、挡墙施工前应进行施工测量放样，施工放样时应严格按照设计图计算出每段挡墙的坐标及高程放样于实地，平场、基槽线按实地土质和岩层进行放坡，以便挡墙施工后在满足设计断面几何尺寸的前提下也能满足施工作业面。 

2、基础施工 

（1）基坑清挖：在施工放样完毕后，用小型挖掘机在所放开挖线内进行清挖，清挖时严格按施工放样的控制线进行挖掘。为防止基础超挖。待基槽挖至距设计基底标高还差10cm时改为人工开挖并进行基底倒坡清挖，基底倒坡按设计要求1:5。基槽清理完后报请监理工程师及业主代表到现场验槽，同时对基底进行取样送检，以便检测其承载力及压实度是否达标。 

（2）对基槽土质应保持干燥，雨天基槽内积水应随时排除，对受浸泡的基底土(淤泥)应全部予以清除，并换好土回填（以碎石或砾石夯填）至设计标高。 

（3）挖基时如发现与设计不符的软弱地基，承载力不满足设计要求时应通过设计进行变更设计程序，采取措施后方可施工。   3、挡土墙体浇筑与分段设置伸缩缝 

（1）浇筑墙体基础前，应将基底松软层，风化表面清除干净，然后在拼装模板，搭设钢管脚手架进行加固校正，模板安装校正完后，请现场监理工程师和甲方业主代表进行验收，经验收合格后，应立即进行混凝土浇筑，同时，振捣棒手随浇筑混凝土时进行振捣，振捣一定要到位，不能漏振，确保混凝土外观和质量；混凝土浇筑完时，混凝土表面要采用木砂板砂毛，以便上层浇筑时接口； 

（2）挡墙基础浇筑完后即进行墙身浇筑，墙身模板施工按基础模板安装进行施工，同时，在进行模板校正加固时，墙身内应按设计要求安放Φ50mmPVC塑料管当泄水管用，模板加固时，可用Φ14钢筋从塑料管内穿过，两端固定在模板外的脚手架上，作加固用，使模板不至于变形，混凝土每层浇筑高度按模板拼装高度进行浇筑，浇筑顶层严格按照标高控制线进行收面，保证混凝土的棱角顺直达到效果美观。，   （3）挡土墙按设计要求应分段浇筑，墙体间隔10～15m设置一沉降缝，缝宽2cm自地基到墙顶断开，用沥青麻丝填塞墙的内外顶三侧，深度约15cm。；挡墙外墙面按设计要求按1:0.25的斜面进行施工，内墙面1:0.25的坡度自支摸浇筑砼，为此可设立临时标准样架作准绳，使墙面顺直整齐。

4、回填用料与泄水孔设置 

（1）混凝土挡墙浇筑后７天，待强度达到７０％后即可进行墙身背后回填，内摩擦角大于30度，重度=18KN/m3时，分层夯实，密实度大于94%，墙后填料中的树皮，草根等杂物应清除干净。 

（2）挡土墙身在进行回填过程中，必须随时掌握砌到一定高度后按设计要求尺寸位置设置泄水孔，并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施，从第一排泄水孔至顶上一排泄水孔回填50cm厚砂卵石，第一排泄水孔进水口以下应铺设一层20cm厚的不透水夯实土层；反滤层第一排泄水孔应高于沟底0.3m设置。 

（3）墙身在高出地面部分应分层设置泄水孔，泄水孔间距2×2m，上下排交错布置，孔内预埋φ5cmPVC管，最下面一排泄水孔出口应高出地面30cm 以上；墙内PVC管应在支模时安装好并进行定位； 

5、在基槽验收合格后立即定位放样后开始组织基础模板支撑施工。在模板施工前应对所有要用于本工程的模板进行清理、打磨、校正、上油或打脱模剂。然后按设计挡墙几何尺寸进行拼装模板，模板拼装完毕后下一步进行模板安装。在安装模板时要根据设计标高将所要支撑的模板高度先在两端头做好高程控制桩，同时拉线加密高程控制点以便控制模板顶面标高。模板安装完毕后按设计标高和所固定控制点进行加固模板和校正模板。模板校正完毕后进行自检，待自检合格后申请监理工程师对模板进行检查。 

6、为了确保施工安全和模板固定，沿着挡土墙边搭设双排脚手架，搭设高度，高出挡土墙1.2m。 

7、在浇筑时应严格按照设计及施工技术规范进行施工，采用三相振动棒振捣，振动时振动棒应快插慢拨，严格控制插入振捣的间距为30-50cm成“梅花形”进行，每层砼浇筑时严格按预先测好的高程进行砼顶面控制，不要使其所浇筑的砼高于控制标高位置。 

8、砼浇筑施工时应做好施工记录、同时做好砼试件抽取并作好记录。砼试件频率不低于规范要求，每一个台班应抽取1-2组砼试件或100-150m3一至二组。 

9、砼墙身施工工艺流程与基础施工一样每个环节需请监理工程师检验合格后方可进行。由于墙身较高所以模板支撑的每个细节工作都十分重要，墙身模板安装时预先用墨汁弹出墙身下底宽度线，便于模板安装时使用；弹出底边线后应立即对墙身前后坡面搭设样架坡面线，模板支撑安装时严格按已搭设好的样架坡面线进行拼装；为了加强模板的整体性和牢固性可在模上纵横向每隔1m加设一根Φ14横向拉杆；在沉降缝处支模时应预先把沉降缝的泡沫塑料板安装固定好使其缝能从下至上整体断开；模板安装时架管应采用双层脚手架其纵横间距不能大于1m；每一次拆模时要保留已浇筑砼的模板有一米高度不能拆，便于下次支模更能顺接，同时尽量减少第二次浇筑时的水泥浆下渗到已浇筑好了的砼墙面上。 

10、砼浇筑时严格按要求及相关规范执行，原材料严格按规定进场，配合比严格按设计配合比执行。砼浇筑前再一次检查模板是否完全加固，对模进行涂抹脱模剂，将墙台上支模所掉的杂质或垃圾清扫干净，用水将已浇筑好的砼冲洗干净；每一段墙体全部浇筑完毕后应及时对墙面进行清理，将墙面上拉杆端头和水泥浆清除掉，对墙面有麻面或漏浆的部位进行及时占毛修补。 

11、由于不均匀沉降或者是热胀冷缩的问题造成施工缝渗水，本工程采用止水带，特别是钢板止水带就会有非常好的效果。原理是通过钢板的弹性，吸收不均匀沉降或者热胀冷缩带来的形变。 

12、砼模板拆除后应立即组织工人进行洒水养护，养护时不能走马观花洒了水就作数，一定要让砼慢慢的浸渍透才行，强养时间不得少于7天。

13、本分项技术方案中未提涉到的技术措施等以相关规范及设计文件为依据。

七、素砼垫层工程

1、垫层砼强度等级、材料组成及要求

(1)砼所用材料，水泥是硅酸盐水泥、砂是中砂、石子是8-25毫米碎石，适当掺减水剂和粉煤灰以增加砼的合易性。

(2)水泥进场要有出厂合格证，并对其品种、标号、出厂日期等检查验收。进场后及时按批量抽检，合格后方可使用。

(3)砼中石、砂等粗细骨料，应符合现行有关标准的规定。

2、垫层砼运输和浇筑

(1)垫层施工采用商品砼。

(2)砼从搅拌站卸出到浇筑完毕的连续时间不宜超过90分钟，运输过程应以最少的转载次数和最短的时间完成。

(3)浇筑前基槽要经过隐蔽验收，对运输砼的手推车要在通道处铺设木板，避免影响土层。

(4)为避免已挖至设计标高的基槽被雨水浸泡，除对已验收的基槽要尽快做垫层封闭外，现场备有10块防雨棚布，可以及时进行封盖保护。

(5)垫层砼振捣采用平板振动器，每个部位逐一振捣一次。之后，由人工用平锹及木抹子搓平。

(6)垫层找平必须根据抄平点拉线进行，拉线长度不得超过6米。

(7)垫层砼振捣时，应注意观察梁侧模(砖模或砼胎模)，避免出现变形、倒塌或移位。

(8)在垫层灌注前，必须根据各部位的设计标高进行专门的技术交底，开挖现场设专门控制标高及高差部位的挖土控制线，挖土时指派专人指挥，检查人员跟班作业。

(9)垫层混凝土达到一定的强度后，可进行表面找平、抹灰、压光，待表面干燥，进行防水层的施工。

3、混凝土工程的施工方法

砼质量取决于我们的工作质量，施工措施，以及模板、钢筋和砂石级配的质量。我们应从以下几个方面组织施工，以满足工程质量及实现工期要求。

（1）砼配合比的设计及试块的留置

根据本工程砼设计强度等级及抗渗等级，决定采用矿渣42.5号水泥，20—30毫米碎石，减水剂选用高效能减水剂，掺量约为水泥总用量的0．4％～1.2％。砼配合比应委托试验室设计，同一标号砼要求用同一品种水泥，掺入减水剂，既可适当地减少水泥用量，进而降低水化热，又可通过减水剂的缓凝作用分散水化热的峰值，达到避免内外温差过大，温度应力过大而产生微裂纹，从而达到抗渗防裂的目的。另一方面要采取行之有效的降低外墙后浇带处连通钢筋的抗拉约束力，充分发挥后浇带的应力释放效果；外墙钢筋在后浇带处按百分之五十搭接连接。

砼用砂石要经检验合格后方可使用，砂子要用中砂，碎石采用连续级配碎石，以达到更好的抗渗效果。

砼试块的制作在现场成型，抗压试块要求每班不少于一组，且每100立方米砼不少于l组，同时做好抗渗试块，制作好的试块要标明施工部位、强度等级、制作日期，并做好养护工作，同时采用标准养护与同条件养护两种养护方法，并及时送压。

（2）砼的浇灌及振捣

砼工程是整个建筑施工的一道关键工序，砼质量的好坏直接影响到整个建筑工程的质量，所以施工时必须控制砼的浇灌宽度和墙的分层厚度。做到勤下灰、勤振捣。另外砼浇灌要做好交接班工作，接班人员未到位，交班人员不下班，确保砼不要出现漏振和冷缝。

八、保温板工程

 1、保温板运输 

（1）保温板由生产厂家运至施工现场。 

（2）产品在运输过程中，应避免阳光直接暴晒、雨淋，并应保持清洁，防止变形，且不能与其它有害物质相接触，注意防火。 

2、保温板储存 

（1）保温板在运至施工现场后，其存放地点应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。 

（2）严禁露天存放，在库存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。 

3、保温板安装 

（1）保温板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。 

（2）在保温板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行保温板安装施工。 

（3）结构缝保温板的安装以设计施工图纸为准。 

（4）保温板安装过程中必须有技术人员现场指导。安装时，保温板边线应与结构轮廓线重合，并且保温板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。 

（5）保温板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。

九、钢筋工程
（一）钢筋制作

1、钢筋加工制作时，要将钢筋加工下料表与设计图复核，检查下料表实否有错误和遗漏，对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求，经过这两道检查后，再按下料表现放出实样，试制合格后方可批制作，加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。

2、施工中如需要钢筋代换时，必须先充分了解设计意图和代换材料性能，严格遵守钢筋混凝土设计规范的各种规定，并不得以邓面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换，须征得设计单位同意，并有书面通知时方可代换。

（1）钢筋表面应洁净，沾着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净，可结合冷拉工艺除锈。

（2）钢筋调直，可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%.

（3）钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量，长短搭配，先断长科后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头、以节约钢材。

（4）钢筋弯钩或弯曲：

1）钢筋弯钩。

形式有三种，分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后，弯曲处内皮收缩。外皮延伸、轴线长度不变，弯曲处形成圆弧，弯起后尺寸不大于下料尺寸，应考虑弯曲调整值。

钢筋弯心直径为2.5d，平直部分为3d，钢筋弯钩增加长度的理论计算值：对装半圆弯钩为6.25d，对直弯钩为3.5d，对斜弯钩为4.9d。

2）钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护厚度、钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

 A、直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度

 B、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度—弯曲调整值+弯钩增加长度

 C、箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度

（二）钢筋绑扎与安装

1、钢筋绑扎前先认真熟悉图纸，检查配料表与图纸，设计是否有出入，仔细检查成品尺寸、形状是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。钢筋垂直运输采用16T汽车吊将加工制作好的钢筋吊入基坑。

2、质量要求

（1）钢筋的材质。规格及焊条类型应符合钢筋工程的设计和施工规范，有材质及产品合格证书和物理性能检验，对于进口钢材需增加化学性能检定，检验合格后方能使用。

（2）钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、街头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。

（3）焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。

（4）在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数，制作二个抗拉试件，其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时，才允许正式施焊，此时可不再从成品抽样取试件。

（5）钢筋、骨架绑扎，缺口、松扣不超过应绑扎数的10%，且部应集中。

（6）钢筋弯钩的朝向正确，绑扎街头符合施工规范的规定，搭接长度不小于规定值。

（7）所有焊接接头必须进行外观检验，其要求是：焊缝表面平顺，没有较明显的咬边。凹陷、焊瘤，夹渣及气孔，严禁有裂纹出现.

3、机械性能试验、检查方法。

根据焊件的机械性能的有关规定进行取样送检。

十、模板工程

模板工程作为结构施工三大分项工程之一，模板体系计及施工方法选用情况对工程的影响时至关重要的。选用合理、先进、科学的模板体系不但可以提高工程质量、缩短工期、工程成本也可以大为降低。在不同的结构部位，选用不同的模板。支撑体系或施工方法，并力求合理、先进、科学。

本工程侧墙体面积大，适合采用大模板，实行整装整拆，与人工现场加工并装和现场零星拆除相比，不但混领土的表面平整光滑，拼缝严密，而且机械化施工程度高、操作简单、模板周转速度快、次数多，大模板的设计如下：

1、根据侧墙形状拼装大模板，充分利用不同尺寸的模板组成所需形状。

2、支撑体系

为保证让模版安装时的稳定性，采用满堂脚手架做支撑，用扣件与对拉横梁相互连接。安装外墙模板采用双排外脚手架作为操作平台。

模板工程设计安拆要求：

模版的材质应符合有关的专门规定。

模板及其支撑体系应符合下列规定：

（1）保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。

（2）具有足够的承载能刚度和稳定性，能可靠地承受现浇混凝土的自重和测压，以及在施工过程中所产生的荷载。

（3）构造简单、装拆方便，并便于钢筋的绑扎安装哈混凝土的浇筑、养护等要求。

模板的接缝不得漏浆。

3、模板与混凝土的接触面应涂隔离剂。对油质类等影响结构的隔离记不得采用。严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接搓处。

4、模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定。

5、固定在模板上的预埋件和预留洞不得遗留，安装必须牢固、位置准确。

6、模板安装的偏差不得超高过有关规定。

现浇混凝土管渠（箱涵）模板安装允许偏差（mm）

	项           目
	允 许 偏 差

	轴 线 位 置
	基础
	10

	
	墙板、管、拱
	5

	相邻两板表面高低差
	刨光模板、钢模
	2

	
	不刨光模板
	4

	表面平整度
	刨光模板、钢模
	3

	
	不刨光模板
	5

	垂直度
	墙、板
	0.1%，H≤6

	截面尺寸
	基础
	+10

-20

	
	墙、板
	+3

-8

	
	管、拱
	不小于设计断面

	中心位置
	预埋管、件及止水带
	3

	
	预留洞
	5


9、现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度，应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：

（1）侧模：在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆除模板面而受损后，方可拆除。

（2）底模：其砼强度需按跨度达到相关要求后方可拆除。

现浇混凝土底模拆除时所需强度值

	结 构 类 型
	结构跨度（m）
	达到设计强度标准值

（%）

	板、拱
	≤2
	50

	
	＞2，≤8
	75


（3）侧墙模板拆除后，将拉止水螺杆周围砼凿除，审约20mm，然后将螺杆用氧割切割，用1：2防水砂浆抹成饼状。
（3）侧墙模板拆除后，将拉止水螺杆周围砼凿除，审约20mm，然后将螺杆用氧割切割，用1：2防水砂浆抹成饼状。

8、模板安装
（1）在安装前，检查模板的尺寸、形状、连接件等是否符合要求；
（2）按照施工顺序，从底部开始向上逐层安装模板；
（3）安装过程中，注意模板的支撑和固定，确保模板稳定；
（4）安装完成后，检查模板的垂直度、水平度等是否符合要求。
9、支撑体系搭建
（1）根据设计要求，搭建支撑体系；
（2）确保支撑体系稳固、可靠；
（3）支撑体系搭建过程中，注意空间布局，避免影响施工。
10、连接件安装
（1）根据设计要求，选用合适的连接件；
（2）安装连接件时，确保连接牢固、紧密；
（3）检查连接件是否满足施工要求。
11、施工注意事项
严格按照施工方案进行施工，确保施工质量；
加强施工过程中的监督检查，及时发现并解决问题；
注意施工安全，落实安全措施，确保施工人员安全；
优化施工进度，提高施工效率。
12、施工进度安排
模板制作：4天；
模板安装：5天；
支撑体系搭建：2天；
连接件安装：1天。
13、质量保证措施
严格执行国家相关标准和规范；
加强原材料检验，确保材料质量；
严格施工过程控制，确保施工质量；
定期进行质量检查，及时发现并处理质量问题。
一、挖方工程

在土方开挖前，作好地下环境调查，摸清地下线路、管网情况，在工程施工过程中，随时观察土壁状况，如发现异常应及时处理。

基坑（槽）挖土系采用机械和人力对基坑进行分层开挖。以达到基础施工要求的尺寸和标高，并保证基土符合设计规定，施工作业安全。

1、主要机具设备

（1）挖掘机、自卸式汽车、水泵等。

（2）主要工具:十字镐、铁锹、钢纤、手推车等。

2、作业条件

开挖前应清除或拆迁开挖区域内地上和地下障碍物。
（1）水道

将挖方工程进行时所遇到的渠道、地面排水沟、或其它水道暂时改道，应先取得发包商及监理批准，并在竣工时恢复原状。

（2）废置的排水沟、探孔等

处理和清除挖方工程进行时所遇到的废置排水沟，清理污泥，并按需要加以消毒及用混凝土封闭所有废弃的排水沟。捣毁及拆除废弃的探孔，并以受批准且经加固的适当材料回填。

（3）旧墙、旧地基等

将挖土工程进行时所遇到的一切残根、埋在地底的朽木和残枝、旧墙、地基或其它的地下结构捣毁和清除，并以受批准且经加固的适当材料回填。

（4）原有排水装置及供应系统

采取预防措施，以防损毁原有的排水装置及供应系统。如有发现该等排水装置及供应系统，则应在继续进行邻接的挖方工程前，通知发包商及其授权的顾问及有关当局、或有关的服务公司，并取得指示，以重新进一步配置该等排水装置或供应系统。

3、施工操作工艺

（1）按图纸所示的宽度与深度，或发包商及其授权的顾问可能指定的宽度与深度进行挖掘。如果挖掘的宽度与深度超过图纸所示或发包商及其授权的顾问的指定，则需预先取得批准。挖坑的基底须经批准后方可在其上进行新工程。

（2）基坑（槽）开挖程序是：测量放线→放线分层开挖→护壁→整平→留足预留土层等。

遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下一次性开挖完成，边挖边检查坑底宽度，不够时及时修整，每1m左右修边一次，至设计标高，再统一进行一次修坡清底，检查坑底宽和标高，要求坑底凹凸不超过1.5cm。在已有建筑物侧挖基坑（槽）应间隔分段进行，每段不超过2m，相邻段开挖应待已挖好的槽段基础完成并回填夯实后进行。

（3）基坑（槽）开挖应尽量防止对地基土的扰动。当基坑用人工挖土，挖好后不能立即进行下道工序时，应预留15-30cm一层土不挖，待下道工序开始再挖至设计标高。

（4）在基坑（槽）边缘上侧堆土或堆放材料时，应与基坑边缘保持1m以上距离，以保证坑边直立壁或边坡的稳定。当土质良好时，堆土或材料应距挖方边缘0.8m以外，高度不宜超过1.5m，并在已完基础一侧不应过高堆土，以免使基础、产生歪斜裂缝。

4、质量标准

（1）保证项目:柱基、基坑（槽）基底的土质必须符合设计要求并严禁扰动。

（2）允许偏差项目：人工挖土工程外形尺寸的允许偏差及检验方法见下表

人工挖土工程外形尺寸的允许偏差及检验方法表

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	基坑(槽)管道
	场地平整
	排水沟
	地基(路)面层
	

	1
	标高
	-50
	±50
	-50
	-50
	用水准仪检查或拉线尺量检查

	2
	长度宽度（由设计中心向两边）量）
	+200 -50
	+500 -150
	+100
	—
	用经纬仪、拉线和尺量检查

	3
	边坡坡度
	设计要求
	观察或用坡度尺检查

	4
	表面平整
	20
	50
	20
	20
	用2m靠尺和楔形塞尺检查


5、成品保护

（1）对测量控制定位桩、水准点应注意保护。挖土、运土、机械行驶时，不得碰撞，并应定期复测检查其是否移位、下沉；平面位置、标高和边坡坡度是否符合设计要求。

（2）基坑（槽）开挖设置的支撑或支护，在施工的全过程要做好保护，不得随意损坏或拆除。

（3）基坑（槽）、的直立壁和边坡，在开挖后要防止扰动或被雨水冲刷，造成失稳。

（4）基坑（槽）在施工下道工序前再挖至设计标高。

（5）基坑（槽）开挖时，如发现文物或古墓，应妥善保护，立即报有关文物部门处理；如发现永久必性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点以及地下管网、电缆等，应加以保护，并报有关部门处理。

（6）土方基坑开挖和降低地下水位过程中，应定期对邻近建（构）筑物、道路、管线以及支护系统进行观察和测试，是否发生变形、下沉或移位，如发现异常情况，应采取防护措施。

6、安全措施

（1）采用人工开挖时，两人操作间距应大于3.0m，不得对头挖土；挖土面积较大时，每人工作面不应小6m2。挖土应由上而下、分层分段按顺序进行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土，或采用底部掏空塌土方法挖土。

（2）基坑开挖应严格按规定放坡，操作时应随时注意土壁的变动情况，如发现有裂缝或部分坍塌现象，应及时进行支撑或放坡，并注意支撑的稳固和土壁的变化。当采取不放坡开挖，应设置临时支护。冬季不设支撑的挖土作业，只许在土体冻结深度内进行。

（3）基坑（槽）、管沟的直立壁和边坡，在开挖过程中和敞露期间应防止塌陷，必要时加以保护；在柱基周围，墙基一侧，不得堆土过高。

（4）重物距土坡安全距离：汽车不小于3m，起重机不小于4m；堆土高不超过1.5m。

（5）当基坑较深或晾槽时间很长时，为防止边坡失水松散或地面水冲刷、浸润影响边坡稳定，应采用边坡保护方法。

7、基坑支护采用喷锚护壁支护方法，我公司中标后，再编制专项的基坑支护施工方案。

九、基础砼工程

1、施工准备
材料准备：水泥应根据工程特点和所处环境选择合适的品种和强度等级，常见的有普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等。砂宜选用中砂，含泥量不超过规定标准。石子应选用级配良好、质地坚硬的碎石或卵石，粒径根据构件尺寸和钢筋间距等因素确定。同时，要准备好外加剂，如减水剂、早强剂等，以改善混凝土的性能。
施工设备：混凝土搅拌设备如搅拌机，需根据工程规模和施工进度选择合适的型号和数量。运输设备有混凝土搅拌运输车、泵车等，确保混凝土能及时、均匀地输送到浇筑地点。振捣设备如插入式振捣器、平板振捣器等，用于使混凝土密实成型。
模板及支撑：根据基础的形状、尺寸和结构要求，选择合适的模板材料，如木模板、钢模板或胶合板模板等。模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，能承受混凝土浇筑过程中的重量和侧压力。支撑系统要牢固可靠，确保模板在浇筑过程中不发生变形、位移。
2、混凝土配合比设计

根据工程设计要求的混凝土强度等级、耐久性以及施工条件等因素，通过试验确定合理的配合比。配合比设计要确定水泥、砂、石子、水和外加剂的用量比例，以保证混凝土具有良好的工作性（如流动性、粘聚性和保水性）和强度性能。例如，对于一般的基础混凝土，水灰比通常控制在 0.4 - 0.6 之间，砂率在 35% - 45% 左右。
3、混凝土浇筑

浇筑前检查：在浇筑混凝土前，要对模板、钢筋、预埋件等进行检查验收，确保其位置准确、数量齐全、固定牢固。同时，要清理模板内的杂物、积水，对模板进行湿润处理，但不得有积水。
浇筑方法：基础混凝土的浇筑方法根据基础的类型和尺寸有所不同。对于条形基础，一般采用分段分层连续浇筑，顺着基础长度方向进行，每层厚度根据振捣设备的有效振捣深度确定，一般为 300 - 500mm。对于独立基础，可从基础中心向四周浇筑，或从一侧向另一侧浇筑，注意防止混凝土出现离析现象。大体积混凝土基础浇筑时，为了防止温度裂缝，常采用斜面分层、全面分层或分段分层等浇筑方法，并采取相应的温控措施，如埋设冷却水管、控制浇筑温度等。
振捣密实：混凝土浇筑过程中，要及时进行振捣，使混凝土密实成型。插入式振捣器应垂直插入混凝土中，快插慢拔，振捣点应均匀排列，间距一般为振捣器作用半径的 1.5 倍左右，振捣时间以混凝土表面不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为准。平板振捣器适用于表面较平整的基础，如筏板基础，振捣时应保证平板振捣器在混凝土表面全面覆盖，移动速度要均匀。
4、混凝土养护

混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，以保证混凝土在适宜的温度和湿度条件下硬化，提高混凝土的强度和耐久性。养护方法通常有自然养护和养护剂养护等。自然养护是在混凝土表面覆盖草帘、麻袋等保湿材料，并定期浇水，保持混凝土表面湿润，养护时间一般不少于 7 天，对于有抗渗要求或使用缓凝型外加剂的混凝土，养护时间不少于 14 天。养护剂养护是在混凝土表面喷涂养护剂，形成一层保护膜，阻止水分蒸发，达到养护的目的。

十、标识牌工程

1、按功能分类

指示标识牌：用于指示方向、位置和路径，帮助人们快速找到目的地，如道路指示牌、商场指示牌等。

警示标识牌：用于提醒人们注意危险或潜在风险，如施工现场的 “注意安全” 标识牌、交通路口的 “禁止通行” 标识牌等。

信息标识牌：主要用于展示相关信息，如景区的景点介绍牌、医院的科室分布牌等。

识别标识牌：用于区分不同的场所、物品或人员，如企业的 logo 标识牌、学校的校牌、停车场的车位标识牌等。

2、按材质分类

金属标识牌：具有坚固耐用、质感好的特点，常见的有不锈钢标识牌、铝合金标识牌等，适用于户外和室内的高端场所。

塑料标识牌：重量轻、成本低、加工方便，可制成各种形状和颜色，常用于室内、临时场所或对重量有要求的地方。

亚克力标识牌：具有良好的透明度和光泽度，外观美观，可通过雕刻、丝印等工艺制作出精美的效果，常用于商业场所和室内。

木质标识牌：给人自然、温馨的感觉，具有独特的文化氛围，适用于景区、公园、特色店铺等场所，但耐久性相对较差，需注意保养。

3、设计原则

醒目性：标识牌的颜色、字体和图形应鲜明醒目，能够在远距离或复杂环境中迅速吸引人们的注意力。例如，采用对比强烈的颜色组合，如红与白、黄与黑等，以及简洁明了的字体和图形。

易识别性：标识牌上的信息应易于理解和识别，避免使用过于复杂或生僻的文字、图形。图形符号应符合国家标准或行业规范，文字要简洁通顺，字号大小要根据观看距离合理设置。

一致性：在同一场所或系统中，标识牌的设计风格应保持一致，包括颜色、字体、排版方式等，以营造统一的视觉形象，便于人们识别和记忆。

功能性：标识牌的设计应根据其使用目的和场所的特点进行，充分考虑其功能需求。例如，交通指示牌要能够准确传达交通规则和方向信息，安全标识牌要能够清晰地警示危险情况。

4、制作工艺

切割：根据设计尺寸和形状，使用切割设备将原材料切割成所需的部件。对于金属材料，常用的切割方法有激光切割、等离子切割等；对于塑料和亚克力材料，可使用雕刻机或切割机进行切割。

焊接：对于金属标识牌，需要将切割好的部件通过焊接工艺连接在一起，形成完整的标识牌结构。焊接时要保证焊缝牢固、平整，无明显缺陷。

表面处理：为了提高标识牌的美观度和耐久性，需要对其表面进行处理。常见的表面处理方法有喷涂、电镀、氧化等。喷涂可以使标识牌具有各种颜色和光泽度；电镀可以增加金属表面的硬度和耐腐蚀性；氧化处理可以使金属表面形成一层保护膜，同时获得独特的颜色和质感。

丝印或雕刻：在标识牌表面添加文字、图形和图案等信息。丝印是通过丝网印刷的方式将油墨转移到标识牌表面，适用于大面积的图案和文字印刷；雕刻则是使用雕刻设备在标识牌表面雕刻出文字和图形，具有立体感和耐久性，常用于高档标识牌的制作。

6、安装与维护

安装：安装标识牌时，要根据其类型和使用场所选择合适的安装方式。常见的安装方式有壁挂式、立柱式、悬挂式等。安装位置应选择在显眼、易于观看的地方，同时要考虑到周围环境和人员流动情况，避免被遮挡或影响交通。

维护：定期对标识牌进行维护，保持其清洁、完好和信息的准确性。清洁时要使用合适的清洁剂和工具，避免对标识牌表面造成损坏。如发现标识牌有损坏、褪色或信息变更等情况，应及时进行修复、更换或更新。

一、清基工程

1、施工内容

场地清理：包括拆除场地内原有的建筑物、构筑物、障碍物等，并将其运出施工现场。同时，清理场地表面的杂草、树木、垃圾等杂物。

土方开挖与清理：根据设计要求，开挖基础土方，将不符合设计要求的土层，如腐殖土、淤泥质土、松散砂土等挖除，并运至指定地点。在开挖过程中，要注意控制开挖深度和边坡稳定性，防止出现超挖或边坡塌方等问题。

地基处理：对于一些特殊的地基条件，如软弱地基、湿陷性黄土、膨胀土等，需要采取相应的地基处理措施，如换填法、夯实法、排水固结法、复合地基法等，以提高地基的承载力和稳定性。

排水与降水：在清基过程中，若地下水位较高，需要采取有效的排水与降水措施，如设置排水沟、集水井、井点降水等，将地下水位降低至基础底面以下，保证施工过程中基坑内干燥，便于施工操作，同时也防止地基土受水浸泡而软化。

    2、质量控制要点

严格按照设计文件和施工规范的要求进行清基施工，确保清基范围、深度符合设计要求。

对清基后的地基土进行检验，如通过现场原位测试（如标准贯入试验、动力触探试验等）或室内土工试验，检查地基土的物理力学性质是否满足设计要求。

做好清基过程中的排水工作，避免基坑积水，影响地基土的质量。

对于地基处理工程，要严格控制处理材料的质量和施工工艺，如灰土换填时，要控制灰土的配合比、含水量和夯实程度等。

十一、土毛石路基工程

（一）填料要求 

土毛石混合料中石料强度大于20MPa时,石块的最大粒径不得超过压实层厚的2/3；当石料强度小于15MPa时,石料最大粒径不得超过压实层厚，超过的应打碎。土毛石混合料中石料含量不得低于60%,小于2mm粒径总质量不得大于总质量的30%。 

路面填缝料采用土毛石细料，含泥量小于20%（质量比）最大粒径不大于2cm。 

（二）填筑方法 

采用分层填筑，分层压实。当土石混合料中石料含量超过70%时，宜采用人工铺填，整平应采用大型推土机辅以人工按填石路基的方法进行；当土毛石混合料中石料含量小于70%时，可用推土机铺填。 

（三）施工程序 

施工准备—测量放样—自卸汽车运输—推土机摊铺、粗平—压路机碾压找平—精平—振动压路机碾压—验收 

1、施工准备 

施工前应对土毛石进行检验，为保证土毛石粒径不超过填料粒径控制要求，在土毛石购买地对超粒径的土毛石进行破碎。 

检查原地面是否经过复压、复检，地基处理是否符合要求；有关控制桩标记是否完好，人工辅助工具、机具是否到位，施工人员是否组织到位。.

2、测量放样 

根据布设的测量控制网，在已验收后的路基上布设双向控制桩，形成20m×20m的控制网，遇到弯道处再进行加密，用红油漆标记出压实后的标高和虚铺标高。松铺系数一般取1.30，具体数值根据试施工确定，土毛石厚度不得小于20cm。 

3、土毛石运输 

土毛石垫层采用自卸汽车运输，运输时必须要注意对已原垫层做好保护，绝对不允许用重型汽车运料，机械不得在同一条路线上行驶，严禁超速行驶、急刹车。 

根据摊铺用量计算卸车间距，卸料按梅花形布料，由专人负责指挥。

4、摊铺 

土毛石由汽车运至施工现场后，采用推土机平整以及人工配合摊铺。 摊铺时，设3～5人的配合摊铺小组，配备一辆装有合格的混合料的小车，跟在平地机后面，及时处理集料不均现象。对于粒径大于要求的，用人工或机械进行破碎。 

5、碾压 

碾压应按先轻后重、先路边后路中、先慢后快和轮迹重叠的原则。碾压时，配合人员跟班作业，碾压轮横向错半轮。压路机行走速度为1.5～1.7km/h，密实度增大后，可适当增大碾压速度。往返一次为一遍，采用YZ-18压路机静压2遍，找出不平整处，用人工补平，然后用振动压路机碾压5～6遍，最后采用YZ-18压路机静压2遍，直到密实。 

达到规定遍数后，由施工人员查看，若18吨压路机轮迹比较明显，继续碾压直到没有轮迹为止，压实度合格后，静压一遍成活。 

碾压过程中要求满幅碾压，不得漏压，各部位碾压次数应相同。在各类管线边角处，认真指挥操作压路机，不得破坏成品。边角处机械碾压不到的部位，由人工夯实。严禁压路机在已成型的或正在碾压的路段上调头、急刹车，防止破坏成品。在各施工段端头4～5m范围内，压路机沿道面横坡由低向高适当横向碾压，以防止纵向伸张。 

（四）土毛石路面质量保证措施 

1、采用的土毛石材料，在购买地控制其最大粒径不超过施工要求。 2）土毛石摊铺碾压应尽量避免离析，不得将泥土集中于表面，摊铺碾压中用人工配合清除离析现象。 

3、压实后的土毛石垫层表面应平整稳定，12t压路机行走不得有轮迹，洒水后车辆反复行驶不得产生明显泥浆，压实后的土毛石垫层干容重不得小于2.05kg/cm3。 

4、摊铺时，应注意松铺系数的控制，保证压实表面的高程符合规范允许范围之内。

十二、风化砂路面工程

1、测量放样

砂石路面施工前，按设计恢复砂石路面填筑边线，填筑边线采用每15m订木桩，木桩上用红布记风化料虚铺高程，压实沉陷量根据试验确定。

2、填筑前，对路基进行整修。

整修采用人工进行，推土机配合作业。整修后，振动碾将基底压实，然后进.行上层的施工。

3、铺和碾压

砂石路面采用16t振动碾碾压。自卸汽车采用进占法卸料，自卸汽车卸料后推土机及时摊铺。采用人工配合挖掘机将超出规定粒径的块石清出路基，用振动压路机弱振压过1遍，然后用平地机按道路的横坡和纵坡予以平整。个别不平处再铺以小石渣找平，以便碾压，保证路基的压实度。

碾压时压路机的速度由慢到快，最大时速不得超过4km/h,碾压顺序先压两侧，然后压中间，对于小半径曲线路段，碾压由内侧向外侧进行，横向重叠40~50cm，纵向重叠100~ 150cm，做到无漏压，无死角。压实质量与碾压时含水率的控制有较大关系，由于砂石料的保水性较差，施工前做试验，确定砂石料的最佳含水率。

4、检测

压实度检测方法主要采用轮迹法、灌砂法。

（1）轮迹法

当砂石路面按规定施工工艺压实后，先按要求随机抽出检查点，用水准仪测出高程，然后采用振动压路机连续振压2遍，路基顶层不再下沉，再用水准仪测出高程，前后对比以不超过2mm时，即可初步判断路基填筑压实度以基本达到要求。

（2）灌砂法

利用试验室中做出的砂石料击实试验得到砂石料的干容重数值，绘制出干容.重曲线，以作为压实后路基灌砂得到的砂石料的容重的对比值。其具体布置如下：

经充分压实的路基，先用轮迹法初步判断压实度是否以达到基本要求；

开挖试坑，灌砂；

称出挖出砂石料和余砂的重量，计算出压实后砂石料的密度；

将砂石料的密度与其最大干容重对比，计算出路基的压实度。

四、弃土外运工程

自卸汽车运输：这是最常用的方式，具有灵活、机动、运输量大的特点，适用于各种规模的工程。可以根据土方量和运输距离选择不同载重量的自卸汽车。
装载机配合运输车辆：在一些场地条件较为复杂，需要对土方进行短距离转运和装车的情况下，常使用装载机配合自卸汽车或其他运输车辆进行作业。装载机可以快速地将弃土装载到运输车辆上，提高工作效率。
皮带输送机运输：对于一些大型的土方工程，且运输路线相对固定、距离较长时，皮带输送机运输具有连续作业、运输效率高、成本相对较低等优点。但它的前期安装和调试工作较为复杂，需要较大的投入。
一、清基工程

1、施工内容

场地清理：包括拆除场地内原有的建筑物、构筑物、障碍物等，并将其运出施工现场。同时，清理场地表面的杂草、树木、垃圾等杂物。

土方开挖与清理：根据设计要求，开挖基础土方，将不符合设计要求的土层，如腐殖土、淤泥质土、松散砂土等挖除，并运至指定地点。在开挖过程中，要注意控制开挖深度和边坡稳定性，防止出现超挖或边坡塌方等问题。

地基处理：对于一些特殊的地基条件，如软弱地基、湿陷性黄土、膨胀土等，需要采取相应的地基处理措施，如换填法、夯实法、排水固结法、复合地基法等，以提高地基的承载力和稳定性。

排水与降水：在清基过程中，若地下水位较高，需要采取有效的排水与降水措施，如设置排水沟、集水井、井点降水等，将地下水位降低至基础底面以下，保证施工过程中基坑内干燥，便于施工操作，同时也防止地基土受水浸泡而软化。

    2、质量控制要点

严格按照设计文件和施工规范的要求进行清基施工，确保清基范围、深度符合设计要求。

对清基后的地基土进行检验，如通过现场原位测试（如标准贯入试验、动力触探试验等）或室内土工试验，检查地基土的物理力学性质是否满足设计要求。

做好清基过程中的排水工作，避免基坑积水，影响地基土的质量。

对于地基处理工程，要严格控制处理材料的质量和施工工艺，如灰土换填时，要控制灰土的配合比、含水量和夯实程度等。

十三、土毛石路基工程

（一）填料要求 

土毛石混合料中石料强度大于20MPa时,石块的最大粒径不得超过压实层厚的2/3；当石料强度小于15MPa时,石料最大粒径不得超过压实层厚，超过的应打碎。土毛石混合料中石料含量不得低于60%,小于2mm粒径总质量不得大于总质量的30%。 

路面填缝料采用土毛石细料，含泥量小于20%（质量比）最大粒径不大于2cm。 

（二）填筑方法 

采用分层填筑，分层压实。当土石混合料中石料含量超过70%时，宜采用人工铺填，整平应采用大型推土机辅以人工按填石路基的方法进行；当土毛石混合料中石料含量小于70%时，可用推土机铺填。 

（三）施工程序 

施工准备—测量放样—自卸汽车运输—推土机摊铺、粗平—压路机碾压找平—精平—振动压路机碾压—验收 

1、施工准备 

施工前应对土毛石进行检验，为保证土毛石粒径不超过填料粒径控制要求，在土毛石购买地对超粒径的土毛石进行破碎。 

检查原地面是否经过复压、复检，地基处理是否符合要求；有关控制桩标记是否完好，人工辅助工具、机具是否到位，施工人员是否组织到位。.

2、测量放样 

根据布设的测量控制网，在已验收后的路基上布设双向控制桩，形成20m×20m的控制网，遇到弯道处再进行加密，用红油漆标记出压实后的标高和虚铺标高。松铺系数一般取1.30，具体数值根据试施工确定，土毛石厚度不得小于20cm。 

3、土毛石运输 

土毛石垫层采用自卸汽车运输，运输时必须要注意对已原垫层做好保护，绝对不允许用重型汽车运料，机械不得在同一条路线上行驶，严禁超速行驶、急刹车。 

根据摊铺用量计算卸车间距，卸料按梅花形布料，由专人负责指挥。

4、摊铺 

土毛石由汽车运至施工现场后，采用推土机平整以及人工配合摊铺。 摊铺时，设3～5人的配合摊铺小组，配备一辆装有合格的混合料的小车，跟在平地机后面，及时处理集料不均现象。对于粒径大于要求的，用人工或机械进行破碎。 

5、碾压 

碾压应按先轻后重、先路边后路中、先慢后快和轮迹重叠的原则。碾压时，配合人员跟班作业，碾压轮横向错半轮。压路机行走速度为1.5～1.7km/h，密实度增大后，可适当增大碾压速度。往返一次为一遍，采用YZ-18压路机静压2遍，找出不平整处，用人工补平，然后用振动压路机碾压5～6遍，最后采用YZ-18压路机静压2遍，直到密实。 

达到规定遍数后，由施工人员查看，若18吨压路机轮迹比较明显，继续碾压直到没有轮迹为止，压实度合格后，静压一遍成活。 

碾压过程中要求满幅碾压，不得漏压，各部位碾压次数应相同。在各类管线边角处，认真指挥操作压路机，不得破坏成品。边角处机械碾压不到的部位，由人工夯实。严禁压路机在已成型的或正在碾压的路段上调头、急刹车，防止破坏成品。在各施工段端头4～5m范围内，压路机沿道面横坡由低向高适当横向碾压，以防止纵向伸张。 

（四）土毛石路面质量保证措施 

1、采用的土毛石材料，在购买地控制其最大粒径不超过施工要求。 2）土毛石摊铺碾压应尽量避免离析，不得将泥土集中于表面，摊铺碾压中用人工配合清除离析现象。 

3、压实后的土毛石垫层表面应平整稳定，12t压路机行走不得有轮迹，洒水后车辆反复行驶不得产生明显泥浆，压实后的土毛石垫层干容重不得小于2.05kg/cm3。 

4、摊铺时，应注意松铺系数的控制，保证压实表面的高程符合规范允许范围之内。

三、砂砾石垫层工程

1、检验砂石质量 

对级配砂石进行技术鉴定，如是人工级配砂石，应将砂石拌合均匀，其质量均应达到设计要求或规范的规定。 

2、分层铺筑砂石 

（1）铺筑砂石的每层厚度，一般为15～20cm，不宜超过30cm，分层厚度可用样桩控制。视不同条件，可选用夯实或压实的方法。大面积的砂石垫层，铺筑厚度可达35cm，宜采用6～10t的压路机碾压。 

（2）砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上，如深度不同时，基土面应挖成踏步和斜坡形，搭槎处应注意压（夯）实。施工应按先深后浅的顺序进行。 

（3）分段施工时，接槎处应做成斜坡，每层接岔处的水平距离应错开0.5～1.0m，并应充分压（夯）实。 

（4）铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象，应将该处砂子或石子挖出，分别填入级配好的砂石。 

3、洒水 

铺筑级配砂石在夯实碾压前，应根据其干湿程度和气候条件，适当地洒水以保持砂石的最佳含水量，一般为8%～l2%。 

4、夯实或碾压

夯实或碾压的遍数，由现场试验确定。用水夯或蛙式打夯机时，应保持落距为400～500mm，要一夯压半夯，行行相接，全面夯实，一般不少于3遍。采用压路机往复碾压，一般碾压不少于4遍，其轮距搭接不小于50cm。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 

5、找平和验收： 

（1）施工时应分层找平，夯压密实，并应设置纯砂检查点，用200cm3的环刀取样；测定干砂的质量密度。下层密实度合格后，方可进行上层施工。用贯入法测定质量时，用贯入仪、钢筋或钢叉等以贯入度进行检查，小于试验所确定的贯入度为合格。 

（2）最后一层压（夯）完成后，表面应拉线找平，并且要符合设计规定的标高。

十四、风化砂路面工程

1、测量放样

砂石路面施工前，按设计恢复砂石路面填筑边线，填筑边线采用每15m订木桩，木桩上用红布记风化料虚铺高程，压实沉陷量根据试验确定。

2、填筑前，对路基进行整修。

整修采用人工进行，推土机配合作业。整修后，振动碾将基底压实，然后进.行上层的施工。

3、铺和碾压

砂石路面采用16t振动碾碾压。自卸汽车采用进占法卸料，自卸汽车卸料后推土机及时摊铺。采用人工配合挖掘机将超出规定粒径的块石清出路基，用振动压路机弱振压过1遍，然后用平地机按道路的横坡和纵坡予以平整。个别不平处再铺以小石渣找平，以便碾压，保证路基的压实度。

碾压时压路机的速度由慢到快，最大时速不得超过4km/h,碾压顺序先压两侧，然后压中间，对于小半径曲线路段，碾压由内侧向外侧进行，横向重叠40~50cm，纵向重叠100~ 150cm，做到无漏压，无死角。压实质量与碾压时含水率的控制有较大关系，由于砂石料的保水性较差，施工前做试验，确定砂石料的最佳含水率。

4、检测

压实度检测方法主要采用轮迹法、灌砂法。

（1）轮迹法

当砂石路面按规定施工工艺压实后，先按要求随机抽出检查点，用水准仪测出高程，然后采用振动压路机连续振压2遍，路基顶层不再下沉，再用水准仪测出高程，前后对比以不超过2mm时，即可初步判断路基填筑压实度以基本达到要求。

（2）灌砂法

利用试验室中做出的砂石料击实试验得到砂石料的干容重数值，绘制出干容.重曲线，以作为压实后路基灌砂得到的砂石料的容重的对比值。其具体布置如下：

经充分压实的路基，先用轮迹法初步判断压实度是否以达到基本要求；

开挖试坑，灌砂；

称出挖出砂石料和余砂的重量，计算出压实后砂石料的密度；

将砂石料的密度与其最大干容重对比，计算出路基的压实度。

五、弃土外运工程

自卸汽车运输：这是最常用的方式，具有灵活、机动、运输量大的特点，适用于各种规模的工程。可以根据土方量和运输距离选择不同载重量的自卸汽车。
装载机配合运输车辆：在一些场地条件较为复杂，需要对土方进行短距离转运和装车的情况下，常使用装载机配合自卸汽车或其他运输车辆进行作业。装载机可以快速地将弃土装载到运输车辆上，提高工作效率。
皮带输送机运输：对于一些大型的土方工程，且运输路线相对固定、距离较长时，皮带输送机运输具有连续作业、运输效率高、成本相对较低等优点。但它的前期安装和调试工作较为复杂，需要较大的投入。
十五、指示牌工程
1、设计阶段

明确需求：与客户或相关部门沟通，了解指示牌的使用场景、目的、受众群体以及需要传达的信息，确定指示牌的类型，如交通指示牌、景区指示牌、商场指示牌等。
规划布局：根据使用场景的空间结构和人流、车流走向，合理规划指示牌的位置和布局，确保其能够被目标受众轻易看到和理解。例如，在交通路口，指示牌应设置在显眼位置，不妨碍驾驶员视线；在景区，要根据游览路线和景点分布设置指示牌，引导游客顺利参观。
设计样式：考虑指示牌的外观设计，包括颜色、字体、图形符号等。颜色应鲜艳、醒目，具有良好的对比度，以便在不同环境和光线下都能清晰可见。字体要简洁易读，字号根据指示牌的观看距离和重要程度合理选择。图形符号应符合相关标准和规范，具有明确的含义，易于识别。例如，交通指示牌通常采用红、黄、蓝等颜色，红色表示禁止，黄色表示警告，蓝色表示指示。
2、制作阶段

选择材料：根据指示牌的使用环境、耐久性要求和预算，选择合适的材料。常见的材料有金属（如铝合金、不锈钢）、塑料、亚克力、木材等。金属材料坚固耐用，适合户外长期使用；塑料和亚克力材料轻便、美观，易于加工，常用于室内或对重量有要求的场所；木材则给人自然、温馨的感觉，适用于一些具有文化氛围或自然风格的景区或场所。
制作工艺：根据设计要求和材料特性，采用相应的制作工艺。如金属指示牌可能需要经过切割、焊接、打磨、喷涂等工艺；亚克力指示牌则通过雕刻、热弯、丝印等工艺制作。对于一些有特殊效果要求的指示牌，还可能涉及到发光二极管（LED）安装、贴膜等工艺，以实现夜间发光或特殊的视觉效果。
质量检验：在制作过程中，要进行严格的质量检验，确保指示牌的尺寸、颜色、字体、图形等符合设计要求，材料无缺陷，制作工艺精细，表面平整光滑，无明显瑕疵和损坏。
3、安装阶段

安装准备：在安装指示牌前，需要对安装地点进行实地勘察，确保安装位置符合设计要求，地面或墙面平整、坚实，具备安装条件。同时，准备好所需的安装工具和设备，如电钻、螺丝刀、膨胀螺栓、吊车等。
安装方式：根据指示牌的类型和安装位置，选择合适的安装方式。常见的安装方式有壁挂式、立柱式、悬挂式等。壁挂式适用于安装在建筑物墙面或其他垂直面上；立柱式通常用于户外开阔场地，通过混凝土基础固定立柱来支撑指示牌；悬挂式则适用于室内天花板或其他高处空间，通过铁链、钢丝绳等悬挂装置固定指示牌。
安全保障：安装过程中要严格遵守安全操作规程，确保施工人员和周围人员的安全。对于高处安装作业，要配备安全带、安全帽等防护设备，并设置安全警示标志，防止无关人员靠近。在交通要道等特殊场所安装指示牌时，要提前与相关部门协调，采取必要的交通疏导措施，避免影响交通秩序。
维护与管理阶段

定期检查：建立定期检查制度，对指示牌进行外观检查、结构检查和功能检查。检查指示牌是否有褪色、损坏、变形等情况，结构是否稳固，发光指示牌的灯光是否正常工作。如发现问题，及时进行修复或更换。
清洁保养：定期对指示牌进行清洁，去除表面的灰尘、污渍和杂物，保持指示牌的清晰可见。对于不同材料的指示牌，要采用相应的清洁方法和清洁剂，避免对指示牌造成损坏。例如，金属指示牌可以用温和的清洁剂擦拭，亚克力指示牌要用专用的亚克力清洁剂，避免使用尖锐工具刮擦。
信息更新：随着时间的推移和使用环境的变化，指示牌上的信息可能需要更新。例如，交通规则的改变、景区景点的调整、商场店铺的变更等，都需要及时对指示牌的内容进行修改和更新，确保信息的准确性和有效性。
一、清基工程

1、施工内容

场地清理：包括拆除场地内原有的建筑物、构筑物、障碍物等，并将其运出施工现场。同时，清理场地表面的杂草、树木、垃圾等杂物。

土方开挖与清理：根据设计要求，开挖基础土方，将不符合设计要求的土层，如腐殖土、淤泥质土、松散砂土等挖除，并运至指定地点。在开挖过程中，要注意控制开挖深度和边坡稳定性，防止出现超挖或边坡塌方等问题。

地基处理：对于一些特殊的地基条件，如软弱地基、湿陷性黄土、膨胀土等，需要采取相应的地基处理措施，如换填法、夯实法、排水固结法、复合地基法等，以提高地基的承载力和稳定性。

排水与降水：在清基过程中，若地下水位较高，需要采取有效的排水与降水措施，如设置排水沟、集水井、井点降水等，将地下水位降低至基础底面以下，保证施工过程中基坑内干燥，便于施工操作，同时也防止地基土受水浸泡而软化。

    2、质量控制要点

严格按照设计文件和施工规范的要求进行清基施工，确保清基范围、深度符合设计要求。

对清基后的地基土进行检验，如通过现场原位测试（如标准贯入试验、动力触探试验等）或室内土工试验，检查地基土的物理力学性质是否满足设计要求。

做好清基过程中的排水工作，避免基坑积水，影响地基土的质量。

对于地基处理工程，要严格控制处理材料的质量和施工工艺，如灰土换填时，要控制灰土的配合比、含水量和夯实程度等。

十六、土毛石路基工程

（一）填料要求 

土毛石混合料中石料强度大于20MPa时,石块的最大粒径不得超过压实层厚的2/3；当石料强度小于15MPa时,石料最大粒径不得超过压实层厚，超过的应打碎。土毛石混合料中石料含量不得低于60%,小于2mm粒径总质量不得大于总质量的30%。 

路面填缝料采用土毛石细料，含泥量小于20%（质量比）最大粒径不大于2cm。 

（二）填筑方法 

采用分层填筑，分层压实。当土石混合料中石料含量超过70%时，宜采用人工铺填，整平应采用大型推土机辅以人工按填石路基的方法进行；当土毛石混合料中石料含量小于70%时，可用推土机铺填。 

（三）施工程序 

施工准备—测量放样—自卸汽车运输—推土机摊铺、粗平—压路机碾压找平—精平—振动压路机碾压—验收 

1、施工准备 

施工前应对土毛石进行检验，为保证土毛石粒径不超过填料粒径控制要求，在土毛石购买地对超粒径的土毛石进行破碎。 

检查原地面是否经过复压、复检，地基处理是否符合要求；有关控制桩标记是否完好，人工辅助工具、机具是否到位，施工人员是否组织到位。.

2、测量放样 

根据布设的测量控制网，在已验收后的路基上布设双向控制桩，形成20m×20m的控制网，遇到弯道处再进行加密，用红油漆标记出压实后的标高和虚铺标高。松铺系数一般取1.30，具体数值根据试施工确定，土毛石厚度不得小于20cm。 

3、土毛石运输 

土毛石垫层采用自卸汽车运输，运输时必须要注意对已原垫层做好保护，绝对不允许用重型汽车运料，机械不得在同一条路线上行驶，严禁超速行驶、急刹车。 

根据摊铺用量计算卸车间距，卸料按梅花形布料，由专人负责指挥。

4、摊铺 

土毛石由汽车运至施工现场后，采用推土机平整以及人工配合摊铺。 摊铺时，设3～5人的配合摊铺小组，配备一辆装有合格的混合料的小车，跟在平地机后面，及时处理集料不均现象。对于粒径大于要求的，用人工或机械进行破碎。 

5、碾压 

碾压应按先轻后重、先路边后路中、先慢后快和轮迹重叠的原则。碾压时，配合人员跟班作业，碾压轮横向错半轮。压路机行走速度为1.5～1.7km/h，密实度增大后，可适当增大碾压速度。往返一次为一遍，采用YZ-18压路机静压2遍，找出不平整处，用人工补平，然后用振动压路机碾压5～6遍，最后采用YZ-18压路机静压2遍，直到密实。 

达到规定遍数后，由施工人员查看，若18吨压路机轮迹比较明显，继续碾压直到没有轮迹为止，压实度合格后，静压一遍成活。 

碾压过程中要求满幅碾压，不得漏压，各部位碾压次数应相同。在各类管线边角处，认真指挥操作压路机，不得破坏成品。边角处机械碾压不到的部位，由人工夯实。严禁压路机在已成型的或正在碾压的路段上调头、急刹车，防止破坏成品。在各施工段端头4～5m范围内，压路机沿道面横坡由低向高适当横向碾压，以防止纵向伸张。 

（四）土毛石路面质量保证措施 

1、采用的土毛石材料，在购买地控制其最大粒径不超过施工要求。 2）土毛石摊铺碾压应尽量避免离析，不得将泥土集中于表面，摊铺碾压中用人工配合清除离析现象。 

3、压实后的土毛石垫层表面应平整稳定，12t压路机行走不得有轮迹，洒水后车辆反复行驶不得产生明显泥浆，压实后的土毛石垫层干容重不得小于2.05kg/cm3。 

4、摊铺时，应注意松铺系数的控制，保证压实表面的高程符合规范允许范围之内。

三、砼路面工程
（一）施工顺序

材料设备准备→场地平整→周边成品保护→定位放线→支侧模（槽钢）→混凝土摊铺→振捣、刮平、整平→抹光机提浆抹光→平整度复核→面层施工→养护割缝→成品保护

（二）施工工艺

1、材料设备准备

施工前，应预先确定砼地面施工流程，配置合适的施工机械设备（包括数量）及劳动力，做好施工机械的检修工作。本次施工主要材料及机械设备如下：驾驶型抹光机、手扶型抹光机、切缝机、刮平振捣整平机、水平仪、振捣棒、[18或[20槽钢、刮杠及其它小型工具。

2、场地平整

测量人员在厂墙面弹出地面顶标高线，配合铲车进行场地回填砂找平工作，控制回填砂的顶标高在-200㎜至-210㎜之间。铲车平整不到位的位置由力工负责平整。

3、周边成品保护

在施工前需用五彩布（或塑料薄膜）将厂维护墙、钢柱、彩板进行维护，做好成品保护。

4、定位放线、支侧模

本次施工定位放线重点在于控制槽钢侧模的标高，混凝土设计厚度为  200mm厚，使用槽钢侧模，具体做法为事先在侧模下方做灰饼，间距不大于1500mm，以控制标高。安装模板前应挂通线，按挂线位置把侧模板放在基层上，初步固定其位置，用水准仪检查模板顶部标高是否附合设计要求（可略高1~2mm），并检查模板是否平直，待侧模顶标高达到设计要求后使用钢筋棍钉入地面下与侧模点焊使槽钢水平固定，再在槽钢下方用横向钢筋棍点焊与立棍和槽钢上，使其纵向固定。从而到达严格控制侧模标高的要求。

5、混凝土摊铺　　

（1）经技术部仔细研究，混凝土宜跳仓浇筑，施工缝应结合伸缩缝一起设置。每个区段内短向（7m）隔跨支模，从而做到隔跨浇筑混凝土，待混凝土强度达到设计要求后，利用第一次浇筑的混凝土地面作为第二次浇筑混凝土的侧模进行第二此混凝土的浇筑。、

（2）混凝土采用现场搅拌混凝土。现场搅拌砼的拌和根据设计的配合比拌制，落度要严格控制在进场时160~180mm。由三轮车运至厂内，将混凝土自卸入模，出料及铺筑时卸料高度必须控制在1．5米以内，以免产生离析，若发现离析，应重新搅拌。

（3）混凝土的摊铺采用纵向分条的方法施工，纵向分条的宽度与分隔缝同宽。摊铺从端部开始。当混凝土拌和物倒入模内时，卸料要集中，速度慢，虚厚高出模板2cm左右，必要时进行减料或补料工作，纵横断面符合要求。摊铺混凝土时应连续摊铺，不得中断。　

6、混凝土振捣

用刮平振捣整平机对砼表面进行振捣、刮平和整平。整平机的振击的影响深度可达30cm，整平机搁置在槽钢上。整平机操作时，可由操作人员按振动电机运转方向来回牵引设在整平机两端的牵引索，即可对混凝土进行振捣及刮平，往返振动二次，行进速度控制在每分钟1米左右，可达到平整和夯实的要求。

7、抹光机提浆抹光

（1）混凝土整平、振实后，静停4ｈ左右（视气温、混凝土坍落度等具体情况而定），使混凝土处在临界初凝期，其判定方法是：脚踩到上面有脚印下沉5mm。　

（2）抹光机表面提浆、搓毛、压实：用浮动圆盘的驾驶型抹光机在混凝土面上粗抹一、二遍进行提浆、搓毛、压实。

（3）采用抹光机开始抹面上工作均匀反复抹光压实，每抹一遍结束后，要待砼表面水分蒸发后再进行下一次打抹。

（4）若遇局部表面如有凹塘或不太平整，应立即先进行人补浆抹平，再进行机械抹面。

（5）待整个面层抹平压实，调出原浆后即视为粗抹完成，且粗抹工作应控制在混凝土初凝后不久完成。

（6）平整度复核，机械抹光后用靠尺进行检查，以保证面层的平整度，在不平整的地方，还需用手工加工修补抹平。

8、机械压光 

直接用抹光机开始进行机械抹光，从一端向另一端依次进行不得遗漏，严格按照混凝土浇筑顺序进行抹平、压光，边角及局部机械抹不到的地方由人工随机械搓毛、压光。板块表面有凹坑或石子露出表面，要及时铲毛、剔除补浆修整，模板边缘采取人工配合收边抹光。抹面压光时随时控制好平整度，采用2m靠尺检查。抹光机重复上述操作5遍以上，直至混凝土表面完全终凝为止。

（1）水泥混凝土面层

在混凝土终凝前，用抹光机再次进行抹平压实，经反复抹压，待面层已抹压得比较平整光滑后（抹压过程中每一遍抹压均要调节一次叶片与地面的角度），质检人员进场用靠尺进行仔细检查平整及光洁情况，对于不符合要求部位，用抹光机进一步压光抹实。

（2）耐磨面层

1）耐磨面层施工时，在混凝土粗抹调出浆头后，即将规定用量的2/3耐磨材料均匀地撒布在混凝土表面，完成第一次撒布，待耐磨材料吸收一定水分后，用抹光机进行打磨。

2）待耐磨材料硬化到一定阶段，约定30～60分钟（视当时温度、温度等情况）后，再撒布剩余的1/3耐磨材料，待耐磨材料吸收一定水分后，用抹光机再次进行打磨。

3）抹光机抹面应纵横向交错进行，并视地面的硬化程序，调整抹光机叶片的运转速度和角度。

4）抹光机打磨间隔时间可参照耐磨材料产品说明书要求执行。

9、养护
　　混凝土浇筑24h后进行养护，由于基层混凝土厚度仅为200mm，故可采取普通覆盖、淋水、或喷洒养护进行养护，可保证混凝土内外温度（中心与表面，表面与外号）＜25℃。待面层施工结束后采用薄膜覆盖并洒水养护7d，同时做好后期防护工作。

10、养护、割缝

为克服温度变化产生裂缝，需在已浇筑好的混凝土地面上垂直于混凝土浇筑方向用切割机切缝。切缝时间应从严掌握，过早切缝会使石子松动损坏缝缘。过晚切缝困难，且缝两端易产生不规则开裂。适宜的时间为混凝土抗压强度达到6～10MPa。在本季节通常养护3天后可进行割缝施工。具体操作方法如下：在拟切缝的水泥混凝土上弹出墨线，安好导轨导向架，将切缝机定位，开动切缝机，放水润滑，转动刀架手柄，缓慢进刀，采用0.7mm厚金刚石锯片切缝，使锯片首先达到设计缝深，然后旋紧螺丝，锁住丝杆并开动行走，从而形成>50mm深、0.8mm宽缝。

（三）安全措施

除严格贯彻执行国家颁发的《建筑安装安全技术操作规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》各项安全规定外，还应遵守下列安全措施。

1、工人入场前必须经过安全教育，操作前进行安全交底。

2、严格执行特殊工种持证上岗教育，操作前进行安全交底。

3、夜间施工有足够的照明，并派电工跟班作业。

4、合理布置电源、电线网络，各种电源线应用绝缘线，并不允许直接固定在钢管和钢模板上。

5、现场电动机具必须按规定位置保护接地或接零，并必须安装触电保护器，现场使用的电箱、闸刀、触保器必须编号，严格按三级保护用电，做到单机，单触保器，防止触电事故的发生。

6、现场机械设备必须定机、定人、定岗位，使用前由机电员负责验收工作，机械使用专人操作，定期维护、保养、做好运转记录。

（四）成品保护

1、提高成品质量保护意识，明确各工种对上道工序质量的保护责任及本工序工程的防护，上道工序与下道工序应有必要的交接手续，以明确各方的责任。

2、相邻板块施工注意成品保护，其施工间隔应为前期施工板满足一定强度，一般可为3~5天。

3、抹面施工时，操作人员要脚穿网格鞋。在养护期间，当面层砼强度达到1.2MPa，严禁上人。

4、面层施工结束后，应及时喷洒养护剂，覆盖塑料薄膜，严禁踩踏，养护7天后方可掀薄膜，并应有人看管，做好后期防护工作。

5、当急需进行后续施工时，需在整个地面满铺纤维板防护，防止地面受损。

（五）质量控制及验收标准

1、各类现浇整体面层的表面密实光洁，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

2、对于有特殊要求的面层，其质量尚应符合设计要求。

3、混凝土浇筑前，将模板内的垃圾、杂物清理干净，并洒水湿润。　

4、浇筑混凝土时，模板上表面的水泥浆要及时清理，以免造成标高超高，随时检查混凝土的上标高。　

5、混凝土的振捣要严格按照规范要求，不得出现漏振和过振的现象。　

6、混凝土浇筑完成后，设专人检查混凝土上表面的平整度，检查工具为2米靠尺和楔形塞尺。　

7、混凝土浇筑完成后要洒水养护，养护时间不得少于7天。

8、质量标准：

	序号
	检查项目
	允许偏差
	检查方法

	1
	表面平整度
	70%控制在3㎜以内

其它不能＞5㎜
	用2m靠尺和楔尺检查

	2
	缝格平直
	3mm
	拉5m线用钢尺检查

	3
	其   他
	1）地面分隔缝平齐、顺直，分隔缝两侧地面无其他裂缝。

2）混凝土表面无明显裂缝。


四、水泥稳定碎石工程

施工工艺：下承层准备→施工放样→厂拌拌合、运输→摊铺整平→碾压成型→养生。

1、下承层施工准备

对路基按规定进行验收，符合标准。复检水泥稳定砂砾的高程、宽度、纵横坡度、边坡和平整度，没有松散材料和软弱地点，要进行彻底清扫，并适量洒水，保持下承层湿润，符合水泥稳定砂砾基层的铺筑要求。

2、施工放样

采用全站仪进行恢复中线。直线段每20米设一桩，平曲线每10米设一桩。在路面边缘外侧0.5m设指示桩，进行水平测量，在两侧指示桩上，根据试验段求得准确的松铺系数用红漆做出标记，在指示桩红漆线拉上钢丝线。按路面结构的设计宽度定好边线，每侧应超出设计宽度20cm.

3、混合料拌合、运输

水泥稳定砂砾采用稳定土厂拌设备拌和方法，拌和时配料根据试验确定的配合比进行配料。拌和时混合料的含水量高于最佳含水量0.5%～1.0%，以补偿后续工序的水分损失,水泥剂量严格按照设计要求。拌和机生产的混合料确保均匀，色泽一致，没有灰条、花团和花面，没有水泥及碎石的粗细颗粒“窝”，当发现有没充分拌和的材料需重新拌和才能使用或把此料剔除堆于一旁。

拌和好的混合料尽快运至现场进行摊铺，运输车装载均匀。混合料组织25台15t自卸车运输。从第一次在拌和机内加水拌和到完成压实工作的时间控制为3h，并应小于终凝时间6h。车上的混合料加以覆盖塑料薄膜以防运输过程中水分蒸发，保持装载高度均匀以防离析。

4、混合料摊铺与整形

水泥稳定砂砾铺筑前应先在底基层表面洒水湿润，摊铺时混合料的含水量应大于最佳含水量0.5％～1.0％，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。

混合料经试验室检测，质检员验收通过后，用15t自卸车运输至摊铺现场，按设计断面宽度卸料，依据高程测量计算出每个控制网格应倒的车数，同时用装载机配合推土机紧跟摊铺，根据拉出的钢丝线控制摊铺高程，施工中测量员随时检测摊铺后的标高，出现异常马上采取补救措施。对摊铺后表面粗料集中的部位人工找补，使表面均匀，多余废料不得抛弃路旁，应用小推车随时清出现场。

摊料后由平地机进行整平，测量员堆起高程控制台，洒上白灰，指导平地机摊铺施工。水泥稳定砂砾应在全宽度范围内一次摊铺，若摊铺宽度不够，应用两台摊铺机前后错开摊铺，保证前后铺料搭接处在水泥初凝前碾压成一个整体，避免纵向接缝。

5、混合料碾压

碾压是保证水稳石基层达到密实要求的关键工序，要按照“先静压，后振动”、“先轻，后重”、“先慢，后快”、“先两侧，后中间”的原则。

混合料经摊铺和整形50m左右时即可开始碾压,作为一个碾压段。直线段由边缘向中心碾压，每道碾压应与上道碾压相重叠1/2轮宽，先用8T压路机稳压两遍, 碾压速度为1.5-2km/h,然后用12T压路机振压3-4遍,碾压速度为2.5-3km/h,最后用轻型压路机光面。压实后表面应平整、无轮迹或隆起、裂纹搓板及起皮松散等现象。严禁压路机在完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车，如必须调头，应在调头处覆盖10cm厚砂砾，以保证基层表面不受破坏。在雨水、污水和检查井等不易碾压到位的部位，用小型机具充分压实。

6、养生

碾压完毕，立即覆盖土工膜开始保湿养生，同时进行压实度检查，2小时后洒水车应用喷雾式喷头洒水，要注意喷头的角度，以避免对水泥稳定砂砾产生冲刷，造成局部坑槽。每天洒水量视天气而定，以保持基层表面湿润为度，养生期不小于7天。

严格控制车辆在刚铺好的基层上行走，在养护路段及车辆进出地点应树立醒目标志牌。仅为施工需要，车辆必须行走时，车速不得超过15Km/h，不准急刹车，并应使车辆在基层全宽度上均匀行驶。

7、接缝处理

同日施工的两工作段，应采用搭接。前一段铺筑后，留5～8m不进行碾压，后一段施工时，应加水泥重新拌和，并于后一段共同碾压。

用摊铺机摊铺混合料时，不宜中断，如因故中断时间超过2h，应设置横向接缝，摊铺机应驶离混合料末端。人工将末端含水量合适的混合料弄齐，紧靠混合料放两根方木，方木高度与混合料的压实厚度想同，并整平

紧靠方木的混合料。在方木的另一侧用砂砾或碎石回填约3m长，其高度应高出方木几厘米；在重新开始摊铺混合料之前，将砂砾或碎石和方木除去，并将下承层顶面清扫干净；摊铺机返回到已压实的末端，重新开始摊铺混合料。

如摊铺中断后，未按上述方法处理横向接缝，且中断时间已超过2h，则应将摊铺机附近及下面未经压实的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成与道路中心线垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。

8、取样及试验

施工过程中,混合料应按规范标准进行制作含水量、水泥和七天无侧限抗压强度试验，其试验结果及频率要符合技术规范要求。
十七、钢筋制作与安装工程

（一）钢筋制作

1、钢筋加工制作时，要将钢筋加工下料表与设计图复核，检查下料表实否有错误和遗漏，对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求，经过这两道检查后，再按下料表现放出实样，试制合格后方可批制作，加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。

2、施工中如需要钢筋代换时，必须先充分了解设计意图和代换材料性能，严格遵守钢筋混凝土设计规范的各种规定，并不得以邓面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换，须征得设计单位同意，并有书面通知时方可代换。

（1）钢筋表面应洁净，沾着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净，可结合冷拉工艺除锈。

（2）钢筋调直，可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%.

（3）钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量，长短搭配，先断长科后断短料，尽量减少和缩短钢筋短头、以节约钢材。

（4）钢筋弯钩或弯曲：

1）钢筋弯钩。

形式有三种，分别为半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。钢筋弯曲后，弯曲处内皮收缩。外皮延伸、轴线长度不变，弯曲处形成圆弧，弯起后尺寸不大于下料尺寸，应考虑弯曲调整值。

钢筋弯心直径为2.5d，平直部分为3d，钢筋弯钩增加长度的理论计算值：对装半圆弯钩为6.25d，对直弯钩为3.5d，对斜弯钩为4.9d。

2）钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护厚度、钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。

 A、直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度

 B、弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度—弯曲调整值+弯钩增加长度

 C、箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度

（二）钢筋绑扎与安装

1、钢筋绑扎前先认真熟悉图纸，检查配料表与图纸，设计是否有出入，仔细检查成品尺寸、形状是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。钢筋垂直运输采用16T汽车吊将加工制作好的钢筋吊入基坑。

2、质量要求

（1）钢筋的材质。规格及焊条类型应符合钢筋工程的设计和施工规范，有材质及产品合格证书和物理性能检验，对于进口钢材需增加化学性能检定，检验合格后方能使用。

（2）钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、街头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。

（3）焊工必须持相应等级焊工证才允许上岗操作。

（4）在焊接前应预先用相同的材料、焊接条件及参数，制作二个抗拉试件，其试验结果大于该类别钢筋的抗拉强度时，才允许正式施焊，此时可不再从成品抽样取试件。

（5）钢筋、骨架绑扎，缺口、松扣不超过应绑扎数的10%，且部应集中。

（6）钢筋弯钩的朝向正确，绑扎街头符合施工规范的规定，搭接长度不小于规定值。

（7）所有焊接接头必须进行外观检验，其要求是：焊缝表面平顺，没有较明显的咬边。凹陷、焊瘤，夹渣及气孔，严禁有裂纹出现.

3、机械性能试验、检查方法。

根据焊件的机械性能的有关规定进行取样送检。

十八、模板工程
（一）模板的一般要求：

1、模板的形式应与结构特点和施工条件相适应。

2、模板应具有足够的强度、刚度和稳定性。

3、能够保证浇筑后结构手的形状、尺寸和相互位置符合设计文件要求。

4、模板表面应光洁平整、接缝严密。

5、制作简单，装拆方便，做到系列化、标准化。

本工程混凝土模板采用组合钢模板，局部尺寸不足或结构复杂组合钢模板无法施工的部位选用胶合板现场制作。支撑和围囹采用钢管和木方，标准钢模板的接缝采用海绵密封条进行封闭，确保模板不漏浆。

（二）模板材料

1、组合钢模板选用Q235板材，厚度不小于3mm，其质量应符合GB/T700-2006的规定；

2、木模板选用非模数制尺寸1220mm×2440mm，厚度15mm的胶合板。其质量应符合GB/T17656-2008《混凝土模板用胶合板》的要求，平均厚度允许偏差为±0.6mm、每张板厚度最大允许偏差为1.0mm、板的垂直度不得超过0.8mm/m、板的四边边缘直度不得超过1mm/m、板的翘曲度不得超过1%。

（三）模板制作

1、组合钢模板选用规格为1500×300mm、1200×300mm、900×200mm、600×200mm、600×100mm等几种规格的平面钢模板和内外阴阳角。钢模板制作在哈尔滨市选择有资质的钢模板生产厂家制作，完成后按下表进行验收。

	项次
	偏差名称
	允许偏差mm

	1
	长和宽
	±2

	2
	相邻两板面高差
	1

	3
	两块模板间的拼缝宽度
	1

	4
	模板侧面不平整度
	1.5

	5
	模板面局部不平（用2m直尺检查）
	2

	6
	连接配件的孔眼位置
	±1


2、胶合模板在拌和站旁的模板加工厂现场制作，其制作偏差也按上表执行。

（四）模板安装

1、模板安装前，应按设计图纸测量放样，在混凝土垫层上弹线标示立模控制线，一般按距立模线200mm控制，这样，支完模后还可以依据弹线进行校正。

2、坚向模板安装应在基土上加设垫板，且基土应坚实并有排水措施。

3、现浇钢筋混凝土梁、板和孔洞顶部模板，跨度不小于4m时，模板应设置预拱；当结构设计无具体要求时，预拱高度宜为全跨长度的1/1000～3/1000。

4、模板与混凝土接触的面板，以及各块模板接缝处，应平整密合，模板之间的接缝用泡沫条进行密封，防止漏浆，保证混凝土表面的平整度和混凝土的密实性。

5、模板的钢拉杆不应弯曲，拉杆采用12mm光圆钢筋，拉杆与锚固头连接牢固。

6、建筑物分层施工时，应逐层校正下层偏差，模板下端应紧贴混凝土面。

7、模板与混凝土的接触面应涂刷脱模剂，并避免脱模剂污染或侵蚀钢筋或混凝土，不应采用影响结构性能或妨碍安装工程施工的脱模剂。

8、模板上，不应堆放超过设计荷载的材料及设备。混凝土浇筑过程中，安排模板工负责模板的检查，发现模板有变形、位移，及时采取措施处理，必要时停止混凝土浇筑。

9、模板的安装方法：对于边墙模板采用现场散拼的方法，对于洞身内模板采用场外预拼现场整片安装的方法，用竖楞、横楞和对拉螺栓加固，绑完钢筋后，支立内墙，然后再支立外模。最后挂线校正，支撑牢固。安装形式如下图。

（五）模板拆除

1、拆除模板的期限，应遵守下列规定：

（1）不承重的侧面模板，混凝土强度达到2.5MPa以上，保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除。

（2）钢筋混凝土结构的承重模板，混凝土达到下列强度后，方可拆除。

①悬臂梁、板：跨度L≤2m，75%；跨度L＞2m，100%。

②其他梁、板、拱：跨度L≤2m，50%；2m＜跨度L≤8m，75%；跨度L＞8m，100%。

2、拆模时，应根据锚固情况，分批拆除锚固连接件，防止大片模板坠落；拆模应使用专门工具，以减少对混凝土及模板的损伤。

3、拆模的顺序及方法应按相关规定进行。当无规定时，模板拆除可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。

4、模板拆除时应设专人指挥，禁止高处向下抛投模板；拆除的模板应及时清理干净，维修后做好防锈处理，并分类堆放，用苫布加以覆盖。

十九、水闸混凝土工程

（一）工程概况

本水闸工程主要包括进出口挡土墙、闸室、洞身砼以及启闭机架等部位的混凝土施工，各部位混凝土标号均为C25F200，混凝土采用商品混凝土。水闸混凝土施工质量直接关系到整个水闸结构的稳定性、耐久性和安全性，必须严格按照设计要求和施工规范进行组织施工，确保商品混凝土的质量符合标准，满足水闸在不同工况下的运行需求。

（二）施工准备

1、技术准备

（1）组织施工技术人员详细审查水闸设计图纸和相关技术规范，明确各部位混凝土的设计要求，如浇筑方式、振捣方法、养护措施、模板支设方案以及伸缩缝设置等技术要点，掌握施工关键环节和质量控制标准。

（2）由项目技术负责人对施工人员进行全面的技术交底，包括混凝土施工工艺流程、质量控制重点、安全注意事项、成品保护措施等内容，确保施工人员熟悉施工全过程的技术要求和操作规范，避免施工中的盲目性和随意性，保障施工质量和安全。

（3）根据设计图纸进行测量放线，确定各部位混凝土的浇筑边界、高程控制点以及模板支设位置等，并设置明显的测量标志桩，为施工提供准确的基准数据，确保混凝土结构的位置和尺寸符合设计要求。同时，对施工现场进行详细勘查，了解地下管线、障碍物等情况，采取相应的保护或处理措施，避免施工过程中对其造成损坏。

2、材料准备

（1）虽然采用商品混凝土，但需提前与商品混凝土供应商沟通，要求其提供混凝土配合比设计报告、原材料检验报告等相关质量证明文件，确保原材料（如水泥、骨料、外加剂等）符合设计要求和规范标准，且混凝土的配合比准确无误，能够满足C25F200混凝土的强度、抗冻性以及工作性能等要求。

（2）准备好模板工程所需的材料，如优质胶合板、方木、钢管脚手架等，确保模板具有足够的强度、刚度和稳定性，能够承受混凝土浇筑过程中的侧压力、振捣力以及施工荷载等，模板的拼接应严密，表面应平整光滑，涂刷脱模剂，便于混凝土脱模，保证混凝土的外观质量。

（3）根据设计要求，准备好钢筋工程所需的材料（如有），包括符合国家标准的钢筋，其品种、规格、数量应符合设计规定，钢筋应具有质量合格证书，并按规定进行力学性能检验，包括拉伸试验、弯曲试验等，检验合格后方可使用。同时准备好电焊机、钢筋切断机、弯曲机等钢筋加工设备，确保设备性能稳定，精度满足加工要求，并配备专业操作人员，严格按照操作规程进行作业。

3、机械设备准备

（1）混凝土运输车辆：根据混凝土浇筑方量和浇筑速度，与商品混凝土供应商协商配备足够数量的混凝土运输车辆，车辆应保持良好的车况，确保运输过程中混凝土不发生离析、漏浆等现象，保证混凝土的浇筑质量。运输车辆在装料前，应将车内残留的积水和杂物清理干净，防止影响混凝土的质量。

（2）混凝土泵车（或地泵）：对于闸室、洞身等部位的混凝土浇筑，根据实际情况选用混凝土泵车或地泵进行混凝土的输送，泵车的输送能力应满足浇筑强度要求，其泵送管道应布置合理，固定牢固，避免在泵送过程中发生堵塞、爆管等事故，确保混凝土能够顺利输送至浇筑部位。

（3）插入式振捣器、平板振捣器：配备足够数量的插入式振捣器和平板振捣器，用于混凝土的振捣作业。插入式振捣器主要用于振捣柱、墙、梁等部位的混凝土，其振捣棒的直径和长度应根据混凝土结构的尺寸进行选择，振捣器的振动频率和振幅应满足振捣要求；平板振捣器主要用于振捣面积较大的板状结构，如闸室底板、进出口挡土墙基础等部位的混凝土，确保混凝土振捣密实，无蜂窝麻面等缺陷。

（4）其他小型工具：准备好施工所需的各类小型工具，如铁锹、手推车、水准仪、全站仪、钢卷尺、抹子、拉毛工具等，便于施工人员进行模板支设、钢筋绑扎、混凝土浇筑、振捣、找平、收光以及质量检测等操作，提高施工效率和质量。

（三）施工工艺流程

1、模板工程

（1）模板设计与制作：根据各部位混凝土的结构形式和尺寸，进行模板设计，确定模板的材质、规格、支撑系统等。模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，能够承受混凝土浇筑过程中的侧压力、振捣力以及施工荷载等，确保混凝土结构的形状和尺寸符合设计要求。模板采用优质胶合板制作，背楞采用方木，支撑系统采用钢管脚手架，模板的拼接应严密，表面应平整光滑，涂刷脱模剂，便于混凝土脱模，保证混凝土的外观质量。

（2）模板安装：按照测量放线确定的位置，进行模板的安装。首先安装基础模板，确保基础的尺寸和高程准确，模板固定牢固，防止在混凝土浇筑过程中发生位移和变形。模板之间的连接应紧密，采用螺栓、卡扣等连接件进行固定，对拉螺栓应设置合理，间距不宜过大，防止模板涨模。在模板安装过程中，应随时检查模板的垂直度、平整度和位置偏差，及时进行调整和校正，确保模板安装质量符合要求。

（3）模板拆除：在混凝土达到一定强度后，方可进行模板拆除。拆除顺序应按照先支后拆、后支先拆的原则进行，严禁暴力拆除，防止损坏混凝土结构的边角和表面。对于侧模，在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时，方可拆除；对于底模，应根据混凝土的结构类型、跨度以及同条件养护试块的强度试验结果确定拆除时间，一般跨度小于2m的板、梁，混凝土强度达到设计强度的50%以上时可拆除底模；跨度在2-8m的板、梁，混凝土强度达到设计强度的75%以上时可拆除底模；跨度大于8m的板、梁，混凝土强度达到设计强度的100%时方可拆除底模。模板拆除后，应及时清理、维修和保养，以备下次使用。

2、钢筋工程（如有）

（1）钢筋加工：根据设计图纸和规范要求，对钢筋进行加工。钢筋的切断应采用切断机，确保钢筋的长度准确；钢筋的弯曲应采用弯曲机，保证钢筋的弯曲角度和半径符合设计规定；钢筋的焊接应采用闪光对焊、电弧焊等方法，焊接接头应符合规范要求，进行外观检查和力学性能试验，合格后方可使用。加工好的钢筋应按规格、型号、部位等分类堆放，并做好标识，防止混淆。

（2）钢筋绑扎：在模板安装完成后，进行钢筋绑扎。首先，在模板上弹出钢筋的位置线，然后按照位置线进行钢筋的摆放和绑扎。钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢，双向受力的钢筋应全部扎牢，单向受力的钢筋除周边两排交叉点全部扎牢外，中间部分可间隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不发生位移。对于柱、墙等竖向钢筋，应设置足够的箍筋和拉筋，确保钢筋的位置准确，防止在混凝土浇筑过程中发生位移和倾斜。在钢筋绑扎过程中，应注意保护钢筋的表面，避免被油污、泥土等污染，影响钢筋与混凝土的粘结力。

（3）钢筋保护层控制：为保证钢筋的混凝土保护层厚度符合设计要求，在钢筋与模板之间设置垫块，垫块应采用与混凝土强度等级相同的水泥砂浆制作，垫块的厚度应符合设计规定，间距不宜过大，一般每平方米不少于4个，呈梅花形布置，确保钢筋在混凝土中处于正确的位置，有效发挥其受力作用，同时防止钢筋锈蚀，提高混凝土结构的耐久性。

3、混凝土工程

（1）商品混凝土选择与质量控制：选择具有良好信誉和生产资质的商品混凝土供应商，与其签订详细的供货合同，明确混凝土的技术要求、供应时间、质量保证措施等内容。在商品混凝土供应过程中，安排专人驻场监督，检查原材料的质量、配合比的执行情况以及混凝土的搅拌质量等，确保商品混凝土的质量稳定可靠，符合设计要求的C25F200混凝土标准。同时，要求供应商在每车混凝土出厂时，提供混凝土的配合比通知单、发货单等资料，以便施工现场对混凝土的质量进行追溯和检验。

（2）混凝土运输：商品混凝土采用搅拌运输车运输，运输过程中应保持罐体匀速转动，防止混凝土发生离析、泌水等现象。混凝土从搅拌站出料后，应在规定的时间内运至浇筑现场，一般情况下，夏季不超过90分钟，冬季不超过120分钟，对于超过运输时间限制的混凝土，应进行坍落度检测，如不符合要求，应作退货处理，严禁使用。在运输过程中，如遇到堵车、道路颠簸等情况，应及时采取措施，如调整运输路线、降低车速等，确保混凝土的运输质量。

（3）混凝土浇筑：

基础混凝土浇筑：对于进出口挡土墙基础、闸室基础等部位的混凝土浇筑，应分层进行，每层厚度不宜超过30cm，采用插入式振捣器进行振捣，振捣棒应插入下层混凝土5-10cm，确保上下层混凝土结合紧密。在浇筑过程中，应注意控制混凝土的浇筑速度和高度，避免混凝土产生离析现象，同时应随时检查模板、钢筋的位置和支撑情况，如有变形、（4）混凝土振捣：混凝土振捣是保证混凝土质量的关键环节，应采用插入式振捣器和平板振捣器相结合的方式进行振捣。插入式振捣器主要用于振捣柱、墙、梁等部位的混凝土，振捣时应快插慢拔，插点应均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，振捣棒的移动间距不宜大于振捣棒作用半径的1.5倍，一般为30-40cm。平板振捣器主要用于振捣面积较大的板状结构，振捣时应从混凝土浇筑的一端开始，逐渐向另一端移动，移动速度应均匀，保证混凝土表面振捣密实，无气泡冒出。在振捣过程中，应避免振捣棒触及模板、钢筋和预埋件，防止其发生位移和损坏，同时应注意观察混凝土的振捣情况，如发现混凝土表面不再下沉、不再出现气泡、表面泛出水泥浆，表明混凝土已振捣密实，应停止振捣，防止过振造成混凝土离析。

（5）混凝土养护：混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间不少于14天。对于闸室、进出口挡土墙等暴露在空气中的混凝土结构，采用洒水养护和覆盖位移等情况，应及时进行调整和加固。

塑料薄膜相结合的方式，保持混凝土表面湿润，避免水分过快蒸发，导致混凝土表面出现裂缝。对于洞身内部等不易洒水养护的部位，可采用喷涂养护剂的方式进行养护，确保混凝土在养护期间保持良好的湿度和温度条件，保证混凝土强度的正常增长和抗冻性能的提高。在养护期间，应安排专人负责养护工作，定期检查混凝土的养护情况，确保养护措施落实到位。

（6）混凝土试块制作：在混凝土浇筑过程中，应按规定制作混凝土试块，包括标准养护试块和同条件养护试块。标准养护试块用于检验混凝土的28天抗压强度，同条件养护试块用于确定混凝土的拆模时间、结构实体检验等。试块的制作应在浇筑地点随机抽取，每组试块的数量应符合规范要求，试块应采用标准模具制作，并做好标识，注明工程名称、部位、浇筑日期、强度等级等信息，及时送实验室进行养护和试验，确保试块的代表性和试验结果的准确性，为混凝土质量的评定提供依据。

（四）质量控制措施

1、建立质量管理体系

成立以项目经理为组长的质量管理小组，成员包括技术负责人、质量员、施工员、材料员、试验员等，明确各成员的质量职责，制定完善的质量管理规章制度和质量奖惩制度，加强对水闸混凝土施工全过程的质量管控。质量管理小组定期召开质量会议，分析解决施工中出现的质量问题，对施工质量进行动态管理，确保施工质量始终处于受控状态，符合设计要求和相关标准规范。

2、原材料及商品混凝土质量控制

（1）虽然采用商品混凝土，但仍需对其原材料进行严格把关。要求商品混凝土供应商提供原材料的质量证明文件，并定期对其原材料进行抽检，确保水泥、骨料、外加剂等原材料符合设计和规范要求。对商品混凝土的配合比进行审核，确保其满足C25F200混凝土的性能要求，如强度、抗冻性、耐久性以及工作性能等。

（2）在商品混凝土供应过程中，安排专人在搅拌站和施工现场进行双重监督。在搅拌站，检查原材料的计量是否准确，搅拌时间是否符合规定，混凝土的坍落度、和易性等是否满足要求；在施工现场，对每车混凝土进行坍落度检测，如发现坍落度不符合要求，应及时与搅拌站联系，采取调整措施或退货处理，严禁使用不合格的混凝土。

3、施工过程质量控制

（1）模板工程质量控制：在模板设计、制作和安装过程中，严格按照设计要求和施工规范进行操作，确保模板的强度、刚度、稳定性满足要求，模板的拼接严密，表面平整光滑，涂刷脱模剂均匀，防止出现漏浆、变形等问题，影响混凝土的外观质量和尺寸精度。在模板安装完成后，进行全面的检查和验收，对不符合要求的部位及时进行整改，确保模板安装质量符合标准。

（2）钢筋工程质量控制：对钢筋的加工、绑扎和安装过程进行严格控制，确保钢筋的品种、规格、数量、间距、锚固长度、焊接质量等符合设计和规范要求。钢筋的交叉点应牢固绑扎，保护层垫块应设置合理，防止钢筋位移和锈蚀，保证钢筋在混凝土中能够有效发挥其受力作用，确保混凝土结构的承载能力。在钢筋工程施工过程中，加强质量检查，对发现的问题及时进行整改，确保钢筋工程质量合格。

（3）混凝土浇筑质量控制：在混凝土浇筑过程中，严格控制浇筑顺序、分层厚度、浇筑速度和振捣质量等关键环节。按照施工方案进行分层浇筑，避免混凝土出现冷缝；控制浇筑速度，防止混凝土产生离析现象；加强振捣，确保混凝土振捣密实，无蜂窝麻面、孔洞等质量缺陷。同时，在浇筑过程中，安排专人对模板、钢筋进行检查，如发现变形、位移等情况，应及时进行调整和加固，确保混凝土浇筑过程的顺利进行和结构的质量安全。

（4）混凝土养护质量控制：混凝土养护是保证混凝土质量的重要环节，应严格按照养护方案进行养护。确保养护时间不少于14天，养护期间保持混凝土表面湿润，避免水分过快蒸发，导致混凝土表面出现裂缝，影响混凝土的强度和耐久性。对于不同部位的混凝土，采取相应的养护措施，如洒水养护、覆盖养护、喷涂养护剂等，确保养护效果满足要求。

4、质量检验制度

（1）实行“三检”制度，即施工班组自检、施工队互检和项目部专检。施工班组在每道工序完成后进行自检，发现问题及时整改；施工队组织成员进行互检，互相学习交流，提高施工质量；项目部质量管理人员进行专检，依据质量标准严格检查，对不符合要求的部位下达整改通知书，施工班组限期整改，并进行复查，确保各工序质量达标，未经检验合格不得进入下一道工序。

（2）加强对关键工序和重要部位的质量检验，如基础隐蔽工程验收、钢筋隐蔽工程验收、混凝土试块制作与试验、模板拆除前的强度检测等，邀请建设单位、监理单位、设计单位等相关各方共同参与验收，验收合格后方可进行后续施工，确保工程质量得到各方认可和保障。

（五）安全保证措施

1、安全教育培训

对参与水闸混凝土施工的全体人员进行安全教育培训，内容包括安全操作规程、安全防护知识、应急救援措施、施工现场安全风险识别与防范等方面，提高施工人员的安全意识和自我保护能力，使其熟悉各类施工机械和工具的安全使用方法，了解施工现场的安全隐患和预防措施，避免因安全意识淡薄和操作不当引发安全事故

2、安全防护设施配备

在施工现场设置明显的安全警示标志，如“施工现场，禁止入内”“注意安全，小心吊运”“高压危险”等，在危险区域（如起重机作业半径范围、基坑边缘、临时用电设施附近等）设置防护栏杆和警示带，提醒施工人员和过往行人注意安全，防止意外事故发生。

为施工人员配备齐全的个人劳动防护用品，如安全帽、安全鞋、防护手套、安全带（高处作业时）、反光背心等，并监督其正确佩戴和使用，确保施工人员在作业过程中的人身安全。定期检查和更换劳动防护用品，保证其防护性能良好。

对施工机械设备的安全防护装置进行定期检查和维护，确保其齐全有效，如起重机的限位器、力矩限制器、吊钩保险装置，电焊机的二次侧空载降压保护器等，防止因安全装置失效引发安全事故。同时，对施工现场的临时用电设施进行规范设置，采用TN-S系统，做到“三级配电、两级保护”，确保用电安全，防止触电事故发生。

3、安全操作规程制定与执行

（1）起重机安全操作规程

起重机司机必须持证上岗，严格遵守起重机的操作规程。作业前，对起重机进行全面检查，包括机械部件、电气系统、安全装置等，确保设备性能良好，安全装置齐全有效，严禁起重机带病作业。

在吊运模板、钢筋、混凝土料斗等物品时，根据物品的重量和形状选择合适的吊具和吊运参数，严禁超重吊运和歪拉斜吊。吊具（如钢丝绳）应定期检查，如有磨损、断丝等情况应及时更换。吊运过程中，设专人指挥，指挥信号应明确、准确，司机应听从指挥，严格按照信号操作，不得擅自行动。

起重机作业时，起重臂下严禁站人，作业半径范围内设置警戒区域，防止无关人员进入。当风力超过六级时，应停止起重机作业，将起重臂转至顺风方向，并放下吊钩，固定好起重机，确保设备安全。

（2）其他施工机械安全操作规程

电焊机、钢筋切断机、弯曲机等机械设备的操作应严格按照设备的操作规程进行，操作人员应熟悉设备性能和操作方法，定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行。电焊机的外壳应接地良好，焊把线不得有破损、露芯现象，防止触电事故发生；钢筋加工设备在运转过程中，严禁用手直接接触刀具和钢筋，防止机械伤害。

运输车辆在施工现场应限速行驶，遵守交通规则，定期检查车辆的制动、转向、灯光等系统，确保车辆行驶安全。车辆装卸模板、钢筋、混凝土等材料时，应停放在平稳、坚实的地面上，防止车辆倾覆，装卸过程中应注意人员安全，避免材料滑落伤人。

（3）其他安全操作要求

在基础开挖和混凝土浇筑过程中，注意土方边坡的稳定性，防止坍塌事故发生。如遇土质较差或边坡较高的情况，应采取适当的支护措施，如设置挡土墙、土钉墙等。同时，在基坑周边设置排水设施，防止雨水浸泡基坑，影响基础和混凝土施工安全。

高处作业必须系好安全带，安全带应高挂低用，挂在牢固可靠的地方。作业平台应设置牢固的防护栏杆，脚手板应铺满、铺稳，防止人员坠落事故发生。

在混凝土振捣过程中，振捣器的电源线应架空或采取其他有效的防护措施，防止电源线破损漏电，造成触电事故。振捣人员应穿戴绝缘手套和胶鞋，确保自身安全。

（六）环境保护措施

1、扬尘控制

在基础开挖、土方回填、材料运输和装卸等施工过程中，易产生扬尘污染，应采取有效的扬尘控制措施。施工现场设置洒水车，定期对施工道路、作业场地进行洒水降尘，特别是在干燥天气和风力较大时，增加洒水次数，保持地面湿润，减少扬尘的产生。

对土方、砂石等易扬尘材料进行覆盖存放，运输车辆应密闭或采取篷布遮盖措施，防止材料遗撒飞扬，在车辆出入口设置洗车池，对进出车辆进行清洗，确保车辆不带泥上路，减少道路扬尘污染。

2、噪声控制

合理安排施工时间，尽量避免在居民休息时间（如中午12:00-14:00和夜间22:00-6:00）进行高噪声作业（如起重机吊运、混凝土振捣、电焊机作业等），如因工艺要求必须连续施工的，应提前办理相关手续并公告附近居民。选用低噪声的施工机械设备，并定期进行维护保养，降低设备运行噪声。在施工现场设置噪声监测点，实时监测施工噪声，当噪声超标时，及时采取降噪措施，如调整施工工艺、更换设备、设置隔音屏障等，确保施工噪声符合国家排放标准要求，减少对周边环境和居民的影响。

3、废弃物处理

对施工过程中产生的废弃物进行分类收集和处理，如废弃的模板、方木、钢筋头、包装材料等可回收物应进行回收利用，减少资源浪费；废弃的混凝土渣、砂浆、油污抹布等应按照指定地点进行堆放或填埋处理，不得随意倾倒，防止污染土壤和水体。对机械设备产生的废油、废水等有害物质，应设置专门的收集容器，定期交由有资质的单位进行处理，避免对环境造成污染。

4、生态保护

在施工过程中，应尽量减少对周边植被的破坏，对因施工造成的植被破坏区域，应在施工结束后及时进行植被恢复，种植适合当地生长的植物，保持生态平衡。同时，注意保护周边的水体环境，避免施工废水、废渣等直接排入水体，造成水体污染，影响水生生物的生存环境。

八、土工膜

（一）工程概况

本水闸进出口护砌工程中，在开挖削坡后采用土工膜进行铺设，以起到防渗、隔离等作用，确保水闸进出口的稳定性和耐久性，防止水流渗透对护砌结构及周边土体造成破坏，保障水闸的正常运行。

（二）施工准备

1、技术准备

（1）组织施工技术人员详细研究水闸进出口护砌设计图纸和土工膜相关技术规范，明确土工膜的规格、型号、技术指标、铺设位置、搭接要求以及施工工艺等技术要点，掌握施工关键环节和质量控制标准。

（2）由项目技术负责人对施工人员进行全面的技术交底，包括土工膜的铺设方法、拼接工艺、固定措施、质量检验要求、安全注意事项以及成品保护措施等内容，确保施工人员熟悉施工全过程的技术要求和操作规范，避免施工中的盲目性和随意性，保障施工质量和安全。

（3）根据设计图纸进行测量放线，确定土工膜的铺设范围和边界，在坡面上设置明显的测量标志桩，为施工提供准确的基准数据，确保土工膜铺设位置的准确性和平整度。

2、材料准备

（1）土工膜采购：根据设计要求，选用质量合格、符合国家标准的土工膜，其材质、厚度、幅宽、拉伸强度、断裂伸长率、抗渗性能等技术指标应满足设计规定。采购时，要求供应商提供产品合格证、质量检测报告等相关质量证明文件，并对进场的土工膜进行抽样检验，检验项目包括外观质量、尺寸偏差、物理性能指标等，不合格的产品坚决退回，严禁使用。

（2）连接材料：根据土工膜的连接方式（如焊接或粘接），准备相应的连接材料，如焊接使用的专用焊机和焊条（或焊丝），其材质应与土工膜相匹配，确保焊接质量可靠；粘接使用的专用胶水，应具有良好的粘结性能和耐水性，保证粘接牢固，防止连接处渗漏。

（3）固定材料：准备好土工膜固定所需的材料，如U型钉、膨胀螺栓（用于岩石坡面）、沙袋等，其规格和强度应满足固定要求，确保土工膜在铺设过程中能够牢固地固定在坡面上，不发生位移和松动。

3、机械设备准备

（1）焊接设备（如采用焊接连接）：选用性能稳定、符合土工膜焊接要求的专用焊机，焊机应具备温度、速度等参数的调节功能，能够保证焊接质量，在使用前进行全面检查和调试，确保正常运行。同时，配备焊接辅助工具，如压辊、剪刀等，便于进行土工膜的焊接操作。

（2）运输车辆：配备足够数量的运输车辆，用于土工膜、连接材料及固定材料的运输，车辆应保持良好的车况，确保运输过程中的材料安全，避免因车辆故障导致材料损坏或延误施工进度。

（3）其他小型工具：准备好施工所需的各类小型工具，如铁锹、扫帚、手推车、钢卷尺、水准仪、经纬仪等，便于施工人员进行坡面清理、土工膜铺设、测量放线以及质量检测等操作，提高施工效率和质量。

（三）施工工艺流程

1、坡面修整与清理

在土工膜铺设前，对开挖削坡后的坡面进行修整，使其平整度符合设计要求，坡面不得有明显的凹凸不平、松动石块、树根、杂草等杂物。采用人工配合机械（如挖掘机、装载机等）对坡面进行清理和平整，对于较大的石块采用风镐或破碎锤进行破碎清除，然后用扫帚将坡面清扫干净，确保坡面平整、坚实、干净，为土工膜的铺设提供良好的基础条件。

2、土工膜铺设

（1）铺设顺序：土工膜的铺设应按照自下而上、由坡脚向坡顶的顺序进行，避免土工膜在铺设过程中被拉裂或划破。铺设时，将土工膜卷材沿坡面展开，使土工膜的纵向中心线与坡面的中心线重合，确保土工膜铺设平整、顺直，无褶皱和扭曲现象。

（2）铺设方法：对于较长的坡面，可采用分段铺设的方法，每段长度根据实际情况确定，但不宜过长，一般控制在1015m左右，以方便施工操作和保证铺设质量。在铺设过程中，土工膜应适当松弛，预留一定的伸缩量，以适应坡面的变形和温度变化，防止土工膜因受力过大而被拉裂。同时，避免土工膜与坡面之间形成空隙，如有必要，可在坡面上铺设一层中粗砂或细土作为找平层，以保证土工膜与坡面紧密贴合。

3、土工膜连接

（1）焊接连接（如采用焊接方式）：当土工膜铺设到一定长度后，进行土工膜的连接。焊接前，将土工膜的搭接部位擦拭干净，去除灰尘、油污等杂质，保证焊接面清洁。根据土工膜的材质和厚度，调整焊机的温度、速度等参数，一般焊接温度控制在250350℃之间，焊接速度控制在0.20.5m/min之间，具体参数应通过试验确定，以确保焊接质量。采用双缝焊接的方式，焊接时，将土工膜的搭接宽度控制在1015cm，先用焊机进行焊接，然后用压辊对焊接缝进行碾压，使其更加密实牢固，检查焊接缝的外观质量，不得有漏焊、虚焊、焊焦等缺陷，焊接缝应平整、顺直、美观，抗拉强度不得低于母材的80%。

（2）粘接连接（如采用粘接方式）：如采用粘接连接，先将土工膜的搭接部位用砂纸打磨粗糙，然后均匀涂抹专用胶水，涂抹厚度应适中，避免胶水过多或过少影响粘接质量。将搭接的土工膜紧密贴合在一起，并用手或工具压实，使其粘接牢固，在粘接过程中，注意排除空气，防止出现气泡，影响粘接效果。粘接完成后，应按照规定的时间进行固化，固化期间避免土工膜受到外力扰动，确保粘接强度达到要求。

4、土工膜固定

在土工膜铺设和连接完成后，及时对土工膜进行固定，防止其在施工过程中发生位移和滑动。对于土质坡面，采用U型钉将土工膜固定在坡面上，U型钉的间距不宜过大，一般为12m，呈梅花形布置；对于岩石坡面，可采用膨胀螺栓将土工膜固定，膨胀螺栓的锚固深度和间距应符合设计要求，确保固定牢固可靠。在坡顶和坡脚等部位，设置足够的固定措施，如采用混凝土压顶（坡顶）和埋入式固定（坡脚）等方式，将土工膜牢固地固定在相应位置，保证土工膜的整体稳定性。同时，在土工膜表面铺设一层沙袋，对土工膜进行进一步的压载固定，沙袋的铺设应均匀、整齐，防止土工膜被风吹起或被水流冲刷移位。

5、土工膜保护与修补

（1）保护措施：在土工膜铺设完成后，应及时进行保护，防止其受到破坏。在土工膜表面设置警示标志，严禁施工人员和机械设备直接在土工膜上行走、碾压或停放，避免造成土工膜的破损。在后续施工过程中，如进行混凝土浇筑、砌石等作业时，应采取有效的保护措施，如在土工膜表面铺设木板、麻袋等缓冲材料，防止施工过程中的石块、工具等硬物掉落砸坏土工膜。

（2）修补方法：如发现土工膜有破损、孔洞等缺陷，应及时进行修补。对于较小的破损（如孔径小于2cm），可采用专用的土工膜修补胶带进行修补，将修补胶带剪成略大于破损部位的圆形或方形，粘贴在破损处，并用手压实，确保粘贴牢固；对于较大的破损或孔洞，应采用与土工膜相同材质的补丁进行修补，补丁的尺寸应比破损部位周边大1015cm，先将破损部位周围擦拭干净，然后将补丁与土工膜进行焊接（或粘接），焊接（或粘接）方法和质量要求与土工膜的连接相同，确保修补后的土工膜密封性能良好，不影响其防渗效果。

（四）质量控制措施

1、建立质量管理体系

成立以项目经理为组长的质量管理小组，成员包括技术负责人、质量员、施工员、材料员等，明确各成员的质量职责，制定完善的质量管理规章制度和质量奖惩制度，加强对水闸进出口护砌土工膜施工全过程的质量管控。质量管理小组定期召开质量会议，分析解决施工中出现的质量问题，对施工质量进行动态管理，确保施工质量始终处于受控状态，符合设计要求和相关标准规范。

2、原材料质量控制

严格把控土工膜、连接材料、固定材料等原材料的质量关，对每批进场的原材料进行严格的检验和验收。土工膜必须有完整的质量证明文件，并进行外观检查、尺寸偏差检验和物理性能指标抽检，确保其质量符合设计要求；连接材料和固定材料的材质、规格应符合设计规定，进行抽样检验其性能是否满足施工要求，严禁使用不合格的原材料，防止因原材料质量问题导致土工膜施工质量事故。

3、施工过程质量控制

（1）坡面修整与清理质量控制：在坡面修整和清理过程中，严格按照设计要求的坡度和平整度进行施工，确保坡面无松动石块、树根、杂草等杂物，为土工膜的铺设提供坚实、平整、干净的基础。对坡面修整和清理的质量进行检查验收，合格后方可进行土工膜的铺设。

（2）土工膜铺设质量控制：在土工膜铺设过程中，严格控制土工膜的铺设顺序、方法和松弛度，确保土工膜铺设平整、顺直、无褶皱和扭曲现象，土工膜与坡面紧密贴合，预留伸缩量符合要求。检查土工膜的铺设位置是否准确，中心线是否与坡面中心线重合，对不符合要求的部位及时进行调整和整改，确保土工膜铺设质量符合标准。

（3）土工膜连接质量控制：无论是焊接连接还是粘接连接，都要严格按照相应的连接工艺和质量要求进行操作。对于焊接连接，控制好焊接温度、速度、搭接宽度等参数，确保焊接缝的外观质量和抗拉强度符合要求；对于粘接连接，保证粘接面的处理质量、胶水的涂抹均匀性和固化时间，使粘接牢固可靠。对土工膜连接部位进行抽样检验，如进行剥离试验、抗拉强度试验等，检验合格后方可进行后续施工，防止因连接质量问题导致土工膜渗漏。

（4）土工膜固定质量控制：在土工膜固定过程中，检查固定材料的规格、数量和固定方式是否符合设计要求，U型钉、膨胀螺栓等固定件的间距和锚固深度是否满足规定，沙袋的铺设是否均匀、整齐，确保土工膜固定牢固，不发生位移和松动。对土工膜固定情况进行定期检查，如发现固定件松动或沙袋移位等情况，及时进行加固和修复，保证土工膜的整体稳定性。

4、质量检验制度

（1）实行“三检”制度，即施工班组自检、施工队互检和项目部专检。施工班组在每道工序完成后进行自检，发现问题及时整改；施工队组织成员进行互检，互相学习交流，提高施工质量；项目部质量管理人员进行专检，依据质量标准严格检查，对不符合要求的部位下达整改通知书，施工班组限期整改，并进行复查，确保各工序质量达标，未经检验合格不得进入下一道工序。

（2）加强对关键工序和重要部位的质量检验，如土工膜的连接部位、固定部位、修补部位等，邀请建设单位、监理单位、设计单位等相关各方共同参与验收，验收合格后方可进行后续施工，确保工程质量得到各方认可和保障。

（五）安全保证措施

1、安全教育培训

对参与水闸进出口护砌土工膜施工的全体人员进行安全教育培训，内容包括安全操作规程、安全防护知识、应急救援措施、施工现场安全风险识别与防范等方面，提高施工人员的安全意识和自我保护能力，使其熟悉各类施工机械和工具的安全使用方法，了解施工现场的安全隐患和预防措施，避免因安全意识淡薄和操作不当引发安全事故。新进场人员必须进行三级安全教育培训，考核合格后方可上岗作业，同时定期组织全体施工人员进行安全知识更新培训，确保安全意识深入人心。

2、安全防护设施配备

在施工现场设置明显的安全警示标志，如“施工现场，禁止入内”“注意安全，小心滑倒”“高处作业，系好安全带”等，在危险区域（如坡面边缘、高处作业平台等）设置防护栏杆和警示带，提醒施工人员和过往行人注意安全，防止意外事故发生。

为施工人员配备齐全的个人劳动防护用品，如安全帽、安全鞋、防护手套、安全带（高处作业时）、反光背心等，并监督其正确佩戴和使用，确保施工人员在作业过程中的人身安全。定期检查和更换劳动防护用品，保证其防护性能良好。

对施工机械设备的安全防护装置进行定期检查和维护，确保其齐全有效，如挖掘机的安全锁、装载机的制动系统、焊接设备的漏电保护装置等，防止因安全装置失效引发安全事故。同时，对施工现场的临时用电设施进行规范设置，采用TNS系统，做到“三级配电、两级保护”，确保用电安全，防止触电事故发生。

3、安全操作规程制定与执行

（1）坡面作业安全操作规程

施工人员在坡面上行走和作业时，应系好安全带，安全带应高挂低用，挂在牢固可靠的地方，如坡顶的固定锚杆或其他安全可靠的支撑物上。严禁在没有防护措施的情况下在坡面上奔跑、跳跃或嬉戏，防止滑倒坠落事故发生。

在坡面进行土工膜铺设、固定等作业时，应采用可靠的上下通道，如设置临时爬梯或修筑之字形人行便道，方便施工人员上下坡面，避免直接攀爬坡面，造成安全事故。同时，在坡面上传递工具和材料时，应采用绳索吊运的方式，严禁抛掷，防止工具和材料掉落伤人。

（2）焊接设备安全操作规程

焊接设备操作人员必须持证上岗，严格遵守焊接设备的操作规程。作业前，对焊接设备进行全面检查，包括电气系统、加热系统、温控系统等，确保设备性能良好，安全装置齐全有效，严禁焊接设备带病作业。

在使用焊接设备进行土工膜焊接时，操作人员应穿戴好防护手套、防护眼镜等劳动防护用品，防止烫伤和弧光伤害。焊接过程中，注意保持焊接环境通风良好，避免因焊接产生的有害气体积聚对人体造成危害。同时，严禁在易燃、易爆物品附近进行焊接作业，防止发生火灾和爆炸事故。

（3）其他施工机械安全操作规程

挖掘机、装载机等机械设备在坡面作业时，应选择合适的作业位置和行驶路线，确保机械设备的稳定性和安全性。作业前，对机械设备的制动、转向、液压等系统进行检查，确保设备正常运行。在机械设备作业范围内，严禁站人，防止被机械设备碰撞、碾压。

运输车辆在施工现场应限速行驶，遵守交通规则，定期检查车辆的制动、转向、灯光等系统，确保车辆行驶安全。车辆装卸土工膜和材料时，应停放在平稳、坚实的地面上，防止车辆倾覆，装卸过程中应注意人员安全，避免材料滑落伤人。

（六）环境保护措施

1、废弃物处理

对施工过程中产生的废弃土工膜边角料、包装袋、连接材料的废弃物等进行分类收集和处理，可回收利用的材料（如土工膜边角料）应进行回收，统一存放，定期送往回收站进行处理；不可回收的废弃物应按照当地环保部门的要求，运至指定的垃圾填埋场进行填埋处理，不得随意倾倒在施工现场或周边环境中，防止对土壤和水体造成污染。

2、生态保护

在施工过程中，应尽量减少对周边植被的破坏，对因施工造成的植被破坏区域，应在施工结束后及时进行植被恢复，种植适合当地生长的植物，保持生态平衡。同时，注意保护周边的水体环境，避免施工过程中的油污、废水等直接排入水体，造成水体污染，影响水生生物的生存环境。在施工期间，加强对施工现场的洒水降尘工作，减少扬尘对周边环境的污染，特别是在靠近居民区和农田的区域，应采取更加严格的环境保护措施，确保施工活动不对周边居民的生活和农业生产造成不良影响。

二十、素土路肩工程

1、施工准备工作  

(1)测量放样:根据技术规定，首先对设计院提供的测量控制点，

如导线点，水准点等进行复测，与设计提供的结果进行对比，若能符合精度要求，即采用其成果，并进行桩点的加密和保护工作，以满足施工放样的精度要求，若发现桩标志不足，不稳定，被移动或精度不能满足施工要求时，则一方面与设计代表、监理联系，另一方面在原控制点的基础上进行加密，增设控制点。  

(2)土路肩填筑材料准备: 填料选取玻璃山碎石场的碎石渣。  

(3)选择适宜的填筑材料，作好试验，并经监理工程师认可。  

2、施工方法  

（1）进行填前碾压，压实度符合规范要求。  

（2）根据测量确定的控制点进行放线，用白灰打线，保证底宽，然后进行填筑。  

3、填筑施工工艺  

路肩土填筑采用层铺法施工，分三层填筑，装载机初平，人工精平，氺稳摊铺压实时振动压路机同步压实的施工工艺。  

（1）填筑  

A、填前检测  

施工前对路基进行碾压，符合业主要求后，方可进行碎石渣的施工。B、施工放样  

在路基设计宽度的基础上，用刚卷尺由横断面方向，放出水稳设计宽度，用白灰点标记。宽度量测完毕后，用石灰撒出边线，完成填筑段场地范围的标定工作。  

 C、上料  

根据运输车的装料数量及确定的填料厚度，按方格网法布料。每

辆车碎石渣倒在一个指定的控制网格内，在运输过程中，严格控制每一车自卸汽车填料的运输量。  

D、摊铺   

在路基上面整平，然后填筑，填筑厚度和水稳高度同步，由于相对高差法多用于摊铺完成以后，因此在实际施工过程中，为便于控制填料的摊铺厚度，在纵向每100米，设置一个土墩，高度和水稳同步层保持一致，顶部以白灰抹平，土墩顶部面积以施工人员易于参照，做成直径15cm的圆堆。  

E、整平  

首先用装载机将填料推平，人工精平，由人工配合机械根据标高指示桩（黑白相间）拉线精确整平。要求表面平整，无大面积坑洼现象。土路肩表面设置2%的横坡，以保证排水良好。 

 F、碾压   

碾压原则：先慢后快，由弱振至强振。碾压时先静压后振压，并要交错碾压、从向进退式进行。   

碾前稳压：在对填料进行重型激振碾压之前，先用振动压路机对填料进行静压，行走速度不超过4Km/h。通过静压，可使填料粒径的差别减小，且提高了松铺填料的振压前的密实性与均匀性，对充分发挥振动压路机的重型激振起到了良好的促进作用。   

重型碾压：静压完成以后，由两台振动压路机不超过4Km/h的行进速度开始振动碾压，静压一遍后,振动一遍，从第三遍起，每碾压一遍，对布置检测点方格内的压实度进行检测,重复碾压,直到压实度≥96%。

二十一、指示牌工程

1、指示牌 
指示牌的颜色为黄底、黑边、黑图形。“注意信号灯”标志的图形为红、黄、绿、黑四色。“叉形符号”、“斜杠符号”为白底红图形。形状为等边三角形或矩形，三角形的顶角朝上。指示牌的设置距离应符合规定，并应考虑道路的限速、运行速度等实际情况适当调整。 
2、指示标志 
指示标志的颜色，除个别标志外，为蓝底、白图形；形状为圆形或长方形、正方形，指示标志设置于指示开始路段的起点附近。标志板面尺寸详见设计图。 
3、标志板面
标志板面采用铝合金板，抗拉强度≥290MPa，屈服点≥241.2MPa，延伸率4%～10%；标志面板的选用由建设方确定。 
4、标志板安装角度 
标志板的安装角度，是指标志面板与道路中心线的夹角，当标志设在曲线路段时，标志板应与曲线半径的方向一致，与曲线的切线方向垂直。路侧式标志，指路标志和指示牌安装角为直角或近似直角（80°～90°），指示标志和禁令标志安装角为直角或锐角（45°～90°），其它位置的标志安装角一般为直角。 
5、标志安装 
标志所使用的材料、规格均应满足设计和有关标准、规定的要求。标志柱基础应按设计图规定的尺寸于指定地点进行开挖；基底在浇注混凝土前要求进行修整、压实；然后立模板、敷设钢筋，浇注混凝土（小型基础、孔壁稳定，可以不立模施工）；地脚螺栓和底法兰盘位置、标高正确，保持水平；立柱必须待混凝土养护至少7天以后才可
以安装；板面安装必须稳固、安全。 
6、交通标志是直接向道路使用者提供行驶信息的设施。主要遵循如下原则：以完全不熟悉该路及周围路网体系的驾驶员和其他交通人员为使用对象，给他们提供正确的、及时的交通信息，使其通过交通标志的引导，顺利、方便、安全地抵达目的地，避免发生错误行驶。 
①在标志材料运往工地前，向监理工程师提供所采用的交通标志结构部件的样品及出厂检验合格证书供监理工程师审查批准，所有运往工地的交通标志构件的质量均应符合有关的技术标准； 
②到达现场以后，充分利用标志、路栏等安全设施管理好行人和交通并严格按照操作规则施工，以保证路人和操作人员的安全，尽量防止事故的发生，确保施工安全；
③严格按照施工图纸的要求并根据交通流的行进方向和停车视距测定交通标志的设置最佳位置； 
④标志基础位置测定后按照设计图规定的尺寸于指定的地点进行基坑开挖，并按规定进行处理后立模板、扎钢筋、浇注混凝土，地脚螺栓和底座法兰盘位置正确并达到规定标高后才可浇注混凝土基础； 
⑤交通标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到强度要求后并得到监理工程师的批准后进行。支柱的法兰盘与混凝土基础的底座法兰盘应水平、密合，地脚螺栓配合妥当，拧紧螺栓后支柱不得倾斜；  
⑥通过滑动螺栓、抱箍等连接配件将标志板固定于支柱上；柱式标志的标志板内缘距路肩边缘的距离应保证25cm，标志牌下缘距路面高度应保证250cm，悬臂标志安装净空须保证距路面5.5m； 
⑦安装标志板好后应对标志板的垂直度、高度等进行检查、调整，使之达到规定的要求； 
⑧悬臂式标志安装的标志版面应于道路中线垂直，路侧柱式标志安装时，标志版面应尽可能与道路中线垂直或成一定角度：指路和指示牌为0～10度，禁令和指示标志为0～45度，视线诱导标志为80～90度； 
⑨标志板安装完毕后，应对所有的标志板进行清扫，保持版面清洁；

二十二、闸门设备及安装工程

一、启闭机工程

1、安装前准备 

（1）熟悉启闭机安装布置图。 

（2）检查发运到现场的启闭机型号是否符合要求，各种配件如油杯、地脚螺栓等规格、型号、数量是否与发到货清单相符，有无缺件和差错。 

（3）安装主要设备：8t液压汽车吊1强，DS3型水准仪1台，精度为万分之一的钢卷尺15m、5m、2m、各2把，3kg线锤2只，400型焊机1台，5t千斤顶2台，塞尺2把，千分表及表座一套，常用工具若干。 

（4）检查启闭机在运输过程中是否受以损伤及破坏，如出现损伤破坏及时采取补救措施，防止不合格品在工程中使用。 

（5）测放安装控制线。 

（6）根据启闭机安装布置图，明确启闭机位置。 

（7）在底板上逐孔放出门槽两中心线。 

（8）用经纬仪将底板上的门槽两中心线逐孔翻到工作桥上，作为启闭机安装的控制线。 

2、确定启闭机安装位置 

（1）根据工作桥上放出的启闭机安装控制线，结合安装布置图和闸门吊点距，确定启闭机安装中心线，门槽中心线与吊点横向中心线之间的距离，从闸门主滚轮中心线与吊耳中心的位置求得。 

（2）检查启闭机地脚螺栓孔或地脚螺栓预埋棉板的位置是否正确，如误差过大，影响安装则及时处理。 

（3）自检合格后报请监理工程师检查认可。 

3、启闭机就位 

（1）确定的安装位置后将启闭机就位。 

（2）调整启闭机位置，根据吊点中心线找正其纵、横中心线，偏差不超过±3mm。 

（3）用水准仪测量启闭机控制面高差，其偏差不超过±5mm、水平偏差不小于0.5/1000。 

（4）浇筑二期砼，待达到强度的拧紧地脚螺栓、螺母。 

4、调整、检查 

（1）再次进行复测，检查其位置，如发现跑位及时进行调整，使其达到上述要求。 

（2）检查齿轮啮合情况、制动轮跳动情况。用塞尺检查齿轮侧间隙、空载时宜略小于保证间隙，以确保在常运行时得到保证间隙，用百分表检测制动轮跳动，不得大于100µm。目测齿面接触斑点，齿高不小于40%，齿长不小于50%。如出现超差情况一般多为机座四角没有垫平、垫实，进行调整达到规范。 

（3）检查、记录各安装数据，报请监理工程师检验认可。

二、闸门工程
1、安装前的准备 

（1）闸门安装前将底坎和门槽内的各种施工残留物清除干净，特别是门槽侧两角和主、侧轨与橡皮止水的接触面，一旦发现有问题，及时返工处理。 

（2）检测门槽埋件的安装质量，复测底槛埋件平直度，以闸室中心线复测门槽侧止水座面、侧轨、主轨、门楣的尺寸及平直度，各部安装尺寸都必须符合图纸要求和规范要求，做好检测记录。 

（3）检查闸门在转运过程中有无损伤，对碰伤部位进行修补和完善，并报请监理工程师认可。 

2、安装方案 

将汽车吊停放在闸孔侧，通过载重汽车将闸门运至闸门安装处附近。将闸门吊至门槽内，再利用吊车安装启闭机梁和启闭机，对启闭机和闸门进行联动试验。整个吊装过程轻吊轻放，保护好橡皮止水和防腐涂层，以防对闸门造成任何损伤。闸门安装完毕后，清除埋件表面和门叶上的所有杂物，在滑道支承面涂抹或灌注润滑脂。 

3、闸门调试 

（1）利用闸门启闭机（或临时起吊设备）将闸门自由地吊离地面100mm，通过滚轮或滑道的中心测量上、下游方向与左、右方向的倾斜，其倾斜不超过门高的1/1000，且不大于8mm，如超过上述规定时，应重新对启闭机及利用配重加以调整。 

（2）无水情况下全程启闭试验，检查滑道或滚轮的运行无卡阻现象，在闸门全关位置时，检查水封橡皮无损伤，压缩良好，无漏光现象。以上试验过程，对水封橡皮采用清水冲淋润滑，以防损坏水封皮。 

（3）静水情况下的全行程启闭试验，检查内容与无水试验相同。 

（4）动水启闭试验，对于闸门应按施工图纸要求，试验水头尽可能与此同时设计水头相一致。 

检查闸门是否启闭平稳、无振动、无异常响声。并做好检测资料，报请监理工程师验收认可。

第二章  技术措施与技术水平

我单位将严格执行建设单位指定的国家规范和标准，按设计图纸要求精心组织施工，针对施工测量放样、土方开挖工程、建筑物土方开挖、建筑物土方回填、现浇混凝土工程、田间道路工程、等提出切实可行的技术措施进行指导施工。

一、施工测量放样技术措施

（一）工程开工前应对甲方提供的三角网点和水准网点的基本数据进行复验。如有异议，可以书面形式报告监理或业主，共同进行核定。

（二）开工后，根据提供的三角网点和水准网点，增设自己 的临时控制点。这些增设点要完全吻合所提供控制点的基本数据，  并应满足规定的施工精度。

（三）在增设平面及高程控制点时，需设置在建筑物轮廓线以外，保证不影响施工，引测方便，易于保存，不受建筑物沉降 变形影响。

（四）施工中保护好全部控制点，防止移动和损坏，一旦发 生破坏应及时补测，并满足精度要求。堤防基线的永久标石、标架埋设必须牢固，施工中须严加保护，并及时检查维护，定时核 查校正。

（五）测量人员应根据施工图纸及技术要求进行施工测量，

全部测量数据和放样都应经监理工程检查验收，合格后方能进行施工作业。

（六）测量基线相对于邻近的基本控制点，平面位置误差应控制在±30mm～50mm，高程误差控制在±30mm。工程平面放样， 在相隔一定距离设立样架，其测点相对设计的限值误差，平面控制在±50mm，高程控制在±30mm。

（七）放样工作开始之前应详细查阅工程设计图纸，收集施工区平面与高程控制成果，了解设计要求与现场施工的需要，根据精度指标，选择放样方法。对于施工图纸中有关数据和几何尺寸，进行认真校核，确认无误后方可用为放样依据。

（八）必须按正式施工图纸和文件（包括修改通知）进行放 样，不得凭口头通知或未经批准的草图放样。放样前根据施工图 纸和有关数据及使用的控制点成果计算放样数据，绘制放样草图。  所有的数据、草图均由两人独立校核。

二、土方工程施工技术措施

（一）清基、土方开挖

1、开挖过程中，经常校核测量开挖面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度是否符合施工图纸要求，否则应及时 调整。

2、实际开挖轮廓线应符合设计要求，其误差应在规范要求

的范围之内。开挖最终轮廓线均不得欠挖。

3、所有土方开挖除监理人另有指示外均为旱地开挖，开挖前先挖好截水、排水设施，并对开挖施工中的地下水和施工用水及时排除。根据施工现场需求设置的临时排水设施与截水设施在施工中要确保排水畅通，防止由于排水不畅而引起边坡失稳。

4、清基、开挖过程中随时注意土层的变化，挖掘机距边坡保持一定安全距离，确定每次的挖装深度，避免出现异常情况， 保证设备安全。

5、施工时，开挖的基础面应预留适宜的保护层，用人工修整成型，以满足施工图纸要求的坡度和平整度，同时又可避免因贴坡修整与原状结合不好而引起边坡塌方而影响工程的施工质量。

6、高程和基底宽度应达到设计要求，基础开挖的边坡应平整、稳定，坡脚线应整齐顺直。

7、清基厚度不少于 20cm，边线在设计线外 30～50cm；并保证清基削坡面不许有草根、洞穴及腐殖土等，否则应加大深度， 直至符合设计要求。

8、清基产生的多余弃土，一律通过自卸汽车运至建设单位指定地点堆存，并做好堆放区的环保、水保措施，不得对余土随 意弃置。

（二）土方回填

1、加强干密度的检测，干密度含水量每 100～200m3 取样 1 次，边角夯实部位每 2～3 层取样 1 次、且土方量在 200～500m3 之间。

2、填筑的干密度以及断面的外轮廓线和沉降超高均满足设计要求。现场土料含水量采用烘干法测定，以此来校正干密度。测定密度时应取至压实层的底部，并测量压实层的厚度。取样试验所测定的干密度，其合格率不得小于 90%，且不合格的样品不得集中，不合格干密度不得低于设计干密度的 96%。

3、填筑土料质量符合设计要求，最大粒径不大于 10cm，其含水量宜控制在 17%～23%范围内。填筑时，水平分层铺土，逐层碾压，每层铺土厚度严格控制在 20～30cm 范围内，不得沿斜坡填筑，铺料至边时，在设计边线两侧超填 30cm，运至工作面上的土料按渐进或渐退依次卸料，整平后碾压。

4、基础表层不合格土、杂物等必须彻底清除干净，回填范围内的坑、槽、沟等应按堤身填筑要求进行回填处理。

5、当混有软弱层或淤质软粘土地基时应及时报请监理机构确认，并协同研究解决办法。

6、回填前基面清理平整后应及时报验，基础验收后应抓紧施工，若不能立即施工时，应做好基面保护，复工前进行检验，必要时重新清理。

7、新土与原状土堤结合面处填筑新土前应洒水湿润，确保新老土层结合良好。

8、填土碾压施工时，施工段之间有高差时，垂直轴线方向的各种接缝应以斜面相接，坡度采用 1：3～1：5。

9、碾压机械行走方向应平行于堤轴线，分段、分片碾压时， 相邻作业面有一定的搭接碾压宽度：平行轴线方向搭接宽度不小于 50cm；垂直轴线方向搭接长度不小于 300cm。机械碾压时，控制行车速度，推土机以 2 档为宜，碾迹搭压宽度大于 10cm。

10、若发现局部弹簧土、层间光面、层间中空、松土层或剪 切破坏等质量问题时应及时处理，并经检验合格后方可填筑新土。

11、施工时要尽量避免接头，对于按要求划分的分段作业面间的接头部位，当两边进度同步施工时须采用交错搭接填筑和碾压，搭接长度不小于 1.5m；当进度不能同步时，先上升的工段在接头处预留平台和缓坡，后填筑的工段将预留的平台与缓坡处的松土、干土清除，削坡至合格层，重新铺填碾压，碾压的搭接长度不小于 2.0m。接头两侧的施工单位均需控制土块直径和加强碾压。

（三）土料翻晒施工

1、土料必须在指定的料场内开采，翻晒前，表面耕土及草皮树根等杂物必须已清理干净。

2、散料时，避免土料堆积过厚。

3、开采范围内严禁车辆行驶。

4、土料散料后，应随时检查土料含水量变化，避免含水率不合格的土料堆积。

5、集料后平面应平整，无凹坑，并形成 1%的纵坡向排水沟或陡坎方向倾斜，排水沟随开采高程下降而下降。

6、合格料堆应尽快装车，装车时，应逐个料堆装完，以便下一工序开采。另外，上车料含水率必须达到规范要求，若差异过大应将离异部分剔出，同时将未破碎的土块剔除。

7、装车时，规划好车辆的行驶路线，严禁车辆在开采面上行驶，并尽可能地减小开采范围内车辆的碾压宽度。

（四）雨季土方施工

1、雨前应及时压实作业面，并做成中央凸起向两侧微倾。当降小雨时，应停止粘性土填筑。

2、雨季要做好料场和填筑面排水工作，如土料含水量较高， 要采用翻晒的方法，翻晒合格的土料应堆成土牛并加防护。

3、雨季施工填筑面应做成横向 1～2%的坡度，以便排除雨水，并做到碾压及时，防止土料未压被雨淋湿；土场排水要通畅，  雨后要对填筑面重新碾压，干密度检测合格后方可填上层土料。

4、做好雨、晴天气预报，雨前快速压实表层松土，保持填筑面平整，以防雨水和积水下渗。粘性土填筑面在下雨时行人不宜践踏，并应严禁车辆通行。雨后填筑面应晾晒或处理，经检查合格后，方可复工，同时应缩短工作面长度。一般季节工作面长为 400m，雨季期间，工作面长度可缩短为 200m 以下。

三、建筑物土方工程施工技术措施

（一）建筑物土方开挖

1、土方开挖过程中，经常校核测量开挖面位置、水平标高、 控制桩号、水准点和边坡坡度是否符合施工图纸要求，否则应及时调整。

2、实际土方开挖轮廓线应符合设计要求，其误差应在规范要求的范围之内。土方开挖最终轮廓线均不得欠挖。

3、所有土方开挖除监理人另有指示外均为旱地开挖，开挖前先挖好截水、排水设施，并对开挖施工中的地下水和施工用水及时排除。根据施工现场需求设置的临时排水设施与截水设施在施工中要确保排水畅通，防止由于排水不畅而引起边坡失稳。

4、土方开挖过程中随时注意土层的变化，挖掘机距边坡保持一定安全距离，确定每次的挖装深度，避免出现异常情况，保证设备安全。

5、施工时，开挖的基础面应预留适宜的保护层，用人工修整成型，以满足施工图纸要求的坡度和平整度，同时又可避免因贴坡修整与原状结合不好而引起边坡塌方而影响工程的施工质量。

6、高程和基底宽度应达到设计要求，基础开挖的边坡应平整、稳定，坡脚线应整齐顺直。

7、土方开挖产生的多余弃土，一律通过推土机就地推平， 并做好堆放区的环保、水保措施，不得对余土随意弃置。

（二）建筑物土方回填

1、加强干密度的检测，干密度含水量每 100～200m3 取样 1 次，边角夯实部位每 2～3 层取样 1 次、且土方量在 200～500m3 之间。

2、填筑的干密度以及断面的外轮廓线和沉降超高均满足设计要求。现场土料含水量采用烘干法测定，以此来校正干密度。测定密度时应取至压实层的底部，并测量压实层的厚度。取样试验所测定的干密度，其合格率不得小于 90%，且不合格的样品不得集中，不合格干密度不得低于设计干密度的 96%。

3、填筑土料质量符合设计要求，最大粒径不大于 10cm，其含水量宜控制在 17%～23%范围内。填筑时，水平分层铺土，逐层碾压，每层铺土厚度严格控制在 20～30cm 范围内，不得沿斜坡填筑，铺料至边时，在设计边线两侧超填 30cm，运至工作面上的土料按渐进或渐退依次卸料，整平后碾压。

4、基础表层不合格土、杂物等必须彻底清除干净，回填范围内的坑、槽、沟等应按堤身填筑要求进行回填处理。

5、当混有软弱层或淤质软粘土地基时应及时报请监理机构确认，并协同研究解决办法。

6、回填前基面清理平整后应及时报验，基础验收后应抓紧施工，若不能立即施工时，应做好基面保护，复工前进行检验， 必要时重新清理。

7、新土与原状土堤结合面处填筑新土前应洒水湿润，确保新老土层结合良好。

8、填土碾压施工时，施工段之间有高差时，垂直轴线方向的各种接缝应以斜面相接，坡度采用 1：3～1：5。

9、碾压机械行走方向应平行于堤轴线，分段、分片碾压时， 相邻作业面有一定的搭接碾压宽度：平行轴线方向搭接宽度不小于 50cm；垂直轴线方向搭接长度不小于 300cm。机械碾压时，控制行车速度，推土机以 2 档为宜，碾迹搭压宽度大于 10cm。

10、若发现局部弹簧土、层间光面、层间中空、松土层或剪 切破坏等质量问题时应及时处理，并经检验合格后方可填筑新土。

11、施工时要尽量避免接头，对于按要求划分的分段作业面间的接头部位，当两边进度同步施工时须采用交错搭接填筑和碾压，搭接长度不小于 1.5m；当进度不能同步时，先上升的工段在接头处预留平台和缓坡，后填筑的工段将预留的平台与缓坡处的松土、干土清除，削坡至合格层，重新铺填碾压，碾压的搭接 长度不小于 2.0m。接头两侧的施工单位均需控制土块直径和加强碾压。

（三）雨季施工措施

1、雨前应及时压实作业面，并做成中央凸起向两侧微倾。当降小雨时，应停止粘性土填筑。

2、雨季要做好料场和填筑面排水工作，如土料含水量较高， 要采用翻晒的方法，翻晒合格的土料应堆成土牛并加防护。

3、雨季施工填筑面应做成横向 1～2%的坡度，以便排除雨水，并做到碾压及时，防止土料未压被雨淋湿；土场排水要通畅，  雨后要对填筑面重新碾压，干密度检测合格后方可填上层土料。

四、现浇混凝土工程施工技术措施

（一）混凝土夏季、雨季施工技术措施

1、混凝土夏季施工

混凝土工程夏季施工，如浇筑混凝土时当日温度达 28℃以上时，一般停止施工，如急需施工时，应采取以下措施：

（1）预冷原材料，骨料适当堆高，堆放时间适当延长，使用时由底部取料，采用地下水喷洒粗骨料，采用地下水或掺冰的低温水拌制混凝土。

（2）尽量安排在早晚浇筑；

（3）缩短混凝土运输时间，加快混凝土入仓覆盖速度。

（4）混凝土运输工具设置必要的隔热遮阳措施；采用混凝土输送泵时，则对泵管用草袋遮阳并洒水降温。

（5）仓面采取遮阳措施，喷洒水雾降低周围温度。

（6）混凝土浇筑后及时覆盖洒水养护。

2、混凝土雨季施工

混凝土工程雨季施工，必须做好以下工作：

（1）掌握天气预报，避免在大雨、暴雨或大风过境时浇筑混凝土。

（2）砂石堆料场应排水通畅并防止泥污。

（3）运输工具及运输道路宜采取防雨、防滑措施，尽可能采用混凝土泵浇筑。

（4）水泥仓库要加强检查，做好防漏、防潮工作。

（5）浇筑仓面上，宜设临时防雨棚。

（6）加强骨料含水量的检验工作，控制好水灰比、坍落度。

（二）混凝土施工质量检测及控制措施

混凝土的生产是一个系统工程，从原材料的采购、检验到混凝土的拌和、运输、入仓、振捣、养护、拆模均有可能因工作质量问题等因素而引发工程质量问题。首先从组织机构、人员配备至人的思想意识上都要引起高度的重视。针对本工程特点，我们 提出如下的质量控制与检测措施：

1、混凝土原材料的检测与控制措施

（1）水泥

①运至工地的水泥，应有生产厂家的产品质量试验报告，工地实验室应按取样标准进行抽样复检。

②试验报告的内容应逐项核对，水泥厂应在水泥发出日起

8d 内，寄发出 28d 强度以外的各项实验结果，28d 的强度数值， 应在 32d 内补报。

③选用的水泥标号应与混凝土设计标号相适应。

④水泥的运输、保管、使用必须符合下列规定：

A 水泥的品种、标号不得混杂；

B 在运输过程中应避免受潮；

C 水泥仓库应保持干燥并有通风排水措施；

D 堆入袋装水泥时，设木板防潮层，距地面、边墙至少有 30cm， 堆放高度不超过 15 袋；

E 先到的水泥先用，袋装水泥储运时间超过 3 个月，使用前应重新检验。

⑤本工程混凝土结构应使用普通硅酸盐水泥。

（2）水

①凡适用于饮用的水，均可用于拌制和养护混凝土。

②若对水质有怀疑时，应进行砂浆强度试验，用强度对比值来确定是否能用。

（3）粗骨料

①粗骨料的力学指标的要求和检验，应执行《水工混凝土试验规程》的有关规定。

②粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋净间距的 2/3 及构件断面最小边长的 1/4，素混凝土板厚的 1/2，对少筋或无筋结构， 应选用较大的粒径。

③在施工中，我们将粗骨料按料径分成以下料径段，即 5～20mm、20～40mm，应分段严格检验。

④应严格控制各级骨料的超逊径含量，以圆孔筛检验，其控 制标准，超径＜5%，逊径＜10%，最大粒径不得大于 40mm。

⑤粗骨料中含有的活性骨料如黄锈等，应尽量避免，否则必须进行专门的试验论证。

（4）细骨料

细骨料的质量检测要求如下：

①砂料应质地坚硬、清洁、级配良好；

②砂的细度模数宜在 2.4～2.8 范围内；

③砂中有活性骨料时，必须进行专门的试验论证。

（5）骨料的堆存和运输应符合下列要求：

①堆存骨料的场地应有良好的排水措施，工地料场采用混凝土地坪，设排水沟。

②不同粒径的骨料必须分别堆存，设置隔离措施，严禁相互混杂；

③骨料堆存时，不宜堆成斜坡和锥体，以防产生分离；

④骨料的堆存应有足够的场地，并能保证一定的堆料厚度， 确保足够的储备量。

2、混凝土拌和

（1）为确保混凝土质量，工程所用混凝土配合比必须由具备黑龙江省水利工程质量检测资格的检测站出具，并经监理单位批准。

（2）水工混凝土应根据其所处部位的工作条件，分别满足抗压、抗渗、抗风化和抗侵蚀等设计要求，还应满足施工的和易性要求。

（3）拌制混凝土，必须严格遵守试验室签发的混凝土配料单，严禁擅自更改，每班至少抽查 2 次。

（4）混凝土的水灰比，应根据设计对混凝土性能的要求， 通过试验确定，并不应超过规范要求。

（5）粗骨料的级配及砂率的选择，应考虑骨料的平衡，混凝土的和易性及最小用水量等要求，综合分析确定。

（6）混凝土的坍落度，应根据建筑物的性质，钢筋含量， 混凝土的运输、浇筑方法和气候条件决定，尽可能采用最小的坍落度。

（7）混凝土的外加剂的种类、用量必须根据试验结果确定， 并报监理，取得同意方可使用，添加时，由试验人员现场跟班旁站控制。

（8）拌和料的重量偏差，应符合规范要求，每班至少检查2 次。

本工程采用商用混凝土，实行电子计量控制系统，保证各原材料称量准确。

（9）在混凝土拌和过程中，应根据气候条件及时地测定砂、石骨料的含水量，在降雨天气施工的情况下，应相应地增加测量次数，以便随时调整混凝土的加水量。

（10）混凝土生料的拌和时间，应由试验确定，并随时抽样检查。

（11）混凝土的搅拌设备应经常进行检验的项目有：各种控制设备准确性；搅拌机（如有）及叶片的磨损情况。

3、混凝土运输技术措施

（1）选择的混凝土运输设备与运输能力，应与拌和、浇筑能力、仓面情况的需要相适应，以保证混凝土运输的质量。

（2）所有的运输设备，应使混凝土在运输过程中不致发生离析、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等现象。

（3）在运输过程中，应尽量缩短运输时间及转运次数，运输时间不应超过规范要求。

因故停歇过久，混凝土产生初凝时，应作废料处理。在任何情况下，严禁中途加水。

（4）混凝土的运输工具及浇筑地点，必要时应有遮盖及保温设施，以避免因日晒、雨淋、受冻而影响混凝土的质量。

（5）采用的运输设备，应使混凝土的自由下落高度＜2m； 超过 2m 时，应采取缓降措施。

4、混凝土的浇筑与振捣

（1）为避免拌和物浇筑时发生离析，其自由下落高度不应超过 2m，否则应使用滑槽或串筒。分层浇筑时，串筒或滑槽离浇筑面的高度应控制在 1m 以内，以避免溅起的水泥浆污染模板。当模板溅有水泥浆时，应派专人及时清除。

（2）当浇筑厚度＞50cm 时，为保证振捣密实，应分层浇灌、分层捣实，并在下层拌和物凝固之前，将上层拌和物浇灌和振捣密实，其浇筑厚度应不大于振捣棒作用部分长度的 1.25 倍。

（3）浇筑混凝土的最长间歇时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定，不应超过规范要求。

（4）混凝土的振捣应按下列规定执行：

①振捣方式与混凝土面垂直或斜向振捣，振捣器插入下层混凝土 10cm 左右。

②振动棒的排列应按行列式或交错式排列。

③振捣时间每一插点的振捣时间为 20～30s，并且不出现气泡为止。

④对于拌和物不能直接到达的边、角等部位，应采用人工平仓，严禁采用振动器平仓。

⑤对于振动后混凝土表面出现的泌水，可用人工刮水的方法清除。

5、混凝土的养护

在平均气温高于 5℃条件下，用适当的材料把混凝土覆盖并适当浇水，使混凝土在规定时间内有足够的湿润状态，符合下列规定：

（1）开始养护时间：由温度决定，当最高气温低于 25℃时， 浇捣完毕 12h 内加盖草帘浇水养护。当最高气温高于 25℃时， 浇捣完毕 6h 内加盖草帘浇水养护。

（2）浇水养护时间的长短对于普通水泥或矿渣水泥拌制的混凝土，应不少于 7d。对掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不少于 14d。

（3）浇水次数

应能保持足够的湿润状态，养护初期水泥水化作用较快，浇水次数要多。气温高时，也应增加浇水次数。

（4）覆盖材料

大面积现浇混凝土结构可采用塑料薄膜覆盖，小面积现浇混凝土结构，可用草帘覆盖养护。

（5）混凝土必须养护至强度达到 12kg/cm2 以上，始准在其上行人或组织下一工序的施工。

五、钢筋的技术措施

（一）确定合适的钢筋型号和规格

在钢筋工程施工中，选择合适的钢筋型号和规格是首要任务。应根据设计要求和施工条件进行选择，以确保结构的安全性和稳 定性。同时，还应考虑成本效益和施工可行性等因素。

（二）确保钢筋加工质量

钢筋加工是钢筋工程施工的关键环节之一。在加工过程中， 应采取以下技术措施：

1、严格控制钢筋弯曲和切断的精度，确保尺寸符合设计要求。

2、对于需要焊接的钢筋，应选择合适的焊接工艺和材料， 并确保焊接质量达到施工规范要求。

3、在钢筋加工过程中，应注意防止钢筋表面出现划痕、锈蚀等现象，以保证其质量。

（三）合理布置钢筋网和钢筋骨架

在钢筋工程施工中，应根据设计要求和施工条件合理布置钢筋网和钢筋骨架。在布置过程中，应注意以下几点：

1、确保钢筋网和骨架的尺寸和形状符合设计要求。

2、在钢筋网和骨架的安装过程中，应采取必要的固定措施， 防止其发生位移或变形。

3、对于高层建筑等复杂结构，应采用计算机辅助设计软件进行钢筋网和骨架的优化设计。

（四）严格控制钢筋绑扎质量

钢筋绑扎是钢筋工程施工的另一个关键环节。在绑扎过程中， 应采取以下技术措施：

1、确保钢筋绑扎的尺寸和牢固度符合设计要求。

2、在绑扎过程中，应注意防止钢筋交叉、重叠等现象，以保证钢筋网的通透性和受力性能。

3、对于高层建筑等复杂结构，应采用先进的钢筋绑扎工艺和技术，如整体预应力板等。

（五）加强钢筋工程的施工管理

为了确保钢筋工程的施工质量，应加强施工管理。具体措施包括：

1、建立健全的施工质量管理体系，明确各岗位人员的职责和权限。

2、加强施工现场的监督和检查，及时发现和解决施工质量问题。

3、对施工人员进行必要的技能培训和质量教育，提高其施工水平和质量意识。

六、模板工程技术措施

（一）具体要求

1、模板及其支撑系统必须满足以下要求

（1）模板安装必须保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确。

（2）必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

（3）模板接缝严密，不得漏浆。

（4）便于模板的安拆和翻板。

（5）跨度大于 4m 的梁和板，跨度大于 2m 的悬臂梁，均按施工规范起拱 2/1000。

2、模板与砼的接触面满涂隔离剂。

3、按规范要求留置浇捣孔、清扫孔。

4、浇筑砼前用水湿润木模板，但不得有积水。

5、柱模板在砼浇筑完后 10～12 小时即可拆除，8m 以内框架梁、板模板在砼强度达到设计强度的 75%后即可拆除，8 米以上跨度梁、悬臂梁及相邻的板在砼强度达到设计强度的 100%后方可拆除。施工中在施工现场做好试块，与结构砼同条件养护， 经试验确定具体的拆模时间。

6、上层梁板施工时应保证下面一层的模板及支撑未拆除。

7、模板接缝应严密，对局部缝隙较大的采用胶带纸封贴。

（二）施工前的准备

1、在熟悉图纸的基础上，进行模板设计，充分考虑施工中的各种荷载对模板的影响，绘出施工大样图，对复杂的模板制定 出安装顺序，以免忙中出错。

2、模板材料采用Φ48 钢管，80×100 枋木（拼条），80×100 枋木（搁栅），18 厚胶合板，钢管扣件及可调钢支顶、铁箍等。顶架使用多功能脚手架及钢活动顶架，模板和支撑进行流水施工， 周转使用，模板接缝必须紧密，接缝处可以用沥青纸粘贴，模板 表面要涂满隔离剂。

3、模板制作时,必须按图纸、大样进行，制作好的模板应按 顺序编号，涂刷隔离剂堆放整齐，以便查找和安装。

（三）模版拆除

1、柱子模板拆除

先拆除斜拉杆或斜支撑，然后拆掉柱箍，接着拆连模板松木 枋,然后用撬棍轻轻撬动模板，使模板与砼脱离。

2、梁模板拆除

（1）先将支柱的垫块松下,使支顶与模板分离，并让木方龙骨降至水平拉杆上，接着拆下连接模板的附件，再用钢钎撬动模板，使模板块降下由木方龙骨支承，拿下模板和木方龙，然后拆除水平拉杆及剪刀撑和支柱。

（2）拆除模板时，操作人员应站在安全的地方。

（3）拆除跨度较大的梁下支顶时，应先从跨中开始，分别向两端拆除。

（4）拆下的模板及时清理粘结物，涂刷脱模剂，并分类堆放整齐，拆下的钢筋柱卡及时集中统一管理。

3、拆除模板标准

模板拆除的时间，应依同条件养护的砼试块强度来确定，其标准为：

（1）跨度小于 8m 的梁、板砼强度达到 75％以上。

（2）跨度大于 8m 的梁、板砼强度须达到 100％。

（3）跨度小于 2m 的悬挑梁和板砼强度达到 75％以上。

（四）模板安装

1、墙、柱模板安装好后进行梁板顶架和模板的安装。

2、根据本工程高，各层及屋面梁、板顶架拟采用木支架搭设，梁底及侧面模板采用直边木板，板模板采用直边木板。板顶架沿高度方向从 0.5m 起搭设水平纵横横杆，以后每 1.2m 搭设一道。而且为了保证支顶有足够的稳定性，防止顶架在水平力作用下发生较大的位移，还要设置一定数量的剪刀撑。在主、梁底模板下，根据梁截面尺寸的大小@1.5m～3m 另加设单独支顶。

3、梁底下支顶根据梁截面的大小，间距为 30～50mm。板顶架上采用 50mm*80mm 的木枋承受板模板传来的荷载，木枋水平间距为 45cm。

4、梁板模板支模时应严格按照施工规范要求在跨中起拱， 以部分抵消受荷后下垂的挠度，模板按施工规范规定的拆模时间拆除。模板表面要平整，以保证面平整度，模板接缝要严密。模板过程中应注意预留洞口，避免日后打凿。捣混凝土时要派专人跟班，随时观察面支顶是否变形，如发现应立即加固，加固后方可继续施工。施工质量和安全是否保证，支模质量是关键。

七、土毛石施工技术措施

1、土毛石材料要求

所用土毛石应符合设计要求，最大粒径不大于 300mm，并不宜超过层厚的 2/3，含土量不大于 30%。

2、土毛石摊铺

每层压实厚度不超过 30cm，虚铺厚度为 36cm。摊铺前用挖掘机挖路基两侧土方包边培土。土毛石用运行车运到现场，根据安排由现场施工员指挥卸下，用挖掘机推开摊铺。对于大块石料用挖掘机或装载机填到路基下部或两侧，上面摊铺其他土毛石。

3、挖掘初平、排压

土毛石摊铺后，用挖掘机初平，现场测量人员按照桩位每横断面放点 3 处根据放线标高和虚铺厚度，用白灰标出明显标志， 挖掘机按准确高度和横纵坡大致摊平。然后用挖掘机履带排压一遍。

4、嵌缝、推平

挖掘机排压后，用装载机配合人工用土毛石细料填充石块缝隙，保证填石空隙嵌压稳定，然后用挖掘机摊平。

5、土毛石碾压：

细料嵌缝后，用 20t 振动压路机碾压 4～6 遍追加密实度。碾压顺序从路边向路中心碾压，碾压时碾压轮横向 1/3 轮，压路机行走速度 1.5km/h。密实度增大后，可适当加大速度 2.0km/h。直到无明显轮迹，表面平整均匀，无浮石，沙窝及梅花现象。上述作业应配备人员，对机械不能处理到的边角部位进行修补，同时测量宽度、标高、坡度等，保证碾压合格。

6、土毛石铺设的宽度及坡度要求

土毛石填筑宽度每侧应在土毛石设计宽度值的基础上宽出填筑层设计宽度 30～50cm，压实宽度不小于设计宽度，全范围内平整碾压。（土毛石填筑坡度不小于设计坡度 1：1.5）。

7、每层碾压自检合格后，报监理抽检。检测时使用沉降观测法，沉降量不大于 3mm 为合格。

8、填筑至距路床顶 30cm、最后两层时，应采用粒径较细的土毛石详细整平，以便保证路基宽度、平整度、横坡、标高等符 合设计及规范要求。合格后才可进行水泥土施工。

八、风化砂施工技术措施

1、确定施工区域

首先，需要确定施工的具体区域，并进行必要的勘测和测量 工作，以确定道路的布置和坡度等参数。

2、地面处理

在施工现场清理并修整地面，确保地面平整、无大块石块和杂草等干扰施工的物体。

3、铺设基层

在地面处理完成后，开始铺设风化砂的基层。基层应当与道路的设计坡度相适应，并严格按照设计的层厚和材料要求进行施工。

4、稀释风化砂

将风化砂用输送设备从供应区域输送到施工现场后，需要将

其与辅助材料进行稀释。稀释的比例应根据实际情况和设计要求确定，以保证风化砂路面的强度和质量。

5、铺设风化砂

在基层上铺设稀释后的风化砂。可以使用手动或机械方法进行，确保风化砂均匀铺平，并保持道路的设计坡度。

6、整平和压实

在风化砂铺设完成后，使用压路机等设备对路面进行整平和压实。通过适当的振动和压实可以增加风化砂路面的密实度和稳定性。

7、精修和养护

施工完成后，对风化砂路面进行精修和养护工作。清理施工现场，修复可能出现的破损和裂缝，并进行适当的养护，在风化砂固化前，避免车辆和行人的通行。

8、注意事项

在风化砂路面施工过程中，需要注意以下事项：

•施工现场应保持整洁，及时清理垃圾和杂草等。

•施工人员应佩戴必要的安全装备，如安全帽、安全鞋等。

•施工过程中应注意施工区域的环境保护，避免对周围环境造成污染。

•施工材料的质量应符合相关标准，如风化砂应具有一定的透水性和抗滑性。

•施工过程中应严格按照设计要求进行施工，并遵循安全操作规程。

九、路床压实技术措施

填土压实作业采用重型振动压路机、按照先轻、后重的方法 分层压实，按照填土压实密实度标准、填层厚度及控制压实遍数 进行碾压。

压实前，由领工员、值班班长、压路机司机进行检查，确认 填层厚度、平整度和含水量符合要求后，才能进行碾压。

碾压时，按照“先压边缘、后压中间，先慢后快，先静压、后振动”的操作进行，第一遍静压，然后先慢、后快，先外、后内，由弱振至强振，由外向内、纵向进退式进行。

横向接头重叠 0.4-0.5m，前后相邻两区段间纵向重叠0.8-1.0m。

压路机碾压不到的地方采用小型压实机械夯实，做到压实均匀，没有漏压、死角。量符合要求后，才能进行碾压。

十、道路工程施工技术措施

（一）路面布料时应根据压路机能达到的压实厚度（施工规范规定或经监理工程师同意的厚度）计算卸车数量，按规定厚度 进行摊铺，用推土机进行摊铺虚铺系数一般为 1.2～1.3。

（二）在铺料平整时注意路基的纵坡和横坡，尤其是在雨季施工时，横坡应该适当加大以利于路基排水，一般情况路基横坡 要求 2%，为利于排水可加大到 3%～4%。

（三）根据现场施工经验，在压实前最好实测填料的含水量， 经验证明风化石料实际含水量在最佳含水量的±2%～±5%进行 碾压时效果最好。

（四）路面碾压时，直线路面由两侧向中间碾压，曲线路面由内侧向外侧碾压，先稳压 2～3 遍后，再振动压实。碾压时要注意土、石不沾轮即可开压，在静压时要配以人工，边静压边补 平，确保路面平整度，如发现有细料集中的点，要掺风化石或换拌和料。

十一、土工布施工技术措施

（一）材料要求

每一批材料到场后，都要进行抽样检验，经检验合格后才能 使用；对不合格材料一律退回厂家。

400g/m2 无纺土工布技术指标：

单位面积重量≥400g；渗透系数大于 1×10-3cm/s；抗拉强度经向不小于 14KN/m；抗拉强度纬向不小于 12KN/m; O95 不大于 0.1mm。

2、材料质检项目及过程

检查来料有无质检单、合格证、测试单、出厂日期、批号、厂名、布幅与布长等尺寸标定，规格型号是否正确。

检查来料包装是否良好，外观及表面有无破损，数量是否缺少。

仔细检查来料测试单中的各项指标是否符合设计要求。

每批来料中随机抽查 1～2 件，作出简单的肉眼和手工检测，出判断其大致是否合格或良好。

对于以上各点中，如发现有明显不符合要求的材料，将拒收并退回。以上项目现场检验合格后，再按规范要求送有资质的检测单位进行原材料检验，取样数量为来料卷数的 5％，每卷 4m2。若检验通过则该批土工布予以正式验收，否则退货。

3、铺设

在土工布铺设前应将土方削坡、夯实，采用人工清理，边测量边修整形成设计的要求，修整后边坡应平整、无坑坑畦畦现象。 同时在铺设土工布前应对坡面进行检查，如发现尖锐异物、杂草等应清除，以防土工布受损。铺设方向径向为垂直于堤轴线方向，土工布间的搭接宽度40cm。铺设前先将土埝削坡并夯实，铺设平整，避免折叠、皱纹、 张拉受力，土埝削坡不可削的太多，防止堤身被雨水冲槽。土工布需随铺随即将土覆盖，不得将土工布长时间裸露暴晒，经受风吹雨淋，加速老化。施工战线不应过长，要有计划的分段，铺一段，填一段。土工布质量合格，同时符合施工图的设计标准。使用前必须进行二次检验。铺设土工布的底面要平整光洁，并清除坡面上的石块等尖角杂物，土工布铺设时，按由下而上的顺序铺设，且不应过紧，应留 3～5%的余量，以便拼接和适应气温变化。

1、边坡处理完毕，由监理工程师验收合格后，进行土工布铺设，铺设前进行土工布检查。根据不同位置进行土工布尺寸对 位检查，土工布有无孔洞，然后卷好后运至铺设现场。运输过程中严禁刮破土工布。

2、铺设土工布前，应将基面用挖除法整平，对个别低洼部分，应采用与基面相同土料填平，夯实。

3、平整碾压场地。清除地面一切可能损伤土工布的带尖棱硬物，平整土面，修好坡面。

4、备料，按工程要求裁剪、拼幅；避免土工布被损伤，使其不受脏物污染。

5、力求平顺，松紧适度，不得绷拉过紧；土工布与砂垫层密贴，不留空隙。

6、发现土工布有损，立即修补或更换。

7、相邻土工布间采用搭接方式。

8、土工布的铺设，应自上而下开始依次向上游侧进行，上游织物应搭接在下游侧织物上。土工布长边宜顺堤防铺设，上面 层应搭接在下面层上。

坡顶和坡脚以锚固沟或其他可靠方法固定，防止其滑动。

9、土工布应避免张拉受力、折叠、打皱等情况发生。有破损处应及时补好或更换。

10、铺设土工布在坡顶处用铁丝制成的“∩”形钉固定。顺流方向土工布搭接带同时固定。两块土工布间要铺平，缝合平顺，保搭接密实平顺。

11、铺设工人应穿软底鞋，以免损伤土工布。

12、土工布铺好后，避免受日光直接照射。随铺随填，或采 取有效保护措施。

13、已铺设完成的工段，及时进行下道工序施工，严禁人车通行。

14、雨雪天应停止铺筑，雪后应避免冻块、积雪等混入。 

十二、矩形槽和预制混凝土板技术措施
（一）矩形槽技术措施

1、设计选型

（1）依据工程的实际用途、承载要求以及所处地质条件等因素，综合考量选择合适型号的矩形槽。例如，对于埋深较大且需承受较大侧向土压力的排水工程，优先选用槽壁较厚、配筋率较高的高强度矩形槽；若在地质条件相对稳定、承载压力较小的区域，可适当降低标准，选用经济适用型矩形槽，以平衡工程质 量与成本。

（2）参考同类型工程成功案例及相关规范标准，对矩形槽的尺寸进行精确设计。包括槽体的内外径、高度、长度等关键参数，确保其满足流量要求、安装空间限制以及后续维护便利性等多方面需求。

2、制作工艺

（1）模板工程：采用高精度钢模板，在模板组装前，对其表面进行彻底清洁、打磨，确保平整度偏差控制在极小范围内， 一般不超过±1mm，以保证矩形槽外观尺寸精准且表面光滑。模板拼接处采用密封胶条密封，防止混凝土漏浆，影响槽体质量。

（2）钢筋加工与安装：严格按照设计图纸进行钢筋的下料、弯曲、焊接等加工操作。钢筋的焊接接头需进行抽样检测，确保焊接质量符合强度要求，如采用闪光对焊时，接头处的抗拉强度不得低于母材的实际抗拉强度。安装钢筋时，使用定位筋、塑料垫块等辅助工具，确保钢筋位置准确，保护层厚度均匀，一般保护层厚度控制在 25 - 35mm 之间，满足结构耐久性要求。

（3）混凝土浇筑：选用合适的混凝土配合比，根据矩形槽的使用环境及性能需求，确定水泥、骨料、外加剂的种类与掺量。 如在有抗渗要求的矩形槽制作中，可添加适量的膨胀剂，提高混凝土的抗渗性能。浇筑过程采用分层浇筑、分层振捣的方式，每层浇筑厚度控制在 30 - 40cm，振捣棒快插慢拔，插入下层混凝土 5 - 10cm，确保混凝土振捣密实，避免出现蜂窝、麻面、空洞等质量缺陷。

3、运输与安装

（1）运输：根据矩形槽的尺寸、重量，选用适配的运输车辆，如大型平板拖车。在装载矩形槽前，车辆货箱需铺设缓冲材料，如橡胶垫，防止槽体在运输过程中因碰撞而受损。运输途中， 合理规划路线，避开路况复杂、限高限宽路段，同时控制车速， 确保运输安全。

（2）安装：制定详细的安装方案，根据施工现场的地形、地下管线分布等情况，确定安装顺序与吊装方法。采用专业吊装设备，如汽车吊或履带吊，吊装前对吊装设备进行全面检查与调试，确保其性能可靠。吊装过程中，设置专人指挥，利用全站仪、 水准仪等测量仪器实时监测矩形槽的就位精度，确保其中心线、高程偏差控制在允许范围内，一般中心线偏差不超过±10mm，高程偏差不超过±20mm。

（二）预制混凝土板技术措施

1、预制环节

（1）模具设计与制造：针对预制混凝土板的形状、尺寸、精度要求，定制专用模具。模具材质选用优质钢材，具有足够的强度与刚度，确保在多次使用过程中不变形。模具表面进行镀铬 或氮化处理，提高脱模性能，使预制板表面光洁。模具的开合机构设计应便捷、高效，便于混凝土板的脱模操作。

（2）原材料控制：与矩形槽类似，严格把控水泥、骨料、外加剂等原材料质量。对于预制混凝土板，由于其表面积相对较大，对混凝土的和易性要求更高，因此在配合比设计时，适当增加外加剂的掺量，如高效减水剂，以改善混凝土的流动性，确保混凝土在模具内能够均匀分布，填充密实。

（3）预制工艺：采用自动化或半自动化预制生产线，提高生产效率与产品质量稳定性。在混凝土浇筑环节，除采用分层振捣外，还可结合振动台振捣，使混凝土振捣更加充分，减少内部孔隙。浇筑完成后，及时进行抹面收光操作，根据设计要求，可制作防滑纹理，以满足不同使用场景需求。

2、运输与安装

（1）运输：根据预制混凝土板的厚度、面积、重量，选择合适的运输车辆，如轻型卡车或小型平板拖车。为防止混凝土板在运输途中断裂或边角损坏，在板与板之间、板与车辆货箱之间需放置软质缓冲材料，如泡沫板。同时，采用绳索捆绑固定时， 绳索与板的接触部位应加垫保护，避免勒伤混凝土板。

（2）安装：安装前，对施工现场进行清理，确保基层平整、 坚实。根据设计图纸，确定预制混凝土板的安装位置，利用经纬仪、水准仪等测量仪器进行精确放线。安装时，采用小型吊装设备，如电动葫芦或手动葫芦，配合人工辅助就位。对于相邻混凝土板之间的拼接缝，根据工程要求，采用水泥砂浆、密封胶等材料进行填缝处理，确保拼接紧密，防止雨水渗漏。

十三、防洪度汛技术措施

由于此工程要经过一个汛期，需要考虑防洪度汛措施。

工程建设过程中，我单位根据国家、省、市有关防汛文件精 神要求，结合本工程的实际情况，特制订本预案。

（一）、防汛度汛

当施工时遇到超标准洪水威胁时，我单位立即启动防汛预案并采取相应措施。在汛期施工过程中应采取如下措施：

1、设立集水坑，保证积水用潜水泵迅速排出。

2、工地备用木桩或钢管保证汛期采取应急措施时能够及 时打桩。

3、做好各种施工用电机具遮盖，检查供电网络，防漏电、 触电等。

4、混凝土浇筑完成后，及时覆盖上层，避免洪水冲刷破坏。

5、施工区临时道路加强维护，用砂土等将不平路面填平，在汛期到来前修好排水坡，保证险情到来时有可以用来撤离的道路。

（二）、应急预案启动及抢险方案

1、根据汛情，由项目经理发布应急预案启动指令。

2、值班要求：遇不超过五年一遇的洪水时，由巡视人员正常值班，遇不超过 10 年一遇的洪水时，安全员必须值班，遇超过 10 年一遇，20 年一遇以下的洪水时，项目经理或副经理必须值班，抢险队随时待命。进入汛期后，随时与水文安全防汛部门保持密切联系。

3、抢险方案：当遇到超 10 年一遇以上洪水到来时，抢险指挥部要组织抢险队迅速将施工机具、施工材料等设施撤离淹没区，放置到洪水位以上地带，人员也迅速撤离洪水区，争取在规定的最短时间内完成抢险任务，使财产和人员损失降到最低。

明确 24h 接警电话，将事故信息及时通报给项目建设指挥部，让业主及时了解汛情。为迅速、准确地了解掌握有关信息，  要及时做好水位观测记录。

现场指挥部与各应急队伍间建立通讯网络，明确现场指挥人员的职责与权利，针对洪水不同的严重程度确定相应的响应级别：

一级紧急情况：能被项目经理部正常可利用的资源处理的紧急情况，所需的后勤支持、人员或其它资源增援由项目部负责解决。

二级紧急情况：需要两个或更多的政府部门响应的紧急情况， 该事故救援需要有关部门协作，并提供人员、设备或其它资源。该级响应需要成立现场指挥部来统一指挥现场的应急救援行动。

三级紧急情况：必须利用所有有关部门及一切资源的紧急情 况，由上级有关部门统一指挥。

发生紧急洪水事故时，由项目部启动警报系统，通过紧急敲钟的方式向施工区和生活区的所有人员发出通报，并立即投入抗洪抢险。

按照已建立的程序与在现场行动的组织成员间通讯，并保持与业主的通讯联络。

评估抢险救灾人员的安全、食物和水源的使用、疏散人员的返回时间等，防止事故进一步扩大。

为保障现场应急救援工作的顺利开展，在现场周围设立警戒线，维护现场治安，其目的是防止与救援无关人员进入现场， 保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，并避免发生不必要的伤亡。

    发生紧急情况时，将受威胁人群疏散到安全区域是减少事故人员伤亡的关键，人员疏散由项目经理部组织力量，负责具体实施。

在应急救援中发生人员受伤的，向“120”急救中心报警求救或用车辆直接送往就近医院救治。

应急救援人员进出现场均应向项目经理部报告，救援时， 应合理配备个人防护设备，并保证正确使用。

抢险救灾过程中，救援人员要服从指挥，统一行动，紧张有序，防止蛮干，避免不应有的损失。

现场恢复，将现场恢复至相对稳定、安全的状态，避免 恢复过程中可能存在的危险，并为长期恢复提供指导和建议。

成立防汛领导小组，由项目经理任组长，统一协调指挥渡汛事宜。

根据业主和监理的要求，以及参照历年汛期前同期水位， 制定渡汛施工方案。

准备好充足的设备，以便夏汛来临时迅速应急。定期检查排水管网及抽水设备的可靠性，提高快速反应能力。

准备好充足的防汛物资、劳动力以及机械设备，以备渡汛。

做好生活区的防汛工作，确保人员物资安全。

配备一定的发电机，以确保汛期突然停电情况下的防洪排水需要。

关注天气预报及水情预报，安排值班人员，做好防汛准备。

合理安排施工进度，有度汛要求的施工部位，在汛前达到度汛要求，确保工程在汛期的安全。

十四、 施工协调措施

十八、施工协调措施

一、对外施工关系的协调

（一）与建设、监理单位的协调

1、严格执行合同：我们清楚地认识到，严格执行合同文件，实现合同规定的计划、质量、安全、环保等目标是对业主、监理工程师工作的最大支持，我公司将在全公司范围内协调施工资源，科学组织本项目工程的施工生产，确保合同目标的顺利实现。

2、积极提供施工信息：除按合同规定及时准确的向建设、监理单位报审施工组织设计文件、报送各种报表外，项目部还将及时提供其它各种有价值的工程信息，使建设、监理单位能全面掌握工程实施状况，为建设、监理单位科学决策提供依据。

3、严格按监理工程师审批的施工措施文件组织施工，当施工条件发生变化，需调整施工方案时，应立即将施工方案调整的原因及调整内容以书面形式报送监理工程师，在得到监理工程师批准前，组织相关内容的工程施工。

4、积极主动配合监理工程师的质量检查工作，为监理工程师工作提供必要的条件，设立“工程检验联系单”，提前向监理报告第二天需检测的工程项目、部位、工作量及检测的时间等内容，使监理工程师能合理、科学地安排工作，保证检测工作顺利进行。

5、坚决贯彻执行建设单位、监理工程师的指令，不打折扣，不讲条件，关键时刻识大体、顾大局，决不能给业主、监理工程师出难题。

（二）与设计单位的协调

1、认真阅读设计文件，及时与设计单位联系、沟通，掌握设计意图，在施工组织设计文件中，准确、全面的贯彻设计思想；

2、严格按设计文件及设计修改通知要求组织工程施工，不打折扣，保证工程质量；

3、积极配合设计人员作好地质编录工作：为设计地质人员安全进入工作面提供通行条件和工作便利；提供编录工作面和充足的照明；作好测绘编录地段的噪音和振动控制；保证地质编录时间并及时作好编录所需的编录标记。

（三）与其它承包商的协调

1、在本工程实施过程中向其他承包人提供施工配合。包括其他承包人正常施工所进行的工作面清理，按时向其他承包人提供进出通道、工作面以及工程完工后的看管、维护等。我方就此提交详细的配合计划及有关的配合措施，并在施工组织设计安排工程进度中充分考虑这些因素。

2、防护好全部监理工程师提供的平面坐标及高程控制网点及项目部增设的控制网点，其它承包商需要时，提供其无偿使用，当其它承包商需项目部协助另增设控制点时，项目部将及时组织实施，并为新增设的控制点的准确性负责。

3、在临时设施的布置上，充分考虑其它承包商的需求，当其它承包商的供应系统发生故障时，项目部将积极提供检修方便，并提供自身的供应资源，使其它承包商的施工生产能够正常进行。

4、项目部在现场修建的施工道路，无偿提供给其它承包人使用。共享部分的道路使用前，主动与其它承包人协商，共同维护正常交通和生产安全。

5、积极地为工程的永久和临时监测设备埋设施工无偿提供便利条件（如施工场地、施工通道等）以及必要的配合工作，保护好已埋设的观测仪器、电缆。无偿提供水、电供现场埋设观测仪器、设备使用。

6、积极地为在本合同工程施工的同时进行的其他标段的施工提供施工方便，尽可能地为其它承包商提供照明条件、场地条件、供电条件等，当其它承包商需要项目部改变施工顺序时，我方将积极予以配合。

（四）与地方部门的协调

项目部将高度重视与地方有关部门的良好关系，在业主和监理工程师的统一领导下，综合部将专门负责这方面的工作，积极处理好与地方的关系，接受地方安全、环保、卫生防疫等部门的指导、监督，切实加强自身人员的管理，并根据现场情况对有可能影响工程进度的因素进行预控，争取较好的施工环境，促进施工顺利、高效地进行。

（五）与当地人民群众的关系

我单位在施工中一定会处理好与当地群众、旅游业、民族关系等方面的矛盾，并尽量减少对当地的不良影响。一旦与当地群众发生冲突，首先着眼于企业内部寻找原因。对群众中存在的问题采取说服教育的方法，对企业内部存在的问题要从严从快处理，决不姑息，以免影响工程的正常施工。

（六）施工进度协调

1、项目部将根据招标文件规定的计划完工日期与交工日期、施工合同的规定以及报经监理工程师批准的施工总进度计划，合理安排施工进度计划，在计划编制过程中充分考虑其他承包商的施工对本标段工程的影响，在工期安排上、资源配置上留有充分的余地。

2、合理的安排施工进度计划，在计划编制的过程中充分考虑其它承包商的施工对本合同工程的影响，在工期安排上、资源配置上留有充分的余地。

3、配置充分的施工资源，科学组织施工，保质、保量争取提前完成本标段工程的关键项目或移交工作面，为整个工程的提前竣工创造优越的条件。

4、在施工过程中，坚决按建设单位、监理工程师的指示调整施工计划，必要时采取“赶工”措施，一旦工程需要我们“赶工”时，项目部将协调全部的资金、材料、设备和人员，采取积极的经济激励政策，制定合理、可行的技术措施及其它有利于工程施工的鼓励政策，如果需要，公司将给予强有力的支持。

5、积极配合其他承包商的施工，在平面和立面上有一定的干扰的施工部位，我项目部将统筹安排，并服从监理人及发包人的协调，避免或减少干扰因素，保证施工的顺利进行。

6、我项目部将严格按照本工程合同项目施工进度计划及管理等有关规定执行。

7、凡属非我项目部本身的原因导致我项目部不能按期完工或移交工程项目和工作面时，项目部将及时地据实提出项目报告递交给业主和监理工程师。

二、项目部内部施工关系的协调

鉴于本工程的重要性，我们将按照“精干、高效”的原则组建项目部，在工作中，紧紧以总进度计划为中心，围绕人员、材料、设备、施工方法、施工环节等要素进行协调工作，最大限度地发挥人员、设备的作用，提高作业效率，项目部各部门将按照组织结构及运行机制由归口领导进行工作协调，整个项目部的各项工作既统一在项目部经理的领导下，又各负其责、相互协调地进行，具体如下：

（一）施工人员的统一协调

根据工程施工的需要，项目部将按计划、有组织地安排施工人员进场，选派人员时按照“业务好、觉悟高、有丰富施工经验”的标准，在全公司抽调骨干力量作为项目部管理层，按照“一专多能、任劳任怨、有一定施工经验”的标准，抽调人员组成施工作业层。现场生产调度部门将按照各作业面的具体情况对各施工队人员进行调剂、调动，以保证工程的顺利进行。

（二）材料、设备的统一协调

如何发挥施工材料、机械设备的作用、提高设备使用效率是施工中的重点，本工程机械设备统一调配、使用由物质管理部和现场生产调度部门负责。

（三）施工方法的统一协调

本工程的施工将严格按照工程设计文件和监理批准的施工措施进行施工。

（四）施工环节的统一协调

各施工厂、队将紧紧围绕工程总进度计划进行工作，在各工序、各环节的施工中由现场生产调度部门负责协调工作，管理部门的工作由归口领导负责协调工作，杜绝发生各部门之间的扯皮现象。

三、公司对本工程工作的统一协调

一旦中标，我公司将在全公司范围内进行人、财、物的统一协调，对本工程进行强有力的支持。施工期间正确处理好复杂的对外、对内关系，通过工程建设的顺利实施，提升我公司影响，树立良好的企业形象。真正做到“建一个工程，树一座丰碑，交一方朋友，赢得一片市场，培养一批人才。”

四、项目资金管理及成本控制

（一）本项目资金管理措施

1、专款专用，保证工程资金全部用于本工程

由项目部下设的财务部负责对工程资金进行管理，工程月工程进度结算款项等都能做到专款专用，保证资金全部用于本工程；同时，因工程施工需要筹集的公司流动资金、银行贷款亦均恰当地运用于本标段工程施工当中。

2、采用多渠道筹集资金，确保满足工程需要

一旦我公司中标，我们将根据施工措施、施工进度等制定整个工程详细的资金使用计划，合理使用月工程结算款；同时我公司有充足的流动资金和银行信贷，能够保证工程施工顺利进行。

3、本工程前期资金投入

本标段中标后，用我公司部分自有资金进行前期进场及设备调遣和购置工作，保证工程按时开工。

4、工程资金在施工中的管理

在本工程施工中，我们将从资金收入预测、资金支出预测、资金收支对比、资金筹措、资金使用等方面进行工程资金管理。

（1）资金收入预测

工程实施过程中，根据施工总进度计划，分年、季、月进度计划以及工程实际进度测算出价款数额，做出工程收入预测表，绘出工程资金月收入图及工程资金按月累加收入图，根据工程进度计划及工程量的调整及时进行资金调整。资金收入测算工作注意以下几个方面：

①资金预测工作是一项综合性的工作，在项目部经理主持下，由职能部门人员参加，分工、协作负责完成。

②加强施工管理，确保工期，以免因延误工期遭受罚款而造成经济损失。

③严格按合同规定的结算办法，测算每月实际收入的工程进度款数额，同时考虑进度款可能滞后的时间因素，即按当月完成的工程量计算收取的工程款不一定按时收取。

④计入质量保证金扣留等因素。

（2）资金支出预测

①工程资金支出预测依据

A成本费用控制计划。

B施工组织设计。

C材料（物资）储备计划。

②工程资金支出预测注意事项

A从实际出发，使资金支出预测符合实际情况；

B重视资金支出的时间价值。

（3）资金收入与支出对比

根据资金收入与支出情况，绘制资金收支对比图，找出收入与支出的资金数额之差，确定筹措资金数量或富余资金数量。

（4）资金筹措来源

①月工程结算款；

②公司、项目部自有流动资金；

③银行贷款。

（5）资金使用管理

资金使用管理是以确保收入、节约支出、防范风险和提高经济效益为目的。在财务部设立专用账号，进行工程资金收支对比和预测，统一对外收支与结算。项目部编制年、季、月度资金收支计划；设立台帐，记录资金支出情况；加强财务核算，及时盘点盈亏。坚持做好工程的资金分析，进行计划收支与实际收支对比，找出差异，分析原因，改进资金使用管理。

（6）掌握好资金使用的阶段性，以期获得最大收益

项目部利用各种现代信息技术，用国际通行的项目成本管理软件P3，制定出月资金使用计划，季度资金使用计划，年度资金使用计划，总资金使用计划，以便总体控制工程资金的使用。工程前期，各种费用投入较大，公司在资金使用上做到全力保障。本工程设备用量较多，除从其它完建、在建工程调配外，项目部为能保证工程的顺利实施，树立良好的企业形象，还将准备充足资金购买一批新的设备。工程施工期，根据月进度结算款的到位情况，全力保证材料的购买，设备的维修以及文明施工，安全生产，环保等方面的资金要求。

（二）资金管理特殊情况处理

1、设置专项基金、专款专用

本工程安全生产、文明施工及环保均设置专项资金，项目部财务部负责各专项资金的使用与管理，杜绝将专项资金用于其它方面。施工过程中，项目部将视现场实际情况加大安全、环保等的资金投入。

2、加强合同管理，避免不良资金出现

建立健全项目部内部合同管理制度，在工程施工过程中，不断优化施工组织设计，降低工程成本，避免资金浪费。

在购买工程材料时“货比三家”，挑选质量好、信誉好的厂家，签订符合法律法规程序的购销合同，避免工程资金流失。

（三）本工程成本控制方案

1、建立成本目标责任制、实施成本管理

成本管理包括成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本检查和成本分析等。针对工程特点，对成本目标进行分解，明确每一个成员的责任，使责、权、利相对应，通过有组织、有系统的预测、计划、控制、核算和分析等工作促使各成本要素按照一定的目标运行，使实际工程成本得到有效控制。

2、加强材料管理，降低成本

材料费用在工程成本中占有很大比例，为加强材料管理，降低工程成本，多创效益，采取以下措施：

（1）材料实行计划管理

①项目部所属各单位用的主要材料，由计划部门根据工程进度和项目施工详图编制材料计划，物资设备部门汇总后上报项目部经理审批，报监理、业主方审核认定。项目部各单位依据施工计划和施工详图掌握所需主材的品种、规格、数量以配合物资设备部门编制好材料计划。

②所属各单位依据项目部下达的月生产计划结合材料库存情况编制所需零星材料计划，物资设备部门汇总后上报项目部审批备料，各单位依据自己报的计划进行领料。

③物资设备部门依据生产计划和施工进度自行编制常用材料备料计划，上报项目部经理审批，以做到保障供给。

④重视计划管理，避免因计划不周而影响生产。

（2）材料采购

①按货比三家的原则，选择货源充足、价格合理、质量保证、服务优质的材料供应商。

②除发包人提供的材料外，由我方负责采购的主要材料的采购经项目部班子成员决定，次要材料的采购经项目部分管物资设备的副经理批准采购。

③对采购伪劣产品或规格品种不符合使用要求的材料的人员，项目部将予以处罚，该类材料不予使用。

（3）材料核算

工程所需主要材料由项目部物资设备部门供应，计划部门根据工程的材料定额与用量提出计划，物资设备部门根据计划用量进行发放，物资设备部门经常深入现场了解、掌握材料使用情况。计划部门、物资设备部门每月对主要材料消耗进行定额考核，项目部对超出消耗定额的使用单位给予罚款，反之给予奖励。

（4）加强设备管理，降低工程成本。

使用适宜的施工机械设备，保证并充分发挥施工机械设备的机械性能与技术性能，确保工程质量、工程进度并降低工程成本。

（5）现场设备管理

①各施工单位安排设备管理人员监督检查施工现场的设备使用、维修、保养情况，各级有关人员服从其安排与指导。

②对违反操作规程的作业人员，现场管理人员有权制止，对不听劝阻者，管理人员有权停止其作业，并交于项目部处理。

③严禁利用项目部设备干私活，违者将给予严重的处罚。

④对多次违反操作规程的人员，项目部将给予其调离本岗位的处罚。

（6）设备的检修，保养

①设备的检修、保养实行机务负责制。

②设备的检修以自修为主，外协为辅，外协检修的经项目部经理后实施，随意外出检修的费用由操作人员自理。

③设备的检修由机务人员根据设备的实际状况和工程使用情况下达设备检修任务单，修理车间按任务单上的期限和部位进行检修，修完后由操作人员试机并验收合格方可出厂。

④工程设备的日常保养实行机长负责制，并在当天施工结束后进行保养。

⑤二、三级保养由机务人员根据日常统计资料和使用情况下达保养通知单。任何单位、任何人不能因生产任务紧而忽视二、三级保养，对不按规程办事的当事人，项目部将给予处罚。

（7）特殊过程施工设备的保养

①特殊过程施工设备是指用于特殊过程作业的设备。

②特殊过程施工设备除需按设备管理有关规定进行管理外，还需对设备的能力进行鉴定，以证实设备能满足工程质量的要求。

③对使用特殊过程施工设备的人员进行资格鉴定，设备使用前对设备的技术状况和性能参数进行鉴定，确定设备能满足工程质量的要求。

④每班或每一工作阶段完成后，对设备进行清理，保养和调整，使设备处于良好的状态，以备后用并做好记录。

（8）搞好成本分析

财务部每月月底进行本月成本分析、核算，通过实际投资与计划投资的偏差比较，掌握好资金流向，为上级领导提供数据，以便随时控制、调整资金的使用。

严格控制非生产性支出，进行全方位成本控制。在整个成本控制过程中坚持科学管理，实现生产各要素的优化配置；充分挖掘企业内部潜力，以适当的投入，获取合理的效益。

（四）资金管理与信息化

充分利用各种现代信息技术，明确工程信息流程，对信息进行收集、加工、储存、传递、分析和应用；加强计算机的应用，用国际通行的项目成本管理软件P3建立工程管理信息系统和成本控制模块，提高资金管理水平。

（五）加强施工管理、推动科技进步、降低工程成本

项目部将经常举办科技活动，不断地优化施工组织设计，降低工程造价，确保工程资金发挥最大的作用。

（六）设专项奖罚资金

项目部将设立专项资金（约为工资额的5～10%）用于工程质量、安全、文明施工、进度的达标奖励，并对质量、安全、文明施工、进度没有达到预定目标的施工队予以罚款。适时开展劳动竞赛活动，对劳动竞赛名列前茅的施工队和个人予以奖励。

（七）加强财务管理

企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为重点，项目部将建立现代化财务信息系统。

公司各单位已经全面启动会计电算化网络管理。财务实时信息系统提供了基于指标体系的动态分析和控制功能。运行多维数据分析、定向，实时反映企业财务状况的变化，实现对工程项目的实时控制和管理，真正做到了以资金管理为重点。

项目部为实现资金的集中管理，建立起独立的资金结算中心，能够保证在施工中遇到资金不足、不能及时到位或前期施工投入较大的情况下，运用公司、项目部后备资金和其它行之有效的筹资、融资渠道，顺利筹集所需资金，确保工程顺利进行。

五、合同管理

严格按合同法组织施工，项目部经理全权负责施工全过程，为项目安全、质量、文明施工、合同管理等职责的第一责任人。

加强对工程的施工管理工作，保证工程的技术、质量、进度达到合同要求。

项目部经理和全体管理人员将工程合同视为工程施工的唯一行为宗旨，严格按照合同中明确的工程范围、工程内容进行施工组织。同时，各管理职能部门将合同以及合同项目的边界条件、合同价格和合同文件等资料形成工程实施过程中的行为纲领性文件，认真贯彻、严格执行。

施工过程中的施工组织、工程任务下达，以合同的工程项目、合同数量、合同价格为依据，并且按合同中的单项工程、分部分项工程为核算单元进行工程分解，管理部门建立合同管理工程结算台帐，其内容包括：工程结算收入总台帐、合同内项目结算台帐，切实做好合同变更、合同管理、资料（工程图纸、更改通知、监理文件、结算报表等）的收集、分类、整理工作，及时地对工程施工进行经济对比分析，采取有效的措施积极地控制工程成本。

作好文件和资料的签收和发放，收到文件和资料的部门和人员要在《收文登记表》上签字认可。各部门资料员填写《发文登记表》，经负责人批准其有效性及发放范围后发放。

按合同规定的计量方法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确的计量，并在合同文件规定的时间内，按合同《工程量清单》的项目和监理工程师的要求，分项向监理人及时提交完成工程量月报表和有关计量的资料。

项目部将以施工图编制预算来控制成本支出，实行“以核定支”、“量入为出”。将建立工程项目月、季度财务收支计划制度，以用款计划控制成本费用支出。根据工程施工进度计划以及施工预算，合理配置人力资源和物质资源，做好工程的施工预算工作。根据工程合同、工程实地情况，依据合同项目、工程内容、合同要求，对工程实施进行周密的施工设计，最大限度地对工程施工方案进行优化；经营管理人员根据优化了的施工设计，依据合同价格以及严格的内部相关经济政策制订出工程实施过程中的执行价格，下达后严格执行，施工管理部门按照分部分项工程，结合实际情况，将施工预算按成本要素分解到成本核算的最小单位，制定出各项经济指标作为核算的标准，每月进行核算。对经济指标进行核算，找出对比差异，分析差异原因，采取纠偏措施，保证成本状况不出现异常现象。

六、廉政建设管理

（一）廉政制度及保障措施

1、严格遵守当地和国家有关法律法规及业主方的有关廉政规定。

2、严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不损害国家和集体利益，不违反工程建设管理规章制度。

4、开展廉政教育，设立廉政告示牌。

5、不向业主行贿，不以任何理由向业主馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

6、不以任何名义为业主报销应业主支付的任何费用。

7、不以任何理由安排业主参加超标准宴请和娱乐活动。

8、不为业主购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

9、不要求业主提供比给予其它相应方更多的优惠和便利。

10、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（二）廉政承诺

本公司承诺：如果我公司中标，我公司将根据中央和政府及业主有关工程建设、廉政建设的条规，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，严格遵守党和国家有关纪律、法律法规及业主的有关廉政规定。

七、设备及材料管理

（一）设备管理措施

1、加强设备管理，施工前，对拟进场的施工设备进行全面的检修和维护，使其保持良好的技术状况。

2、在接到开工通知后28d内，携带必要的证件、资料到发包人物资设备部门办理领料开户登记手续，填写工程材料供应开户登记表。领料人员持有发包人颁发的领料证办理领料事宜。

3、加强设备管理，施工前，对拟进场的施工设备进行全面的检修和维护，使其保持良好的技术状况。

4、施工过程中实行机长负责制，严格按照设备操作程序和保养程序对设备进行全过程现场管理，按照各作业工序有计划的进行合理安排设备施工，减少设备窝工现象。

5、做好设备的维护保养工作，最大限度的发挥设备的作用。

6、执行持证上岗制度，严禁违章作业和无证上岗。

（二）材料管理措施

1、材料管理原则

（1）严格施工材料的管理，特别是对燃油的领用和消耗后的退库工作，制定严格的管理措施，确保施工器材的使用安全。

（2）制定采购计划和采购清单，在合格供货方中比质比价，选择合适方签订合同，合同明确质量要求和验收方式，然后采购。

（3）严格进行进货验收和抽检，满足质量要求后方可收货。

（4）制订切实可行的仓库管理办法，加强材料的保管，防止变质、失效。

（5）领用新材料时，先进行生产性试验，报监理、设计单位同意后方可正式使用。

（6）加强采购中的党风廉政的建设，杜绝不合格的原材料在工程中使用。

2、材料采购质量控制措施

（1）采购人员协同试验工程师，根据工程所需材料进行市场调查，并填写“市场调查表”，向项目部领导汇报货源、材质等情况。

（2）试验工程师对市场调查所取的样品要认真地检测，写出检测报告，达到技术规范要求的出据认可手续，材料方可进场。

（3）试验工程师在材料进场的过程中，也要随机抽样检测，发现材料质量下降，马上通知验收人员，并向主管领导汇报，最终问题得到解决为止。

（4）验收人员要严格对照样品验收，如发现来料与样品不符，作扣减处理或速请试验工程师检测并报给有关负责人和采购员，有关人员尽快做出裁决。

（5）验收监督员指挥运输车辆有秩序卸车，卸一车签字一次，否则按失职论处。

（6）装载机铲料时，不得将泥土铲入材料内，否则，视其情节处理装载机驾驶员。有关管理者若听之任之不予制止，则一同处罚。

3、材料数量控制措施

（1）材料的计量器具要每日检查，若不准确，马上校正，达到准确后，方能继续使用。

（2）材料收购以验收单为凭。收料3人一组，3人都在岗时收料签字有效。

（3）材料收料时，过磅（量尺）员操作读数，监磅（监尺）员监控制单，质检员按质扣量，签字后生效。如发生代签字的行为，执笔者与被代笔人均进行经济处罚。

4、单据管理措施

（1）材料验收单据由材料统计保管，不得放在明处，如丢失立即声明作废，并向有关部门及主管领导汇报丢失单据的号码。如未及时报告，后果自负，加重处罚。

（2）材料单据的领取由主管负责人开据领用单、统计员做记录台帐，登记起止号码、领取人姓名。

（3）收料人每天将已填写的有效单据和作废单据一并交统计员进行统计。如单据涂改，材料统计视为作废，拒绝点收，由此而造成的后果将由制单人承担。统计回收了的单据号数经对方签字，以证明回收。

（4）有效单据和作废单据分别保存，待财务部核实以后，作废单据可当面销毁。

（5）材料统计将有效的材料单据办理点收手续后直接交财务部审核，不得由供货人传递。

5、主要材料保管措施

（1）各施工作业队在需用各种时提前一个月上报项目部，由项目部审核后汇总，过时不报者，各施工队自行负责。

（2）由发包人指定仓库运至项目部工地仓库后，要按材质、规格、重点分类堆放整齐，并要实施上盖下垫措施。

（3）材料领出后由各施工作业队负责保管。八、预防疾病传播措施

根据气候条件、施工强度相应调剂员工的饮食，加强饮食卫生管理和施工、生活区域的环境卫生管理，减少疾病。预防和控制施工区传染性疾病和自然疫源性疾病的流行，在施工人员入住前采取消、杀、灭的措施对施工营地进行卫生清理，同时每年对职工居所至少展开一次消毒灭害工作。保证各个员工以健康的体魄、充沛的体力、良好的精神状况投入到施工生产中。现场设立医务室，定期做好防疫工作，防止恶性传染病的发生，以保障施工人员的身体健康和工程施工的顺利进行。

九、劳务管理措施

（一）合理配备施工管理和技术人员

从公司总部调集施工力量，根据工程施工专业的需要，对专业技术人员和施工管理人员进行补充，选用年富力强、有工作经验、有管理水平的人员充实管理岗位，组织精兵强将，精心管理、精心施工，确保工程保质、保量，如期完成。施工过程中保持主要管理人员和专业技术骨干相对稳定，其工作调动前报请监理人批准。

（二）加强作业层员工的管理

作业层的机构设置，要适应工程的变化，随着工程的开始、进程而改变形式和结构。对作业层机构设置、人员配备进行合理组织和优化，减少闲杂人员，按岗位技能的要素竞争上岗，严格社会劳动力的用工管理，对劳动资源不断地进行素质培训教育和定期安全教育，做好劳动保护和管理工作，按时发放员工工资，同时，保障员工有良好的工作和生活环境，使其始终保持有充分的精力和良好的精神状态。

（三）加强对民工、协议工的管理

项目部将加强对民工、协议工的综合管理，对民工、协议工加强安全教育及劳动保护，提高他们的安全意识和自我保护意识，对民工进行岗前培训和定期学习，杜绝以包代管，将民工队伍的管理纳入到各施工队的管理中并对管理情况进行综合考核，项目部制定具体的考核措施和奖惩办法。项目部将采取措施进一步改善民工的居住环境，提高民工生活质量，实行集中居住，统一管理，环境卫生、干净、整洁，有澡堂、食堂、晒衣场所等基本设施。

（四）建立奖罚制度、充分调动全体员工积极性

建立奖罚制度，对工程进度、质量、安全、技术、合同管理、文明施工、环境保护等方面进行全面的考核，制定出详细的衡量指标，采取以计件制考核的办法，用量化的指标对施工项目和完成的工作及时地进行考核，工作出色的员工包括民工、协议工给予奖励，工作过失记以处罚，从而激励和约束每一个员工的行为，使每一个员工规范、积极、主动地去认真履行自己的职责和义务，确保工程施工获得优良成果。

十、缺陷责任期间的工程回访及缺陷修补

（一）本合同段我公司的目标是保质保量提前完工，争创优质工程。在缺陷责任期内根据业主及工程师或其代表对工程检查结果发出的指示，积极进行修补及维护。

（二）组织技术人员对工程缺陷进行原因分析，研究相关施工图纸、施工原始资料，确定处理范围及处理方案。向工程师提交缺陷原因报告、处理意见及要求。

（三）根据工程师批复的缺陷处理意见，组织相关技术人员编制施工方案或施工组织设计，对施工工艺、质量等提出具体的措施，并进行技术交底。

（四）组织人员进行材料、设备的订购、供应和非标准设备的加工制作。

（五）施工人员进场根据施工方案对缺陷工程进行修补及维护。

（六）从施工准备开始，质检部门加强施工检查。

（七）缺陷工程修补及维护完成后，根据规范规定和要求向工程师提交交工验收文件，进行检查验收。

十五、施工方案合理性

（一）、施工方案可以保证工程施工质量

在工程施工过程中,施工方案是直接影响施工质量的关键。也就是说,在施工过程中,对人力与物力、主体与辅助、供应与消耗、生产与储存、专业与协作、使用与维修、空间布置与时间安 排等方面进行科学、合理部署的方案,作为建设工程项目施工质量管理的指南。

每个工程项目施工的准备阶段,其项目经理部组织管理成员, 按既定的施工组织设计施工方案。突出重点,具体、详细地组织切实可行的方法和有效措施,实行质量控制管理,履行岗位责任制,以及其他各项规章制度,科学、合理地组织并实施项目施工的程序、步骤、施工方法、施工机械及技术措施,认真按照施工图施工,依照现行的施工技术操作规程、施工规范及验收规范、质量检测评定标准进行检查和验评。施工方案的确定,关系着施工过程的工程质量,以及整个工程的全面管理与项目的总评,及其经济效益和社会效益。

（二）、施工方案对施工质量的指导

施工方案是用来指导建设工程项目施工过程中的技术、经济和组织的技术性文件。为了保证建设项目的施工质量,必须有科学的、合理的、高水平的施工方案,通过管理和组织进行科学、严密地实施,按既定的施工方案配备进行施工劳力、施工机械, 依据施工程序与顺序、施工起点、流向和施工方法进行施工，同时为更好地发挥施工方案的指导作用,做好施工准备工作,开工前对各级组织进行生产、技术会议和技术交底,对关键部位的操作工艺、规程与保证措施,做到有组织、有计划、有步骤的实施, 把施工质量同员工物质利益有机结合,从而为施工方案在项目施工的实施过程中,更加有效地保证施工质量。

（三）、正确的技术手段是施工质量的保证

做好质量控制管理,是保证施工方案实施与目的的保障和手段。为保证合同、设计要求和规范规定的质量标准,所采取的一系列检测监控措施、手段与方法,是施工质量的重要保证。

项目施工的质量控制应遵循 5 个原则：①坚持“质量第一、用户至上”的宗旨;②人是质量的创造者,质量控制必须“以人为核心”。把人作为控制的动力,调动人的积极性、创造性,增强人的责任感。树立“质量第一”观念,提高人的素质,以人的工作质量的事前控制、事中控制;③从对产品质量的检查,转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品质量的检查,以“预防为主”进行这些措施,确保施工项目的质量;④坚持质量标准, 严格检验、用一切数据说话;⑤贯彻执行科学、公正、守法的职业规范与道德观念。

（四）、质检及其标准是施工方案的依据和质量目标

为了使施工质量有可靠的保证,施工方案的实施和效果与质量检查及标准相关,其标准是施工方案确立的依据与结果,是施工质量的最终目标。

在施工方案中,要求每分部分项工程都必须根据国家现行颁发的建设工程施工技术操作规程、施工及验收规范、质量检验及 评定标准进行检查、验评。建立检查制度,对每分部分项工程技能型开工前检查、工序交接检查、隐藏工程检查、办理验收签证手续。根据工程项目内容采取不同方式进行检查。验评质量以期达到预定标准。

施工方案还应要求建设单位加强建设项目的技术管理工作。要根据气候条件的变化,作好施工组织设计;结合工程自身实际情况,合理安排施工工序;组织参建各方主体编制冬期施工方案和质量安全技术措施;作好冬期施工的材料、专用设备、能源、生活设施等资金保障及施工准备工作。特别是针对冬期施工易出现的“质量通病”及“缺陷”,方案中应具体规定,施工单位要组织质量责任主体认真学习和熟悉冬期施工规程及验收规范,编制好冬期施工方案并进行交底,使冬期施工方案落实到人、到物, 做到懂施工、会管理,切实抓好施工现场操作人员业务素质和技术水平。因此,只有这样确定的施工方案,才有预期的结果,施工质量才能得到保证。

（五）、施工方案对施工成本的影响

长期以来,如何合理有效地控制工程造价,使有限的资金创造出更多、更大的效益,一直都是值得关注的问题。合理有效地控制施工成本,是施工管理的一个重要目标。

施工方法的确定、施工机器的选择、施工顺序的安排和流水施工的组织。施工方案的不同,工期就会不同,所需机器也有所不同。因此,施工方案的优化选择是施工企业降低工程成本的主要途径。制定施工方案要以合同工期和上级要求为依据,联系项目的规模、性质、复杂程度、现场等因素综合考虑。可以同时制定几个施工方案,相互比较,从中优选最合理、最经济的方案。同时 拟定经济可行的技术组织措施计划,列入施工组织设计之中,为保证技术组织措施计划的落实并取得预期效果,工程技术人员、材料员、现场管理人员应明确分工、形成落实技术组织措施的一条龙,做到控制成本人人有责任,事事有人管。

在工程实施过程中,应对施工过程中的专题施工方案进行审查,运用价值工程法等方法通过不断地对施工方案进行技术经济分析,目的挖掘节约工程投资的潜力,从而达到节约投资,创造更高效益的目的。五、合同管理
严格按合同法组织施工，项目部经理全权负责施工全过程，为项目安全、质量、文明施工、合同管理等职责的第一责任人。
加强对工程的施工管理工作，保证工程的技术、质量、进度达到合同要求。
项目部经理和全体管理人员将工程合同视为工程施工的唯一行为宗旨，严格按照合同中明确的工程范围、工程内容进行施工组织。同时，各管理职能部门将合同以及合同项目的边界条件、合同价格和合同文件等资料形成工程实施过程中的行为纲领性文件，认真贯彻、严格执行。
施工过程中的施工组织、工程任务下达，以合同的工程项目、合同数量、合同价格为依据，并且按合同中的单项工程、分部分项工程为核算单元进行工程分解，管理部门建立合同管理工程结算台帐，其内容包括：工程结算收入总台帐、合同内项目结算台帐，切实做好合同变更、合同管理、资料（工程图纸、更改通知、监理文件、结算报表等）的收集、分类、整理工作，及时地对工程施工进行经济对比分析，采取有效的措施积极地控制工程成本。
作好文件和资料的签收和发放，收到文件和资料的部门和人员要在《收文登记表》上签字认可。各部门资料员填写《发文登记表》，经负责人批准其有效性及发放范围后发放。
按合同规定的计量方法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确的计量，并在合同文件规定的时间内，按合同《工程量清单》的项目和监理工程师的要求，分项向监理人及时提交完成工程量月报表和有关计量的资料。
项目部将以施工图编制预算来控制成本支出，实行“以核定支”、“量入为出”。将建立工程项目月、季度财务收支计划制度，以用款计划控制成本费用支出。根据工程施工进度计划以及施工预算，合理配置人力资源和物质资源，做好工程的施工预算工作。根据工程合同、工程实地情况，依据合同项目、工程内容、合同要求，对工程实施进行周密的施工设计，最大限度地对工程施工方案进行优化；经营管理人员根据优化了的施工设计，依据合同价格以及严格的内部相关经济政策制订出工程实施过程中的执行价格，下达后严格执行，施工管理部门按照分部分项工程，结合实际情况，将施工预算按成本要素分解到成本核算的最小单位，制定出各项经济指标作为核算的标准，每月进行核算。对经济指标进行核算，找出对比差异，分析差异原因，采取纠偏措施，保证成本状况不出现异常现象。
六、廉政建设管理
（一）廉政制度及保障措施
1、严格遵守当地和国家有关法律法规及业主方的有关廉政规定。
2、严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3、业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不损害国家和集体利益，不违反工程建设管理规章制度。
4、开展廉政教育，设立廉政告示牌。
5、不向业主行贿，不以任何理由向业主馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
6、不以任何名义为业主报销应业主支付的任何费用。
7、不以任何理由安排业主参加超标准宴请和娱乐活动。
8、不为业主购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
9、不要求业主提供比给予其它相应方更多的优惠和便利。
10、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（二）廉政承诺
本公司承诺：如果我公司中标，我公司将根据中央和政府及业主有关工程建设、廉政建设的条规，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，严格遵守党和国家有关纪律、法律法规及业主的有关廉政规定。
七、设备及材料管理
（一）设备管理措施
1、加强设备管理，施工前，对拟进场的施工设备进行全面的检修和维护，使其保持良好的技术状况。
2、在接到开工通知后28d内，携带必要的证件、资料到发包人物资设备部门办理领料开户登记手续，填写工程材料供应开户登记表。领料人员持有发包人颁发的领料证办理领料事宜。
3、加强设备管理，施工前，对拟进场的施工设备进行全面的检修和维护，使其保持良好的技术状况。
4、施工过程中实行机长负责制，严格按照设备操作程序和保养程序对设备进行全过程现场管理，按照各作业工序有计划的进行合理安排设备施工，减少设备窝工现象。
5、做好设备的维护保养工作，最大限度的发挥设备的作用。
6、执行持证上岗制度，严禁违章作业和无证上岗。
（二）材料管理措施
1、材料管理原则
（1）严格施工材料的管理，特别是对燃油的领用和消耗后的退库工作，制定严格的管理措施，确保施工器材的使用安全。
（2）制定采购计划和采购清单，在合格供货方中比质比价，选择合适方签订合同，合同明确质量要求和验收方式，然后采购。
（3）严格进行进货验收和抽检，满足质量要求后方可收货。
（4）制订切实可行的仓库管理办法，加强材料的保管，防止变质、失效。
（5）领用新材料时，先进行生产性试验，报监理、设计单位同意后方可正式使用。
（6）加强采购中的党风廉政的建设，杜绝不合格的原材料在工程中使用。
2、材料采购质量控制措施
（1）采购人员协同试验工程师，根据工程所需材料进行市场调查，并填写“市场调查表”，向项目部领导汇报货源、材质等情况。
（2）试验工程师对市场调查所取的样品要认真地检测，写出检测报告，达到技术规范要求的出据认可手续，材料方可进场。
（3）试验工程师在材料进场的过程中，也要随机抽样检测，发现材料质量下降，马上通知验收人员，并向主管领导汇报，最终问题得到解决为止。
（4）验收人员要严格对照样品验收，如发现来料与样品不符，作扣减处理或速请试验工程师检测并报给有关负责人和采购员，有关人员尽快做出裁决。
（5）验收监督员指挥运输车辆有秩序卸车，卸一车签字一次，否则按失职论处。
（6）装载机铲料时，不得将泥土铲入材料内，否则，视其情节处理装载机驾驶员。有关管理者若听之任之不予制止，则一同处罚。
3、材料数量控制措施
（1）材料的计量器具要每日检查，若不准确，马上校正，达到准确后，方能继续使用。
（2）材料收购以验收单为凭。收料3人一组，3人都在岗时收料签字有效。
（3）材料收料时，过磅（量尺）员操作读数，监磅（监尺）员监控制单，质检员按质扣量，签字后生效。如发生代签字的行为，执笔者与被代笔人均进行经济处罚。
4、单据管理措施
（1）材料验收单据由材料统计保管，不得放在明处，如丢失立即声明作废，并向有关部门及主管领导汇报丢失单据的号码。如未及时报告，后果自负，加重处罚。
（2）材料单据的领取由主管负责人开据领用单、统计员做记录台帐，登记起止号码、领取人姓名。
（3）收料人每天将已填写的有效单据和作废单据一并交统计员进行统计。如单据涂改，材料统计视为作废，拒绝点收，由此而造成的后果将由制单人承担。统计回收了的单据号数经对方签字，以证明回收。
（4）有效单据和作废单据分别保存，待财务部核实以后，作废单据可当面销毁。
（5）材料统计将有效的材料单据办理点收手续后直接交财务部审核，不得由供货人传递。
5、主要材料保管措施
（1）各施工作业队在需用各种时提前一个月上报项目部，由项目部审核后汇总，过时不报者，各施工队自行负责。
（2）由发包人指定仓库运至项目部工地仓库后，要按材质、规格、重点分类堆放整齐，并要实施上盖下垫措施。
（3）材料领出后由各施工作业队负责保管。八、预防疾病传播措施
根据气候条件、施工强度相应调剂员工的饮食，加强饮食卫生管理和施工、生活区域的环境卫生管理，减少疾病。预防和控制施工区传染性疾病和自然疫源性疾病的流行，在施工人员入住前采取消、杀、灭的措施对施工营地进行卫生清理，同时每年对职工居所至少展开一次消毒灭害工作。保证各个员工以健康的体魄、充沛的体力、良好的精神状况投入到施工生产中。现场设立医务室，定期做好防疫工作，防止恶性传染病的发生，以保障施工人员的身体健康和工程施工的顺利进行。
九、劳务管理措施
（一）合理配备施工管理和技术人员
从公司总部调集施工力量，根据工程施工专业的需要，对专业技术人员和施工管理人员进行补充，选用年富力强、有工作经验、有管理水平的人员充实管理岗位，组织精兵强将，精心管理、精心施工，确保工程保质、保量，如期完成。施工过程中保持主要管理人员和专业技术骨干相对稳定，其工作调动前报请监理人批准。
（二）加强作业层员工的管理
作业层的机构设置，要适应工程的变化，随着工程的开始、进程而改变形式和结构。对作业层机构设置、人员配备进行合理组织和优化，减少闲杂人员，按岗位技能的要素竞争上岗，严格社会劳动力的用工管理，对劳动资源不断地进行素质培训教育和定期安全教育，做好劳动保护和管理工作，按时发放员工工资，同时，保障员工有良好的工作和生活环境，使其始终保持有充分的精力和良好的精神状态。
（三）加强对民工、协议工的管理
项目部将加强对民工、协议工的综合管理，对民工、协议工加强安全教育及劳动保护，提高他们的安全意识和自我保护意识，对民工进行岗前培训和定期学习，杜绝以包代管，将民工队伍的管理纳入到各施工队的管理中并对管理情况进行综合考核，项目部制定具体的考核措施和奖惩办法。项目部将采取措施进一步改善民工的居住环境，提高民工生活质量，实行集中居住，统一管理，环境卫生、干净、整洁，有澡堂、食堂、晒衣场所等基本设施。
（四）建立奖罚制度、充分调动全体员工积极性
建立奖罚制度，对工程进度、质量、安全、技术、合同管理、文明施工、环境保护等方面进行全面的考核，制定出详细的衡量指标，采取以计件制考核的办法，用量化的指标对施工项目和完成的工作及时地进行考核，工作出色的员工包括民工、协议工给予奖励，工作过失记以处罚，从而激励和约束每一个员工的行为，使每一个员工规范、积极、主动地去认真履行自己的职责和义务，确保工程施工获得优良成果。
十、缺陷责任期间的工程回访及缺陷修补
（一）本合同段我公司的目标是保质保量提前完工，争创优质工程。在缺陷责任期内根据业主及工程师或其代表对工程检查结果发出的指示，积极进行修补及维护。
（二）组织技术人员对工程缺陷进行原因分析，研究相关施工图纸、施工原始资料，确定处理范围及处理方案。向工程师提交缺陷原因报告、处理意见及要求。
（三）根据工程师批复的缺陷处理意见，组织相关技术人员编制施工方案或施工组织设计，对施工工艺、质量等提出具体的措施，并进行技术交底。
（四）组织人员进行材料、设备的订购、供应和非标准设备的加工制作。
（五）施工人员进场根据施工方案对缺陷工程进行修补及维护。
（六）从施工准备开始，质检部门加强施工检查。
（七）缺陷工程修补及维护完成后，根据规范规定和要求向工程师提交交工验收文件，进行检查验收。
第三章 重点难点把握

根据不同的气候条件、施工强度相应调剂员工的饮食，加强饮食卫生管理，减少疾病。保证各个员工以健康的体魄、充沛体力，良好的精神状况投入到施工中。现场设立医务室、定期做好饮食卫生的消毒工作，防止恶性传染病的发生而影响正常施工。

一、工程管理重点难点
（一）、工程项目管理的背景

1、围绕工期、质量、成本这条主线来看:合理的工期、合格的质量、最佳的成本(效益最大化原则)是工程项目管理的重点,是项目管理的纲。从字面意义来理解:工程重点,就是项目工作量最大、技术含量高、难度大、工期最长的项目。而技术含量高、施工难度大的项目就会有各种风险,所以对项目的风险管控是难点。

2、随着我国市场经济的快速发展,21世纪知识经济、管理时代的来临,市场竞争也日趋激烈。国内工程施工企业都必将面对一个难题:工程项目管理者将如何管理才能在新经济的微利时代,立于不败之地。面对市场的“双面效应”给工程的项目管理带来压力,工程利润将进一步降低,暴利、超额利润的时代已不复存在。以工程施工项目为主业的企业已进入一个微利时代,这将要求项目管理者必须以合同为依据,管理为主线,加强工程质量、工程进度、工程成本三大目标的控制,加强协调好甲乙双方等的公共关系。还将迫使工程项目管理要从粗放型管理转变为集约化管理。因此如何抓住工程项目的重点和控制好项目难点,是项目成败的关键。这是现时代迫切需要工程管理人员急需解决的问题。

3、管理就是计划、组织、协调、控制。工程项目管理就是工程项目的计划、组织、协调、控制。项目管理九字诀是“三控制、二管理、一协调”。控制和协调是工程项目管理上的两个主要功能,它们是一个对立的统一体。只有做好工程上的各种协调工作才能更有效地对工程进行控制;只有严谨而制度化的控制,才能有和谐的协调。这两者是相互统一的。工程项目管理的重要特点正在于工程项目管理者必须在一定的时间内,善于应用项目的约束条件,而又不超越这些条件的前提下,完成既定任务,达到预期的目标。否则时间不再来,条件不再有,项目管理即告失败。它具有一次性管理的特性,是一个项目生命过程,它不同于其它工业产品的批量性,不同于其它生产过程的重复性等。所以在整个工程项目管理运作过程中一旦出现差错,就难有纠错的机会,它具有不可逆转的特性,只有遗憾而已。故而项目管理在新时代就会向项目管理者提出更高的要求:优胜劣汰。一项工程最终管理能否成功,取得较好的社会效益和经济效益,既能在利己的同时,又更好地利国、利他,取得一种动态的平衡,达到双赢的目的。关键在于项目施工现场成本管理,财务管理和质量管理的深度如何。

（二）、工程项目管理的重点

1、工程项目的实施是工程项目生命周期中的一个重要环节,业主或项目组织者通过招标将工程项目的实施发包给承包商,承包商组织一切施工工作,其中主要包括施工项目组织机构的建立;人、财、物的调配与使用;按施工图及合同规范实施工程项目,其工程经济目标完全通过成本控制来实现。在市场经济中,项目的成本控制不仅在整个项目管理中,而且在整个企业管理中都有着举足轻重的作用,因此,注重工程项目施工成本控制尤为重要,是工程项目管理的重点。

2、在传统计划经济时代,所有要素固定,对于一个项目来说,项目管理者是完成一个任务,完成一定产值,所有的要素都按国家规定的定额来做,根本不需要对管理的成本,财务和质量做一个仔细的预测。干活时只要依靠关系和“三拍”行为。所谓“三拍”即是工程项目决策时,项目管理者拍脑袋来决定;二是在施工过程中,不断拍胸保证完成任务;三是当工程干砸时,只能拍腿表示遗憾了。而当时主要还是靠行政命令来调节。现在是市场经济,市场经济的所有要素都在变。传统的思维固定,现在项目管理光听话不行,还要不断地坚持按合同办事,真可谓“能去贤巧之所不能,守中拙之所万不失,则人力尽而功名立”。意思就是说,无论做什么事,都需要依靠一种客观的标准,不能依靠主观的判断。所以项目管理预测意识要建立,养成习惯。这将要求项目管理人才是一个复合型人才,不能单懂技术而不懂成本控制,要质量、进度、成本三者兼顾,按合同办事。懂法规、专技术、会管理、善经营,这样才能在项目管理时不断调整策略,有效地控制好质量、进度、成本三者关系,从而亦有效地促使甲方按合同办事,有效地促进甲方准时付款。市场的“双面效应”即市场的规范面和不规范面也给项目管理带来压力。

3、工程项目成本是在保证满足工程质量、最佳工期的前提下,对工程项目实施过程中所发生的费用。通过有效的计划、组织、控制和协调等活动实现预定的成本目标,并尽可能地降低成本费用,实现目标利润最大化,创造良好经济效益的一种科学的管理活动。长期以来,多数施工企业未能充分认识质量和成本之间的辩证统一关系,或者过于强调工程质量,而对工程成本关心不够,或者片面追求经济效益,而忽视质量。前者工程质量虽然有较大提高,但增加了提高工程质量所付出的质量成本,使经济效益不理想,企业资本积累不足;后者利润指数可能很高,但因质量上不去,会增加因未达到质量标准而付出的额外质量成本,既增加了成本支出,又对企业信誉造成不良影响。

4、工程项目的实施是工程项目生命周期中的一个重要阶段,业主或项目组织者通过招标将工程项目的实施发包给承包商,承包商组织一切施工工作,其中主要包括施工项目组织的建立;人、财、物的调配与使用;按施工图及合同规范实施工程项目,其工程经济目标完全通过成本控制来实现。在市场经济中,项目的成本控制不仅在整个项目管理中,而且在整个企业管理中都有着举足轻重的作用,因此,注重工程项目施工成本控制尤为重要。

5、工期目标是工程项目管理三大主要目标之一,施工企业能否实现合同工期是取得信誉的重要条件。工程项目都有其特定的工期要求,保证期往往会引起成本的变化。如果施工企业对工期成本的重视不够,特别是对工期与成本的关系很少进行深入研究,盲目地赶工期要进度,势必造成工程成本的额外增加。

6、一般来说,工期越短,工期措施成本越小;但当工期短至一定限度时,工期措施成本则会急剧上升。而工期损失则不然,因自然条件引起的工期损失,其损失额度相应较小,通常情况下得不到赔偿或赔偿额度较小,该部分工期损失可不予考虑。因施工项目内部因素造成的工期损失,如停工、窝工、返工等,随着时间的推移,经验的积累会逐渐减少。综合工期成本的各种因素,就会找到一个工期成本为最低的理想点。这一点也就是工期最短并且成本最低的最优点。

（三）、工程项目管理的难点

1、管理是一个系统工程,它对施工工期、质量、费用和安全的控制起到至关重要的作用。主要包括业主和投资者或业主与上级主管部门,项目各参与方内部,各参与方之间,参与方与外界的组织协调风险等;工程项目各参与人员的工作能力、办事效率、责任心、品德、合作精神对项目影响等。因此对施工项目的风险管控是项目管理难点。

2、工程风险才是传统意义上的风险。工程规模越大,复杂程度也越高;施工环境、条件、不良气候等,这都将增大工程的施工管理的难度。工程风险,指工程项目在决策、设计、施工、试生产、移交运行各个阶段可能遭受的风险。因此,风险管理成为项目各参与方保护自身利益,提高项目建设成功率的关键因素之一。工程项目的技术复杂程度、投资大小、工期长段等,由于项目外部环境千变万化,使得工程项目运行过程中的不确定性增加,风险也随之而来,风险对工程质量、工期、费用及安全造成潜在的损失。风险是由于可能发生的事件,导致实际结果与主观预料之间的差异,并且这种结果可能伴随某种损失的发生。风险具有不确定性,这种不确定性表现在风险事件发生的时间以及造成的后果上,风险的不确定性还表现在风险事件本身发生的机会上。

3、工程项目在营建过程中,从承包商角度来看,存在着建设周期长,投资数额大,工作和工序繁多的特点。因此,在施工中这些因素制约着承包商未来获取收益的多寡。建设周期长,各个时期的不可预见因素就会相应增多,与时间相关的外界因素和内部因素的变化都会影响工期的按期完成;投资额巨大,若筹资、付款方式、利率或者有关合同条款发生变化,就会加大成本,从而减少了承包商的利润;工作、工序繁多,一旦施工组织不尽合理或者返工,同时发生索赔,就会极大地影响工程进度、成本和质量,使承包商的利益受损。所以,对工程项目施工进程中风险问题的分析和控制研究,具有重要意义。现实中的风险大多是异常的、不可预见的风险因素,因此,利用传统方法往往使许多风险得不到有效的控制。这主要是由于承包商缺乏有效的风险管理体制造成的。有效的承包商风险管理体制,企业建立风险管理部门,利用阶段管理和系统规划,在施工的各个时期进行监督控制和决策。

4、索赔是项目风险管理很重要的一环,从而达到以索促管的目的。因索赔是项目管理的经济效益增收最佳途径之一,掌握好双赢索赔,才能更好生存、竞争、求发展。对于现在项目管理者来说,对于任何业主都存在索赔,所有的项目都可以索赔。索赔应在投标时就开始准备,合同谈判时要为将来索赔“埋下伏笔”;施工过程中要对变更部分作完整的签证,结算时才能维护好自己的权益。索赔的原则就是首先我们要防甲方反索赔,然后再图向甲方索赔。

5、甲方向施工方索赔无非是以工程质量、工程进度为理由进行向施工方索赔,因而施工方项目管理要加强。工程质量履约要做好,工程施工进度履约要做好,这样才能更好地防甲方反索赔。同时我们在按合同做好项目管理时,要时刻有向甲方索赔的概念。我们要有“三心”和“三多”精神和甲方进行谈判,搞好公共关系,实现索赔目的。

6、对工程项目开展风险管理的目的,是通过主动有意识的策划、组织、协调、控制和采取预防措施,避免或减少风险事故形成的机会,尽可能减少风险损失,保证工程项目总体目标的实现。

二、灌溉渠道工程

（一）砼板衬砌

1、重点难点分析

（1）渠道开挖精度控制：渠道开挖的宽度、深度及边坡坡度需严格符合设计要求，否则会影响后续衬砌施工的质量和稳定性。由于开挖线路长，地形复杂，精确控制开挖尺寸存在一定难度。

（2）混凝土板预制质量：8cm厚混凝土板的预制需保证其强度、平整度和尺寸精度。在预制过程中，原材料的质量波动、振捣工艺以及养护条件等因素都可能对预制板质量产生影响。

（3）土工膜铺设与拼接：土工膜的铺设要保证其完整性和平整性，防止出现破损和褶皱，同时，土工膜的拼接质量直接关系到渠道的防渗效果，拼接处的密封性要求高，且施工过程中易受风力、温度等环境因素影响。

（4）砂垫层铺设均匀性：5cm砂垫层要铺设均匀，厚度一致，否则会导致混凝土板受力不均，影响其使用寿命和渠道的输水性能。

2、解决方案

（1）采用先进测量仪器和技术：在渠道开挖前，使用全站仪等高精度测量仪器进行精确放线，开挖过程中，定期进行测量复核，及时调整偏差。同时，安排经验丰富的挖掘机操作人员，严格按照测量标记进行作业。

（2）优化混凝土板预制工艺：建立专门的预制场地，对原材料进行严格检验和控制，采用强制式搅拌机确保混凝土搅拌均匀，准确控制振捣时间和振捣方式，加强预制板的养护管理，采用覆盖洒水养护或蒸汽养护等方式，确保预制板强度达标，表面平整，尺寸精确。

（3）加强土工膜施工管理：选择无风或微风天气进行土工膜铺设，铺设前对基层进行平整和清理，确保无尖锐物。土工膜拼接采用专用焊接设备，由专业技术人员操作，严格按照焊接工艺要求进行施工，并对拼接处进行抽样检测，确保密封性。

（4）使用刮板等工具保证砂垫层均匀性：在铺设砂垫层时，采用刮板、平板振捣器等工具，将砂均匀地摊铺并振捣密实，同时设置厚度控制标志，确保砂垫层厚度符合设计要求。

（二）矩形槽衬砌

1、重点难点分析

（1）矩形槽运输与安装精度：UJ600矩形槽体积较大，重量较重，在运输过程中容易出现碰撞损坏，安装时要保证其高程、坡度和轴线位置准确，否则会影响渠道的水流顺畅性和整体稳定性，这对运输和安装设备以及施工人员的技术水平提出了较高要求。

（2）砂砾石垫层压实质量：砂砾石垫层的压实度直接影响矩形槽的受力状况和稳定性，但由于垫层材料颗粒较大，压实难度较大，且不同部位的压实效果难以保证均匀一致。

（3）遇水膨胀止水胶条安装：遇水膨胀止水胶条的安装要确保其位置准确，固定牢固，且在遇水膨胀后能有效防止渗漏，但胶条在安装过程中容易受到挤压变形或位移，影响止水效果。

2、解决方案

（1）制定合理运输和安装方案：采用专用的大型运输车辆和吊装设备，对矩形槽进行妥善的固定和防护，在运输和装卸过程中轻拿轻放，防止碰撞。安装时，利用全站仪和水准仪进行精确测量定位，采用吊车配合人工微调的方式，逐步将矩形槽安装到位，并及时进行固定和支撑，确保安装精度。

（2）采用分层压实和压实度检测：对砂砾石垫层采用分层填筑和压实的方法，每层厚度控制在30cm左右，选择合适的压路机或夯实设备，如振动压路机和冲击夯等，按照先轻后重、先慢后快的原则进行碾压。同时，加强压实度检测，每压实一层检测一次，确保压实度符合设计要求，对压实不足的部位及时进行返工处理。

（3）优化止水胶条安装工艺：在安装遇水膨胀止水胶条前，先对安装部位进行清理和干燥，采用专用的粘结剂将胶条固定在预定位置，并设置定位卡具，防止胶条在混凝土浇筑过程中发生位移。在混凝土浇筑时，避免振捣棒直接接触胶条，确保胶条的完整性和止水效果。

三、建筑物工程

（一）挡墙圆管涵

1、重点难点分析

（1）进出口挡土墙与圆管涵的连接：进出口挡土墙与圆管涵的连接部位是结构的薄弱环节，既要保证连接的牢固性，防止出现裂缝和渗漏，又要确保水流通过时的顺畅性，对施工工艺和施工质量要求较高。

（2）基础砼浇筑质量：基础砼的浇筑质量直接关系到整个挡墙圆管涵的稳定性，由于基础面积较大，混凝土浇筑过程中容易出现分层、离析等问题，且在振捣过程中，要确保基础的各个部位都能得到充分振捣，避免出现蜂窝、麻面等质量缺陷。

（3）钢筋制作与安装精度：钢筋的制作和安装要符合设计要求的规格、数量、间距和保护层厚度等，在挡墙和圆管涵的复杂结构中，钢筋的布置较为密集，这给钢筋的加工和安装带来一定难度，同时也增加了质量控制的难度。

（4）保温板铺设与固定：保温板的铺设要保证其完整性和密封性，防止出现缝隙和脱落，同时要确保保温板与结构表面紧密贴合，以达到良好的保温效果，但在实际施工中，保温板的固定和拼接存在一定技术难度。

2、解决方案

（1）优化连接部位施工工艺：在进出口挡土墙与圆管涵的连接部位，采用加强钢筋和混凝土渐变段的设计，先浇筑圆管涵基础和部分管身，然后再进行挡土墙的施工，使两者紧密结合。在混凝土浇筑过程中，加强振捣，确保连接部位的混凝土密实，并在连接处设置止水带，防止渗漏。

（2）采用分层浇筑和振捣工艺：对于基础砼浇筑，采用分层浇筑的方法，每层厚度控制在3050cm左右，使用插入式振捣器和平板振捣器相结合的方式进行振捣，确保混凝土振捣密实。在浇筑过程中，设置溜槽或泵送管道，避免混凝土离析，并加强对混凝土坍落度的检测和控制。

（3）采用定位模具和加强质量检查：在钢筋制作过程中，使用数控加工设备保证钢筋的尺寸精度，在安装时，采用定位模具和绑扎丝进行固定，确保钢筋的位置准确。加强对钢筋安装质量的检查，包括钢筋的间距、保护层厚度等，对不符合要求的部位及时进行整改。

（4）采用专用粘结剂和固定件：在保温板铺设前，对结构表面进行清理和平整，采用专用的粘结剂将保温板粘贴在结构表面，并使用塑料膨胀锚栓等固定件进行固定，确保保温板的牢固性。保温板的拼接处采用密封胶带进行密封，防止空气渗透，保证保温效果。

（二）方涵

1、重点难点分析

（1）洞身混凝土浇筑质量：方涵洞身混凝土的浇筑存在模板支撑和振捣困难的问题，由于洞身内部空间有限，振捣棒难以到达所有部位，容易出现混凝土不密实的情况，影响方涵的结构强度和防渗性能。

（2）模板拆除与洞身变形控制：方涵模板拆除后，洞身可能会出现变形现象，影响其尺寸精度和使用功能。在模板设计和拆除过程中，需要考虑如何减少洞身变形，确保方涵的结构稳定性。

（3）钢筋密集区混凝土浇筑：方涵的钢筋布置较为密集，在钢筋密集区混凝土浇筑时，容易出现骨料堵塞、振捣不密实等问题，影响混凝土的质量和结构性能。

2、解决方案

（1）采用自密实混凝土和辅助振捣措施：对于方涵洞身混凝土浇筑，优先选用自密实混凝土，利用其良好的流动性和填充性，减少振捣难度。同时，在模板上设置振捣孔，采用附着式振捣器和插入式振捣器相结合的方式进行振捣，确保混凝土在洞身内均匀密实。

（2）优化模板设计和拆除工艺：在模板设计时，采用刚度较大的模板材料，并合理设置支撑系统，提高模板的稳定性。在模板拆除时，根据混凝土的强度增长情况，按照先支后拆、后支先拆的原则，逐步拆除模板，并在拆除过程中对洞身进行监测，发现变形及时采取措施进行纠正。

（3）采用细石混凝土和优化浇筑工艺：在钢筋密集区，采用粒径较小的细石混凝土进行浇筑，并适当提高混凝土的坍落度。在浇筑过程中，采用分层浇筑、分层振捣的方法，先在钢筋密集区的底部铺一层与混凝土配合比相同的水泥砂浆，然后再浇筑混凝土，确保混凝土能够充分填充钢筋之间的空隙，振捣密实。

（三）圆涵

1、重点难点分析

（1）基础砼与砼管的连接质量：基础砼与砼管的连接部位是圆涵受力的关键部位，要确保两者紧密结合，防止出现不均匀沉降和渗漏问题。在施工过程中，基础砼的平整度和高程控制以及砼管的安装精度对连接质量影响较大。

（2）10cm砂垫层压实与平整度控制：砂垫层的压实和平整度直接影响砼管的受力状况和稳定性，但由于砂垫层的颗粒特性，压实过程中容易出现表面松散、平整度不易控制的问题。

2、解决方案

（1）提高基础砼施工精度和砼管安装质量：在基础砼施工时，严格控制模板的安装精度和混凝土的浇筑质量，确保基础表面平整，高程符合设计要求。在砼管安装前，对基础进行检查和修整，采用吊车配合人工的方式进行砼管安装，使砼管与基础紧密贴合，并在管节之间设置橡胶圈，保证接口的密封性和整体性。

（2）采用平板振捣器和刮平工具：对于砂垫层的压实和平整度控制，先使用平板振捣器对砂垫层进行振捣，使其初步密实，然后采用刮平尺等工具进行刮平，并用水平仪进行测量，确保砂垫层的平整度符合要求。在砂垫层施工过程中，适量洒水，提高砂的密实度。

（四）涵闸

1、重点难点分析

（1）闸墩和底板的大体积混凝土温控：闸墩和底板混凝土体积较大，在浇筑过程中会产生大量的水化热，如果不采取有效的温控措施，混凝土内部温度过高，容易导致混凝土出现裂缝，影响涵闸的结构安全和使用寿命。

（2）金属结构件（如启闭机、闸门）的安装精度：涵闸的金属结构件安装精度要求高，包括闸门的垂直度、平整度以及启闭机的安装位置和高程等，安装过程中需要精确测量和调整，确保金属结构件的正常运行和涵闸的功能发挥。

（3）橡胶止水带的安装与密封：橡胶止水带的安装要保证其位置准确，固定牢固，在混凝土浇筑过程中不发生位移和变形，且止水带的接头处要保证密封良好，防止涵闸出现渗漏问题。

2、解决方案

（1）采用温控措施：在闸墩和底板混凝土浇筑前，进行混凝土配合比优化，选用低热水泥，掺加适量的粉煤灰和外加剂，降低混凝土的水化热。在混凝土浇筑过程中，布置冷却水管，通过循环水降低混凝土内部温度，并对混凝土的入模温度、内部温度和表面温度进行实时监测，根据温度变化情况调整冷却水管的通水流量和时间，确保混凝土内外温差控制在允许范围内，防止裂缝产生。

（2）精确测量和安装调试：在金属结构件安装前，对安装部位进行精确测量放线，设置控制点和基准线。采用专业的起重设备和安装工具，按照设计要求逐步进行安装，安装过程中使用水准仪、经纬仪等测量仪器进行实时监测和调整，确保安装精度。安装完成后，进行全面的调试和试运行，检查金属结构件的运行性能，对发现的问题及时进行整改。

（3）加强止水带安装质量控制：在橡胶止水带安装前，对止水带的质量进行检查，确保无破损和缺陷。安装时，采用专用的夹具和固定件将止水带固定在模板上，确保其位置准确。止水带的接头采用热硫化连接或专用的粘结剂连接，连接后进行强度和密封性检测，确保接头质量符合要求。在混凝土浇筑过程中，避免振捣棒直接接触止水带，防止止水带损坏和位移。 

 四、田间道路工程

（一）机耕路（水泥路）

1、重点难点分析

（1）土毛石路基压实度控制：土毛石路基由于材料的不均匀性和颗粒较大，压实难度较大，要达到设计要求的压实度存在一定困难，且压实过程中容易出现局部松散或压实不足的情况，影响路基的稳定性和承载能力。

（2）水稳碎石基层裂缝控制：水稳碎石基层在施工过程中容易出现裂缝，主要原因包括水泥剂量不合理、含水量控制不当、混合料的级配不佳以及养护不及时等，裂缝的产生会降低基层的整体性和耐久性，进而影响水泥路面板的使用寿命。

（3）砼路面平整度控制：砼路面的平整度直接影响道路的行车舒适性和安全性，在混凝土浇筑、振捣和抹面过程中，由于模板的变形、振捣不均匀以及人工操作误差等因素，容易导致路面平整度出现偏差，超出允许范围。

2、解决方案

（1）采用分层压实和强夯相结合的方法：对于土毛石路基压实，先采用大型压路机进行分层碾压，每层厚度控制在30cm左右，然后对局部压实困难的部位采用强夯法进行补充压实，提高路基的整体压实度。在压实过程中，加强对压实度的检测，根据检测结果调整压实工艺和参数，确保路基压实度符合设计要求。

（2）优化水稳碎石基层施工工艺：在水稳碎石基层施工前，进行混合料配合比设计优化，严格控制水泥剂量和含水量，确保混合料的级配符合要求。在混合料摊铺过程中，采用摊铺机均匀摊铺，并保持摊铺速度稳定。碾压时，按照先轻后重、先慢后快的原则进行，及时进行保湿养护，养护时间不少于7天，避免基层出现裂缝。

（3）提高模板安装精度和加强振捣抹面控制：在砼路面施工时，选用刚度大、平整度好的模板，并确保模板安装牢固，拼接紧密，防止出现变形和位移。混凝土浇筑过程中，采用插入式振捣器和平板振捣器相结合的方式进行充分振捣，振捣棒要快插慢拔，避免漏振和过振。在抹面过程中，采用高精度的抹光机进行多次抹面，并配合人工找平，确保路面平整度符合规范要求。

（二）机耕路（砂石路）和生产路

1、重点难点分析

（1）风化砂路面压实与稳定性：风化砂颗粒较细，粘结性较差，在压实过程中容易出现表面松散、压实度不足的问题，且在车辆行驶作用下，路面容易出现推移和变形，影响道路的使用性能和寿命。

（2）土毛石路基与风化砂路面的结合质量：土毛石路基与风化砂路面之间的结合如果不紧密，容易出现脱层现象，导致路面破坏，因此需要采取有效的措施保证两者之间的良好结合。

2、解决方案

（1）采用合适的压实设备和方法：对于风化砂路面压实，选择振动压路机进行碾压，先静压12遍，使路面初步平整，然后采用大振动力进行振动碾压，碾压遍数不少于68遍，直到路面无明显轮迹为止。在碾压过程中，可适当洒水，提高风化砂的粘结性和压实效果。同时，对路面进行定期维护和保养，及时填补坑洼，防止路面病害的进一步发展。

（2）加强路基与路面的结合处理：在土毛石路基施工完成后，对路基表面进行清扫和平整，洒布适量的水使其湿润，然后再铺设风化砂路面。在铺设过程中，采用机械摊铺和人工配合的方式，确保风化砂与路基表面充分接触，并采用轻型压路机进行稳压，使两者结合紧密。

（三）指示牌和道路护坡

1、重点难点分析

（1）指示牌基础稳定性：指示牌的基础要承受风荷载和自身重力等作用，必须保证足够的稳定性和抗倾覆能力。在基础施工过程中，基础的埋深、尺寸以及混凝土的浇筑质量等因素对基础稳定性影响较大，如果基础施工不规范，容易导致指示牌倾斜或倒塌。

（2）道路护坡的稳定性和耐久性：道路护坡采用土工布、砂垫层和格宾石笼固脚等结构，在施工过程中，土工布的铺设质量、砂垫层的厚度和压实度以及格宾石笼的安装质量等都关系到护坡的稳定性和耐久性。同时，护坡还需要经受雨水冲刷和风化等自然因素的考验，如何保证护坡在长期使用过程中不发生破坏是一个关键问题。

2、解决方案

（1）优化指示牌基础设计和施工：根据指示牌的高度、尺寸和当地的地质条件，进行合理的基础设计，确定基础的埋深和尺寸。在基础施工时，严格按照设计要求进行开挖、钢筋绑扎和混凝土浇筑，确保基础的强度和稳定性。混凝土浇筑后，进行充分的养护，达到设计强度后再安装指示牌，并对指示牌进行定期检查和维护，如检查其垂直度、连接牢固程度等，发现问题及时加固处理，确保其能长期稳固地矗立，抵抗风荷载等外力作用。

（2）加强道路护坡施工质量控制和防护措施：

土工布铺设环节：在道路护坡施工前，对坡面进行修整和夯实，确保坡面平整稳定，清除坡面的杂物、浮土等。土工布铺设时，要保证其平整无褶皱，按照设计要求的搭接宽度（一般不小于规定数值，比如30cm等）进行搭接，并采用专用固定件（如U型钉等）按照一定的间距（如每隔12m）进行固定，使土工布能紧密贴合坡面，防止后续施工过程中出现移位。

砂垫层施工方面：砂垫层铺设要均匀密实，采用分层铺设的方式，每层厚度控制在合理范围（比如510cm），边铺设边用平板振捣器等工具进行振捣，确保其压实度符合设计要求，同时利用水准仪等工具测量控制其厚度，保证整个砂垫层厚度达标，为格宾石笼提供平整稳定的支撑基础。

格宾石笼施工要点：格宾石笼采用优质的镀锌钢丝编制，钢丝的规格和质量要严格符合设计标准，组装时按照规范要求进行绑扎连接，保证其牢固性，防止出现松动、散架的情况。填充石料要选择质地坚硬、粒径合适（满足设计规定的粒径范围）的石料，填充过程中要保证石料填充饱满、密实，避免出现空隙过大的问题，且填充高度要达到设计要求，安装时要保证格宾石笼的位置准确，相互之间连接紧密，使其能有效起到固脚和护坡的作用。同时，在护坡施工完成后，要设置排水设施（如坡面设置排水孔、坡底设置排水沟等），避免雨水在坡面积聚对护坡造成冲刷破坏，并且定期巡查护坡情况，及时修复出现的破损、塌陷等问题，增强护坡的耐久性，使其能长期经受住雨水冲刷和风化等自然因素的考验。

五、闸门设备及安装工程

（一）重点难点分析

（1）设备到货验收及保管：启闭机和闸门设备数量较多，规格各异，到货后需要仔细核对其规格、型号、数量等是否与采购合同一致，同时要检查设备外观有无磕碰、变形、锈蚀等情况，确保设备质量符合要求。而且在设备安装前的保管阶段，需要合理存放，避免因存放环境不佳（如受潮、暴晒等）导致设备零部件损坏、生锈，影响后续安装及使用性能。

（2）安装精度控制：闸门的安装涉及到高程、垂直度、平面度等多方面的精度要求，启闭机的安装位置、轴线偏差等也需严格把控。例如，闸门安装若垂直度出现偏差，可能导致止水不严，出现漏水现象；启闭机安装位置不准确则会影响其与闸门的配合，致使闸门升降不顺畅，影响整个灌溉系统的正常运行。而施工现场环境复杂，测量放线及安装过程易受多种因素干扰，要达到高精度安装存在一定难度。

（3）闸门止水效果保障：闸门止水是确保渠道或涵闸等部位正常蓄水、输水的关键，止水橡胶与门框、闸室等接触部位的贴合程度、止水橡胶的质量及安装工艺等都会影响止水效果。在实际安装中，止水橡胶容易在安装过程中受到挤压、划伤等情况，或者因闸室结构变形等因素导致止水不严，出现渗漏隐患。

（4）设备调试与联动运行：闸门设备安装完成后需要进行单机调试以及与整个灌溉系统的联动调试，调试过程中要检查设备的各项运行参数（如启闭机的升降速度、制动性能等）是否符合设计要求，各部件之间的配合是否协调。但由于设备涉及机械、电气等多个系统，各部分之间关联性强，一旦某个环节出现问题，排查和解决起来较为复杂，且要保证在不同工况下（如不同水位、不同开启度等）设备都能稳定可靠运行，难度较大。

（二）解决方案

（1）严格执行到货验收及保管制度：设备到货时，组织专业的验收团队，依据采购合同、设备说明书等资料，对照清单仔细核对设备的各项参数和外观情况，对于存在问题的设备及时做好记录并与厂家沟通处理。在设备保管方面，选择干燥、通风、平整的场地搭建临时库房或采用合适的遮盖防护措施存放设备，对易损部件、精密部件单独存放并做好防潮、防锈、防尘等保护工作，定期对设备进行巡查，确保存放期间设备状态良好。

（2）采用高精度测量及安装工艺：安装前，利用高精度的水准仪、经纬仪、全站仪等测量仪器对安装基础、预留孔洞等进行精确测量放线，确定安装基准线和控制点。在安装过程中，采用专业的安装工具和工装夹具，例如使用激光准直仪辅助调整闸门的垂直度，利用千斤顶、手拉葫芦等工具对设备进行微调，保证安装精度。每一道安装工序完成后，都要进行复核测量，及时纠正偏差，确保各部分安装尺寸符合设计要求。

（3）优化止水橡胶安装及质量控制：选用质量可靠、符合设计要求的止水橡胶产品，在安装前对止水橡胶进行详细检查，确保无破损、老化等问题。安装时，严格按照安装工艺要求进行操作，先对安装部位进行清理、打磨，保证表面平整光滑，涂抹适量的润滑剂后，采用专用的夹具和工具将止水橡胶缓慢、平稳地安装到位，避免强力拉扯、挤压造成损伤。安装完成后，对止水部位进行注水试验等密封性检测，发现渗漏点及时查找原因并采取补救措施（如调整止水橡胶位置、更换局部损坏的橡胶等）。

（4）规范调试流程及加强故障排查能力：制定详细的设备调试方案，按照单机调试、分系统调试、联动调试的顺序逐步进行。调试前，对设备的机械传动部分、电气控制系统等进行全面检查，确保各部件连接牢固、线路通畅。在调试过程中，配备专业的技术人员，利用检测仪器实时监测设备的运行参数，记录并分析数据，对于出现的故障，根据故障现象结合设备原理，从机械、电气、液压等多个方面进行排查，建立故障排查知识库，总结常见问题及解决方法，提高调试效率和故障解决能力，确保设备最终能够稳定可靠地投入运行。

六、雨季施工重点难点 

 1、渠道工程

⑴土方开挖

①雨期开挖时，充分考虑由于开挖和堆土，破坏天然的排水体统后，如何排除地面雨水的问题，根据需要，重新规划出排水出路，防止雨水浸泡道路、农田和民。

②切断原有的排水沟和排水管道，如果无其他适当排水出路，需架设安全可靠的渡槽或渡管。

③严防雨水进入坑内，但考虑到如果基坑靠近民而危机民安全时，需将雨水放水沟槽的可能性，但同时采取措施防止塌陷、漂管等相应的措施。

④开挖见底后随即进行下道工序，否则，基底以上暂留20cm不挖，作为不保护层。利用集水井降水时在雨期适当缩小排水井井距，必要时增设临时排水井，井点基坑四周围好土堤，防止雨水进入。

⑵支撑

①雨期应对支撑加强管理，应支撑的，应随开挖及时支撑，雨期施工不淂空槽过夜。

②支撑要经常检查，发现有撑木弯曲、松动、劈裂等迹象时，要及时加固或导换撑木，每次雨后加强检查。

③雨期施工、对坡度度板处淂支撑和施工便桥下的支撑采取加固措施，雨期施工在拆除支撑时按照相关技术规范进行施工，在采用排水井排水的沟槽，从两座排水井的分水岭向两端延伸拆除。

2、钢筋工程 

钢筋的现场加工应搭设工作棚，要求防水、防雨，钢筋要按不同类型规格架空遮盖码放，钢模板及配件也要一同保存，并要进行除锈防腐处理。在浇筑混凝土前应对钢筋采取除锈措施。

3、混凝土工程

⑴商品混凝土出厂前每天定时测定砂、石等集料的含水率，及时调整各种配合比。

⑵施工现场配备足够的覆盖材料（如塑料薄膜或缝布），混凝土浇筑过程中或浇筑完毕如遇下雨，应立即覆盖，在浇筑大体积混凝土时，要提前注意天气预报，争取一次浇完，大雨天气。

⑶雨期应避免遇雨露天浇灌混凝土。合模后如不能及时灌注混凝土及时，应在模板的适当部位预留排水孔，雨季还应加强防风紧固措施。

七、资金需求重点难点 

1、流动资金及预备金的筹措流动资金和预备来源于以下几种方式：

1)本工程中标后，我单位按照工程规模，将局内部分流动资金划拨给项目部作为预备金，在年终结算时，项目部按其承受能力向局逐步偿还。

2)我局信誉较好，可向银行或其他金融机构的借款。

3)其他经财政部门批准的各种形式的筹资和集资。

2、资金管理

1)加强对工程价款结算的管理。

2)认真编制资金需求计划。

3)合理调配资金，减少资金长期沉淀滞留，以保证生产正常运行。

4)准确完成工程预算成本分析资料。

5)严格控制资金使用情况。

6)加大财务管理力度，严格按照局总部的财务管理规定执行

3、工程核算

1)施工成本计划

①根据目标成本制定施工成本计划。

②从施工工程数量上控制施工成本。

③从消耗资源的价格基数上控制施工成本。

④加强中间实施性控制，将每个分部、分项工程完成后的验收及实际消耗与施工成本计划相对比。

⑤加强质量管理，控制质量成本。

⑥加强现场施工管理，堵塞浪费和漏洞。

⑦加强现场安全生产管理。

⑧做好施工、验收阶段的成本控制。 编制施工成本控制计划见下图

[image: image3.jpg]TR

1B #

Tt

B gm

EiS

u

M R vt

HEITE TR

957Eh I3 R

Xt
=4
it

MRl

SR 0 1R

Tt

JE e B vt

W

SR

BRA L R

PP Af

EXHBRIDE -5





2)工程核算

①工程施工过程中定期检查每个分部、分项工程的实际消耗与实际结算是否相符，若发现亏损，及时调整。

②项目财务部门按照财政法规进行会计业务，发挥监督约束职能，对一切违反规定的丌支敢于批评和拒绝。

③在生产、技术部门按规定作好工程结算资料后，财务部门尽快收回工程款。

④工程竣工后及时决算，清理债权债务，清理项目资产、搞好财务报表。

八、农忙季节重点难点 

主要劳务均来自本单位的劳务公司职工，在农忙期间不受影响。对于需要使用当地劳务的项目，如砼的辅助用工等，可在农忙期间分批、分期进行轮换。在农忙前期和结束后，加大人员的投入，将农忙期间损失的进度赶回。

九、合同管理重点难点 

严格按照项目法组织施工，项目经理全权负责施工过程，为项目安全、质量、文明施工、合同管理等职责的第一责任人。加强对工程的施工管理工作，保证工程的质术、质量、进度达到合同要求。

施工项目经理和全体管理人员将工程合同视为工程施工的唯一行为宗旨，严格按照合同中明确的工程范围、工程内容进行施工组织。同时，各管理职能部门将合同以及合同项目的边界条件、合同价格和合同文件等资料形成工程实施过程中的纲领性文件，认真贯彻、严格执行。施工过程中的施工组织、工程任务下达，必须以合同的工程项目、合同数量、合同价格为依据，并且按合同中的单项工程、分部分项工程为核算单元进行工程分解，管理部门建立合同管理工程结算台帐，其内容包括：工程结算收入总台帐、合同内项目结算台帐，切实做好合同变更、合同管理资料(工程图纸、更改通知、监理文件、结算报表等)的收集、分类、整理工作，及时对工程施工进行经济对比分析，采取有效的措施积极地控制工程成本。

作好文件和资料的签收和发放，收到文件和资料的部门和人员在《收文登记表》上签字认可。各部门资料员填写《发文登记表》，经负责人批准其有效性及发放范围后发放。

按合同规定的计量方法，按月对已完成的质量合格的工程进行准确的计量，并在合同文件规定的时间内，按合同《工程量清单》的项目和监理工程师的要求分项向监理工程师及时提交完成工程量月报表和有关计量资料。

项目经理部将以施工图预算控制成本支出，实行“以核定支”、“量入为出”。项目经理部将建立工程项目月、季度财务收支计划制度，以用款计划控制成本费用支出。项目经理部将根据工程施工进度计划以及施工预算，合理配置人力资源和物质资源，做好工程的施工预算工作，根据工程合同、工程实际情况，依据标书项目、工程内容、合同要求，对工程实施进行周密的施工设计，最大限度到对工程施工方案进行优化；经营人员根据优化了的施工设计，依据合同价格以及严格内部相关经济政策制订出工程实施过程中的执行价格，已经确认严格执行；施工管理部门按照分部分项工程，结合实际情况，将施工预算按成本要素分解到成本核算的最小单位，制定出各项经济指标作为核算的标准，每月进行核算。核算时，根据自营单位完成量，对应经济指标进行核算，找出对比差异，分析差异原因，采取纠偏措施，保证成本状况不出现异常现象。

项目经理部建立资源使用台帐，实行资源调配的中间控制，最大限度地合理安排资源的使用。

十、劳务管理重点难点 

根据工程施工专业的需要，对专业技术人员和施工管理人员在内部进行合理调配，选用年富力强、有工作经验、有管理水平的人员充实管理岗位，组织精兵强将，精心管理、精心施工，确保工程保质、保量，如期完成。

作业层的机构设置，适应工程的变化，随着工程的开始、终结而改变形式和结构。对作业层机构设置、人员配备进行合理组织和优化，减少闲杂人员，按岗位技能的素质竞争上岗，严格社会劳动力的用工管理，对劳动资源不断地进行素质培训教育和定期安全教育，做好劳动保护和管理工作，按时发放员工工资，同时，保障员工有良好的工作和生活环境，使其始终保持有充分的精力和良好的精神状态。建立奖罚制度，对工程进度、质量、安全、技术、合同管理、文明施工、环境保护等方面进行全面的考核，制定出详细的衡量指标，采取以计件制考核的办法，用量化的指标对施工工程和完成的工作及时地进行考核，工作出色的员工给予奖励，工作过失予以处罚，从而激励和约束每一个员工的行为，使每一个员工规范、积极、主动地去认真履行自己的职责和义务，确保工程施工获得优良成果。

十一、材料管理重点难点 

1、材料管理原则

1)严格施工材料的管理，，除了按照施工管理要求以外，还要结合监理工程师制定严格的管理措施。

2)制定采购计划和采购清单，在合格供货方中比质比价，选择合适供货方签订合同，合同必须明确质量要求和验收方式，然后采购。

3)严格进行进货验收和抽检，满足质量要求后方可收货。

4)制订切实可行的仓库管理办法，加强材料保管，防止变质、失效。

5)领用新材料时，必须先进行生产性试验，达到设计要求后报监理、设计同意后方可正式使用。

2、材料采购质量控制措施

1)采购人员协同试验工程师，根据工程所需材料进行市场调查，并填写“市场调查表”，向项目领导汇报货源、材质等情况。

2)试验工程师对市场调查所取的样品要认真地检测，写出检测报告，达到技术规范要求的出据认可手续，材料方可进场。

3)试验工程师在材料进场过程中，也要随机抽样检测，发现质量下降，马上通知验收人员，并向主管领导汇报，使问题得到解决为止。

4)验收人员严格对照样品验收，如发现来料与样品不符，速请试验工程师检测并报给有关负责人和采购员，有关人员尽快作出裁决。 

5)验收监督员指挥运输车辆有秩序地卸车，卸一车签字一次，否则，按失职论处。

6)装载机铲料时，不将泥土铲入材料内，否则，视其情节处理装载机驾驶员。有关管理者若听之任之不予制止，则一同处罚。

3、主要材料保管措施

1)钢材进货须根据工程进度需要分批购进，以免造成资金积压。各施工作业队在需用钢材时提前20天上报经理部，由经理部审核后汇总，过时不报者，各施工队自行负责。

2)钢材购进后按材质、规格、重点分类堆放整齐，并实施上盖下垫，以防钢材生锈。

3)各施工作业队或承包人到仓库领用钢材时，除盘圆过磅外，其余一律按理论质量加 3％的损耗调拔，计入工程成本。

4)钢材领出后由各施工作业队负责保管。

5)各施工队对模板须严加爱护，严禁乱割乱焊，保持原有形状和尺寸。安装或拆除时要轻敲轻撬，严禁乱摔乱放，退回经理部时须清理、平整后涂上机油，并送到指定地点堆放，如有损坏或丢失，按原价赔偿。内部使用时，经手人或作业队必须到物资部门办理领用手续，用完后须经平整、打油后交回物资部门，如有损坏或丢失，按内部规定赔偿。

6)团结协作、遵纪守法：各部门之间做到既有分工又有合作，热心为职工办事，并遵守国家法律和法规法纪。

十二、设备管理重点难点 

1)加强设备管理，施工前，对进场的施工设备进行全面的检修和维护，使其保持良好的技术状况。

2)施工过程中，实行机长负责制，严格按照设备操作程序和保养程序对设备进行全过程的监控并做好设备的现场管理工作，按照各作业工序有计划的、合理安排设备施工，减少设备窝工现象。

3)做好设备的维护保养工作，最大限度的发挥设备的作用。

4)执行持证上岗制度，严禁违章作业和无证上岗。

7 缺陷责任期内的维护方案

1)本合同段我局的目标是保质、保量按时完工，争创优质工程。并在缺陷责任期内根据业主及监理工程师或其代表对工程检查结果发出的指示，积极进行修补与维护。

2)组织技术人员对工程缺陷进行原因分析，研究相关施工图纸、施工原始资料，确定处理范围及处理方案。向工程师提交缺陷原因报告、处理意见及要求。

3)根据工程师批复的缺陷处理意见，组织技术人员编制施工方案或施工组织设计，对施工工艺、质量等提出具体措施，并进行交底。

4)组织人员进行材料、设备的订购、供应和非标准设备的加工制作。

5)施工人员进场对缺陷工程根据施工方案进行修补及维护。

6)从施工准备开始，质量安全部门加强施工检查。

7)缺陷工程修补及维护完成后，根据规范规定和要求向监理工程师提交工程验收文件，进行检查验收。

图g.01.1 半圆形弯钩








图g.01.2 直角形弯钩





图g.01.4箍筋末端弯钩





图g.01.3 弯起钢筋





图g.02.1 钢筋搭接、帮条焊接的焊缝





图g.02.2 钢筋与钢板焊接的焊缝





图g.03 钢筋的绑扎接头





图g.04.4 箍筋的位置










_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

